|  | ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ КАНАТЫ СТАЛЬНЫЕ СОРТАМЕНТ КАНАТ СТАЛЬНОЙ ДВОЙНОЙ СВИВКИ ТИПА ТК КОНСТРУКЦИИ 637(1+6+12+18)+137(1+6+12+18) ГОСТ 3068-88 Москва ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ 1996 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР КАНАТ СТАЛЬНОЙ ДВОЙНОЙ СВИВКИ ТИПА ТК КОНСТРУКЦИИ 637(1+6+12+18)+137(1+6+12+18) Сортамент Two lay steel горе type ТК construction 637(1+6+12+18)+137(1+6+12+18). Dimensions; # ГОСТ 3068-88* Взамен ГОСТ 3068-74. Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 09.09.88 № 3131 Срок действия с 01.01.90 Ограничение срока действия снято по решению Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 2-92) 1. Настоящий стандарт распространяется на стальные двойной свивки канаты с точечным касанием проволок в прядях типа ТК с металлическим сердечником. Стандарт не распространяется на канаты, применяемые на грузоподъемных кранах. 2. Канаты подразделяются: по назначению: грузовые-Г; по механическим свойствам марка ВК, марка В, марка 1; по виду покрытия поверхности проволок в канате: из проволоки без покрытия, из оцинкованной проволоки в зависимости от поверхностной Диаметр, мм; Расчетная площадь сечения всех проволок в канате, мм2; Ориентировочная масса 1000 м смазанного каната, кг; Маркировочная группа, Н/мм2 (кгс/мм2). каната; проволоки; 1570(160); 1670(170); 1770(180); 1860(190); 1960(200); 2060(210); 2160(220). центральной; в слоях; Расчетное разрывное усилие, Н, не менее. 7 проволок; 252 проволоки; суммарное всех проволок в канате; каната в целом; суммарное всех проволок в канате; каната в целом; суммарное всех проволок в канате; каната в целом; суммарное всех проволок в канате; каната в целом; суммарное всех проволок в канате; каната в целом; суммарное всех проволок в канате; каната в целом; суммарное всех проволок в канате; каната в целом. 4,7; 0,24; 0,22; 9,89; 87,7; -; -; -; -; 17400; 13350; 18400; 14150; 19350; 14850; 20350; 15650; 21300; 16400. 5,1; 0,26; 0,24; 11,76; 104,5; -; -; -; -; 20700; 15900; 21850; 16800; 23000; 17770; 24200; 18600; 25350; 19500. 5,5; 0,28; 0,26; 13,81; 122,5; -; -; -; -; 24350; 18700; 25700; 19750; 27050; 20800; 28400; 21850; 29750; 22900. 5,9; 0,30; 0,28; 16,02; 142,5; -; -; -; -; 28250; 21750; 29800; 22900; 31350; 24100; 32950; 25350; 34500; 26550. 6,4; 0,32; 0,30; 18,38; 163,0; 28800; 22150; 30600; 23550; 32400; 24900; 34200; 26300; 36000; 27800; 37800; 29100; 39600; 30450. 7,2; 0,36; 0,34; 23,59; 209,5; 36950; 28450; 39300; 30250; 41600; 32000; 43900; 33800; 46200; 35550; 48500; 37300; 50850; 39150. 8,0; 0,40; 0,38; 29,46; 261,5; 46150; 35500; 49050; 37750; 51950; 40000; 54850; 42200; 57700; 44400; 60600; 46650; 63500; 48850. 8,6; 0,45; 0,40; 32,79; 291,0; 51400; 39550; 54600; 42000; 57800; 44500; 61050; 47000; 64250; 494501; 67450; 51900; 70650; 54400. 10,5; 0,55; 0,50; 51,16; 454,0; 80200; 61750; 85200; 65500; 90200; 69450; 95250; 73300; 100000; 770001; 105000; 80850; -; -. 13,0; 0,65; 0,60; 73,56; 652,5; 115000; 88550; 122500; 94300; 129500; 99700; 136500; 105000; 144000; 10500; 151000; 16000; -; -. Примечания: 1. Канаты, разрывное усилие которых приведено слева от жирной линии, изготовляют из проволоки без покрытия и оцинкованной, справа от жирной линии-из проволоки без покрытия. По согласованию изготовителя с потребителем канаты изготовляют из оцинкованной проволоки. 2. Диаметры канатов более 10 мм округлены до целых чисел или до 0,5 мм. 3. Допускается изготовление канатов с утолщенным сердечником, при этом диаметр каната не должен выходить за пределы, установленные ГОСТ 3241-91. (Измененная редакция, Изм. № 1). плотности цинка: С, Ж; из оцинкованной проволоки; для жестких агрессивных условий работы-Ж, для средних агрессивных условий работы- С; по направлению свивки каната: правой, левой-Л; по сочетанию направленной свивки элементов каната: крестовой; по способу свивки: раскручивающиеся, нераскручивающиеся-Н; по точности изготовления: нормальной, повышенной-Т; по степени уравновешенности: рихтованные-Р, нерихтованные. Примеры условных обозначений Канат диаметром 13,0 мм, грузового назначения, марки 1, из проволоки без покрытия, правой крестовой свивки, нераскручивающийся, нерихтованный, нормальной точности, маркировочной группы 1770 Н/мм2 (180 кгс/мм2): Канат-13-Г-1-Н-1770 ГОСТ 3068-88 Канат диаметром 7,2 мм, грузового назначения, марки В, оцинкованный по группе С, левой крестовой свивки, нераскручивающийся, нерихтованный, повышенной точности, маркировочной группы 1960 Н/мм2 (200 кгс/мм2): Канат 7,2-Г-В-С-Л-Н-Т-1960 ГОСТ 3068-88 (Измененная редакция, Изм. № 1). 3. Диаметр каната и основные параметры его должны соответствовать указанным в таблице. 4. Технические требования, правила приемки, методы испытаний, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение-по ГОСТ 3241-91. |  |
| --- | --- | --- |