|  | ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ КАНАТЫ СТАЛЬНЫЕ СОРТАМЕНТ КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ ТИПА ТК КОНСТРУКЦИИ 619(1+6+12)+1 о.с. ГОСТ 3070-88 Москва ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ 1996 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ ТИПА ТК КОНСТРУКЦИИ 619(1+6+12)+1 о.с. Сортамент Two lay steel rоре type ТК construction 619(1+6+12)+1 о.с. Dimensions; # ГОСТ 3070-88* Взамен ГОСТ3070-74. Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 09.09.88 № 3132 Срок действия с 01.07.90 Ограничение срока действия снято по решению Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 2-92) 1. Настоящий стандарт распространяется на стальные двойной свивки канаты с точечным касанием проволок в прядях типа ТК с органическим сердечником. Стандарт не распространяется на канаты, применяемые на кранах грузоподъемных. 2. Канаты подразделяются: по назначению: грузовые-Г; по механическим свойствам: марка ВК, марка В, марка 1; Диаметр, мм; Расчетная площадь сечения всех проволок в канате, мм2; Ориентировочная масса 1000 м смазанного каната, кг; Маркированная группа, Н/мм2 (кгс/мм2). каната; проволоки; 1570(160); 1670(170); 1770(180); 1860(190); 1960(200); 2060(210); 2160(220). центральной; в слоях; Расчетное разрывное усилие, Н, не менее. 6 проволок; 108 проволок; суммарное всех проволок в канате; каната в целом; суммарное всех проволок в канате; каната в целом; суммарное всех проволок в канате; каната в целом; суммарное всех проволок в канате; каната в целом; суммарное всех проволок в канате; каната в целом; суммарное всех проволок в канате; каната в целом; суммарное всех проволок в канате; каната в целом. 3,3; 0,22; 0,20; 3,62; 35,5; 6385; 5490; 6740; 5795; 7095; 6100; 7445; 6400; 7800; 6705. 3,6; 0,24; 0,22; 4,38; 42,9; -; -; -; -; 7725; 6640; 8155; 7010; 8580; 7375; 9010; 7745; 9440; 8115. 3,9; 0,26; 0,24; 5,20; 51,0; -; -; -; -; 9170; 7885; 9680; 8320; 10150; 8725; 10700; 9200; 11200; 9630. 4,2; 0,28; 0,26; 6,10; 59,8; -; -; -; -; 10750; 9245; 11350; 9760; 11950; 10250; 12550; 10750; 13150; 11300. 4,5; 0,30; 0,28; 7,07; 69,3; -; -; -; -; 12450; 10700; 13150; 11300; 13850; 11900; 14550; 12500; 15200; 13050. 4,8; 0,32; 0,30; 8,12; 79,6; 12700; 10900; 13500; 11600; 14300; 12250; 15100; 12950; 15900; 13650; 16700; 14350; 17500; 15050. 5,5; 0,36; 0,34; 10,42; 102,6; 16300; 14000; 17350; 14900; 18350; 15750; 19400; 16650; 20400; 17500; 21400; 18400; 22450; 19300. 5,8; 0,38; 0,36; 11,67; 114,5; 18250; 15650; 19400; 16650; 20550; 17650; 21700; 18650; 22850; 19650; 24001; 20600; 25150; 21600. 6,5; 0,45; 0,40; 14,53; 142,5; 22750; 19550; 24200; 20800; 25600; 22000; 27060; 23250; 28450; 24450; 29900; 25700; 31300; 26900. 8,1; 0,55; 0,50; 22,64; 222,0; 35450; 30450; 37700; 32400; 39900; 34300; 42150; 36200; 44350; 38100; 46550; 40000; -; -. 9,7; 0,65; 0,60; 32,52; 319,0; 50950; 43800; 54150; 46550; 57350; 49300; 60550; 52050; 63700; 54750; 66900; 57500; -; -. 13,0; 0,85; 0,80; 57,70; 565,5; 90450; 77750; 96100; 82600; 101500; 87250; 107400; 92350; 113000; 97150; -; -; -; -. Примечания: 1. Канаты, разрывное усилие которых приведено слева от жирной линии, изготовляют из проволоки без покрытия и оцинкованной. При этом канат из оцинкованной проволоки группы Ж диаметром 13,0 мм маркировочной группы 1960 Н/мм (200 кгс/мм2) изготовляют по согласованию изготовителя с потребителем. Канаты, разрывное усилие которых указано справа от жирной линии, изготовляют из проволоки без покрытия, по согласованию изготовителя c потребителем канаты изготовляют из оцинкованной проволоки. 2. Диаметры канатов более 10 мм округлены до целых чисел или до 0,5 мм. 3. Диаметр каната рассчитан с учетом обеспечения зазора между прядями. (Измененная редакция, Изм. № 1). по виду покрытия поверхности проволок в канате: из проволоки без покрытия, из оцинкованной проволоки в зависимости от поверхностной плотности цинка: С, Ж; по направлению свивки каната: правой, левой-Л; по сочетанию направлений свивки элементов каната: крестовой; по способу свивки: раскручивающиеся, нераскручивающиеся-Н; по точности изготовления: нормальной, повышенной-Т; по степени уравновешенности: рихтованные-Р, нерихтованные. Примеры условных обозначений Канат диаметром13,0 мм, грузового назначения, марки 1, из проволоки без покрытия, левой крестовой свивки, нераскручивающийся, нерихтованный, нормальной точности, маркировочной группы 1770 Н/мм2 (180 кгс/мм2): Канат 13-Г-1-Л-Н-1770 ГОСТ 3070-88 Канат диаметром 6,5 мм, грузового назначения, марки В, оцинкованный по группе С, правой крестовой свивки, нераскручивающийся, нерихтованный, повышенной точности, маркировочной группы 1860 Н/мм2 (190 кгс/мм2): Канат 6,5-Г-В-С-Н-Т-1860 ГОСТ 3070-88 (Измененная редакция, Изм. № 1). 3. Диаметр каната и основные параметры его должны соответствовать указанным в таблице. 4. Технические требования, правила приемки, методы испытаний, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение-по ГОСТ 3241-91. |  |
| --- | --- | --- |