|  | ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ КАНАТЫ СТАЛЬНЫЕ СОРТАМЕНТ КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ ТИПА ТК КОНСТРУКЦИИ 637(1+6+12+18)+1 о.с. ГОСТ 3071-88 Москва ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ 1996 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ ТИПА ТК КОНСТРУКЦИИ 637(1+6+12+18)+1 о.с. Сортамент Two lay steel rоре type ТК construction 637(1+6+12+18)+1 о.с. Dimensions; # ГОСТ 3071-88* Взамен ГОСТ3071-74. Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 09.09.88 № 3132 Срок действия с 01.07.90 Ограничение срока действия снято по решению Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 2-92) 1. Настоящий стандарт распространяется на стальные двойной свивки канаты с точечным касанием проволок в прядях типа ТК с органическим сердечником. Стандарт не распространяется на канаты, применяемые на грузоподъемных кранах. 2. Канаты подразделяются: по назначению: грузовые-Г; по механическим свойствам: марка ВК, марка В, марка 1; Диаметр, мм; Расчетная площадь сечения всех проволок в канате, мм2; Ориентировочная масса 1000 м смазанного каната, кг; Маркировочная группа, Н/мм2 (кгс/мм2). каната; проволоки; 1570(160); 1670(170); 1770(180); 1860(190); 1960(200); 2060(210); 2160(220). центральной; В слоях; Расчетное разрывное усилие, Н, не менее. 6 проволок; 216 проволок; суммарное всех проволок в канате; каната в целом; суммарное всех проволок в канате; каната в целом; суммарное всех проволок в канате; каната в целом; суммарное всех проволок в канате; каната в целом; суммарное всех проволок в канате; каната в целом; суммарное всех проволок в канате; каната в целом; суммарное всех проволок в канате; каната в целом. 5,0; 0,24; 0,22; 8,48; 82,5; -; -; -; -; 14950; 12250; 15750; 12900; 16600; 13600; 17460; 14300; 18250; 14950. 5,4; 0,26; 0,24; 10,08; 98,1; -; -; -; -; 17750; 4550; 18750; 15350; 19750; 16150; 20700; 16950; 21700; 17750. 5,8; 0,28; 0,26; 11,84; 115,5; -; -; -; -; 20850; 17050; 22000; 18000; 23200; 19000; 24350; 19950; 25500; 20900. 6,3; 0,30; 0,28; 13,73; 134,0; -; -; -; -; 24200; 19800; 25550; 20950; 26900; 22050; 28250; 23150; 29600; 24250. 6,7; 0,32; 030; 15,75; 153,5; 24650; 20200; 26200; 21450; 27750; 22750; 29300; 24000; 30850; 25250; 32400; 26550; 33950; 27800. 7,6; 0,36; 0,34; 20,22; 197,0; 31700; 25950; 33650; 27550; 35650; 29200; 37600; 30800; 39600; 32450; 41600; 34100; 43550; 35700. 8,5; 0,40; 0,38; 25,25; 246,0; 39550; 32400; 42050; 34450; 44500; 36450; 47000; 38500; 49450; 40500; 01950; 42550; 54400; 44600. 9,0; 0,45; 0,40; 28,10; 273,5; 44050; 36120; 46800; 38350; 49550; 40600; 52300; 42850; 55050; 45100; 57900; 47350; 60550; 49650. 11,5; 0,55; 0,50; 43,85; 427,0; 68750; 56350; 73050; 59900; 77350; 63400; 81600; 66900; 85900; 70400; 90200; 73950; -; -. 13,5; 0,65; 0,60; 63,06; 613,5; 98850; 81050; 105000; 86100; 111000; 91000; 117000; 95900; 123500; 101000; 129500; 106000; -; -. 13,5; 0,75; 0,70; 85,77; 834,5; 134000; 110000; 142500; 117000; 151000; 124000; 159500; 130500; 168000; 137500; -; -; -; -. Примечания: 1. Канаты, разрывное усилие которых приведено слева от жирной линии изготовляют из проволоки без покрытия и оцинкованной, справа от жирной линии – из проволоки без покрытия.По согласованию изготовителя с потребителем канаты изготовляют из оцинкованной проволоки. 2. Диаметры канатов более 10 мм округлены до целых чисел или до 0,5 мм. 3. Диаметр каната рассчитан с учетом обеспечения зазора между прядями. (Измененная редакция, Изм. № 1) по виду покрытия поверхности проволок в канате: из проволоки без покрытия, из оцинкованной проволоки в зависимости от поверхностной плотности цинка: С, Ж; по направлению свивки каната: правой, левой-Л; по сочетанию направлений свивки элементов каната: крестовой; по способу свивки: раскручивающиеся, нераскручивающиеся-Н; по точности изготовления: нормальной, повышенной-Т; по степени уравновешенности: рихтованные-Р, нерихтованные. (Измененная редакция, Изм. № 1). Примеры условных обозначений Канат диаметром 11,5 мм, грузового назначения, марки 1, из проволоки без покрытия, левой крестовой свивки, раскручивающийся, рихтованный, повышенной точности, маркировочной группы 1570 Н/мм2 (160 кгс/мм2): Канат 11,5-Г-1-Л-Р-Т-1570 ГОСТ 3071-88 Канат диаметром 5,8 мм, грузового назначения, марки В, оцинкованный по группе Ж, правой крестовой свивки, нераскручивающийся, нерихтованный, нормальной точности, маркировочной группы 2160 Н/мм2 (220 кгс/мм2): Канат 5,8-Г-В-Ж-И-2160 ГОСТ 3071-88 3. Диаметр каната и основные параметры его должны соответствовать указанным в таблице. 4. Технические требования, правила приемки, методы испытаний, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение-по ГОСТ 3241-91. |  |
| --- | --- | --- |