|  | ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР КАНАТЫ СТАЛЬНЫЕ КАНАТ ЗАКРЫТЫЙ НЕСУЩИЙ С ОДНИМ СЛОЕМ ЗЕТОБРАЗНОЙ ПРОВОЛОКИ И СЕРДЕЧНИКОМ ТИПА ТК СОРТАМЕНТ ГОСТ 3090-73 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР Канаты стальные КАНАТ ЗАКРЫТЫЙ НЕСУЩИЙ С ОДНИМ СЛОЕМ ЗЕТОБРАЗНОЙ ПРОВОЛОКИ И СЕРДЕЧНИКОМ ТИПА ТК Сортамент Steel wire ropes. Locked conveying wire rope with one layer of Z-wire and type ТК core. Dimensions; ГОСТ 3090-73. Дата введения 01.01.75 1. Настоящий стандарт распространяется на стальные закрытые несущие канаты с одним слоем зетобразной проволоки и сердечником точечного касания типа ТК конструкции 1+6+12 и 1+6+12+18. 2. Основные параметры и размеры канатов должны соответствовать указанным в таблице. Диаметр каната, мм; Круглая проволока; Зетобразная проволока; Расчетная площадь сечения всех проволок, мм2; Расчетная масса 100 м смазанного канала, кг; Расчетное разрывное усилие, кН (кгс), не менее, для маркировочных групп, Н/мм2 (кгс/мм2). Диаметр, мм; Количество; Высота, мм; Количество; Расчетная площадь поперечного сечения, мм2; 1180 (120); 1270 (130); 1370 (140); 1470 (150); 1570 (160); 1670 (170). 30,5; 4,1; 19; 5; 19; 19,25; 616,59; 524,98; 724,5 (73950); 785 (80150); 845,5 (86300); 906 (92450); 966,5 (98650); 1020 (104500). 32,0; 4,4; 19; 5; 20; 19,25; 673,90; 573,71; 792 (80850); 858 (87600); 924 (94300); 989,5 (101000); 1050 (107500); 1120 (114500). 34,0; 3,4; 37; 5; 21; 19,25; 740,18; 630,06; 870 (88800); 942,5 (96200); 1010 (103500); 1085 (111000); 1155 (118000); 1225 (125500). 35,5; 3,6; 37; 5; 22; 19,25; 800,12; 681,03; 940,5 (96000); 1015 (104000); 1095 (112000); 1175 (120000); 1250 (128000); 1330 (136000). Примечания: 1. (Исключено, Изм. № 2). 2. Расчетная площадь поперечного сечения зетобразной проволоки приведена для справок. 3. Расчетные разрывные усилия канатов маркировочных групп св. 1370 Н/мм2 (140 кгс/мм2) вводят в действие с 01.01.91. Пример условного обозначения каната диаметром 34,0 мм, марки I, из оцинкованной проволоки по группе С, левой свивки, раскручивающегося, маркировочной группы 1180 Н/мм2 (120 кгс/мм2): Канат 34,0-I-С-Л-Р-1180 ГОСТ 3090-73 (Измененная редакция, Изм. № 1, 2). 3. Технические требования, правила приемки, методы испытаний, упаковка, маркировка, транспортирование и хранение-по ГОСТ 18899. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ 1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством черной металлургии СССР РАЗРАБОТЧИКИ Х.Н. Белалов, канд. техн. наук; Н.А. Галкина; Е.С. Чугунова; А.А. Титова 2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 15.06.73 № 1484 3. ВЗАМЕН ГОСТ 3090-55 4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ Обозначение НТД, на который дана ссылка; Номер пункта. ГОСТ 18899-73; 3. 5. Ограничение срока действия снято по протоколу № 4-93 Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 4-94) 6. ПЕРЕИЗДАНИЕ (февраль 1998 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными в марте 1985 г., декабре 1982 г. (ИУС 6-85, 3-90) |  |
| --- | --- | --- |