| Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т С О Ю З А С С Р |  |
| --- | --- |
| СЕТКИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ТКАНЫЕ ФИЛЬТРОВЫЕ Технические условия Wire weaved cloth with nets. Specifications. | ГОСТ 3187-76 |
| ОКП 12 7500, 12 7700 |  |
| Дата введения 01.07.77 |  |

Настоящий стандарт распространяется на тканые сетки из низкоуглеродистой и высоколегированной стали, цветных металлов и сплавов, предназначенные для фильтрации, обезвоживания и сушки. Сетки представляют собой проволочную ткань с нулевыми ячейками, полученную переплетением проволок основы с проволоками утка.

1. ТИПЫ, ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ

1.1. Сетки подразделяют: п о в и д у п е р е п л е т е н и я н а т и п ы: П – полотняного переплетения, в которых проволоки основы, расположенные на определенном расстоянии, переплетаются через одну с проволоками утка, расположенными вплотную друг к другу (черт. 1). Ячейки в свету отсутствуют; С – саржевого переплетения односторонние, в которых проволоки основы, расположенные на определенном расстоянии друг от друга, переплетаются через две проволоки с проволоками утка, расположенными вплотную друг к другу (черт. 2). Ячейки в свету отсутствуют;

| Черт. 1 | Черт. 2 |
| --- | --- |

СД – саржевого переплетения двухсторонние, в которых проволоки основы, расположенные на определенном расстоянии друг от друга, переплетаются поочередно через одну и через две с проволоками утка, расположенными вплотную друг к другу (черт. 3). Ячейка в свету отсутствует. п о к а ч е с т в у и з г о т о в л е н и я н а г р у п п ы: группа 1; группа 2.

Черт. 3

(Измененная редакция, Изм. № 4). 1.2. Номинальный диаметр и номинальное на 1 дм сетки число проволок основы и утка должны соответствовать указанным в таблице.

| Условное обозначение сетки | Сетки полотнягого переплетения |  |  |  | Условное обозначение сетки | Сетки саржевого переплетения односторонние |  |  |  | Условное обозначение сетки | Сетки саржевого переплетения двухсторонние |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Номинальное число проволок на 1 дм |  | Номинальный диаметр проволоки, мм |  |  | Номинальное число проволок на 1 дм |  | Номинальный диаметр проволоки, мм |  |  | Номинальное число проволок на 1 дм |  | Номинальный диаметр проволоки, мм |  |
|  | основы | утка | основы | утка |  | основы | утка | основы | утка |  | основы | утка | основы | утка |
| П24 | 24 | 270 | 0,70 | 0,40 | С24 | 24 | 290 | 1,2 | 0,70 | СД24 | 24 | 260 | 1,00 | 0,60 |
| П28 | 28 | 270 | 0,60 | 0,40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| П32 | 32 | 270 | 0,60 | 0,40 | С32 | 32 | 340 | 0,90 | 0,60 | СД32 | 32 | 325 | 0,70 | 0,50 |
| П36 | 36 | 270 | 0,50 | 0,40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| П40 | 40 | 330 | 0,50 | 0,35 | С40 | 40 | 420 | 0,70 | 0,50 | СД40 | 40 | 400 | 0,60 | 0,40 |
| П44 | 44 | 360 | 0,45 | 0,30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| П48 | 48 | 360 | 0,45 | 0,30 | С48 | 48 | 460 | 0,60 | 0,45 | СД48 | 48 | 450 | 0,50 | 0,35 |
| П52 | 52 | 400 | 0,45 | 0,28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| П56 | 56 | 400 | 0,40 | 0,28 | С56 | 56 | 570 | 0,50 | 0,37 | СД56 | 56 | 500 | 0,40 | 0,30 |
| П60 | 60 | 400 | 0,40 | 0,28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| П64 | 64 | 495 | 0,35 | 0,22 | С64 | 64 | 680 | 0,45 | 0,30 | СД64 | 64 | 560 | 0,37 | 0,28 |
| П68 | 68 | 495 | 0,35 | 0,22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| П72 | 72 | 550 | 0,30 | 0,20 | С72 | 72 | 850 | 0,40 | 0,25 | СД72 | 72 | 700 | 0,35 | 0,22 |
| П76 | 76 | 550 | 0,30 | 0,20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| П80 | 80 | 600 | 0,28 | 0,18 | С80 | 80 | 1050 | 0,35 | 0,20 | СД80 | 80 | 790 | 0,30 | 0,20 |
| П90 | 90 | 670 | 0,28 | 0,16 | С90 | 90 | 1050 | 0,30 | 0,20 | - | - | - | - | - |
| П100 | 100 | 670 | 0,25 | 0,16 | С100 | 100 | 1180 | 0,25 | 0,18 | - | - | - | - | - |
| П120 | 120 | 670 | 0,22 | 0,16 | С120 | 120 | 1300 | 0,25 | 0,16 | СД120 | 120 | 900 | 0,25 | 0,18 |
| П160 | 160 | 830 | 0,20 | 0,14 | С160 | 160 | 1300 | 0,20 | 0,16 | СД160 | 160 | 960 | 0,22 | 0,16 |
| П200 | 200 | 900 | 0,18 | 0,12 | С200 | 200 | 1570 | 0,20 | 0,14 | СД200 | 200 | 1100 | 0,20 | 0,14 |

П р и м е ч а н и е: Номер сетки характеризует номинальное число проволок основы на 1 дм. 

      1.3. Сетки изготавливают шириной 1000 мм. По требованию потребителя – шириной 600, 1200, 1300 мм.
      Предельные отклонения по ширине сетки 1 группы - + 5 мм, 2 группы - + 10 мм.
      1.4. Сетки изготавливают светнутыми в рулон. В рулоне не должно быть более пяти кусков. Наименьшую длину или кратность куска устанавливает потребитель. При отсутствии требований потребителя длина куска сетки не должна быть менее 1000 мм., для сеток № 120 , 160, 200 допускается один кусок длиной не менее 200 мм. С согласия потребителя допускается минимальная длина куска менее 1000 мм.
      Для сеток 1 группы минимальная длина отдельного куска не должна быть менее 2000 мм.
      1.3; 1.4. (Измененная редакция, Изм. № 2, 4).
      1.5. Теоретическая масса 1 м2 сетки указана в приложении 1.

      П р и м е р ы    у с л о в н ы х    о б о з н а ч е н и й
       Сетка фильтровая, полотняного переплетения, номер 48, из низкоуглеродистой проволоки, 1 группы:

Сетка П48-НУ-1 ГОСТ 3187-76

То же, саржевого переплетении, односторонняя, номер 64, из проволоки марки 12Х18Н9Т, 1 группы:

Сетка С64–12Х18Н9Т-1 ГОСТ 3187-76

То же, двусторонняя, номер 120, из проволоки марки 08Х18Н10, 2 группы:

Сетка СД120-08Х18Н10 ГОСТ 3187-76

(Измененная редакция, Изм. № 4).

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1а. Сетки должны изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологическому регламенту, утвержденному в установленном порядке.
      (Введен дополнительно, Изм. № 2).
      2.1. Сетки должны быть изготовлены из стальной термически обработанной проволоки: низкоуглеродистой по ТУ 14-4-1563-89, высоколегированной из сталей марок 12Х18Н9, 12Х18Н9Т, 12Х18Н10Т, 08Х18Н10, 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М3Т по ТУ 14-4-1571-89.
      По требованию потребителя сетки изготавливают из проволоки других металлов и сплавов, а также из проволоки, имеющей защитное покрытие.
      (Измененная редакция, Изм. № 3).
      2.2. Переплетение проволок в сетке должно быть правильным. Пропуска проволок не должно быть.
      2.3. В сетке не должно быть разорванных проволок. В сетках из высоколегированной проволоки допускаются местные одиночные изломы проволок утка не более пяти на 1 м2 сетки, для сеток 2 группы и не более трех – для сеток 1 группы.
      2.3.1. Число сращенных концов проволоки, петель, скруток, галочек на 1 м2 сеток не должно превышать для сеток их низкоуглеродистой проволоки 1 и 2 групп и для сеток из высоколегированной проволоки 2 группы:
      9 – для сеток № 24-90;
     13 – для сеток № 100-200.
      Для сеток 1 группы из высоколегированной проволоки:
      6- для сеток № 24-90;
    10 – для сеток № 100-200.
      2.3, 2.3.1. (Измененная редакция, Изм. № 3, 4).
      2.4. Проволоки утка в местах перекрещивания должны вплотную прилегать друг к другу. Допускаются зазоры между проволоками утка в местах перекрещивания, не превышающие 0,1 диаметра проволоки утка.
      2.5. В сетке не должно быть механических повреждений, сшитых мест и заработанных инородных предметов.
      2.6. Предельное отклонение на 1 дм от номинального числа проволок в сетках всех видов не должны превышать:
      +1 проволока по основе сеток № 24-100;
      +20 проволок по утку сеток № 20-100;
      +2 проволоки по основе сеток № 120-200;
      +30 проволок по утку сеток ; 120-200.
      2.7. Сетки изготавливают с закрайками и без закраек. При изготовлении сеток без закраек концы проволок утка должны быть ровно подрезаны или загнуты. Одна сторона полотна сетки шириной 600 мм может быть закрайкой, другая – без закрайки.
      (Введен дополнительно, Изм. № 2).

3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

3.1 Сетки предъявляются к приемке партиями. Партия должна состоять из рулонов сетки одного типа, размера, материала, оформленных одним документом о качестве, содержащим:
      товарный знак или наименование и товарный знак предприятия-изготовителя;
      условное обозначение сетки;
      ширину сетки в миллиметрах, длину в метрах;
      Количество рулонов в партии.
      (Измененная редакция, Изм. № 2).
      3.2. Проверке на качество и тип переплетения, количество сращенных концов проволок, петель, скруток и галочек, длину и ширину сетки подвергают каждый рулон сетки.
      3.3. В каждом отобранном рулоне проверяют все куски сетки.
      3.4. От принятых по п. 3.2 рулонов сетки отбирают 10%, но не мене трех рулонов, у которых проверяют число проволок основы и утка. При получении неудовлетворительных результатов проверки производят повторную проверку на удвоенном количестве рулонов, не подвергшихся контролю. Результаты повторной проверки являются окончательными.
      С согласия потребителя участки полотна сетки с дефектами могут не вырезаться, а отмечаться цветным карандашом и из общего метража исключаться.

4. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

4.1. Для проверки количества сращенных концов проволок, петель, скруток и галочек на 1 м2 сетки выбирают место, где визуально заметно наибольшее их скопление.
      4.2. Качество и тип переплетения сеток, количество сращенных концов проволок, петель, скруток и галочек проверяют визуально при перемотке рулона сетки. Контроль сеток № 100-200 должен производиться с нижним подсвечиванием.
      4.3. Число проволок основы и утка подсчитывают при увеличении 7-20Х для сеток:
      № 24-60 на 1 дм для основы и на 0,1 дм для утка;
      № 64-200 на 0,1 дм для основы и утка.
      Число проволок подсчитывают в трех местах, одно из которых расположено в середине сетки, а два других – по краям, но не ближе 100 мм от края сетки. Окончательный результат подсчитывают как среднее арифметическое значений трех измерений сетки, умноженное на коэффициент 10:
      № 24-60 – для основы;
      № 64-200 – для основы и утка.
      Прямая линия, соединяющая любые два места измерения не должна совпадать с направлением основы и утка.
      4.4. Значение зазора (А) в миллиметрах между проволоками утка в местах перекрещивания вычисляют по формуле

|  |  | – для сетки полотняного переплетения; |
| --- | --- | --- |
|  |  | – для односторонней сетки саржевого переплетения; |
|  |  | – для двухсторонней сетки саржевого переплетения; |

где n – число проволок утка на 1 дм основы;
      d – фактический диаметр проволоки утка, мм.
      4.5. Для измерений диаметра проволоки оставляют не менее трех проволок утка на одном рулоне, выступающих за кромку сетки. Диаметр проволоки проверяют микрометром с ценой деления шкалы 0,01 мм.
      4.6. Ширину рулона сетки измеряют рулеткой в любом месте. Ширина сеток измеряется по крайним проволокам основы.
      (Измененная редакция, Изм. № 2).
      4.7. Длину рулона сетки проверяют при перемотке рулона на контрольной машине счетчиком или рулеткой.

5. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

5.1. Сетки № 100-200 должны быть намотаны на твердый цилиндрический сердечник, длина которого на 50-100 мм больше ширины сетки. Сердечник должен быть прочным, ровным и не вызывать коррозии сеток.
      5.2. Каждый рулон сетки должен быть перевязан посередине и по краям проволокой по ГОСТ 3282-74 или другой мягкой проволокой по нормативно-технической документации.
      (Измененная редакция, Изм. № 1).
      5.3. Каждый рулон сеток № 100-200 должен быть обернут бумагой по ГОСТ 9569-79 или ГОСТ 8828-89 или другой бумагой, равноценной по защитным свойствам. Затем рулоны укладывают в плотные деревянные ящики типа II по ГОСТ 18617-83 или другие ящики, обеспечивающие защиту от коррозии и механических повреждений.
      Каждый рулон сеток № 24-90 должен быть обернут бумагой по ГОСТ 9669-79 или ГОСТ 8828-89 или другой бумагой, равноценной по защитным свойствам, затем полимерной пленкой по ГОСТ 10354-82 или ГОСТ 16272-79 или другой полимерной пленкой или тарным холстопрошивным полотном или сшивным лоскутом из отходов текстильной промышленности, а также другими материалами, исключающими применения тканей из натуральных волокон и не ухудшающих качество упаковки.
      (Измененная редакция, Изм. № 1).
      5.4а. Транспортная маркировка – по ГОСТ 14192-77.
      (Введен дополнительно, Изм. № 2).
      5.4. Масса рулона не должна превышать 8 кг. Масса пакета не должна превышать 1 т.
      (Измененная редакция, Изм. № 2).
      5.5. На ярлыке, прикрепленном к рулону и стенке ящика, указывают: товарный знак или наименование и товарный знак предприятия-изготовителя;
      условной обозначение сетки;
      ширину сетки в миллиметрах, длину в метрах.
      (Измененная редакция, Изм. № 2).
      5.6.(Исключен, Изм. № 2).
      5.7. Сетку транспортируют рулонами, ящиками и пакетами по ГОСТ 26663-85 и ГОСТ 24597-81 транспортом всех видов в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.
      При транспортировании двух и более рулонов или ящиков одному потребителю из них формируют крупное грузовое место. Допускается формирование пакетов без применения поддонов. Рулоны или ящики размещаются в горизонтальном положении. Пакеты связывают не менее чем в двух местах с образование петли под крюк подъемного механизма.
      (Измененная редакция, Изм. № 4).
      5.8. Хранение сеток должно производиться по условиям хранения 5 ГОСТ 14150-69.
      5.7; 5.8 (Измененная редакция, Изм. № 2).
      5.9. Упаковка сетки, транспортируемой в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы, должна соответствовать ГОСТ 15846-79.
      (Введен дополнительно, Изм. № 2).

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Справочное

Теоретическая масса 1 м2 сетки

| Сетки полотняного переплетения |  | Сетки саржевого переплетения односторонние |  | Сетки саржевого переплетения двухсторонние |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Условное обозначение | Теоретическая масса 1 м2 сетки, кг | Условное обозначение | Теоретическая масса 1 м2 сетки, кг | Условное обозначение | Теоретическая масса 1 м2 сетки, кг |
| П24 | 3,49 | С24 | 11,22 | СД24 | 7,44 |
| П28 | 3,39 | - | - | - | - |
| П32 | 3,47 | С32 | 9,39 | СД32 | 6,19 |
| П36 | 3,33 | - | - | - | - |
| П40 | 3,18 | С40 | 7,89 | СД40 | 4,96 |
| П44 | 2,61 | - | - | - | - |
| П48 | 2,63 | С48 | 7,00 | СД48 | 4,28 |
| П52 | 2,64 | - | - | - | - |
| П56 | 2,54 | С56 | 5,82 | СД56 | 3,42 |
| П60 | 2,58 | - | - | - | - |
| П64 | 2,03 | С64 | 4,69 | СД64 | 3,31 |
| П68 | 2,07 | - | - | - | - |
| П72 | 1,82 | С72 | 4,01 | СД72 | 2,67 |
| П76 | 1,83 | - | - | - | - |
| П80 | 1,62 | С80 | 3,24 | СД80 | 2,41 |
| П90 | 1,53 | С90 | 3,18 | - | - |
| П100 | 1,48 | С100 | 2,79 | - | - |
| П120 | 1,46 | С120 | 2,62 | СД120 | 2,30 |
| П160 | 1,44 | С160 | 2,55 | СД160 | 2,05 |
| П200 | 1,24 | С200 | 2,45 | СД200 | 1,89 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Справочное

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОСПОЛЬЗУЕМЫЕ В СТАНДАРТЕ

1. Скрутка – скрученные один или несколько раз петли утка, выступающие над поверхностью сетки с одной стороны полотна.
      2. Галочка – изгибы утка, выступающие с обеих сторон полотна.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. ВНЕСЕН Министерством черной металлургии СССР
      РАЗРАБОТЧИКИ
      Х.Н. Белалов, Н.А. Галкина, Н.М. Щугаева, Л.А. Паршина, В.А. Кудашева

      2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 20 сентября 1976 г. № 2143.

      3. ВЗАМЕН ГОСТ 3187-76

      4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

| Обозначения НТД, на который дана ссылка | Номер пункта |
| --- | --- |
| ГОСТ 3282-74 | 5.2 |
| ГОСТ 8828-89 | 5.3 |
| ГОСТ 9569-79 | 5.3 |
| ГОСТ 10354-82 | 5.3 |
| ГОСТ 14192-77 | 5.4а |
| ГОСТ 15150-69 | 5.8 |
| ГОСТ 15846-79 | 5.9 |
| ГОСТ 16272-79 | 5.3 |
| ГОСТ 18617-83 | 5.3 |
| ГОСТ 24597-81 | 5.7 |
| ГОСТ 26223-85 | 5.7 |

5. Ограничение срока действия снято Постановление Госстандарта № 1742 от 15.11.92

      6. ПЕРЕИЗДАНИЕ (январь 1994 г.) с Изменениями № 1, 2, 3, 4 утвержденными в ноябре 1982 г., марте 1987 г., в январе 1990 г., ноябре 1991 г. (ИУС 2-83, 6-87, 5-90, 2-92).

Редактор И.В. Виноградская
Технический редактор О.Н.Никитина
Корректор Т.А.Васильева