ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ (ГОСТ 3282-74)

Предназначена для изготовления гвоздей, увязки, ограждений и прочих изделий. Проволока изготовляется: черная и светлая (термически обработанная и термически необработанная), покрытая или непокрытая (без покрытия, с цинковым блестящим и цинковым матовым покрытием).

Технические требования 

Механические свойства проволоки должны соответствовать указанным в таблице 1. 

Проволока поставляется в мотках, габаритные размеры и масса которых указана в таблице 2. 

Характеристика мотков проволоки 

Таблица 1

| Диаметр проволоки, мм | Предельное отклонение, мм | Временное сопротивление разрыву, Н/мм2 , (кгс/мм2 ) |  |  |  | Относительное удлинение, % для термически обработанной проволоки, не менее |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Термически необработанная |  | Термически обработанная |  |  |  |
|  |  | I группа | II группа | без покрытия | с покрытием | без покрытия | с покрытием |
| 0.3-0.45 | -0.03 | 690-1370 (70-140) | 690-1370 (70-140) | 290-490 (30-50) | 340-540 (35-55) | 15 | 12 |
| 0.45-1,00 | -0.04 | 690-1270 (70-130) | 690-1180 (70-120) | " | " | 15 | 12 |
| 1.00-1.20 | -0.06 | 590-1270 (60-130) | 690-1180 (70-120) | " | " | 15 | 12 |
| 1.20-2.00 2.00-2.50 | -0.10 -0.12 | 590-1180 (60-120) | 690-980 (70-100) | " | " | 15 | 12 |
| 2.50-3.20 | -0.12 | 540-1080 (55-110) | 640-930 (65-95) | " | " | 20 | 18 |
| 3.20-3.60 | -0.16 | 440-930 (45-95) | 640-930 (65-95) | " | " | 20 | 18 |
| 3.60-4.50 | -0.16 | 440-930 (45-95) | 590-880 (60-90) | " | " | 20 | 18 |
| 4.50-6.00 | -0.16 | 390-830 (40-85) | 490-780 (50-80) | " | " | 20 | 18 |

Механические свойства проволоки 

Таблица 2

| Диаметр проволоки, мм | Параметры мотка, розеты |  |  |  | Вид упаковки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | вес, кг моток не более, розета | наружный диаметр, мм | внутренний диаметр, мм | высота, мм |  |
| светлая |  |  |  |  | По требованию заказчика проволока может быть упакована в мягкую тару (бумага + ткань или пленка) |
| 0.35-0.45 | моток 10 |  | 200 |  |  |
| 0.50-0.80 | моток 20 |  | 250 |  |  |
| 0.90-1.40 | моток 60 |  | 350 |  |  |
| 1.60-5.00 | моток 120 |  | 550 |  |  |
|  | моток 1000 | 780 | 400 | 500 |  |
| 6.00-8.00 | моток 250 |  | 650 |  |  |
| оцинкованная |  |  |  |  |  |
| 0.50-0.80 | моток 20 |  | 200 |  |  |
| 0.90-1.40 | моток 60 |  | 400 |  |  |
|  | розета 200-300 | 650 | 230 | 600-1000 |  |
| Свыше 1.60 | моток 100 | 800 | 600 |  |  |
|  | розета не менее 600 |  | 400 | 800-1000 |  |

ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ (ГОСТ 2246-70)

Проволока сварочная из сталей с низким содержанием углерода Св-08, Св-08А и легированных Св-08ГС, Св-08Г2С. 

По виду поверхности проволока производится неомедненой и омедненой. Медное покрытие - 6 мкм. Поверхность проволоки должна быть чистой и гладкой, без трещин, расслоений, плен, закатов, забоин, окалины, ржавчины, масла и других загрязнений. Допускаются отдельные риски, царапины, местная рябизна, вмятины глубиной не более предельного отклонения по диаметру. 

Химический состав сварочной проволоки, % (ГОСТ 2246-70)

| Марка стали | Св08 | Св08А | Св08Г2С |
| --- | --- | --- | --- |
| P | 0,10 | 0,10 | 0,03 |
| Mn | 0,35-0,60 | 0,35-0,60 | 1,80-2,10 |
| Si max | 0,03 | 0,03 | 0,7-0,95 |
| P max | 0,04 | 0,03 | 0,03 |
| S max | 0,04 | 0,03 | 0,025 |
| Cr max | 0,15 | 0,12 | 0,20 |
| Ni max | 0,30 | 0,25 | 0,25 |
| Cu max | 0,25 | 0,25 | 0,20 |

Назначение с варочной проволоки

#### Св-08, Св-08А, Св-08АА

- автоматическая сварка под флюсом углеродистых сталей с пределом текучести 235-285 МПа, изготовление электродов, предназначенных для сварки низкоуглеродистой и низколегированной стали.

#### Св-08Г1НМА

- автоматическая сварка под флюсом низколегированных сталей повышенного уровня прочности и хладостойкости Предназначена для однопроходной одно- или двусторонней сварки под флюсом сталей толщиной до 25 мм различного типа легирования и категорий прочности. (К55-К65)

#### Св-08Г2С

- механизированная сварка в защитных газах конструкций ответственного и общего назначения.

#### Св-08ГА

- автоматическая сварка под флюсом углеродистых сталей с пределом текучести 235-440 МПа. (конструкций мостов, опор, труб, трубопроводов и котлов, работающих при высоких давлениях и температурах)

#### Св-08ГСНТ

- предназначена для механизированной сварки в защитных газах, применяется в судостроении и химическом машиностроении.

#### Св-08ХМ

- автоматическая сварка под флюсом нефтегазопроводных труб и металлоконструкций ответственного назначения из углеродистых и низколегированных сталей с пределом текучести 235-440 МПа. (конструкций мостов, опор, труб, трубопроводов и котлов, работающих при высоких давлениях и температурах)

#### Св-10Г2

- автоматическая сварка под флюсом углеродистых сталей с пределом текучести 235-440 МПа.

#### Св-10ГА

- автоматическая сварка под флюсом углеродистых и низколегированных сталей с пределом текучести 235-440 МПа Св-ЮГН - механизированная сварка под флюсом в судостроении и химическом машиностроении.

#### Св-10НМА

- автоматическая сварка под флюсом низколегированных сталей повышенного уровня прочности и хладостойкости металлоконструкций ответственного назначения. (конструкций мостов, опор, котлов, труб и трубопроводов работающих при высоких давлениях и температурах)

Марки стали сварочных проволок различных типов

| Низкоуглеродистая | Легированная |  | Высоколегированная |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| СВ-08 СВ-08А СВ-08АА СВ-08ГА СВ-ЮГА СВ-10Г2 | СВ-08ГС СВ-12ГС СВ-08Г2С СВ-ЮГН СВ-08ГСМТ СВ-15ГСТЮЦА СВ-20ГСТЮА СВ-18ХГС СВ-ЮНМА СВ-08МХ СВ-08ХМ СВ-18ХМА СВ-08ХНМ СВ-08ХМФА СВ-10ХМФТ СВ-08ХГ2С СВ-08ХГСМА | СВ-10ХГ2СМА СВ-08ХГСМФА СВ-04Х2МА СВ-13Х2МФТ СВ-08Х3Г2СМ СВ-08ХМНФБА СВ-08ХН2М СВ-10ХН2ГМТ СВ-08ХН2ГМТА СВ-08ХН2ГМЮ СВ-08ХН2Г2СМЮ СВ-06Н3 СВ-10Х5М | СВ-12Х11НМФ СВ-10Х11НВМФ СВ-12Х13 СВ-20Х13 СВ-06Х14 СВ-08Х14ГНТ СВ-10Х17Т СВ-13Х25Т СВ-01Х19Н9 СВ-04Х19Н9 СВ-08Х16Н8М2 СВ-08Х18Н8Г2Б СВ-07Х18Н9ТЮ СВ-06Х19Н9Т СВ-04Х19Н9С2 СВ-08Х19Н9Ф2С2 СВ-05Х19Н9ФЗС2 СВ-07Х19Н10Б СВ-08Х19Н10Г2Б | СВ-06Х19Н10М3Т СВ-08Х19Н10М3Б СВ-04Х19Н11М3 СВ-05Х20Н9ФБС СВ-06Х20Н11М3ТБ СВ-10Х20Н15 СВ-07Х25Н12Г2Т СВ-06Х25Н12ТЮ СВ-07Х25Н13 СВ-08Х25Н13БТЮ СВ-13Х25Н18 СВ-08Х20Н9Г7Т СВ-08Х21Н10Г6 СВ-30Х25Н16Г7 СВ-10Х16Н25АМ6 СВ-09Х16Н25М6АФ СВ-01Х23Н28М3Д3Т СВ-30Х15Н35В3Б3Т СВ-08Н50 СВ-05Х15Н60М15 |

ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ УГЛЕРОДИСТАЯ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВЫСАДКИГОСТ 5663-79

Проволока предназначена для изделий, изготавливаемых методом холодной высадки. Проволока производится диаметрами от 1,0 до 6,0 мм .

Предельные отклонения должны соответствовать данным таблицы.

| Номинальный диаметр проволоки, мм | Предельные отклонения, мм |  |
| --- | --- | --- |
|  | нормальной точности | повышенной точности |
| от 1.0 до 3.0 вкл. | -0.06 | -0.040 |
| от 3.0 до 6.0 вкл | -0.08 | -0.048 |

Поверхность проволоки не должна иметь трещин, плен, закатов, расслоений, волосовин, загрязнений и ржавчины.

Макроструктура не должна иметь усадочной рыхлости, пузырей, расслоений, шлаковых включений.

Макроструктура из стали марок 25, 30, 35, 40, 45 должна состоять из феррита и зернистого перлита.

Проволока  поставляется  в  мотках  массой до   100  кг  и  на  катушках массой до 1000 кг , а также в бунтах до 1000 кг .

Механические свойства проволоки приведены в таблице

| Марка стали | Временное сопротивление разрыву, Н/мм 2 (кгс/мм 2 ) |  | Относительное сужение, %, не менее |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 класс | 2 класс не более | 1 класс | 2 класс |
| 0.8 | 440-590 | 590 | 55 | 55 |
| 08кп | (45-60) | (60) | 55 | 55 |
| 10-10 кп | (45-60) | (60) | 55 | 55 |
| 15-15 кп | 470-620 | 640 | 55 | 50 |
| 20 | 470-620 | 640 | 55 | 50 |
| 20 кп | (48-63) | (65) | 55 | 50 |
| 25 | (48-63) | (65) | 55 | 50 |
| 30 | (48-63) | (65) | 55 | 45 |
| 35 | 560-710 | 740 | 55 | 45 |
| 40 | (57-72) | (75) | 55 | 40 |
| 45 | (57-72) | (75) | 55 | 40 |

ПРОВОЛОКА ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ СТАЛИ  (ГОСТ 17305-91)

Проволока используется в машиностроении, приборостроении, при производстве товаров народного потребления.

Проволока изготавливается из следующих марок стали: 08кп, 10, 10кп, 10пс, 15, 15кп, 20, 20кп, 20пс, 25, 30, 35, 40, 45, 50 по ГОСТ 1050-88.

В зависимости от механических проволоку изготавливают двух групп (1-ой и 2-ой), нормального качества и повышенного качества.

Характеристики проволоки указаны в таблице.

| Диаметр проволоки в мм | Предельное отклонение | Временное сопротивление разрыву, Н/мм 2 (кгс/мм 2 ) |  |  |  |  |  | Число перегибов, не менее |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 08кп |  | 10,10кп, 10пс |  | 15,15кп, 15пс,20 |  | 08,10,10 кп.10пс |  | 15,15пс, 15кп,20, 20пс,20кп |  |
|  |  | 1гр | 2гр | 1гр | 2гр | 1гр | 2гр | 1гр | 2гр | 1гр | 2гр |
| 8,0-6,1 | -0,09 | 340 (35) | 590 (60) | 390 (40) | 590 (60) | 440 (45) | 590 (60) | 5 | 6 | 4 | 5 |
| 6,0-5,6 | -0,08 |  |  |  |  |  |  | 8 | 9 | 6 | 7 |
| 5,5-5,1 |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 6 | 4 | 5 |
| 5,0-4,1 |  | 390 (40) |  | 440 (45) |  | 490 (50) |  | 5 | 7 | 5 | 7 |
| 4,0-3,3 |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 7 | 5 | 6 |
| 3,2-3,1 |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 8 | 6 | 8 |
| 3,0-2,7 | -0,06 |  |  |  |  |  |  | 6 | 7 | 5 | 6 |
| 2,6-2,1 |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 7 | 6 | 7 |
| 2,0-1,6 |  | 440 (45) |  | 490 (50) |  | 540 (55) |  | 6 | 7 | 6 | 7 |
| 1,5-1,3 |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 4 | 3 | 4 |
| 1,2-1,1 | -0,04 |  |  |  |  |  |  | 7 | 9 | 6 | 8 |
| менне 1,1 |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 7 | 6 | 7 |

Проволока поставляется в мотках массой не более 80 кг или в бухтах не более 1500кг, покрывается консервационной смазкой, упаковывается парафинированной бумагой и нетканым полотном.

ПРОВОЛОКА ПРУЖИННАЯ СТАЛЬНАЯ УГЛЕРОДИСТАЯ (ГОСТ 9389-75)

Проволока применяется для изготовления пружин, навиваемых в холодном состоянии и не подвергаемых закалке.

Проволока изготавливается:

по механическим свойствам:

- марок А, Б и В

- классов 1, 2 и 3

по точности изготовления:

- нормальной

- повышенной

На поверхности проволоки не должно быть трещин, плен, закатов, волосовин и ржавчины.

Предельное отклонение по толщине и овальность не должна превышать указанную в таблице.

| Номинальный диаметр, мм | Предельные отклонения, мм | Овальность |
| --- | --- | --- |
| 0,30 | +0,02 –0,015 | Не должна превышать половины поля допуска по диаметру |
| 0,32-1,90 | ±0,020 |  |
| 2,00-3,60 | ±0,030 |  |
| 4,00-5,60 | ±0,040 |  |
| 6,00-8,00 | ±0,050 |  |

Значение разбега временного сопротивления разрыву в мотках (катушках) массой до 250 кг марок Б классов 1, 2 должно быть не более 100 Н/м 2 (10 кгс/мм 2 ); марки Б класса 3 и марки В всех классов для проволоки диаметром 1,6 мм , и менее -200 Н/мм 2 (20 кгс/мм 2 ), а для проволоки диаметром более 1,6 мм-150 Н/мм 2 (15 кгс/мм 2 ).

Значение разбега временного сопротивления разрыву проволоки в мотках (катушках) массой более 250 кг должно соответствовать требованиям ГОСТа. Значения указаны в таблице.

| Диаметр проволоки, мм | Временное сопротивление разрыву, Н/мм 2 (кгс/мм 2 ) |  | Разбег временного сопротивления разрыву, не более, Н/мм 2 (кгс/мм 2 ) |  |  | Число скручиваний, не менее |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 класс | 3 класс | Марка Б | Марка В |  | Марка Б |  | Марка В |  |
|  |  |  | класс |  |  | класс |  |  |  |
|  |  |  | 2,3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| 0.14 | 2300-2740 (235-280) | 1810-2300 (185-235) | 300(31) | 440(45) | 490 (50) | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 0.5 | 2160-2600 (220-265) | 1670-2160 (170-220) | 260(27) | 440 (45) | 490 (50) | 20 | 20 | 19 | 19 |
| 0.7 | 2160-2550 (220-260) | 1670-2160 (170-220) | 240(24) | 440 (45) | 490 (50) | 20 | 20 | 18 | 18 |
| 0.8 | 2110-2550 (215-260) | 1670-2110 (170-215) | 230 (23) | 440 (45) | 490 (50) | 20 | 20 | 17 | 17 |
| 0.9 | 2110-2500 (215-255) | 1620-2110 (165-215) | 230 (23) | 390 (40) | 490 (50) | 20 | 20 | 17 | 17 |
| 1.0 | 2060-2450 (210-250) | 1570-2060 (160-210) | 220 (22) | 390 (40) | 490 (50) | 20 | 20 | 17 | 17 |
| 1.10 | 2010-2400 (205-245) | 1520-2010 (155-205) | 220 (22) | 390 (40) | 490 (50) | 20 | 20 | 17 | 17 |
| 1.20 | 1960-2350 (200-240) | 1520-1960 (155-200) | 210 (21) | 390 (40) | 440 (45) | 20 | 20 | 17 | 17 |
| 1.30 | 1960-2300 (200-235) | 1520-1960 (155-200) | 210 (21) | 340 (35) | 440 (45) | 20 | 20 | 17 | 17 |
| 4.20 | 1420-1670 (145-170) | 1130-1420 (115-145) | 200 (20) | 250 (25) | 290 (30) | 15 | 15 | 12 | 12 |
| 4.50 | 1370-1620 (140-165) | 1130-1370 (115-140) | 200 (20) | 250 (25) | 250 (25) | 15 | 15 | 12 | 12 |
| 5.00 | 1370-1620 (140-165) | 1130-1370 (115-140) | 200 (20) | 250 (25) | 250 (25) | 15 | 15 | 9 | 9 |
| 5.60 | 1320-1570 (135-160) | 1080-1320 (110-135) | 200 (20) | 250 (25) | 250 (25) | 15 | 15 | 6 | 6 |
| 6.00 | 1320-1570 (135-160) | 1080-1320 (110-135) | 200 (20) | 250 (25) | 250 (25) | 15 | 15 | 4 | 4 |
| 6.50 | 1230-1420 (125-145) | 1030-1230 (105-125) | 200 (20) | 200 (20) | 200 (20) | - | - | - | - |
| 7.00 | 1230-1420 (125-145) | 1030-1230 (105-125) | 200 (20) | 200 (20) | 200 (20) | - | - | - | - |
| 8.00 | 1230-1420 (125-145) | 1030-1230 (105-125) | 200 (20) | 200 (20) | 200 (20) | - | - | - | - |

Если при определении временного сопротивления разрыву по концам мотка результаты испытаний относятся к двум классам, то принадлежность мотка к одному из классов устанавливается по меньшему значению. При этом большее значение не должно превышать верхней границы нормируемого временного сопротивления разрыву для того класса, к которому относится моток, более чем на 50(5) Н/мм 2 (кгс/мм 2 ). Настоящее примечание не учитывается, если проволока относится к маркам А и Б класса 2А всех диаметров и класса 2 диаметра 2,5 мм и более.

По требованию мебельной промышленности проволока диаметром 2,2 мм , повышенной точности, марки Б, изготавливается с временным сопротивлением разрыву 1570-1770- Н/мм 2 (160-180 кгс/мм 2 )

ПРОКАТ ИЗ КАЧЕСТВЕННОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ УГЛЕРОДИСТОЙ И ЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВЫСАДКИ (ГОСТ 10702-78)

НАЗНАЧЕНИЕ:

применяется для изготовления крепежных изделий методом холодного выдавливания и высадки.

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ:

должен соответствовать ГОСТ 1050-88 для углеродистого проката, 
должен соответствовать ГОСТ 4543-71 для легированного проката

ПРОКАТ ПОСТАВЛЯЕТСЯ:

с качеством поверхности - гр Б ГОСТ 1051-73 и гр Д ГОСТ 14955-75, поле допуска h11.

ГРУППА ОСАДКИ :

50 (1/2) и 66 (1/3)

ПРОКАТ ИЗГОТАВЛИВАЕТСЯ:

•  круглого профиля от 4 до 18 мм в мотках, размером от 5 до 40 мм в прутках

•  шестигранного профиля размером 9- 17 мм в прутках

МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КАЛИБРОВАННОГО ПРОКАТА

| Марка стали | Механические свойства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Калиброванный нагартованный прокат |  |  |  |  | после отпуска или обычного отжига |  |  | после сфероидизирующего отжига |  |
|  | Число твердости, НВ, неболее | Временное сопротивление, Н/мм2 (кгс/мм2), не менее | Относит. |  |  | Число твердости, НВ, не более | Временное сопротивление, Н/мм2 (кгс/мм2) | Относит. сужение, %, не менее | Временное сопротив-ление разрыву, Н/мм2 (кгс/мм,2) | Относит. сужение, %, не менее |
|  |  |  | Удли-нение, | Суже-ние, |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | %, не менее |  |  |  |  |  |  |  |
| 10КП, 10ПС | 179 | 370(38) | 8 | 55 |  | 143 | 310-410 (32-42) | 50 | 290-390 (30-40) | 50 |
| 10 | 187 | 390(40) | 8 | 50 |  | 143 | 330-450 (34-46) | 55 | 310-410 (32-42) | 55 |
| 15КП, 15ПС | 187 | 390(40) | 8 | 50 |  | 149 | 360-470 (37-48) | 55 | 320-420 (33-43) | 55 |
| 15 | 197 | 440(45) | 8 | 45 |  | 149 | 360-470 (37-48) | 55 | 320-420 (33-43) | 55 |
| 20КП, 20ПС | 197 | 490(50) | 7 | 45 |  | 163 | 390-490 (40-50) | 50 | 340-440 (35-45) | 50 |
| 20 | 207 | 490(50) | 7 | 40 |  | 163 | 390-490 (40-50) | 50 | 340-440 (55-45) | 50 |
| 25 | 217 | 540(55) | 7 | 40 |  | 170 | не более 540(55) | 50 | не более 490(50) | 50 |
| 30 | 229 | 560(57) | 7 | 40 |  | 179 | не более 570(58) | 45 | не более 520(53) | 45 |
| 35 | 207 | 590(60) | 5 | 40 |  | 187 | не более 590(60) | 45 | не более 540(55) | 45 |
| 40 | 241 | - | - | - |  | 197 | не более 590(60) | 40 | - | 40 |
| 45 | 207 | - | - | - |  | 207 | не более 590(60) | 40 | - | 40 |
| 50 | - | - | - | - |  | 217 | не более 590(60) | - | - | - |
| 15Х | 207 | 590(60) | 5 | 45 |  | 179 | не более 550(56) | 60 | 340-440 (35-45) | 60 |
| 20Х | 207 | 590(60) | 5 | 45 |  | 179 | не более 550(56) | 60 | 360-470 (37-48) | 60 |
| 30Х | 207 | - | - | - |  | 187 | - | - | - | - |
| 35Х | - | 690(70) | 5 | 40 |  | 197 | - | - | - | - |
| 40Х | - | 690(70) | 5 | 40 |  | 207 | - | - | - | - |
| 12ХН | 210 | - | - | - |  | - | 410-530 (42-54) | 70 | 410-510 (42-52) | 70 |
| 35ХГСА | - | - | - | - |  | 241 | - | - | - | - |
| 38ХГНМ | - | - | - |  |  |  |  | 60 | не более 690(70) | 60 |