Сетки проволочные тканые с квадратными ячейками

ГОСТ 3826-82

Общие требования
Настоящий стандарт распространяется на сетки проволочные тканые с квадратными ячейками.

|  | Проволочные тканые сетки полотняного переплетения с квадратными ячейками, применяемые для рассева сыпучих материалов, арматуры, ограждения, при теплоизоляции промышленного оборудования, воздухоочистки. |
| --- | --- |

Сетки по точности размера ячейки подразделяют:

- Н - нормальной точности;

- П - повышенной точности.

Сетки группы Н применяются для рассева сыпучих материалов, арматуры, ограждений, при теплоизоляции промышленного оборудования, воздухоочистки и т.д., где не требуется высокой точности размера.

Сетки группы П применяются для просеивания сыпучих материалов, в которых требуется обеспечение точного гранулометрического состава просеиваемых материалов.

Номер сетки, размер стороны ячейки в свету, номинальный диаметр проволоки и точность изготовления сетки должны соответствовать указанным параметрам в таблице 1.

Таблица 1

| Номер сетки | Номинальный размер стороны ячейки в свету, мм | Номинальный диаметр проволоки, мм |  |  |  |  | Точность изготовления |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Н | П |
| 0,4 | 0,40 | 0,20 | 0,25 |  |  |  | + | + |
| 0,45 | 0,45 | 0,20 | 0,25 |  |  |  | + | + |
| 0,5 | 0,50 | 0,20 | 0,25 | 0,30 |  |  | + | + |
| 0,55 | 0,55 | 0,22 | 0,28 |  |  |  | + | + |
| 0,63 | 0,63 | 0,25 | 0,32 |  |  |  | + | + |
| 0,7 | 0,70 | 0,22 | 0,28 | 0,32 |  |  | + | + |
| 0,8 | 0,80 | 0,25 | 0,32 |  |  |  | + | + |
| 0,9 | 0,90 | 0,22 | 0,36 |  |  |  | + | + |
| 1 | 1,00 | 0,25 | 0,32 | 0,40 |  |  | + | + |
| 1,1 | 1,10 | 0,25 | 0,32 |  |  |  | + | + |
| 1,2 | 1,20 | 0,32 | 0,40 |  |  |  | + | + |
| 1,4 | 1,40 | 0,36 | 0,45 | 0,65 |  |  | + | + |
| 1,6 | 1,60 | 0,32 | 0,40 |  |  |  | + | + |
| 1,8 | 1,80 | 0,45 | 0,55 | 0,70 |  |  | + | + |
| 2 | 2,00 | 0,40 | 0,50 | 0,60 | 1,00 | 1,20 | + | + |
| 2,2 | 2,20 | 0,45 | 0,70 |  |  |  | + | + |
| 2,5 | 2,50 | 0,40 | 0,50 | 0,60 |  |  | + | + |
| 2,8 | 2,80 | 0,45 | 0,90 |  |  |  | + | + |
| 3,2 | 3,20 | 0,50 | 0,80 | 1,20 |  |  | + | + |
| 3,5 | 3,50 | 0,70 | 0,90 | 1,00 |  |  | + | + |
| 4 | 4,00 | 0,60 | 1,00 | 1,20 |  |  | + | + |
| 4,5 | 4,50 | 0,70 | 0,90 | 1,80 |  |  | + | + |
| 5 | 5,00 | 0,70 | 1,20 | 1,60 | 2,00 |  | + | + |
| 6 | 6,00 | 0,70 | 1,20 | 2,00 |  |  | + |  |
| 7 | 7,00 | 0,70 | 1,20 | 1,80 |  |  | + |  |
| 8 | 8,00 | 0,70 | 1,20 | 1,60 | 2,00 |  | + |  |
| 9 | 9,00 | 1,00 | 2,00 | 2,20 |  |  | + |  |
| 10 | 10,00 | 1,00 | 2,00 |  |  |  | + |  |
| 12 | 12,00 | 1,00 | 1,20 | 2,00 |  |  | + |  |
| 14 | 14,00 | 1,00 | 1,40 | 2,00 |  |  | + |  |
| 16 | 16,00 | 1,60 | 2,50 |  |  |  | + |  |
| 18 | 18,00 | 1,80 | 2,50 |  |  |  | + |  |
| 20 | 20,00 | 1,60 | 2,00 | 2,50 |  |  | + |  |

Допускаемые отклонения для среднего арифметического размера стороны ячейки в свету, размера стороны отдельной увеличенной ячейки и допускаемое число ячеек с максимально увеличенными размерами сторон в свету должны соответствовать указанным таблице 2.

Таблица 2

| Номинальный размер стороны ячейки в свету, мм | Точность изготовления | Допускаемое отклонение от номинального размера для среднего арифметического размера стороны ячейки в свету, % | Максимальное допускаемое отклонение от номинального для размера стороны отдельной увеличенной ячейки в свету, % | Допускаемое число ячеек с максимально увеличенными размерами сторон в свету, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| От 0,4 до 5,0 | П | ±6 | 25 | 8 |
| От 0,4 до 5,0 От 6,0 до 20,00 | Н | ±9 | Не нормируется | Не нормируется |

Сетки должны изготавливаться шириной 1000, 1300, 1500, 1800 и 2000 мм. По согласованию изготовителя с потребителем сетки могут изготовляться промежуточной ширины кратной 50 мм, а также шириной менее 1000 мм.

Сетки должны изготовлять из термически обработанной проволоки нормальной точности, низкоуглеродистой, оцинкованной, луженой, высоколегированной стали марок 12Х18Н9Т, 12Х18Н10Т, 12Х18Н9, 12Х18Н10 по ГОСТ 14964-79. 
Для сеток малой плотности допускается применять проволоку в термически необработанном состоянии по ГОСТ 14964-79.

Сетки изготовляют свернутыми в рулоны. Количество кусков сетки в рулоне не должно превышать пяти. Минимальная длина куска - 2 м. Для сеток высшей категории качества длина куска должна быть не менее 3 м для сеток от №04 до №2 и не менее 7 м для сеток от №2,2 до №5.

Масса рулона не должна превышать 80 кг. По согласованию потребителя с изготовителем допускаются рулоны массой до 200 кг.