|  | ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ ГОСТ 4029-63 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО УПРАВЛЕНИЮ КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ И СТАНДАРТАМ Москва ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ Конструкция и размеры Round roofing felt nails. Construction and dimensions; ГОСТ 4029-63. Дата введения 01.07.64 Несоблюдение стандарта преследуется по закону 1. Конструкция и размеры толевых гвоздей должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице. мм Длина стержня d; Длина гвоздя l. 2,0; 20. 25. 2,5; 32. 40. 3,0; 40. Условное обозначение гвоздей с диаметром стержня 2,0 мм и длиной 25 мм: Гвозди 2×25 ГОСТ 4029-63 (Измененная редакция, Изм. № 1). 2. Технические требования на гвозди-по ГОСТ 283-75. 3. Теоретическая масса гвоздей указана в справочном приложении. (Введен дополнительно, Изм. № 1). ПРИЛОЖЕНИЕ Справочное Теоретическая масса гвоздей Размер гвоздей d×l, мм; Масса 1000 г8воздей, кг, . 2,0×20; 0,482. 2,0×25; 0,605. 2,5×32; 1,22. 2,5×40; 1,52. 3,0×40; 2,23. (Измененная редакция, Изм. № 2). ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ 1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством черной металлургии СССР ИСПОЛНИТЕЛИ К. Г. Залялютдинов; Б. М. Ригмант; В. Г. Вильде; Р. В. Жирова 2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Государственным комитетом стандартов, мер и измерительных приборов СССР от 06.08.63 № 568 3. ВЗАМЕН ГОСТ 4029-48 4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ Обозначение НТД, на который дана ссылка; Номер пункта. ГОСТ 283-75; 2. 5. Срок действия продлен до 01.01.96 Постановлением Госстандарта от 15.05.85 № 1353. 6. Переиздание (май 1990 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными в ноябре 1980 г., декабре 1987 г. (ИУС 2-81, 4-88. |  |
| --- | --- | --- |