|  | ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ КРУГЛЫЕ КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ ГОСТ 4032-63 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО УПРАВЛЕНИЮ КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ И СТАНДАРТАМ Москва ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ КРУГЛЫЕ Конструкция и размеры Round finishing nails. Construction and dimensions; ГОСТ 4032-63. Дата введения 01.07.64 Несоблюдение стандарта преследуется по закону 1. Конструкция и размеры обойных гвоздей должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице. мм Диаметр стержня d; Длина гвоздя l; Диаметр головки D, не менее. 0,8; 10; 1,4. 1,0; 16; 1,8. 1,2; 20; 2,2. 1,6; 25; 2,8. 32. 2,0; 40; 3,6. Условное обозначение гвоздей с диаметром стержня 1,2 мм и длиной 20 мм: Гвоздь 1,2×20 ГОСТ 4032-63 (Измененная редакция, Изм. № 1). 2. Технические требования на гвозди-по ГОСТ 283-75. 3. Теоретическая масса гвоздей указана в справочном приложении. (Введен дополнительно, Изм. № 1). ПРИЛОЖЕНИЕ Справочное Теоретическая масса гвоздей Размер гвоздей, d×l, мм; Масса 1000 гвоздей, кг. 0,8×10; 0,027. 1,0×16; 0,085. 1,2×20; 0,167. 1,6×25; 0,360. 1,6×32; 0,471. 2,0×40; 0,935. (Измененная редакция, Изм. № 1, 2). ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ 1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством черной металлургии СССР ИСПОЛНИТЕЛИ К. Г. Залялютдинов; Б. М. Ригмант; В. Г. Вильде; Р. В. Жирова 2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Государственным комитетом стандартов, мер и измерительных приборов СССР от 06.08.63 № 570 3. ВЗАМЕН ГОСТ 4032-48 4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ Обозначение НТД, на который дана ссылка; Номер пункта. ГОСТ 283-75; 2. 5. Срок действия продлен до 01.01.96 Постановлением Госстандарта от 15.05.85 № 1355. 6. Переиздание (май 1990 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными в ноябре 1980 г., декабре 1987 г. (ИУС 2-81, 4-88). |  |
| --- | --- | --- |