|  | ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР ГВОЗДИ ФОРМОВОЧНЫЕ КРУГЛЫЕ КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ ГОСТ 4035-63 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО УПРАВЛЕНИЮ КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ И СТАНДАРТАМ Москва ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР ГВОЗДИ ФОРМОВОЧНЫЕ КРУГЛЫЕ Конструкция и размеры Round moulding nails. Construction and dimensions; ГОСТ 4035-63. Дата введения 01.07.64 Несоблюдение стандарта преследуется по закону 1. Конструкция и размеры формовочных гвоздей должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице. мм Диаметр стержня d; Длина гвоздя l; Диаметр головки D, не менее. 1,2; 50; 2,0. 1,4; 60; 2,5. 70. 1,6; 80; 2,8. 100. 1,8; 120; 3,2. 150. Условное обозначение гвоздей с диаметром стержня 1,6 мм и длиной 100 мм: Гвозди 1,6×100 ГОСТ 4035-63 (Измененная редакция, Изм. № 1). 2. Технические требования на гвозди-по ГОСТ 283-75. 3. Теоретическая масса гвоздей указана в справочном приложении. (Введен дополнительно, Изм. № 1). ПРИЛОЖЕНИЕ Справочное Теоретическая масса гвоздей Размер гвоздей, d×l, мм; Масса 1000 гвоздей, кг. 1,2×50; 0,442. 1,4×60; 0,722. 1,4×70; 0,843. 1,6×80; 1,29. 1,6×100; 1,59. 1,8×120; 2,37. 1,8×150; 3,17. (Измененная редакция, Изм. № 1, 2). ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ 1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством черной металлургии СССР ИСПОЛНИТЕЛИ К. Г. Залялютдинов; Б. М. Ригмант; В. Г. Вильде; Р. В. Жирова 2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Государственным комитетом стандартов, мер и измерительных приборов СССР от 06.08.63 № 573 3. ВЗАМЕН ГОСТ 4035-48 4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ Обозначение НТД, на который дана ссылка; Номер пункта. ГОСТ 283-75; 2. 5. Срок действия продлен до 01.01.96 Постановлением Госстандарта от 15.05.85 № 1358. 6. Переиздание (май 1990 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными в ноябре 1980 г., декабре 1987 г. (ИУС 2-81, 4-88). |  |
| --- | --- | --- |