|  | ГОСУДАРСТВЕННЫЙ С Т А Н Д А Р Т СОЮЗА ССР ПОЛОСЫ ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ И КОВАНЫЕ ИЗ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ СТАЛИ СОРТАМЕНТ ГОСТ 4405-75 КОМИТЕТ СТАНДАРТИЗАЦИИ И МЕТРОЛОГИИ СССР ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР ПОЛОСЫ ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ И КОВАНЫЕ ИЗ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ СТАЛИ СОРТАМЕНТ Hot-rolled and wrought tool steel strips. Dimensions Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 18 марта 1975 г. № 691 срок введения установлен с 01.01.76 Постановлением Госстандарта СССР от 06.06.88 № 1637 срок действия продлен до 01.01.94 Настоящий стандарт распространяется на горячекатаные и кованые полосы прямоугольного сечения из инструментальной углеродистой, легированной и быстрорежущей стали. (Измененная редакция, Изм. № 2). 1. Размеры сечения и предельные отклонения должны соответствовать указанным на чертеже и в табл. 1. Таблица 1 мм Размеры; Предельные отклонения (плюсовые); Размеры; Предельные отклонения (плюсовые). сечения полосы (sxb); для горячекатаной полосы; для кованой полосы; сечения полосы (sxb); для горячекатаной полосы; для кованой полосы. по толщине; по шири- не; по толщине; по ширине; по толщине; по ширине; по толщине; по ширине. 3Х12; 0,4; 0,8; -; -; 7Х30; 0,5; 1,3; -; -. 3Х20; 0,4; 1,0; -; -; 7Х35; 0,5; 1,8; -; -. 3Х25; 0,4; 1,3; -; -; 7Х40; 0.5; 1,8; -; -. 3Х30; 0,4; 1,3; -; -; 8Х12; 0,5; 0,8; -; -. 4Х10; 0,4; 0,8; -; -; 8Х14; 0.5; 0,8; -; -. 4Х12; 0,4; 0,8; -; -; 8Х16; 0,5; 1,0; -; -. 4Х14; 0,4; 0,8; -; -; 8X18; 0,5; 1,0; -; -. 4Х15; 0,4; 0,8; -; -; 8Х20; 0,5; 1,0; -; -. 4Х16; 0,4; 1,0; -; -; 8Х22; 0,5; 1,0; -; -. 4Х18; 0,4; 1,0; -; -; 8Х25; 0,5; 1,3; -; -. 4Х20; 0,4; 1,0; -; -; 8Х27; 0,5; 1,3; -; -. 4Х25; 0,4; 1,3; -; -; 8Х30; 0,5; 1,3; -; -. 4Х30; 0,4; 1,3; -; -; 8Х35; 0,5; 1,8; -; -. 4ХЗ5; 0,4; 1,8; -; -; 8Х40; 0,5; 1,8; -; -. 4Х40; 0,4; 1,8; -; -; 8Х45; 0,5; 1,8; -; -. 4Х45; 0,4; 1,8; -; -; 8Х50; 0,5; 2,0; -; -. 5Х10; 0,5; 0,8; -; -; 8Х60; 0,5; 2,2; -; -. 5Х12; 0,5; 0,8; -; -; 8Х65; 0,5; 2,6; -; -. 5Х14; 0,5; 0,8; -; -; 8Х80; 0,5; 2,8; -; -. 5Х15; 0,5; 0,8; -; -; 8Х100; 0,5; 3,0; -; -. 5Х16; 0,5; 1,0; -; -; 8Х120; 0,5; 3,5; -; -. 5Х20; 0,5; 1,0; -; -; 9Х25; 0,5; 1,3; -; -. 5X25; 0,5; 1,3; -; -; 9Х30; 0,5; 1,3; -; -. 5Х30; 0,5; 1,3; -; -; 10х14; 0,6; 0,8; -; -. 5Х35; 0,5; 1,8; -; -; 10Х16; 0,6; 1,0; -; -. 5Х40; 0,5; 1,8; -; -; 10Х18; 0,6; 1,0; -; -. 5Х45; 0,5; 1,8; -; -; 10X20; 0,6; 1,0; -; -. 6Х10; 0,5; 0,8; -; -; 10Х25; 0,6; 1,3; -; -. 6Х12; 0,5; 0,8; -; -; 10X30; 0,6; 1,3; -; -. 6Х14; 0,5; 0,8; -; -; 10Х35; 0,6; 1,8; -; -. 6Х16; 0,5; 1,0; -; -; 10Х40; 0,6; 1,8; -; -. 6Х18; 0,5; 1,0; -; -; 10Х45; 0,6; 1,8; -; -. 6Х20; 0,5; 1,0; -; -; 10Х50; 0,6; 2,0; -; -. 6Х22; 0,5; 1,0; -; -; 10Х60; 0,6; 2,2; -; -. 6Х25; 0,5; 1,3; -; -; 10Х65; 0,6; 2,6; -; -. 6Х28; 0,5; 1,3; -; -; 10X80; 0,6; 2,8; -; -. 6Х30; 0,5; 1,3; -; -; 10Х90; 0,6; 3,0; -; -. 6Х35; 0,5; 1,8; -; -; 10Х100; 0,6; 3,2; -; -. 6Х40; 0.5; 1,8; -; -; 10Х120; 0,6; 3,5; -; -. 6Х45; 0,5; 1,8; -; -; 10Х140; 0,6; 4,0; -; -. 6Х50; 0,5; 2,0; -; -; 10¦Х160; 0,6; 4,5; -; -. 6Х60; 0,5; 2,2; -; -; 12Х16; 0,6; 1,0; -; -. 6Х65; 0,5; 2,6; -; -; 12X20; 0,6; 1,0; -; -. 7Х12; 0,5; 0,8; -; -; 12Х22; 0,6; 1,0; -; -. 7Х14; 0,5; 0,8; -; -; 12Х25; 0,6; 1,3; -; -. 7Х18; 0,5; 1,0; -; -; 12X28; 0,6; 1,3; -; -. Продолжение табл. 1 мм Размеры; Предельные отклонения (плюсовые); Размеры; Предельные отклонения (плюсовые). сечения полосы (sxb); для горячекатаной полосы; для кованой полосы; сечения полосы (sxb); для горячекатаной полосы; для кованой полосы. по толщине; по шири- не; по толщине; по ширине; по толщине; по ширине; по толщине; по ширине. 12Х30; 0,6; 1,3; -; -; 20Х22; 0,8; 1,3; -; -. 12X35; 0,6; 1,8; -; -; 20Х25; 0,8; 1,3; -; -. 12Х40; 0,6; 1,8; -; -; 20Х30; 0,8; 1,3; -; -. 12X45; 0,6; 2,0; -; -; 20X32; 0,8; 1,8; -; -. 12X50; 0,6; 2,0; -; -; 20Х35; 0,8; 1,8; -; -. 12Х60; 0,6; 2,2; -; -; 20Х38; 0,8; 1.8; -; -. 12X65; 0,6; 2,6; -; -; 20Х40; 0,8; 1,8; 1,3; 2,0. 12Х75; 0,6; 2,8; -; -; 20Х45; 0,8; 2,0; 1,3; 2,3. 12Х90; 0,6; 3,0; -; -; 20Х47; 0,8; 2,0; 1,3; 2,5. 12X100; 0,6; 3,2; -; -; 20Х50; 0,8; 2,0; 1,3; 2,5. 12X120; 0,6; 3,5; -; -; 20Х60; 0,8; 2,2; 1,3; 3,0. 12X140; 0,6; 4,0; -; -; 20Х70; 0,8; 2,6; 1,3; 3,5. 12Х160; 0,6; 4,5; -; -; 20Х80; 0,8; 2,8; 1,3; 4,0. 14Х16; 0,6; 1,0; -; -; 20X90; 0,8; 3,0; 1,3; 4,0. 14Х20; 0,6; 1,0; -; -; 20Х100; 0.8; 3,2; 1,3; 4,0. 14X22; 0,6; 1,0; -; -; 20Х120; 0,8; 3,5; -; -. 14Х25; 0,6; 1,3; -; -; 20Х160; 0,8; 4,5; -; -. 14Х30; 0,6; 1,3; -; -; 20Х180; 0,8; 4,8; -; -. 14Х35; 0,6; 1,8; -; -; 22Х30; 1,0; 1,3; -; -. 14Х40; 0,6; 1,8; -; -; 22X35; 1,0; 1,3; -; -. 15Х22; 0,7; 1,0; -; -; 22Х45; 1,0; 1,8; 1,3; 2,0. 15Х40; 0,7; 1,8; -; -; 22X50; 1,0; 2,0; 1,3; 2,5. 16х20; 0,8; 1,0; -; -; 24Х45; 1,0; 2,0; 1,3; 2,3. 16Х22; 0,8; 1,0; -; -; 24Х65; -; -; 1,3; 3,5. 16Х25; 0,8; 1,3; -; -; 25X30; 1,0; 1,3; -; -. 16х30; 0,8; 1,3; -; -; 25X35; 1,0; 1,8; -; -. 16х32; 0,8; 1,8; -; -; 25X38; 1,0; 1,8; -; -. 16Х35; 0,8; 1,8; -; -; 25X40; 1,0; 1,8; -; -. 16Х38; 0,8; 1,8; -; -; 25Х50; 1,0; 2,0; 1,5; 2,5. 16Х40; 0,8; 1,8; -; -; 25X55; 1,0; 2,0; -; -. 16Х45; 0,8; 2,0; -; -; 25X60; 1,0; 2,2; 1,5; 3,0. 16X50; 0,8; 2,0; -; -; 25Х75; -; -; 1,5; 3,5. 16X60; 0,8; 2,2; -; -; 25Х80; -; -; 1,5; 4,0. 16X65; 0,8; 2,6; -; -; 25Х85; -; -; 1,5; 4,0. 16Х80; 0,8; 2,8; -; -; 25Х100; -; -; 1,5; 4,0. 16X100; 0,8; 4 2; -; -; 25X110; -; -; 1,5; 4,0. 16X130; 0,8; 3,7; -; -; 25Х135; 1,0; 4,0; -; -. 16X160; 0,8; 4,5; -; -; 25X150; 1,0; 4,5; -; -. 18X22; 0,8; 1,0; -; -; 25Х200; 1,0; 5,0; -; -. 18Х25; 0,8; 1,3; -; -; 30Х35; 1,2; 1,8; -; -. 18Х27; 0,8; 1,3; -; -; 30Х40; 1,2; 1,8; 1,8; 2,0. 18X30; 0,8; 1,3; -; -; 30X45; 1,2; 2,0; 1,8; 2,3. 18Х34; 0,8; 1,8; -; -; 30X50; 1,2; 2,0; 1,8; 2,5. 18Х35; 0,8; 1,8; -; -; 30Х60; -; -; 1,8; 3,0. 18Х42; 0,8; 1,8; -; -; 30Х90; -; -; 1,8; 4,0. 18Х60; 0,8; 2,2; -; -; 30х95; -; -; 1,8; 4,0. Продолжение табл. 1 мм Размеры; Предельные отклонения (плюсовые); Размеры; Предельные отклонения (плюсовые). сечения полосы (sxb); для горячекатаной полосы; для кованой полосы; сечения полосы (sxb); для горячекатаной полосы; для кованой полосы. по толщине; по шири- не; по толщине; по ширине; по толщине; по ширине; по толщине; по ширине. 30Х100; -; -; 1,8; 4,0; 40Х210; 1,8; 5,0; -; -. 30Х110; -; -; 1,8; 4,0; 40Х300; 1,8; 7,0; -; -. 30Х120; -; -; 1,8; 5,0; 45Х80; -; -; 2,1; 4,0. 30Х125; -; -; 1,8; 5,0; 45Х90; -; -; 2,1; 4,0. 30Х130; -; -; 1,8; 5,0; 50Х100; -; -; 2,5; 4,0. 30Х150; -; -; 1,8; 6,0; 50Х150; -; -; 2,5; 6,0. 30Х170; 1,2; 4,5; -; -; 50Х160; -; -; 2,5; 7,0. 30Х180; 1,2; 4,8; -; -; 50Х175; -; -; 2,5; 7,0. 30Х200; 1,2; 5,0; -; -; 50Х200; -; -; 2,5; 8,0. 32Х160; -; -; 1,8; 7,0; 50Х250; -; -; 2,5; 8,0. 35Х50; -; -; 2,0; 2,5; 55Х80; -; -; 3,0; 4,0. 35Х65; -; -; 2,0; 2,7; 60Х80; -; -; 4,0; 4,0. 35Х60; -; -; 2,0; 3,0; 60Х90; -; -; 4,0; 4,0. 35Х65; -; -; 2,0; 3,5; 60Х120; -; -; 4,0; 5,0. 35Х70; -; -; 2,0; 3,5; 60Х150; -; -; 4,0; 6,0. 35Х75; -; -; 2,0; 3,5; 60Х180; -; -; 4,0; 8,0. 35Х80; -; -; 2,0; 4,0; 60X240; -; -; 4,0; 12,0. 35Х120; -; -; 2,0; 5,0; 60Х300; -; -; 4,0; 15,0. 35Х145; -; -; 2,0; 6,0; 75Х100; -; -; 5,0; 5,0. 40Х60; -; -; 2,0; 3,0; 75X125; -; -; 5,0; 6,0. 40Х80; -; -; 2,0; 4,0; 75X150; -; -; 5,0; 7,0. 40Х100; -; -; 2,0; 4,0; 75Х200; -; -; 5,0; 10,0. 40Х120; -; -; 2,0; 5,0; 75X250; -; -; 5,0; 12,0. 40X160; -; -; 2,0; 7,0; 75X300; -; -; 5,0; 15,0. 40Х200; -; -; 2,0; 8,0; 80Х300; -; -; 5,0; 15,0. Примечания: 1. Допускается выпуклость (бочкообразность) или вогнутость узких граней. Выпуклость не должна выводить полосу по ширине за предельное отклонение, а вогнутость-за пределы номинального размера. 2. По согласованию потребителя с изготовителем могут изготавливаться полосы других размеров с предельными отклонениями по ближайшему меньшему размеру. (Измененная редакция, Изм. №2). 1а. В зависимости от назначения полосы изготовляют: мерной длины; кратной мерной длины; немерной длины. (Введен дополнительно, Изм. № 2). 2. Длина полос должна соответствовать указанной в табл. 2. Таблица 2 Длина полос, м. кованых, не менее. горячекатаных; при ширине. до 50 мм; св. 50 мм. От 1,5 до 6,0; 1,5; 1,0. 3. Предельные отклонения по длине полос мерной и кратной мерной длины не должны превышать указанных в табл. 3. Таблица 3 Предельные отклонения по длине, мм. Длина полосы, м; для горячекатаных полос; для кованых полос. До 4; +30; +100. Св. 4 до 6 включ.; +50; –50. » 6; +70. Примечание: По требованию потребителя горячекатаные полосы изготовляют с предельными отклонениями по длине +25мм, кованые при длине до 4м-+40 мм. 2; 3. (Измененная редакция, Изм. №2). 4. Полосы должны быть с острыми кромками. Допускается притупление кромок, не превышающее 0,15 толщины. 5. Серповидность полосы не должна превышать 0,5 % длины. По согласованию изготовителя с потребителем полосу изготовляют с серповидностью не более 0,2 % длины. 6. Неплоскостность полосы не должна превышать 0,5 % длины, с 01.01.91-0,4 %. По согласованию изготовителя с потребителем полосу изготовляют с отклонением от плоскостности не более 0,2 % длины. 5; 6. (Измененная редакция, Изм. № 2). 7. Ромбовидность полосы не должна превышать предельных отклонений на ширину. 7а. Размеры сечения полосы проверяют на расстоянии не менее 150 мм от торцов. Методы измерения отклонений формы-по ГОСТ 26877-91. (Введен дополнительно, Изм. №2). 8. Марки стали и технические требования-по ГОСТ 1435-90, ГОСТ 5950-73, ГОСТ 19265-73 и другой нормативно-технической документации. (Измененная редакция, Изм. №2). |  |
| --- | --- | --- |