ФЕРРОМАРГАНЕЦ ГОСТ 4755-80

Технические условия

Ferromanganese. Technical conditions

Настоящий стандарт распространяется на ферромарганец, применяемый для раскисления и легирования стали, сплавов и чугуна, а также для обмазки сварочных электродов.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Ферромарганец должен изготовляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологическому регламенту.

1.2. Марки и химический состав ферромарганца должны соответствовать указанным в табл. 1.

Таблица 1

|  | Обозначение марок |  | Массовая доля, % |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Группа | по настоящему стандарту | По СТ СЭВ 987-78 | марганца, не менее | углерода | кремния | фос-фора | серы |
|  |  |  |  | не более |  |  |  |
| Низкоуглеродистый | ФМн0,5 | 25121 | 85 | 0,5 | 2,0 | 0,30 | 0,03 |

Стр. 2 ГОСТ 4755-80

Продолжение

| Группа | Обозначение марок |  | Массовая доля, % |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | по настоя-щему стандарту | по СТ СЭВ 987-78 | марганца, не менее | углерода | кремния | фос-фора | серы |
|  |  |  |  | не более |  |  |  |
| Среднеугле-родистый Высокоугле- родистый | ФМн1,0А ФМн1,0 ФМн1,5 ФМн2,0 ФМн78А ФМн78К ФМн78 ФМн75АС6 ФМн75С4 ФМн75С9 ФМн75 ФМн70 | 25131 25132 25134 25135 25141 25142 25143 — 25144 25145 25146 25147 | 85 85 85 75 78-82 78-82 78-82 75 75 75 75 75 | 1,0 1,0 1,5 2,0 7,0 7,0 7,0 7.0 7,0 6,0 7,0 7,0 | 1,5 2,0 2,5 2,0 2,0 1,0 2,0 6,0 4,0 9,0 1,0 2,0 | 0,10 0,30 0,30 0,35 0,05 0,35 0,35 0,05 0,45 0,45 0,45 0,55 | 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 |

Примечания:

1. В обозначении марок ферромарганца буквы означают: Ф – железо, Мн - марганец, А - пониженную массовую долю фосфора, К – пониженную массовую долю кремния, С - повышенную массовую долю кремния. Цифры означают максимальную массовую долю углерода  в марках низко- и среднеуглеродистого ферромарганца и минимальную массовую долю марганца в марках высокоуглеродистого ферромарганца.

2. Массовая доля марганца в отдельных плавках партии не должна отличаться более чем на 5%.

1.3. По требованию потребителя ферромарганец изготовляют: с массовой долей фосфора не более 0,10% в марках ФМн1,0, ФМн78, ФМн75С4; не более 0,20% в марках ФМн0,5, ФМн1,0, ФМн1,5, ФМн78К, ФМн78; не более 0,35% в марках ФМн75 и ФМн70; не более 0,45% в марке ФМн70;

с массовой долей кремния не более 1,0% в марке ФМн70; не более 1,5% в марках ФМн0,5, ФМн1,0, ФМн78, ФМн70.

1.4. По согласованию изготовителя с потребителем ферромарганец изготовляют:

с массовой долей углерода не более 1,3% в марке ФМн1,0;

с массовой долей марганца не менее 80% в марках ФМн0,5, ФМн1,0, ФМн1,5 и не менее 68% в марке ФМн70;

с массовой долей кремния не более 3,0% в марках ФМн75 и ФМн70;

с массовой долей фосфора не более 0,60% в марках ФМн75, ФМн75С4, ФМн75С9 и не более 0,70% в марке ФМн70.

1.5. Ферромарганец изготовляют в кусках массой не более 20 кг. При этом допускается наличие в партии кусков ферромарганца массой более 20 кг в количестве, не превышающем 5% массы партии.

Стр. 3 ГОСТ 4755-80

Количество мелочи, проходящей через сито с размером ячеек 20X20 мм, не должно превышать 10% массы партии для высокоуглеродистых марок и 15% для низко- и среднеуглеродистых марок ферромарганца.

1.6. По требованию потребителя ферромарганец изготовляют в кусках массой не более 15 кг. При этом допускается наличие в партии кусков ферромарганца массой более 15 кг в количестве, не превышающем 3% массы партии.

1.7. По требованию потребителя ферромарганец изготовляют классов крупности, указанных в табл. 2.

Таблица 2

| Класс крупности | Размер кусков, мм | Массовая доля продукта и партии, % не более |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | надрешетного | подрешетного |
| 1 2 3 4 5 | От 100 до 315 От 20 до 200 От 20 до 100 От 20 до 50 От 5 до 25 | 5 10 10 10 10 | 10 10 10 15 15 |

Примечания:

1. Размер куска выражается номинальными размерами сторон квадратной ячейки в свету.

2. Класс крупности указывают цифрой в конце обозначения марки через тире, например: ФМн1,5-3.

1.7.1. По согласованию с потребителем допускается изготовлять ферромарганец других классов крупности.

1.8. Поверхность и излом кусков ферромарганца не должны иметь резко выраженных включений шлака, песка и других инородных материалов. На поверхности кусков допускаются следы противопригарных материалов и окисной плены.

2. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

2.1. Ферромарганец принимают партиями. Партия должна состоять из ферромарганца одной марки, оформленная одним документом о качестве, содержащим:

наименование и товарный знак предприятия-изготовителя;

марку ферромарганца и класс крупности;

номер партии;

химический состав партии;

базовую и натуральную массу партии;

дату отгрузки;

штамп технического контроля;

обозначение настоящего стандарта.

Стр. 4 ГОСТ 4755-80

При транспортировании ферромарганца в упакованном виде и документе о качестве дополнительно указывают количество грузовых мест и их массу брутто и нетто.

2.2. Объем выборок - по ГОСТ 20517-75 и ГОСТ 22310-77. Допускается на предприятии-изготовителе отбирать пробу от жидкого металла.

2.3. Содержание марганца, кремния, углерода и фосфора определяют на каждой партии. Содержание серы изготовитель определяет периодически на каждой 200-й плавке.

2.4. При получении неудовлетворительных результатов испытаний хотя бы по одному из показателей партию бракуют.

3. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

3.1. Отбор проб для химического анализа проводят по ГОСТ 20517-75 или другими методами, обеспечивающими требуемую точность отбора.

3.2. Химический состав ферромарганца определяют   по ГОСТ 21876.1-76—ГОСТ 21876.5-76 или другими методами, обеспечивающими требуемую точность определения.

3.3. Отбор проб для определения гранулометрического состава ферромарганца и ситовый анализ проводят по ГОСТ 22310-77, или другими методами, обеспечивающими требуемую точность отбора и определения.

3.4. Массу кусков определяют взвешиванием.

3.5. Чистоту поверхности куска оценивают визуально.

4. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

4.1. Ферромарганец 1-4-го классов крупности транспортируют без упаковки в транспортных средствах или специализированных контейнерах.

Ферромарганец 5-го класса крупности транспортируют в упакованном виде или в специализированных контейнерах.

По требованию потребителя и для длительного хранения ферромарганец транспортируют в крытых вагонах.

4.1.1. По требованию потребителя и для длительного хранения ферромарганец упаковывают в стальные барабаны или деревянные ящики, изготовленные по нормативно-технической документации.

4.2. При ручной погрузке или выгрузке масса ящика (брутто) не должна превышать 80 кг, масса барабана - 250 кг. При механизированнй погрузке и выгрузке масса грузового места не должна превышать 500 кг. При применении контейнера максимальная масса груза устанавливается по согласованию изготовителя с потребителем.

Стр. 5 ГОСТ 4755-80

4.3. При транспортировании неупакованного ферромарганца нескольких партий, марок или классов крупности одним транспортным средством должно быть предусмотрено разделение их перегородками, исключающими возможность их перемешивания.

4.4. Транспортня маркировка — по ГОСТ 14192-77.

4.5. На каждое грузовое место маркировку наносят несмываемой краской с указанием:

наименования и товарного знака предприятия-изготовителя;

марки ферромарганца и класса крупности;

номера партии;

массы брутто и нетто;

номера грузового места;

обозначения настоящего стандарта.

4.6. При транспортировании ферромарганца в упакованном виде к каждому грузовому месту крепят ярлык, содержащий:

наименование и товарный знак предприятия-изготовителя;

марку ферромарганца и класс крупности;

номер партии;

номер грузового места;

массу брутто и нетто;

химический состав партии;

штамп технического контроля;

обозначение настоящего стандарта.

Ярлык вкладывают в защитное приспособление, изготовленное по нормативно-технической документации.

4.7. При транспортировании ферромарганца на длительное хранение к каждому грузовому месту прикрепляют вложенный в стальной конверт ярлык из плотной бумаги или картона, содержащий:

наименование и товарный знак предприятия-изготовителя;

марку ферромарганца и класс крупности;

номер партии;

номер грузового места;

массу брутто и нетто;

химический состав партии;

штамп технического контроля;

дату отгрузки;

обозначение настоящего стандарта.

4.8 При транспортировании неупакованного ферромарганца к каждой партии на видном месте прикрепляют ярлык, содержащий:

наименование и товарный знак предприятия-изготовителя;

марку ферромарганца и класс крупности;

химический состав партии;

Стр. 6 ГОСТ 4755-80

номер партии;

массу нетто партии;

штамп технического контроля;

обозначение настоящего стандарта.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Справочное

| Требования | По настоящему стандарту | По СТ СЭВ 987-78 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Марки ферромарганца Химический состав: массовая доля марганца, % массовая доля углерода, % массовая доля кремния, % массовая доля фосфора, % массовая доля серы, % Требования к массе, раз- меру куска и количеству мелочи Требования к маркировке, упаковке и транспортнрова- нию | ФМнО,5 ФМн1,0А ФМн1,0 — ФМн1,5 ФМн2,0 ФМн78А ФМн78К ФМи78 ФМн75АС6 ФМН75С4 ФМн75С9 ФМн75 ФМн70 В марках ФМнО,5, ФМн1,0А, ФМн1,0, ФМн1,5 — не менее 85 В марках ФМн78А, ФМн78К и ФМн78 — 78—82 | 25121 25131 25132 25133 25134 25135 25141 25142 25143 — 25144 25145 25146 25147 В марках 25121 25131, 25132, 25134 — не менее 80 В марках 25141, 25142, 25143 — не менее 76 |  |
|  | Полное соответствие Полное соответствие |  |  |
|  | В марке ФМн1,5 — не более 0,30 В марке ФМи75 — не более 0,45 | В марке 25134 — не более 0,35 В марке 25146 — ие более 0,55 |  |
|  | В остальных марках полное соответствие Полное соответствие Полное соответствие |  |  |
|  | Учтены действующие в СССР государственные стандарты | Нет ссылок на норматнвно-техннческую документацию |  |