ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

СОЮЗА  ССР

# БРОНЗЫ ОЛОВЯННЫЕ

# ОБРАБАТЫВАЕМЫЕ ДАВЛЕНИЕМ

марки

ГОСТ 5017—74

(СТ СЭВ 376—76)

#### Издание официальное

Москва

УДК 669.35’6:006.354(083.74)	   Группа В51
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ    СТАНДАРТ    СОЮЗА   ССР

БРОНЗЫ  ОЛОВЯННЫЕ

ОБРАБАТЫВАЕМЫЕ ДАВЛЕНИЕМ 		     ГОСТ

Технические условия		                                 5017—74*

(СТ СЭВ 376—76)

Взамен

ГОСТ 5017—49

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 10 сентября 1974 г. № 2199 срок введения установлен                               		с 01.01.76

Постановлением   Госстандарта   от   22.04.83   №   2020 'срок   действия   продлен

до 01.01.94

Настоящий стандарт распространяется на оловянные бронзы, обрабатываемые давлением, предназначенные для изготовления полуфабрикатов. Стандарт полностью соответствует стандарту СЭВ 376—76 в части, касающейся бронз марок БрОФ2—0,25, БрОЦС4—4—2.5, БрОЦС4—4—4, и устанавливает более высокие требования к химическому составу бронз марок БрОФ7—0,2, БрОФб,5—0,15, БрОФ4—0,25, БрОЦ4—3.

Соответствие стандарта СЭВ настоящему стандарту приведено в приложении 1.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2. Марки, химический состав и примерное назначение сплавов должны соответствовать указанным в таблице.

3. В бронзах марок БрОФ7—0,2; БрОФ6,5—0,4; БрОФб,5—0,15 и БрОФ4—0,25 за счет меди массовая доля цинка может быть до 0,3%, никеля 0,2%.

В бронзах марок БрОФ2—0,25, БрОЦ4—3, БрОЦС4—4—25, БрОЦС4—4—4 за счет меди массовая доля никеля может быть до 0,3%, которая не учитывается в общей сумме примесей.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

С. 2     ГОСТ 5017—74

| Марка |  | Химический состав, % |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Компоненты |  |  |  |  |  |
| По настоящему стандарту | По СТ СЭВ 376—76 | Олово | Фосфор | Цинк | Никель | Свинец | Медь |
| БрОФ8,0—0,3 БоОФ7— 0,2 БрОФ6,5—0,4 БТОФ6,5—0,15 БрОФ4—0,25 БрОФ2—0,25 БрОЦ4—3 БрОЦС4—4—2,5 БрОЦС4—1—1 | — CuSn8 — CuSn6 CnSn4 CuSn2 CuSn4Zn3 CuSn4Zn4Pb3 CuSn4Zn4Pb4 | 7,5—8,5 7,0—8,0 6,0—7,0 6,0—7,0 3,5—4,0 3,0—5,0 3,5—4,0 3,0—5,0 3,0—5,0 | 0,26—0,35 0,10—0,25 0,26—0,40 0,40—0,25 0,20— 0,30 0,02—0,3 — — — | — — — — — — 2,7—3,3 3,0—5,0 3,0—5,0 | 0,10—0,20 — 0,10—0,20 — — — — — — | — — — — — — — 1,5—3,5 3,5—4,5 | Ост. Ост. Ост. Ост. Ост. Ост. Ост. Ост. Ост. |

| Химический состав, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Примеси, не более |  |  |  |  |  |  |  |  | Примерное назначение |
| Железо | Свинец | Сурьма | Висмут | Алюминий | Кремний | Фосфор | Цинк | Всего |  |
| 0,02 0,02 0,02 0,05 0,02 0,05 0,05 0,05 0,05 | 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,02 — — | 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 — 0,002 0,002 0,002 | 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 — 0,002 0,002 0,002 | 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 — 0,002 0,002 0,002 | 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 — 0,002 — — | — — — — — — 0,03 0,03 0,03 | 0,03 — 0,03 — — 0,03 — — — | 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,2 0,2 0,2 | Проволока применяемая в целлюлозно-бумажной промышленности для изготовления сеток Прутки, применяемые в различных отраслях промышленности Проволока, применяемая в целлюлозно-бумажной промышленности для изготовления сеток, а также для пружин, деталей, лент и полос, применяемых в машиностроении Ленты, полосы, прутки, применяемые в машиностроении, подшипниковые детали трубозаготовки для изготовления биметаллических сталебронозовых втулок Трубки, применяемые в аппаратостроении и для контрольно-измерительных приборов Винты, ленты для гибких шлангом, токопроводящие детали, присадочный материал для сварки Ленты, полосы, прутки, применяемые в электротехнике, машиностроении, проволока для пружин и аппаратуры химической промышленности Ленты и полосу, применяемые для прокладок во втулках и подшипниках Ленты и полосы, применяемое для прокладок во втулках и подшипниках |

ГОСТ 5017—74    С. 3

Примечания:

- Примеси не указанные в таблице, учитываются в обшей сумме примесей.

- Массовые доли примесей серы и магния допускаются не более 0,002% каждой.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

4. В сплавах, применяемых для изготовления изделий с антимагнитными свойствами, массовая доля железа не должна превышать 0,02%. К обозначению марок добавляется буква А.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

5. В бронзе марки БрОЦ4—3 за счет меди массовая доля титана может быть до 0,12%.

6. Б бронзе марки БрОФ6,5—0,15 допускается массовая доля олова до 7,5%.

7. Характерные  свойства  бронз  марок,   соответствующих маркам СТ СЭВ,   приведены в приложении 2.

6—7.  (Введены дополнительно, Изм. № 1).

С. 4     ГОСТ 5017—74

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Справочное

Соответствие требований СТ СЭВ 376—76 и ГОСТ 5017—74

| Требования | По СТ СЭВ 376—76 | По ГОСТ 5017—74 |
| --- | --- | --- |
| Марки Массовая доля железа Массовая доля никеля Массовая доля олова | CuSn2 CuSn8 CuSn6 CuSn4 CuSn4Zn3 CuSn4Zn4Pb3 CuSn4Zn4Pb4 В сплавах, применяемых для изготовления изде-лий с антимагнитными свойствами, массовая до-ля железа не должна превышать 0,02% Допускается массовая доля никеля до 0,3% В сплаве марки допуска-ется массовая доля олова до 7,5% | БрОФ2—0,25 — соответствует полностью БрОФ7—0,2 — ужесточены массовые доли олова, фосфора, примеси свинца БрОФ6,5—0,15 — ужесточены массовые доли олова, фосфора, примеси свинца БрОФ4—0,26 — ужесточены массовые доли олова, фосфора, примеси свинца и железа БрОЦ4—3 — ужесточены массовые доли олова, фосфора, примеси свинца БрОЦС4—4—2,5 — соответствует полностью БрОЦС4—4—4 — соответствует полностью Соответствует полностью Соответствует в части марок БрОЦ4—3, БрОЦС4—4—2,5, БрОЦС4—4—4, БрОФ2—0,25 Соответствует полностью |

ГОСТ 5017—74    С. 5

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Справочное

| Марки |  | Характерные свойства |
| --- | --- | --- |
| по ГОСТ 5017—74 | по СТ СЭВ 376—76 |  |
| БрОФ7—0,2 БрОФ6,5— 0,15 БрОФ4—0,25 БрОФ2—0,25 БрОЦ4—3 БрОЦС4—4—2,5 БрОЦС4—4—4 | CuSnS CuSn6 CuSn4 CuSn2 CuSn4Zn3 CuSn4Zn4Pb3 CuSn4Zn4Pb4 | Обрабатываются резанием, высокая износостойкость, высокая коррозионная стойкость, хорошие пружинные свойства, пригодны для пайки и сварки Хорошо обрабатывается резанием, пригоден для пайки и сварки, коррозионно-стойкий Хорошо обрабатывается резанием, пригоден для пайки и сварки Обрабатывается резанием, хорошие пружинные свойства и антифрикционные свойства, коррозийно-стойкий, пригоден для пайки Обрабатываются резанием, хорошие антифрикционные свойства, коррозионно-стойкие, пригодны для папки |

Приложения 1 и 2   (Введены дополнительно, Изм. № 1).

ПОПРАВКИ, ВНЕСЕННЫЕ В МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ

В. МЕТАЛЛЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

Группа В51

к ГОСТ 5017—74 Бронзы оловянные, обрабатываемые давлением.

| В каком месте | Напечатано | Должно быть |
| --- | --- | --- |
| Пункт 3 | В бронзах марок БрОФ 7—0,2; БрОФ 6,5—0,4; БрОФ 6,5—0,15 и БрОФ 4—0,25 за счет меди массовая доля цинка может быть до 0,3 %, никеля 0,2 %. | В бронзах марок БрОФ 7—0,2; БрОФ 6,5—0,4; БрОФ 6,5—0,15 и БрОФ 4—0,25 за счет меди массовая доля цинка может быть до 0,3 %, никеля 0,2 %, которые не учитываются в общей сумме примесей. |

(ИУС №9 1998 г.)