## Сетки стальные плетеные одинарные

## ГОСТ 5336-80

Сетки стальные плетеные одинарные применяются для ограждений, теплоизоляционных работ, крепления горных выработок на шахтах и рудниках, просеивания сыпучих материалов. Сетки подразделяются:

- по форме ячеек: ромбическая (острый угол ромба 60°) и квадратная;

- по виду поверхности: без покрытия, из оцинкованной проволоки, полимерное.

Геометрические характеристики сетки представлены в таблице.

Сетки изготавливаются из низкоуглеродистой термически необработанной или оцинкованной проволоки по техническим требованиям, содержащимся в ТУ 14-4-1563-89 "Проволока низкоуглеродистая для сеток". Сетка поставляется рулонами массой не более 80 кг. Торцы рулона обертываются бумагой или упаковочной тканью. Транспортируют сетку пакетами, которые формируются из нескольких рулонов. Масса пакета не должна превышать 1000 кг.

Геометрические размеры плетеных сеток

| Размер ячейки | Диаметр проволоки, мм | Ширина сетки, мм | Живое сечение сетки, % | Расчетная масса 1 м2, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| С ромбической ячейкой |  |  |  |  |
| 5 | 1.2 | 1000 | 55.0 | 4.52 |
| 6 | 1.2 | 1000 | 61.0 | 3.73 |
| 8 | 1.2, 1.4 | 1000 | 65.5 | 3.8 |
| С ромбической или квадратной ячейкой |  |  |  |  |
| 10 | 1.2, 1.4 | 1000, 1500 | 75.3, 71.5 | 2.2, 3.0 |
| 12 | 1.4, 1.6 | 1000, 1500 | 76.3, 73.3 | 2.48, 3.24 |
| 15 | 1.6, 1.8 | 1000, 1500 | 77.5, 76.0 | 2.57, 2.25 |
| С квадратной ячейкой |  |  |  |  |
| 15 | 2.0 | 1000, 1500 | 73.0 | 3.60 |
| 20 | 2.5 | 1000-2000 | 81.4 | 2.66 |
| 25 | 2.0 | 1000-2000 | 84.7 | 21.15 |
| 25 | 2.5 |  | 81.8 | 3.36 |
| 35 | 2.0 | 1000-2000 | 91.0 | 1.56 |
| 35 | 2.5 |  | 87.0 | 2.44 |
| 45 | 2.5 |  | 84.4 | 1.87 |
| 45 | 3.0 |  | 87.0 | 2.70 |
| Для ограждений |  |  |  |  |
| 15 | 1.4 | 1000-2000 | 83.6 | 1.77 |
| 20 | 1.4 | 1000-2000 | 87.0 | 1.33 |
| 20 | 1.6 | 1000-2000 | 85.7 | 1.74 |
| 25 | 1.6 | 1000-2000 | 88.0 | 1.39 |
| 25 | 1.8 | 1000-2000 | 87.0 | 1.76 |
| 30 | 1.8 | 1000-2000 | 89.0 | 1.45 |
| 30 | 2.0 | 1000-2000 | 87.9 | 1.81 |
| 40 | 1.8 | 1000-2000 | 91.0 | 1.10 |
| 40 | 2.0 | 1000-2000 | 90.7 | 1.36 |
| 45 | 2.0 | 1000-2000 | 91.7 | 1.29 |
| 50 | 2.5 | 1000-2000 | 90.7 | 1.70 |
| 50 | 3.0 | 1000-2000 | 89.0 | 2.44 |
| 60 | 2.5 | 1000-2000 | 92.0 | 1.41 |
| 70 | 3.0 | 1000-2000 | 82.0 | 1.74 |
| 80 | 2.5 | 1000-2000 | 94.0 | 1.10 |
| 80 | 3.0 | 1000-2000 | 93.0 | 1.53 |