|  | ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ И ЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ ДЛЯ КОТЛОВ И СОСУДОВ РАБОТАЮЩИХ ПОД ДАВЛЕНИЕМ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ГОСТ 5520-79 ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ Москва ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ И ЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ ДЛЯ КОТЛОВ И СОСУДОВ РАБОТАЮЩИХ ПОД ДАВЛЕНИЕМ Техническиеусловия Rolled carbon low-allow and allay steel sheets and plates for boilers and pressure vessels. Specifications Дата введения 01.01.80 Настоящий стандарт распространяется на листовой прокат из углеродистой, низколегированной и легированной стали толщиной от 4 до 160 мм в горячекатаном и термически обработанном состоянии, пригодный для сварки и предназначенный для изготовления деталей и частей котлов и сосудов, работающих под давлением при комнатной, повышенных и минусовых температурах. 1. МАРКИ 1.1. Листы изготовляют из стали следующих марок: 15К, 16К, 18К, 20К, 22К-углеродистых; 09Г2С, 16ГС, 10Г2С1; 17ГС, 17Г1С, 14ХГС-низколегированных 12ХМ, 10Х2М, 12Х1МФ-легированных. С 01.01.91 стали марок 15К и 14ХГС не допускаются к применению во вновь создаваемой и модернизируемой технике. 1.2. Химический состав марок стали должен соответствовать нормам, указанным в табл. 1. Таблица 1 Марка; Массовая доля элементов, %. стали; Углерод; Кремний; Марганец; Сера; Фосфор; Хром; Никель; Молибден. не более. 15К; 0,12-020; 0,15-0,30; 0,35-0,65; 0,040; 0,040; -; -; -. 16К; 0,12-020; 0,17-0,37; 0,45-0,75; 0,040; 0040; -; -; -. 18К; 0,14-0,22; 0,17-0,37; 0,55-0,85; 0,040; 0,040; -; -; -. 20К; 0,16-0,24; 0,15-0,30; 0,35-0,65; 0,040; 0,040; -; -; -. 22К; 0,19-026; 017-040; 0,7-1,0; 0,035; 0,040; -; -; -. 12XM; Не более 0,16; 0,17-0,37; 0,4-0,7; 0025; 0,026; 0,8-110; Не более 0,30; 0,40-055. 10Х2М; 008-0,12; 0,17-0,37; 0,4-0,7; 0,020; 0,020; 2,0-2,5; Не более 030; 0,60-0,80. 12Х1МФ*; 0,08-0,15; 0,17-0,37; 0,4-0,7; 0,025; 0,025; 0,9-1,2; Не более 0,30; 0,25-0,35. 09Г2С; Не более 0,12; 0,5-0,8; 1,3-1,7; 0,040; 0,035; -; -; -. 16ГС; 0,12-0,18; 0,4-0,7; 0,9-1,2; 0,040; 0,035; -; -; -. 10Г2С1; Не более 012; 0,8-1,1; 1,3-1,65; 0,040; 0,035; -; -; -. 17ГС; 0,14-0,20; 04-0,6; 1,0-1,4; 0040; 0,035; -; -; -. 17ГС1; 0,15-0,20; 04-0,6; 1,15-1,6; 0,040; 0,035; -; -; -. 14ХГС; 0,11-0,16; 0,4-0,7; 0,9-1,3; 0,040; 0,035; 0,5-0,8; -; -. * Массовая доля ванадия 0,15-30% 1.3. По требованию потребителя в углеродистых и низколегированных сталях массовая доля серы не должна превышать 0,025; 0,030 или 0,035%; фосфора-0,030 или 0,035%. 1.4. В листах толщиной более 20 мм из стали марок 15К и 20К допускается массовая доля марганца до 0,8%. 1.5. Массовая доля хрома, никеля и меди в углеродистой и низколегированной стали не должна превышать 0,30% каждого. По требованию потребителя суммарная их массовая доля-не более 0,60% ос. Массовая доля меди в легированных сталях не должна превышать 0,20%, а при изготовлении скрапп-процессом не более 0,30%. В низколегированных сталях допускается добавка алюминия и титана из расчета получения в прокате массовой доли алюминия не более 0,05%, титана-не более 0,03%. Массовая доля алюминия в легированных сталях не должна превышать 0,02%. 1.6. Массовая доля мышьяка в углеродистых и низколегированных сталях-не более 0,08%. При выплавке стали из керченских руд допускается массовая доля мышьяка до 0,15%, при этом массовая доля фосфора-не более 0,030%. 1.7. Массовая доля остаточного азота в углеродистой и низколегированной стали должна быть не более 0,008%, а при выплавке в электрических печах-не более 0,012%. Примечания: 1. Допускается в стали, выплавляемой во всех видах агрегатов, массовая доля азота до 0,012%. 2. Независимо от способа выплавки и категории лист из стали с массовой долей азота более 0,008% должен выдерживать испытание на механическое старение. 1.8. В готовом прокате предельные отклонения по химическому составу должны соответствовать нормам, указанным в табл. 1а. В прокате из стали марок 20К и 22К плюсовые отклонения по углероду не допускаются. Таблица 1а Класс; Предельные отклонения в готовом прокате, %. стали; Углерод; Марганец; Кремний; Хром; Молибден; Ванадий; Сера; Фосфор. Углеродистая; +0,03 -0,02; +005 -0,03; +0,03 -0,02; -; -; -; +0005; +0,005. Низколегированная; 0,02; 010; 0,05; 0,05; -; -; +0005; +0,005. Легированная; 0,01; 02; 0,02; 0,05; 0,02; 0,02; +0,005; +0,005. 2. СОРТАМЕНТ 2.1. В зависимости от марки стали толщина листов должна соответствовать табл. 2. Таблица 2 Марки стали; Толщина, мм. 15К 16К 18К 20К; 4-60. 22К; 25-70. 09Г2С 16ГС; 4-160. 10Г2С1; 4-160. 17ГС 17Г1С; 4-50. 12Х1МФ; 4-40. 12ХМ; 4-160. 10Х2М; 8-50. 14ХГС; 4-10. 2.2. Примеры условных обозначений Листовой прокат нормальной точности прокатки (Б), нормальной плоскостности (ПН), с обрезными кромками (О), размером 2020006000 мм из стали марки 16ГС, с ограничением суммарной массовой доли остаточных элементов хрома, никеля и меди не более 0,60% (ос); категории 3 без термической обработки: Листовой прокат нормальной точности прокатки (Б), нормальной плоскостности (ПН), с необрезными кромками (НО), размером 1215006000 ммиз стали марки 20К, категории 4, очищенной от окалины (ОП), нормализованный (Н): Листовой прокат нормальной точности прокатки (Б), улучшенной плоскостности (ПУ), с обрезными кромками (О), размером 2015004000 мм, из стали марки 16ГС, категории 18, с определением предела текучести при температуре 300С (300), с ограничением верхнего предела временного сопротивления не более 640 Н/мм2 (М1), термически обработанный (ТО): Листовой прокат повышенной точности прокатки (А), нормальной плоскостности (ПН), с обрезными кромками (О), размером 1018006000 мм из стали марки 16К, категории 22, с определением относительного сужения в направлении толщины проката (М2), термически обработанный (ТО): 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 3.1. Листы изготовляют на станах полистной или порулонной прокатки с последующей порезкой на листы в соответствии с требованиями настоящего стандарта. Назначение и условия применения листов, предназначенных для объектов котлонадзора, регламентируются правилами, установленными органами Госгортехнадзора РФ. 3.2. В зависимости от нормируемых механических свойств листы изготовляют по категориям, указанным в табл. 3. Категория устанавливается потребителем. При отсутствии указаний категория устанавливается предприятием-изготовителем. Таблица 3 Нормируемая; Категория. характеристика; 2**; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22. Химический состав; +; +; +; +; +; +; +; +; +; +; +; +; +; +; +; +; +; +; +; +; +. Механические свойства при растяжении и изгиб в холодном состоянии; +; +; +; +; +; +; +; +; +; +; +; +; +; +; +; +; +; +; +; +; +. Ударная вязкость KCVпри температуре +20С; +; +. Ударная вязкость KCVпосле механического старения при температуре +20С; +; +; +; +; +; +; +; +. Ударная вязкость KCV при. -20С; +; +. -40С; +; +. -50С; +; +. -60С; +; +. -70С; +; +. Предел текучести при повышенной температуре*; +; +. Предел текучести при повышенной температуре ударная вязкость KCVпри одной из минусовых температур* и после механического старения; +. Ударная вязкость KCV при. +20С; +. 0С; +. -20С; +. -40С; +. * Температура испытания указывается в заказе ** Распространяется на лист толщиной до 12 мм. 3.3. Категории в зависимости от марки стали приведены в табл. 3а. Таблица 3а Марка стали; Категория. 15К, 16К, 18К, 22К 20К 16ГС, 09Г2С, 10Г2С1 17ГС, 17Г1С, 14ХГС 12ХМ, 10Х2М, 12Х1МФ; 2-4, 10, 16, 18-21 2-5, 10, 11, 16, 18-21 2-18, 19-22 2-6, 10-12, 16, 18-22 2-3, 16, 18-20. Примечание. Листы категорий 16, 17, 18 изготовляют толщиной 12-60 мм, а из стали марки 22К-25-70 мм. 3.5. Листы из стали марок 16К и 18К изготовляют с нормализацией (Н). По требованию потребителя листы из стали этих марок изготовляют без нормализации. Листы из стали марок 15К и 20К изготовляют без нормализации. По требованию потребителя листы из стали марок 15К и 20К изготовляют в нормализованном состоянии (Н). Листы из стали марки 22К толщиной до 35 мм включительно изготовляются без термической обработки или термически обработанные (ТО), толщиной более 25 мм-без термической обработки. 3.6. Листы из низколегированной стали категорий 2-6, 10-12, 16, 18, 19, 20 изготовляют без термической обработки или термически обработанные, в том числе с прокатного нагрева (ТО); категорий 7-9, 13-15, 17, 21, 22-термически обработанные (после нормализации или закалки с отпуском)-ТО. Листы из стали марок 17ГС, 17Г1С всех толщин, листы из стали марки 10Г2С1 толщиной более 20 мм категорий 4-15, 17, 20-22 изготовляют термически обработанные (после нормализации или закалки с отпуском)-ТО. По согласованию изготовителя с потребителем допускается изготовлять листы без термической обработки при условии, что механические свойства, определенные на термически обработанных образцах, будут соответствовать значениям, указанным в табл. 4. Таблица 4 Механические свойства листов при температуре () С Марка стали; Толщина листа, мм; Предел текучести ; Временное; Относительное; Ударная вязкость KCU, не менее. Н/мм2 (кгс/мм2), не менее; сопротивление Н/мм2 (кгс/мм2); удлинение  %, не менее; Дж/см2 (кгс·м/см2); после механического старения*, Дж/см2 (кгс·м/см2). 15К; До 5 От 5 до 20 От 21 до 40 От 41 до 60; 225(23) 225(23) 215(22) 205(21); 370-480(38-49) 370-480(38-49) 370-480(38-49) 370-480(38-49); 27 27 26 25; - 69(7) 64(6,5) 69(7); - 34(3,5)*** 29(3) 29(3). 16К; До 5 От 5 до 20 От 21 до 40 От 41 до 60; 255(26) 255(26) 245(25) 235(24); 400-490(41-50) 400-490(41-50) 400-490(41-50) 400-490(41-50); 22 22 22 22; - 69(7) 69(7) 69(7); - 34(3,5)*** 34(3,5) 34(3,5). 18К; До 5 От 5 до 20 От 21 до 40 От 41 до 60; 275(28) 275(28) 265(27) 255(26); 430-520(44-53) 430-520(44-53) 430-520(44-53) 430-520(44-63); 20 20 20 20; - 59(6) 59(6) 59(6); - 29(3)*** 29(3) 29(3). 20К; До 5 От 5 до 20 От 21 до 40 От 41 до 60; 245(25) 245(25) 235(24) 225(23); 400-510(41-52) 400-510(41-52) 400-510(41-52) 400-510(41-52); 25 25 24 23; - 59(6) 54(5,5) 49(5); - 29(3)*** 24(2,5) 24(2,5). 22К; От 25 до 60 Св. 60 до 70; 265(27) 255(26); 430-590(44-60) 430-590(44-60); 22 22; 59(6) 59(6); 29(3) 29(3). 12Х1МФ; До 5 От 5 до 40; 295(30) 295(30); 440-590(45-60) 470-640(48-65)* 440-590(45-60) 470-640(48-65)*; 21 21; - 79(8); - -. 12ХМ; До 5 От 5 до 50 От 51 до 100; 245(25) 245(25) 235(24); 430-550(44-56) 430-550(44-56) не менее 430(44)* не менее 430(43)*; 22 22 20 18; - 59(6) 49(5) 39(4); - - - -. 10Х2М; От 8 до 50; 295(30); 390-590(40-60) 450-590(46-60)**; 20; 98(10); -. * Применяются в договорно-правовых отношениях. ** Значения верхнего предела временного сопротивления для толщины 50-100 мм устанавливают по согласованию изготовителя с потребителем. *** Нормы установлены для проката толщиной 7 мм и более. 3.7. Листы из стали марок 12ХМ, 10Х2М, 12Х1МФ изготовляют термически обработанными. 3.8. Механические свойства и результаты испытаний листов на изгиб должны соответствовать: из углеродистой и легированной стали-нормам, указанным в табл. 4 и 5; из низколегированной стали-нормам, указанным в табл. 4а и 5. По требованию потребителя временное сопротивление низколегированных сталей марок 09Г2С, 10Г2С1 и 16ГС не должно превышать 640 Н/мм2 (65 кгс/мм2). 3.8.1. Для проката толщиной менее 8 мм допускается снижение относительного удлинения на 1% на 1 мм уменьшения толщины, для проката толщиной более 20 мм-снижение относительного удлинения на 0,25% на 1 мм увеличения толщины, но не более чем на 2%. Для листов из углеродистой стали допускается увеличения верхнего предела временного сопротивления на 29,4 Н/мм2 (3 кгс/мм2) по сравнению с нормами, указанными в табл. 4. 3.8.2. Нормы ударной вязкости при минусовых температурах, которые не приведены в табл. 4а, устанавливают по согласованию изготовителя с потребителем. При этом нормы ударной вязкости при температуре минус 20°С должны быть не ниже норм при температуре минус 40С, при температуре минус 50 и минус 60°С-не ниже норм при температуре минус 70°С. 3.8.3. Листы всех марок стали дополнительно испытывают на ударный изгиб на поперечных образцах с концентратором напряжения вида V. Ударную вязкость KCV углеродистых и низколегированных марок стали определяют при температурах 20 и 0°Слегированных-при 20°С. По требованию потребителя ударную вязкость KCV углеродистых и низколегированных марок стали определяют при температуре минус 20°С или минус 40°С. Нормы ударной вязкости KCV приведены в табл. 5а. Определение значений проводят два набора статистических данных. 3.8.4. При испытании механических свойств листов толщиной 25 мм и более дополнительно контролируют относительное сужение поперечного сечения. Результаты контроля относительного сужения не являются браковочным признаком до 01.01.2000 и указываются в документе о качестве. 3.8.5. По требованию потребителя листы из сталей марок 16К, 16 ГС, 17ГС, 12ХМ и 10Х2М поставляют с нормированием относительного сужения поперечного сечения в направлении толщины листа (М2). Нормы устанавливают в соответствии с приложением 1. 3.9. Предел текучести при повышенных температурах должен соответствовать табл. 6. В соответствии с заказом для стали марки 14ХГС определяют предел текучести при одной из температур, указанных в табл. 6. Нормы устанавливают с 01.01.93. Определение значений проводят для набора статистических данных. 3.10. Свариваемость стали обеспечивается технологией ее изготовления и химическим составом. 3.8-3.10. 3.11. На поверхности листов не должно быть трещин, плен, раскатанных пузырей и загрязнений, пузырей-вздутий, раковин, вдавов, вкатанной окалины. 3.12. Поверхностные дефекты должны быть удалены пологой вырубкой или зачисткой абразивным инструментом на глубину, не выводящую размеры листов за предельные отклонения по толщине. Таблица 4а Марка стали; Толщина листа, мм; Предел текучести; Временное сопротивление; Относительное удлинение ; Ударная вязкость KCU, Дж/см2 (кгс·м/см2), при температуре, °С; Ударная вязкость KCU, после. Н/мм2 (кгс/мм2), не менее; - Н/мм2 (кгс/мм2); %, не менее; +20; -40; -70; механического старения при +20С Дж/см2 (кгс·м/см2). не менее. 09Г2С; До 5; 345(35); 490(50); -; -; -; -. От 5 до 10.; 345(35); 490(50); 64(6,5); 39(40); 34(3,5). От 10 20 вкл.; 325(33); 470(48); 59(6,0); 34(3,5); 29(3,0). Св. 20 до 32 вкл.; 305(31); 460(47); 21; 59(6,0); 34(3,5); 29(3,0); 29(3,0). Св. 32 до 60 вкл.; 285(29); 450(46); 59(6,0); 34(3,5); 29(3,0). Св. 60 до 80 вкл.; 275(28); 440(45); 59(6,0); 34(3,5); 29(3,0). Св. 80 до 160вкл.; 265(27); 430(44); 59(6,0); 34(3,5); 29(3,0). 10Г2С1; До 5; 355(36); 490(50); -; -; -; -. От 5 до 10.; 345(35); 490(50); 64(5,5); 39(4,0); 29(3,0). От 10 20 вкл.; 335(34); 480(49); 59(6,0); 29(3,0); 54(2,5). Св. 20 до 32 вкл.; 335(33); 470(48); 21; 59(6,0); 29(3,0); 24(2,5); 29(3,0). Св. 32 до 60 вкл.; 325(33); 450(46); 59(6,0); 29(3,0); 34(2,5). Св. 60 до 80 вкл.; 295(30); 430(44); 59(6,0); 29(3,0); 24(2,5). Св. 80 до 100вкл.; 295(30); 430(44); 59(6,0); 29(3,0); 24(2,5). 16ГС; До 5; 325(33); 490(50); -; -; -; -. От 5 до 10.; 325(33); 490(50); 59(6,0); 39(4,0); 29(3,0). От 10 20 вкл.; 315(32); 480(49); 59(60); 29(3,0); 24(2,5). Св. 20 до 32 вкл.; 295(30); 470(48); 21; 59(6,0); 29(3,0); 24(2,5); 29(3,0). Св. 32 до 60 вкл.; 285(29); 460(47); 59(60); 29(3,0); 24(2,5). Св. 60 до 160 вкл.; 275(28); 450(46); 59(6,0); 29(3,0); 24(2,5). 17ГС; До 5; 345(35); 510(52); 23; -; -; -; -. От 5 до 10; 345(35); 510(52); -; 44(4,5); -; 29(3,0). От 10 до 20 вкл.; 335(34); 490(50); -; 34(3,5); -. 17Г1С; До 5; 355(36); 510(52); 23; -; -; -; -. От 5 до 10; 355(36); -; 44(45); -; 29(3,0). От 10 до 20 вкл.; 345(35); -; 39(4,0); -. 14ХГС; До 5; 345(35); 490(50); 22; -; -; -; -. От 5 до 10; 39(4,0); -; 29(3,0). 10; 34(3,5); -. Таблица 5 Марка стали; Толщина листа мм; Испытание на изгиб в холодном состоянии (d-диаметр оправки а-толщина образца). 15К; От 4 до 30 включ.; d=05a. Св. 30 до 60 включ.; d=15a. 16К; От 4 до 60 включ.; d=2a. 17К; От 4 до 60 включ.; d=25a. 20К; От 4 до 30 включ.; d=15a. Св. 30 до 60 включ.; d=25a. 22К; От 25 до 70 включ.; d=2a. 12Х1МФ; От 4 до 40 включ.; d=2a. 12ХМ; От 4 до 50 включ.; d=2a. Св. 50 до 100 включ.; d=25a. Св. 100 до 160 включ.; d=3a. 17ГС 17Г1С; От 4 до 20 включ.; d=35a. 09Г2С; От 4 до 160 включ.; d=2a. 16ГС; От 4 до 160 включ.; d=2a. 10Г2С1; От 4 до 160 включ.; d=2a. 14ХГС; От 4 до 10 включ.; d=2a. Таблица 5а Марка стали; Толщина листа мм; Ударная вязкость KCV Дж/см2 (кгс·м/см2) не менее при температуреС. +20; 0; -20; -40. 15К; От 5 до 160 включ.; 39(40); 39(40)*; +; -. 16К; От 5 до 60 включ.; 39(40)*; 39(40)*; +; -. 18К; От 5 до 60 включ.; +; +; +; -. 20К; От 5 до 60 включ.; 39(40)*; 29(30)*; +; -. 22К; От 25 до 70 включ.; +; +; +; -. 09Г2С; От 5 до 80 включ.; 39(40); 29(30); +; +. 10Г2С1; От 5 до 80 включ.; +; +; +; +. 16ГС; От 5 до 80 включ.; 39(40); 34(35); +; +. 17ГС; От 5 до 50 включ.; +; 34(35)*; +; +. 17Г1С; От 5 до 50 включ.; +; 34(35)*; +; +. 12ХМ; От 5 до 50 включ.; 39(40); +; -; -. Св. 60 до 160 включ.; +; +; -; -. 10Х2М; От 8 до 50 включ.; +; +; -; -. 12Х1МФ; От 5 до 50 включ.; +; +; -; -. Примечания: 1. Результаты контроля значений ударной вязкости, отмеченных знаком «*», факультативны до 01.01.2000 и указываются в документе о качестве. 2. Знак «+» означает, что до 01.01.2000 контроль проводят ддя набора статистических данных и результаты контроля указывают в документе о качестве. 3.13. На листах толщиной 15 мм и более допускается удаление поверхностных дефектов и последующая заварка этих участков. Допустимая глубина завариваемых дефектных участков для листов толщиной от 15 до 120 мм должна быть не более 25% номинальной толщины листа, для листов толщиной свыше 120 мм-не более 30 мм. Суммарная площадь завариваемых участков не должна превышать 1% площади листа, а площадь отдельного дефектного участка должна быть не более 25 см2 без учета развала после удаления дефекта. Качество исправленных участков должно быть не ниже качества основного металла. Таблица 6 Марка; Предел текучести, Н/мм2 (кгс/мм2), при температуре С, не менее. стали; 200; 250; 300; 320; 350; 400; 450; 500. 15К; 176(18); 167(17); 137(14); -; 118(12); 98(10); 78(8); -. 16К; 206(21); 186(19); 157(16); -; 137(14); 118(12); 98(10); -. 18К; 235(23); 206(21); 176(18); -; 157(16); 137(14); 118(12); -. 20К; 216(22); 196(20); 176(18); -; 157(16); 137(14); 118(12); -. 22К; 216(22); 206(21); 191(195); 186(19); 176(18); -; -; -. 16ГС; 245(25); 225(23); 196(20) 206(21*); - -; 176(18); 157(16); 137(14); -. 17ГС 17Г1С; 265(27); 245(25); 225(23); -; 206(21); 176(18); 176(18); -. 09Г2С; -; 225(23); 196(20); -; 176(18); 157(16); -; -. 10Г2С1; -; 245(25) 255(26)*; 216(22) 225(23)*; - -; 196(20) 206(21)*; 176(18); -'; -. 12ХМ; - 265(217)*; 225(23) 255(26)*; 216(22) 245(25)*; - -; 206(21) 225(23)*; 196(20) 206(21)*; 186(19); - 162(16,5)*. 10Х2М; - 225(23)*; 225(23); 216(22); -; 206(21); 196(20); 186(19); - 171,5 (17,5)*. 12Х1МФ; - 274(28)*; 245(25) 265(27)*; 235(24) 255(26)*; - -; 225(23) 245(25)*; 216(22) 225(23)*; 206(21); - 176(18)*. * Применяются в договорно-правовых отношениях. 3.14. На поверхности листов допускаются без зачистки отдельные забоины, риски, царапины, отпечатки, если глубина их залегания не выводит толщину листа за предельные отклонения, а также тонкий слой окалины, не препятствующий выявлению поверхностных дефектов, незначительная рябизна. 3.15. По согласованию изготовителя с потребителем листы полностью очищают от окалины (ОП). 3.16. Листы должны быть обрезаны. По согласованию с потребителем допускается кромку не обрезать. 3.17. На листах, прокатанных на непрерывных станах, допускается кромку не обрезать. Глубина дефектов на кромках не должна превышать половины предельного отклонения по ширине и выводить листы за номинальный размер по ширине. 3.18. На обрезанных кромках листов не должно быть расслоений, трещин-расщеплений, следов усадочной раковины, рыхлости, пузырей-вздутий и раскатанных загрязнений. Допускаются отдельные раскатанные пузыри, если они расположены нескученно и длина каждого не превышает 20 мм а глубина-2 мм. 3.19. Расслоения в листах не допускаются. 3.21. В макроструктуре листов не должно быть видимых без применения увеличительных приборов расслоений, скопления раскатанных пузырей, шлаковых включений, флокенов. Допускаются отдельные раскатанные пузыри длиной не более 15 мм. В изломах допускаются расслоения, общей длиной не превышающие 20 мм. 3.22. Сплошность листов при проведении ультразвукового контроля должна соответствовать 1, 2, 3-му классам ГОСТ 22727-88. Необходимость проведения ультразвукового контроля и класс сплошности указывают в заказе. 3.23. Пределы ползучести и длительной прочности при повышенных температурах приведены в приложении 2. 4. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ 4.1. Листы предъявляют к приемке партиями. Партия должна состоять из листов одной марки, одной толщины, одной садки в печь или подвергнутых термической обработке по одному режиму (в печах непрерывного действия, для листов из слитков-одной плавки-ковша, а для листов с испытанием относительного сужения поперечного сечения в направлении толщины листа-одной: группы качества). Разница по массовой доле углерода и марганца в партии листов, полученных из стали с установок непрерывной разливки, не должна превышать соответственно 0,04 и 0,15%. Масса партии, разливаемой на установках непрерывной разливки, должна быть не более 400 т. Для стали с установок непрерывной разливки разницу по массовой доле углерода и марганца устанавливают по ковшевому анализу. 4.1 а. Каждая партия сопровождается документом о качестве по ГОСТ 7566-94 с дополнительным указанием: номера листа (при испытании каждого листа партии); наличия исправленных поверхностных дефектов заваркой; результатов проверки листов на внутренние дефекты; ударной вязкости KCU; относительного сужения поперечного сечения; предела текучести при повышенных температурах стали марки 14ХГС. 4.2. Контролю поверхности подвергают вое листы. При изготовлении листов из рулонов изготовитель подвергает контролю поверхности рулонов. 4.3. Для контроля качества листов толщиной менее 12 мм отбирают не менее 10% листов партии. Листы толщиной 12 мм и более контролируют полистно. Контрольным листом у изготовителя считают раскатанный из слитка или сляба лист перед порезкой. По требованию потребителя контроль качества листов толщиной 8-12 мм проводят на всех листах партии, а листов толщиной 12 мм и более-на 10% листов от партии. При изготовлении листов из рулонов изготовитель подвергает контролю качества не менее 10% рулонов. 4.3а. Для листов из стали марок 15К, 16К, 17ГС, 17Г1С, 18К, 20К, 16ГС, 09Г2С и 10Г2С1 допускается у изготовителя определять пределы текучести при повышенных температурах периодически в сроки, согласованные с головной научно-исследовательской организацией отрасли машиностроения. 4.4. Отбор проб для химического анализа производят по ГОСТ 7565-81. Контроль добавок титана, а также остаточного азота, мышьяка, хрома, никеля и меди проводят по требованию потребителя. В сталях, выплавленных на базе керченских руд, определение массовой доли мышьяка обязательно. 4.5. При получении неудовлетворительных результатов проверки хотя бы по одному из показателей повторную проверку проводят по ГОСТ 7566-94. 5. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ 5.1. Химический анализ стали проводят по ГОСТ 12344-88, ГОСТ 12345-88, ГОСТ 12346-78, ГОСТ 12347-77, ГОСТ 12348-78, ГОСТ 12349-83, ГОСТ 12350-78, ГОСТ 12351-81, ГОСТ 12352-81, ГОСТ 12355-78, ГОСТ 12356-81, ГОСТ 12359-81, ГОСТ 12361-82, ГОСТ 18895-81 и ГОСТ 28473-90, ГОСТ 12354-81 и ГОСТ 12358-82, ГОСТ 22536.0-87, ГОСТ 22536.1-88, ГОСТ 22536.2-87, ГОСТ 22536.3-88, ГОСТ 22536.4-88, ГОСТ 22536.5-87 или другими методами, обеспечивающими требуемую точность. 5.2. Отбор проб для механических испытаний и испытаний на изгиб производят в соответствии с требованиями ГОСТ 7564-73. Примечание. По требованию потребителя механические свойства определяют на образцах, вырезанных вдоль направления прокатки. 5.3. Механические свойства и изгиб листов из стали марок 16К и 18К, изготовленных без нормализации, проверяют на нормализованных образцах. 5.5. Механические свойства и изгиб листов из стали марки 22К толщиной более 35 мм проверяют на термически обработанных образцах. 5.6. Механические свойства и изгиб листов, изготовленных без термической обработки, по требованию потребителя проверяют на термически обработанных образцах. 5.7. Поверхность листов осматривают без применения увеличительных приборов, при необходимости-с предварительным осветлением участка поверхности. Расслоения контролируются осмотром кромок листа у изготовителя, а также при порезке у потребителя. При необходимости наличие дефектов на кромках проверяют снятием стружки. Раздвоение стружки служит признаком несплошности металла. Качество заваренных участков проверяют ультразвуковым методом, магнитопорошковой дефектоскопией или другими методами, обеспечивающими надежность контроля. 5.8. От каждого листа выборки отбирают: для испытания на растяжение при комнатной температуре и предела текучести при одной из повышенных температур-по одному образцу; для определения ударной вязкости-по три образца при каждой температуре или после механического старения (в зависимости от категорий). 5.8.1. От каждого контрольного листа изготовитель отбирает образцы от головного конца-при прокатке листа из слитка; от любого конца-при прокатке листа из сляба; от каждого конца-от листов массой 6 т и более. 5.8.2. Образцы от термически обработанных листов вырезают после термообработки. Если образцы вырезают до термической обработки листов, их подвергают термической обработке вместе с соответствующими листами; при этом образцы располагают на соответствующих концах листов. 5.8.3. При изготовлении листов из рулонов от каждого контрольного рулона изготовитель отбирает: для испытания на растяжение при комнатной температуре и предела текучести при одной из повышенных температур-по два образца: перед первым листом и из середины рулона; для определения ударной вязкости на образцах с концентратором вида U и V-по три образца, соответствующие началу, середине и концу рулона при каждой температуре или после механического старения (в зависимости от категорий). 5.9. Для испытания на изгиб и контроля макроструктуры (изломом или травлением) отбирают один образец от одного контрольного листа партии. 5.10. Испытание на растяжение проводят по ГОСТ 1497-84. Относительное сужение поперечного сечения контролируют в том случае, если механические свойства определяют на цилиндрических образцах. 5.11. Предел текучести при повышенных температурах определяют по ГОСТ 9651-84. 5.12. Макроструктуру контролируют на продольных изломах или продольных протравленных темплетах по ГОСТ 10243-75 или ультразвуковым методом по методике, согласованной с головной научно-исследовательской организацией отрасли машиностроения. 5.13. Определение ударной вязкости производят на образцах с концентратором вида Vи Uпо ГОСТ 9454-78, после механического старения по ГОСТ 7268-82. Для листов толщиной 10 мм и более ударную вязкость определяют на образцах типа 1 и 11. Для листов толщиной менее 10 до 5 мм ударную вязкость определяют на образцах типа 3 и 13. Ударную вязкость листов толщиной 5 и 10 мм, прокатанных с отклонением на минусовый допуск, определяют на образцах толщиной, равной толщине проката. Примечание. При испытании при температуре +20°С и минусовых температурах на одном образце допускается снижение ударной вязкости на 0,5 кгс·м/см2. 5.14. Ударную вязкость для углеродистой и низколегированной стали после механического старения определяют для листов толщиной 7 мм и более. Для одного из образцов допускается снижение ударной вязкости на 0,5 кгс·м/см2 по сравнению с установленными нормами. 5.15. Испытание на холодный изгиб проводят по ГОСТ 14019-80. 5.16. Допускается применять статические и неразрушающие методы контроля механических свойств и других нормируемых характеристик. Метод и методика контроля согласовываются с головной научно-исследовательской организацией отрасли машиностроения. 5.17. Размеры и отклонение от плоскостности листов контролируют в соответствии с ГОСТ 19903-74. 5.18. Ультразвуковой контроль внутренних дефектов проводят по требованию потребителя в соответствии с ГОСТ 22727-88. 5.19. Методы контроля относительного сужения поперечного сечения в направлении толщины листа по ГОСТ 28870-90. 6. МАРКИРОВКА И УПАКОВКА. 6.1. Маркировка, упаковка и оформление документации-по ГОСТ 7566-81. 6.3. При полистном испытании каждый лист маркируется присвоенным ему номером. ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Рекомендуемое ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОСТАВКИ ЛИСТОВ С НОРМИРОВАНИЕМ ОТНОСИТЕЛЬНОГО СУЖЕНИЯ ПОПЕРЕЧНОГО СЕЧЕНИЯ В НАПРАВЛЕНИИ ТОЛЩИНЫ ЛИСТА 1. Листы могут поставляться по группам качества относительного сужения в направлении толщины листа Z1,Z2 и Z3. Относительное сужение при разрыве в направлении толщины указано в таблице. Относительное сужение Z, %. Группа качества; Толщина листа, мм, не более; среднее значение трех отдельных образцов, %; относительное значение. не менее. Z1; 15; 10. Z2; 40; 25; 15. Z3; 35; 25. 2. В листах группы качества Z1, Z2 и Z3 внутренние дефекты в виде расслоений не допускаются, если они не имеют точечной формы, их диаметр превышает 10 мм и на площади 1 м2 имеется свыше одного дефекта. 3. Для листов группы качества Z1, Z2 и Z3 партия должна состоять из листов одной марки стали, одной садки в печь или подвергнутых термической обработке по одному режиму (в печах непрерывного действия), для стали из слитков-одной плавки-ковша, одной группы качества и одной группы толщины. По толщине листы подразделяются на группы толщиной до 20 мм и свыше 20 мм. Испытанию на растяжение в направлении толщины подвергают 10% листов группы качества Z1 20% листов группы качества Z2 и каждый лист от партии группы качества Z3. 4. Если при испытании механических свойств в направлении толщины не достигается предписанное минимальное среднее значение или отдельный результат испытания находится ниже предписанного минимального отдельного значения, испытание проводят на трех новых образцах. При этом среднее значение из всех результатов испытания должно быть не ниже предписанного среднего значения и никакой из отдельных результатов, полученных на новых образцах, но должен быть ниже наименьшего отдельного значения. 5. Определение относительного сужения поперечного сечения в направлении толщины листа в случае необходимости может проводиться для листов толщиной свыше 40 мм. ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Справочное ПРЕДЕЛ ПОЛЗУЧЕСТИ И ДЛИТЕЛЬНОЙ ПРОЧНОСТИ ПРИ ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ Марка стали; ТемператураС; Предел ползучести при удлинении 1%; Длительная прочность. 10000 ч; 100000 ч; 10000 ч; 100000 ч; 200000 ч. Н/мм2 (кгс/мм2). 380; 194(19,8); 132(13,5); 233(23,8); 157(16,0); 139(14,2). 390; 188(12,3); 121(12,3); 215(21,9); 143(14,6); 125(12,8). 400; 162(16,5); 108(11,0); 196(20,0); 129(13,2); 113(11,5). 410; 146(14,9); 96(9,8); 178(18,1); 116(11,8); 101(10,3). 420; 130(13,3); 84(8,6); 160(16,3); 103(10,5); 89(9,1). 16К; 430; 116(11,8); 74(7,5); 144(14,7); 91(9,3); 77(7,9). 440; 103(10,5); 64(6,5); 129(13,2); 79(8,1); 67(6,8). 450; 91(9,3); 54(5,5); 115(11,7); 69(7,0); 58(5,9). 460; 80(8,2); 46(4,7); 103(10,5); 59(6,0); 69(5,0). 470; 72(7,3); 38(3,9); 92(9,4); 50(5,1); 41(4,2). 480; 64(6,5); 31(3,2); 82(8,4); 42(4,3); 33(3,4). (490); 57(5,8); 25(2,6); 74(7,6); 35(3,6); 26(2,7). 390; 197(20,1); 137(14,0); 277(28,2); 194(19,8); 174(17,7). 400; 175(17,8); 102(10,4); 248(25,3); 172(17,5); 152(15,5). 410; 155(15,8); 106(10,98); 221(22,5); 151(15,4); 132(13,5). 420; 137(14,0); 93(9,5); 194(19,8); 132(13,5); 115(11,7). 16ГС; 430; 121(12,3); 80(8,2); 172(17,5); 115(11,7); 100(10,2). 17ГС; 440; 106(10,8); 69(7,0); 150(15,3); 100(10,2); 86(8,8). 450; 92(9,4); 59(6,0); 131(13,4); 86(8,8); 75(7,6). 460; 80(8,2); 50(5,1); 116(11,8); 75(7,6); 64(6,5). 470; 70(7,1); 43(4,4); 102(10,4); 64(6,5); 54(5,5). 480; 61(6,2); 37(3,8); 88(9,0); 54(5,5); 54(4,6). (490); 53(5,4); 31(3,2); 78(8,0); 46(4,7); 38(3,9). 450; 235(24,0); 192(19,6); 333(34,0); 265(27,0); 240(24,5). 460; 224(22,8); 178(18,2); 317(32,3); 247(25,2); 223(22,7). 12ХМ; 470; 212(21,6); 163(16,6); 298(30,4); 228(23,2); 205(20,9). 480; 198(20,2); 146(14,9); 278(28,4); 208(21,2); 186(19,0). 490; 183(18,7); 129(13,2); 257(26,2); 187(19,1); 167(17,0). 500; 167(17,0); 113(11,5); 233(24,0); 167(17,0); 146(14,9). 510; 145(14,8); 94(9,6); 208(21,2); 140(14,3); 120(12,2). 520; 122(12,4); 78(8,0); 179(18,3); 112(11,4); 94(9,6). 12ХМ; 530; 102(10,4); 64(6,5); 150(15,3); 86(8,9); 71(7,2). 540; 84(8,6); 50(5,1); 126(12,8); 66(6,7); 52(5,3). 550; 69(7,0); 38(3,9); 103(10,5); 49(5,0); 37(3,8). (560); 58(5,9); 29(3,0); 85(8,7); 38(3,9); 27(2,8). 470; 204(20,8); 117(11,9); 242(24,7); 168(17,1); 149(15,2). 480; 184(18,8); 106(10,8); 106(10,8); 149(15,2); 132(13,5). 490; 165(16,8); 97(9,9); 97(9,9); 132(13,5); 116(11,8). 500; 147(15,0); 87(8,9); 87(8,9); 118(12,0); 102(10,4). 510; 128(13,1); 78(8,0); 78(8,0); 105(10,7); 91(9,3). 10Х2М; 520; 112(11,4); 70(7,1); 70(7,1); 93(9,5); 80(8,2). 530; 97(9,9); 62(6,3); 62(6,3); 82(8,4); 71(7,2). 540; 83(8,5); 54(5,5); 54(5,5); 73(7,4); 62(6,3). 550; 71(7,2); 46(4,7); 46(4,7); 63(6,4); 53(5,4). 560; 61(6,2); 40(4,1); 40(4,1); 53(5,4); 45(4,6). 570; 53(5,4); 34(3,5); 34(3,5); 46(4,7); 38(3,9). 500; 210(21,4); 186(19,0); 145(14,8). 510; 180(18,4); 170(17,4); 130(13,3). 520; 170(17,4); 157(16,0); 115(11,7). 530; 150(15,3); 141(14,4); 105(10,7). 540; 135(13,6); 126(12,9); 95(9,7). 12ХМФ; 550; 120(12,6); 113(11,5); 85(8,7). 560; 110(10,2); 98(10,0); 75(7,6). 570; 100(10,2); 88(9,0); 70(7,2). 580; 90(9,2); 78(8,0); 60(6,1). 590; 80(8,2); 68(6,9); 55(5,6). 600; 70(7,2); 59(6,0); 50(5,1). 610; 65(6,6); 50(5,1); -. Примечания: 1. Указанные значения являются средними. 2. Значения температуры в скобках показывают, что соответствующую сталь при этой температуре нельзя применять в условиях длительной нагрузки. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ 1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством черной металлургии СССР РАЗРАБОТЧИКИ Р. И. Колясникова, И. А. Балакина, О. А. Глебова, Т. М. Сироткина, Н.И. Еремина 2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 13.02.79 № 545 3. ВЗАМЕН ГОСТ 5520-69 4. Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 103-74 5. Стандарт унифицирован с БДС 5930-76 6. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ Обозначение НТД, на который дана ссылка; Номер пункта. ГОСТ 1497-84; 5.10. ГОСТ 7268-82; 5.13. ГОСТ 7564-73; 5.2. ГОСТ 7565-81; 4.4. ГОСТ 7566-81; 4. la, 4.5, 6.1. ГОСТ 9454-78; 5.13. ГОСТ 9651-84; 5.11. ГОСТ 10243-75; 5.12. ГОСТ 12344-88; 5.1. ГОСТ 12345-88; 5.1. ГОСТ 12346-78; 5.1. ГОСТ 12347-77; 5.1. ГОСТ 12348-78; 5.1. ГОСТ 12349-83; 5.1. ГОСТ 12350-78; 5.1. ГОСТ 12351-81; 5.1. ГОСТ 12352-81; 5.. ГОСТ 12354-81; 5.1. ГОСТ 12355-78; 5.1. ГОСТ 12356-81; 5.1. ГОСТ 12358-82; 5.1. ГОСТ 12359-81; 5.1. ГОСТ 12361-82; 5.1. ГОСТ 14019-80; 5.15. ГОСТ 18895-81; 5.1. ГОСТ 19903-74; 2.2, 5.17. ГОСТ 22536.0-7; 5.1. ГОСТ 22536.1-88; 5.1. ГОСТ 22536.2-87; 5.1. ГОСТ 22536.3-88; 5.1. ГОСТ 22536.4-88; 5.1. ГОСТ 22536.5-87; 5.1. ГОСТ 22727-88; 3.22, 5.18. ГОСТ 28473-90; 5.1. 7. Ограничение срока действия снято по решению Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 11-1294) 8. ПЕРЕИЗДАНИЕ (декабрь 1994 г.) с Изменениями №1, 2, 3, утвержденными в сентябре 1982 г., мае 1985 г., марте 1990 г. (ИУС 1-83, 8-85, 6-90) |  |
| --- | --- | --- |