| СТАЛИ ВЫСОКОЛЕГИРОВАННЫЕ И СПЛАВЫ КОРРОЗИОННОСТОЙКИЕ, ЖАРОСТОЙКИЕ И ЖАРОПРОЧНЫЕ Марки и технические требования Heigly alloyed steels and corrosion-proof, heat-resisting and heat freated alloys. Grades and technical requirements | ГОСТ 5632-72 Взамен ГОСТ 5622-61 |
| --- | --- |

Настоящий стандарт распространяется на деформируемые стали и сплавы на железной, железоникелевой и никелевой основах, предназначенные для работы в коррозионно-активных средах и при высоких температурах.

К высоколегированным сталям условно отнесены сплавы, содержание железа в которых более 45%, а суммарное содержание легирующих элементов не менее 10%, считая по верхнему пределу, при содержании одного из элементов не менее 8% по нижнему пределу.

К сплавам на железоникелевой основе отнесены сплавы, основная структура которых является твердым раствором хрома и других легирующих элементов в железоникелевой основе (сумма никеля и железа более 65% при приблизительном отношении никеля к железу 1 : 1,5).

К сплавам на никелевой основе отнесены сплавы, основная структура которых является твердым раствором хрома и других легирующих элементов в никелевой основе (содержание никеля не менее 55%).

В стандарте учтены требования рекомендации СЭВ по стандартизации PC 4—70.

1. КЛАССИФИКАЦИЯ

1.1. В зависимости от основных свойств стали и сплавы подразделяют на группы:

I – коррозионностойкие (нержавеющие) стали и сплавы, обладающие стойкостью против электрохимической и химической коррозии (атмосферной, почвенной, щелочной, кислотной, солевой),

Стр. 2 ГОСТ 5632-72

межкристаллитной коррозии, коррозии под напряжением и др.;

II — жаростойкие (окалиностойкие) стали и сплавы, обладающие стойкостью против химического разрушения  поверхности в газовых средах при температурах выше 550°С, работающие в ненагруженном или слабонагруженном состоянии;

III — жаропрочные стали и сплавы, способные работать в нагруженном состоянии при высоких температурах в течение определенного времени и обладающие при этом достаточной жаростойкостью.

1.2. В зависимости от структуры стали подразделяют на классы:

мартенситный — стали с основной структурой мартенсита;

мартенсито-ферритный — стали, содержащие в структуре, кроме мартенсита, не менее 10% феррита;

ферритный — стали, имеющие структуру феррита (без α↔γ превращений);

аустенито-мартенситный — стали, имеющие структуру аустенита и мартенсита, количество которых можно изменять в широких пределах;

аустенито-ферритный — стали, имеющие структуру аустенита и феррита (феррит более 10%);

аустенитный — стали, имеющие структуру аустенита.

Подразделение сталей на классы по структурным признакам является условным и произведено в зависимости от основной структуры, полученной при охлаждении сталей на воздухе после высокотемпературного нагрева. Поэтому структурные отклонения причиной забракования стали служить не могут.

1.3. В зависимости от химического состава сплавы подразделяют на классы по основному составляющему элементу:

сплавы на железоникелевой основе;

сплавы на никелевой основе.

2. МАРКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Марки и химический состав сталей и сплавов должны соответствовать указанным в табл. 1. Состав сталей и сплавов, полученных методом электрошлакового (Ш), вакуумно-дугового переплавов (ВД) и вакуумной индукционной выплавки (ВИ), должен соответствовать нормам, указанным в табл. 1, если иное содержание элементов не оговорено в стандартах или технических условиях на металлопродукцию.

Содержание серы в сталях, полученных методом электрошлакового переплава, не должно превышать 0,015%, за исключением сталей марок 10X11Н23ТЗМР (ЭПЗЗ), 03Х16Н15МЗ (ЭИ844), 03Х16Н15М3Б (ЭИ844Б), содержание серы в которых не должно превышать норм, указанных в табл. 1 или установленных по соглашению сторон.

ГОСТ 5632-72 Стр. 3

2.2. В готовой продукции допускаются отклонения по химическому составу от норм, указанных в табл. 1.

Предельные отклонения не должны превышать указанные в табл. 2, если иные отклонения, в том числе и по элементам, не указанным в табл. 2, не оговорены в стандартах или технических условиях на готовую продукцию.

2.3. В сталях и сплавах, не легированных титаном, допускается титан в количестве не более 0,2%, а в сталях марок 12Х18Н9 (XI8H9), 08XI8H10 (0Х18Н10), 17Х18Н9 (2Х18Н9) — не более 0,5%, если иное содержание титана не оговорено в стандартах или технических условиях на отдельные виды стали и сплавов.

По соглашению сторон в сталях марок 03X18Н11 (000Х18Н11), 03Х16Н15МЗ (00Х16Н15МЗ), 03XI7H14M2 (000Х17Н13М2), 09Х15Н8Ю (Х15Н9Ю), 07Х16Н6 (Х16Н6), 08Х17Н5МЗ (Х17Н5МЗ) содержание титана не должно превышать 0,05%.

2.4. В сталях и сплавах, не легированных медью, ограничивается остаточное содержание меди: в сталях — не более 0,30%, в сплавах на железоникелевой основе — не более 0,25%, в сплавах на никелевой основе — не более 0,07%.

2.5. В сталях, не легированных никелем, допускается содержание остаточного никеля до 0,6%.

2.6. В хромоникелевых сталях допускается присутствие остаточного молибдена не более 0,3%, вольфрама и ванадия — не более чем 0,2% каждого, если иное содержание этих элементов не оговорено в стандартах или технических условиях.

2.6.1. В стали марок 03Х18Н11 (000Х18Н11), 08Х18Н12Т (0Х18Н12Т), 08Х18Н12Б (0Х18Н12Б) остаточное содержание молибдена не должно превышать 0,1 %.

2.6.2. По требованию потребителя сталь марки 08Х18Н10Т (0Х18Н10Т) поставляется с остаточным молибденом не более 0,1%.

2.7. В сталях и сплавах, легированных вольфрамом, допускается содержание остаточного молибдена до 0,3%. По соглашению сторон допускается более высокое содержание молибдена при условии соответственного снижения вольфрама из расчета замены его молибденом в соотношении 2 : 1. В сплаве ХН60ВТ (ЭИ868) допускается остаточное содержание молибдена не более 1,5%.

2.8. Определение содержания остаточных элементов (алюминия, молибдена, титана, ванадия и меди) допускается не производить.

2.9. В стали марки 15X28 (Х28) при применении ее для сварки со стеклом содержание кремния не должно превышать 0,4%.

Стр. 4 ГОСТ 5632-72

| Таблица 1 | Содержание элементов, % | Алю-миний | СТАЛИ 1. Стали мартенситного класса | - - - - - - - - - - - - |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Титан |  | - - - - - - - - - - - - |
|  |  | Никель |  | - - - - - - - 0,5-1,0 0,5-0,9 1,5-1,8 1,4-1,8 - |
|  |  | Хром |  | 4,5-6,0 4,5-6,0 4,5-6,0 7,0-8,5 8,0-10,0 9,0-10,5 10,0-11,5 10,0-11,5 10,5-12,5 10,5-12,0 10,5-12,0 12,0-14,0 |
|  |  | Марганец |  | Не более 0,5 Не более 0,5 Не более 0,5 Не более 0,5 Не более 0,8 Не более 0,8 Не более 0,7 0,6-1,0 0,5-0,9 Не более 0,6 Не более 0,6 Не более 0,8 |
|  |  | Кремний |  | Не более 0,5 не более 0,5 0,3-0,6 не более 0,6 2,0-3,0 1,9-2,6 не более 0,5 не более 0,6 не более 0,6 не более 0,6 не более 0,6 не более 0,8 |
|  |  | Углерод |  | Не более 0,15 не более 0,15 не более 0,15 0,08-0,15 0,35-0,45 0,35-0,45 0,12-0,19 0,15-0,21 0,17-0,23 0,09-0,13 0,14-0,18 0,16-0,25 |
|  | Марки сталей и сплавов | Старое обозначение |  | Х5 Х5М Х5ВФ 1Х8ВФ 4Х9С2 4Х10С2М, ЭИ107 1Х11МФ 2Х11МФБН, ЭП291 2Х12ВНМФ, ЭП428 Х12Н2ВМФ, ЭИ962 2Х12Н2ВМФ, ЭИ962А 2Х13 |
|  |  | Новое обозначение |  | 15Х5 15Х5М 15Х5ВФ 12Х8ВФ 40Х9С2 40Х10С2М 15Х11МФ 18Х11МНФБ 20Х12ВНМФ 11Х11Н2В2МФ 16Х11Н2В2МФ 20Х13 |
|  | Номер марки |  |  | 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7 1-8 1-9 1-10 1-11 1-12 |

ГОСТ 5632-72 Стр. 5

| Продолжение | Группы | III жаро-прочная |  | СТАЛИ 1. Стали мартенситного класса | + + + + + + + + + + + + |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | II жаро-стойкая |  |  | ++ - - - ++ ++ - - - - - - |
|  |  | I коррозион-ностойкая |  |  | - - - - - - - - - - - ++ |
|  | Содержание элементов, % | Прочие элементы |  |  | - - - - - - - - - - - - |
|  |  | Фос-фор | Не более |  | 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 |
|  |  | Сера |  |  | 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 |
|  |  | Же-лезо |  |  | Осн. Осн. Осн. Осн. Осн. Осн. Осн. Осн. Осн. Осн. Осн. Осн. |
|  |  | Ванадий |  |  | - - 0,4-0,6 0,3-0,5 - - 0,25-0,40 0,20-0,40 0,15-0,30 0,18-0,30 0,18-0,30 - |
|  |  | Ниобий |  |  | - - - - - - - 0,20-0,45 - - - - |
|  |  | Молиб-ден |  |  | - 0,45-0,60 - - - 0,7-0,9 0,6-0,8 0,8-1,1 0,5-0,7 0,35-0,50 0,35-0,50 - |
|  |  | Воль-фрам |  |  | - - 0,4-0,7 0,6-1,0 - - - - 0,7-1,1 1,6-2,0 1,6-2,0 - |
|  | Марки сталей и сплавов | Старое обозначение |  |  | Х5 Х5М Х5ВФ 1Х8ВФ 4Х9С2 4Х10С2М, ЭИ107 1Х11МФ 2Х11МФБН, ЭП291 2Х12ВНМФ, ЭП428 Х12Н2ВМФ, ЭИ962 2Х12Н2ВМФ, ЭИ962А 2Х13 |
|  |  | Новое обозначение |  |  | 15Х5 15Х5М 15Х5ВФ 12Х8ВФ 40Х9С2 40Х10С2М 15Х11МФ 18Х11МНФБ 20Х12ВНМФ 11Х11Н2В2МФ 16Х11Н2В2МФ 20Х13 |
|  | Номер марки |  |  |  | 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7 1-8 1-9 1-10 1-11 1-12 |

Стр. 6 ГОСТ 5632-72

| Продолжение | Содержание элементов, % | Алю-миний | СТАЛИ 1. Стали мартенситного класса | - - - - - - - - | 2. Стали мартенсито-ферритного класса | 0,7-1,1 - - - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Титан |  | - - - Не более 0,05 - - - - |  | - - - - |
|  |  | Никель |  | - - 6,0-7,5 2,8-3,4 1,5-2,0 1,5-2,5 - 3,5-4,5 |  | - 0,4-0,8 - - |
|  |  | Хром |  | 12,0-14,0 12,0-14,0 12,0-14,0 13,0-15,0 12,0-14,0 16,0-18,0 17,0-19,0 15,0-17,0 |  | 5,5-7,0 11,0-13,0 11,0-13,0 12,0-14,0 |
|  |  | Марганец |  | Не более 1,8 Не более 1,8 Не более 1,8 Не более 1,6 0,8-1,2 Не более 1,8 Не более 1,8 Не более 1,5 |  | Не более 1,5 0,5-0,9 Не более 1,5 Не более 0,8 |
|  |  | Кремний |  | Не более 0,8 Не более 0,8 2,0-3,0 Не более 0,6 Не более 0,5 Не более 0,8 Не более 0,8 Не более 0,6 |  | 1,2-1,8 Не более 0,4 Не более 0,5 Не более 0,8 |
|  |  | Углерод |  | 0,26-0,35 0,36-0,45 0,25-0,34 0,10-0,16 0,2-0,3 0,17-0,25 0,9-1,0 0,05-0,13 |  | Не более 0,15 0,12-0,18 0,15-0,22 0,09-0,15 |
|  | Марки сталей и сплавов | Старое обозначение |  | 3Х13 4Х13 3Х13Н7С2, ЭИ72 Х14НВФР, ЭИ736 2Х14Н2, ЭИ474 2Х17Н2 9Х18, ЭИ229 1Х16Н4Б, ЭП56 |  | Х6СЮ, ЭИ428 1Х12ВНМФ, ЭИ802 2Х12ВМБФР ЭИ993 1Х13 |
|  |  | Новое обозначение |  | 30Х13 40Х13 30Х13Н7С2 13Х14Н3В2ФР 25Х13Н2 20Х17Н2 95Х18 09Х16Н4Б |  | 15Х6СЮ 15Х12ВНМФ 18Х12ВМБФР, 12Х13 |
|  | Номер марки |  |  | 1-13 1-14 1-15 1-16 1-17 1-18 1-19 1-20 |  | 2-1 2-2 2-3 2-4 |

ГОСТ 5632-72 Стр. 7

| Продолжение | Группы | III жаро-прочная |  | - - - + - - - - | 2, Стали мартенсито-ферритного класса | - + + + |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | II жаро-стойкая |  | - - + - - - - - |  | + - - + |
|  |  | I коррозион-ностойкая |  | + + - - + + + + |  | - - - ++ |
|  | Содержание элементов, % | Прочие элементы |  | - - - бор не более 0,004 - - - - |  | - - бор не более 0,003 - |
|  |  | Фос-фор | Не более | 0,030 0,030 0,030 0,030 0,08-0,15 0,030 0,030 0,030 |  | 0,030 0,030 0,030 0,030 |
|  |  | Сера |  | 0,025 0,025 0,025 0,025 0,15-0,25 0,025 0,025 0,025 |  | 0,025 0,025 0,025 0,025 |
|  |  | Же-лезо |  | Осн. Осн. Осн. Осн. Осн. Осн. Осн. Осн. |  | Осн. Осн. Осн. Осн. |
|  |  | Вана-дий |  | - - - 0,18- 0,28 - - - - |  | - 0,15- 0,30 0,15- 0,30 - |
|  |  | Ниобий |  | - - - - - - - 0,05-0,20 |  | - - 0,2-0,4 - |
|  |  | Мо-либ-ден |  | - - - - - - - - |  | - 0,5-0,7 0,4-0,6 - |
|  |  | Воль-фрам |  | - - - 1,6-2,2 - - - - |  | - 0,7-1,1 0,4-0,7 - |
|  | Марки сталей и сплавов | Старое обозначение |  | 3Х13 4Х13 3Х13Н7С2, ЭИ72 Х14НВФР, ЭИ736 2Х14Н2, ЭИ474 2Х17Н2 9Х18, ЭИ229 1Х16Н4Б, ЭП56 |  | Х6СЮ, ЭИ428 1Х12ВНМФ, ЭИ802 2Х12ВМБФР, ЭИ993 1Х13 |
|  |  | Новое обозначение |  | 30Х13 40Х13 30Х13Н7С2 13Х14Н3В2ФР 25Х13Н2 20Х17Н2 95Х18 09Х16Н4Б |  | 15Х6СЮ 15Х12ВНМФ 18Х12ВМБФР, 12Х13 |
|  | Номер марки |  |  | 1-13 1-14 1-15 1-16 1-17 1-18 1-19 1-20 |  | 2-1 2-2 2-3 2-4 |

Стр. 8 ГОСТ 5632-72

| Продолжение | Содержание элементов, % | Алю-миний | - | 3. Стали ферритного класса | 1,1-1,8 - - - 0,7-1,2 - - | 4. Стали аустенито-мартенситного класса | - 0,7-1,3 - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Титан | - |  | - - - Ф·С-0,80 - Ф·С-0,90 - |  | - - - |
|  |  | Никель | 1,5-2,5 |  | - - - - - - - |  | 3,7-4,7 7,0-9,4 5,0-8,0 |
|  |  | Хром | 16,0-18,0 |  | 12,0-14,0 12,0-14,0 16,0-18,0 16,0-18,0 17,0-20,0 24,0-27,0 27,0-30,0 |  | 12,0-14,0 14,0-16,0 15,5-17,5 |
|  |  | Марганец | Не более 0,8 |  | Не более 0,8 Не более 0,8 Не более 0,8 Не более 0,8 Не более 0,8 Не более 0,8 Не более 0,8 |  | 8,0-10,0 Не более 0,8 Не более 0,8 |
|  |  | Кремний | Не более 0,8 |  | 1,2-2,0 Не более 0,8 Не более 0,8 Не более 0,8 1,0-1,5 Не более 1,0 Не более 1,0 |  | Не более 0,8 Не более 0,8 Не более 0,8 |
|  |  | Углерод | 0,11-0,17 |  | 0,07-0,12 Не более 0,08 Не более 0,12 Не более 0,08 Не более 0,15 Не более 0,15 Не более 0,15 |  | 0,15-0,30 Не более 0,09 0,05-0,09 |
|  | Марки сталей и сплавов | Старое обозначение | 1Х17Н2, ЭИ268 |  | 1Х12СЮ, ЭИ404 0Х13, ЭИ496 Х17 0Х17Т, ЭИ645 Х18СЮ, ЭИ484 Х25Т, ЭИ439 Х28, ЭИ349 |  | 2Х13Н4Г9, ЭИ100 Х15Н9Ю, ЭИ904 Х16Н6, ЭП288 |
|  |  | Новое обозначение | 14Х17Н2 |  | 10Х13СЮ 08Х13 12Х17 08Х17Т 15Х18СЮ 15Х25Т 15Х28 |  | 20Х13Н4Г9 09Х15Н8Ю 07Х16Н6 |
|  | Номер марки |  | 2-5 |  | 3-1 3-2 3-3 3-4 3-5 3-6 3-7 |  | 4-1 4-2 4-3 |

ГОСТ 5632-72 Стр. 9

| Продолжение | Группы | III жаро-прочная |  | + | 3. Стали ферритного класса | - + - - - - - | 4. Стали аустенитно-мартенситного класса | - - - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | II жаро-стойкая |  | - |  | + - + ++ + ++ ++ |  | - - - |
|  |  | I коррозион-ностойкая |  | ++ |  | - + ++ + - + + |  | + + + |
|  | Содержание элементов, % | Прочие элементы |  | - |  | - - - - - - - |  | - - - |
|  |  | Фос-фор | Не более | 0,030 |  | 0,030 0,030 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 |  | 0,50 0,035 0,035 |
|  |  | Сера |  | 0,025 |  | 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 |  | 0,025 0,025 0,020 |
|  |  | Же-лезо |  | Осн. |  | Осн. Осн. Осн. Осн. Осн. Осн. Осн. |  | Осн. Осн. Осн. |
|  |  | Вана-дий |  | - |  | - - - - - - - |  | - - - |
|  |  | Ниобий |  | - |  | - - - - - - - |  | - - - |
|  |  | Мо-либ-ден |  | - |  | - - - - - - - |  | - - - |
|  |  | Воль-фрам |  | - |  | - - - - - - - |  | - - - |
|  | Марки сталей и сплавов | Старое обозначение |  | 1Х17Н2, ЭИ268 |  | 1Х12СЮ, ЭИ404 0Х13, ЭИ496 Х17 0Х17Т, ЭИ645 Х18СЮ, ЭИ484 Х25Т, ЭИ439 Х28, ЭИ349 |  | 2Х13Н4Г9, ЭИ100 Х15Н9Ю, ЭИ904 Х16Н6, ЭП288 |
|  |  | Новое обозначение |  | 14Х17Н2 |  | 10Х13СЮ 08Х13 12Х17 08Х17Т 15Х18СЮ 15Х25Т 15Х28 |  | 20Х13Н4Г9 09Х15Н8Ю 07Х16Н6 |
|  | Номер марки |  |  | 2-5 |  | 3-1 3-2 3-3 3-4 3-5 3-6 3-7 |  | 4-1 4-2 4-3 |

Стр. 10 ГОСТ 5632-72

| Продолжение | Содержание элементов, % | Алю-миний | 0,5-0,8 0,7-1,1 - | 5. Стали аустенитно-ферритного класса | - - - не более 0,08 - - - 0,13-0,35 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Титан | - - - |  | - - 5·С-0,65 0,25-0,50 0,20-0,40 - 0,20-0,50 0,4-0,7 |
|  |  | Никель | 7,0-8,0 6,5-7,5 4,5-5,5 |  | 12,0-15,0 12,0-15,0 5,5-6,3 4,5-5,8 5,5-6,5 12,0-15,0 1,5-2,8 11,0-13,0 |
|  |  | Хром | 16,0-17,5 16,5-18,0 16,0-17,5 |  | 19,0-22,0 19,0-22,0 21,0-23,0 20,0-22,0 20,0-22,0 22,0-25,0 17,0-19,0 17,0-19,0 |
|  |  | Марганец | Не более 0,8 Не более 0,8 Не более 0,8 |  | Не более 1,5 Не более 1,5 Не более 0,8 Не более 0,8 Не более 0,8 Не более 2,0 7,0-9,0 0,5-1,0 |
|  |  | Кремний | Не более 0,8 Не более 0,8 Не более 0,8 |  | 2,0-3,0 2,0-3,0 Не более 0,8 Не более 0,8 Не более 0,8 Не более 1,0 Не более 0,8 3,8-4,5 |
|  |  | Углерод | Не более 0,09 Не более 0,09 0,06-0,10 |  | Не более 0,08 Не более 0,20 Не более 0,08 0,09-0,14 Не более 0,08 Не более 0,20 Не более 0,08 0,12-0,17 |
|  | Марки сталей и сплавов | Старое обозначение | 0Х17НТЮ 0Х17НТЮ1 Х17Н5М3, ЭИ925 |  | 0Х20Н14С2, ЭИ732 Х20Н14С2, ЭИ214 0Х22Н5Т, ЭП53 1Х21Н5Т, ЭИ814 0Х21Н5М2Т, ЭП54 Х23НМ, ЭИ314 0Х18Г8Н2Т, КО-3 ЭИ654 |
|  |  | Новое обозначение | 09Х17Н7Ю 09Х17Н7Ю1 08Х17Н5М3 |  | 08Х20Н14С2 20Х20Н14С2 08Х22Н6Т 12Х21Н5Т 08Х21Н6М2Т 20Х23Н13 08Х18Г8Н2Т 15Х18Н12С4ТЮ |
|  | Номер марки |  | 4-4 4-5 4-6 |  | 5-1 5-2 5-3 5-4 5-5 5-6 5-7 5-8 |

ГОСТ 5632-72 Стр. 11

| Продолжение | Группы | III жаро-прочная |  | - - - | 5. Стали аустенито-ферритного класса | - - - - - - - - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | II жаро-стойкая |  | - - - |  | + + - - - + - - |
|  |  | I коррозион-ностойкая |  | + + + |  | - - + + + - + + |
|  | Содержание элементов, % | Прочие элементы |  | - - - |  | - - - - - - - - |
|  |  | Фос-фор | Не более | 0,030 0,035 0,035 |  | 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 |
|  |  | Сера |  | 0,020 0,025 0,020 |  | 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,030 |
|  |  | Же-лезо |  | Осн. Осн. Осн. |  | Осн. Осн. Осн. Осн. Осн. Осн. Осн. Осн. |
|  |  | Вана-дий |  | - - - |  | - - - - - - - - |
|  |  | Ниобий |  | - - - |  | - - - - - - - - |
|  |  | Мо-либ-ден |  | - - 3,0-3,5 |  | - - - - 1,8-2,5 - - - |
|  |  | Воль-фрам |  | - - - |  | - - - - - - - - |
|  | Марки сталей и сплавов | Старое обозначение |  | 0Х17НТЮ 0Х17НТЮ1 Х17Н5М3, ЭИ925 |  | 0Х20Н14С2, ЭИ732 Х20Н14С2, ЭИ214 0Х22Н5Т, ЭП53 1Х21Н5Т, ЭИ814 0Х21Н5М2Т, ЭП54 Х23НМ, ЭИ314 0Х18Г8Н2Т, КО-3 ЭИ654 |
|  |  | Новое обозначение |  | 09Х17Н7Ю 09Х17Н7Ю1 08Х17Н5М3 |  | 08Х20Н14С2 20Х20Н14С2 08Х22Н6Т 12Х21Н5Т 08Х21Н6М2Т 20Х23Н13 08Х18Г8Н2Т 15Х18Н12С4ТЮ |
|  | Номер марки |  |  | 4-4 4-5 4-6 |  | 5-1 5-2 5-3 5-4 5-5 5-6 5-7 5-8 |

Стр. 12 ГОСТ 5632-72

| Продолжение | Содержание элементов, % | Алю-миний | 6. Стали аустенитного класса | Не более 1,0 Не более 0,8 Не более 0,8 - - - - - - - |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Титан |  | 1,5-2,5 2,6-3,2 2,6-3,2 - - 5·(С-0,02)- 0,6 - - - - |
|  |  | Никель |  | 18,0-20,0 18,0-21,0 21,0-25,0 7,0-9,0 2,8-3,5 2,8-4,5 - 13,0-15,0 14,0-17,0 18,0-20,0 |
|  |  | Хром |  | 10,0-12,0 10,0-12,5 10,0-12,5 11,5-13,5 12,5-14,0 13,0-15,0 13,0-15,0 13,0-15,0 13,0-15,0 13,0-15,0 |
|  |  | Марганец |  | Не более 2,0 Не более 1,0 Не более 0,6 7,5-9,5 13,0-15,0 13,0-15,0 14,5-16,5 Не более 0,7 1,0-2,0 Не более 2,0 |
|  |  | Кремний |  | Не более 0,8 Не более 1,0 Не более 0,6 0,3-0,8 Не более 0,7 Не более 0,8 Не более 0,8 Не более 0,8 Не более 0,6 Не более 0,6 |
|  |  | Углерод |  | Не более 0,8 Не более 0,10 Не более 0,10 0,34-0,40 0,09-0,14 Не более 0,10 Не более 0,10 0,40-0,50 0,07-0,12 0,07-0,12 |
|  | Марки сталей и сплавов | Старое обозначение |  | 0Х10Н20Т2 Х12Н20Т3Р, ЭИ696 Х12Н22Т3МР, ЭП33 4Х12Н8Г8МФБ, ЭИ481 Х14Г14Н3, ДИ-6 Х14Г14Н3Т, ЭИ711 Х14АГ15, ДИ-13 4Х14Н14В2М, ЭИ69 1Х14Н16Б, ЭИ694 1Х14Н18В2БР, ЭИ695Р |
|  |  | Новое обозначение |  | 08Х10Н20Т2 10Х11Н20Т3Р 10Х11Н23Т3МР 37Х12Н8Г8МФБ 10Х14Г14Н3 10Х14Г14Н4Т 10Х14АГ15 45Х14Н14В2М 09Х14Н16Б 09Х14Н19В2БР |
|  | Номер марки |  |  | 6-1 6-2 6-3 6-4 6-5 6-6 6-7 6-8 6-9 6-10 |

ГОСТ 5632-72 Стр. 13

| Продолжение | Группы | III жаро-прочная |  | 6. Стали аустенитного класса | - + + + - - - + + + |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | II жаро-стойкая |  |  | - - - - - - - - + - |
|  |  | I коррозион-ностойкая |  |  | + - - - + + + - - - |
|  | Содержание элементов, % | Прочие элементы |  |  | - бор 0,008-0,020 бор не более 0,02 - - - азот 0,15-0,25 - - бор не более 0,005; церий не более 0,02 |
|  |  | Фос-фор | Не более |  | 0,035 0,035 0,025 0,035 0,035 0,035 0,045 0,035 0,035 0,035 |
|  |  | Сера |  |  | 0,030 0,020 0,010 0,030 0,020 0,020 0,030 0,020 0,020 0,020 |
|  |  | Же-лезо |  |  | Осн. Осн. Осн. Осн. Осн. Осн. Осн. Осн. Осн. Осн. |
|  |  | Вана-дий |  |  | - - - 1,25-1,55 - - - - - - |
|  |  | Нио-бий |  |  | - - - 0,25-0,45 - - - - 0,9-1,3 0,9-1,3 |
|  |  | Мо-либ-ден |  |  | - - 1,0-1,6 1,1-1,4 - - - 0,25-0,40 - - |
|  |  | Воль-фрам |  |  | - - - - - - - 2,0-2,8 - 2,0-2,8 |
|  | Марки сталей и сплавов | Старое обозначение |  |  | 0Х10Н20Т2 Х12Н20Т3Р, ЭИ696 Х12Н22Т3МР, ЭП33 4Х12Н8Г8МФБ, ЭИ481 Х14Г14Н3, ДИ-6 Х14Г14Н3Т, ЭИ711 Х14АГ15, ДИ-13 4Х14Н14В2М, ЭИ69 1Х14Н16Б, ЭИ694 1Х14Н18В2БР, ЭИ695Р |
|  |  | Новое обозначение |  |  | 08Х10Н20Т2 10Х11Н20Т3Р 10Х11Н23Т3МР 37Х12Н8Г8МФБ 10Х14Г14Н3 10Х14Г14Н4Т 10Х14АГ15 45Х14Н14В2М 09Х14Н16Б 09Х14Н19В2БР |
|  | Номер марки |  |  |  | 6-1 6-2 6-3 6-4 6-5 6-6 6-7 6-8 6-9 6-10 |

Стр. 14 ГОСТ 5632-72

| Продолжение | Содержание элементов, % | Алю-миний | - - - - - - - - - - - |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Титан | - - - 1,4-1,8 - - - - - - 5·С-0,7 |
|  |  | Никель | 18,0-20,0 6,0-8,0 12,5-14,5 22,0-25,0 14,0-16,0 14,0-16,0 14,0-16,0 Не более 0,4 3,5-4,5 13,0-15,0 12,0-14,0 |
|  |  | Хром | 13,0-15,0 14,0-16,0 15,0-17,0 14,0-16,0 15,0-17,0 15,0-17,0 15,0-17,0 16,0-18,0 16,0-18,0 16,0-18,0 16,0-18,0 |
|  |  | Марга-нец | Не более 2,0 6,0-8,0 Не более 1,0 0,5-1,0 Не более 0,8 Не более 0,8 Не более 0,8 13,5-15,1 8,0-10,5 1,0-2,0 Не более 2,0 |
|  |  | Кремний | Не более 0,6 0,9-1,4 Не более 0,8 Не более 0,6 Не более 0,6 Не более 0,6 Не более 0,8 Не более 0,8 Не более 0,8 Не более 0,8 Не более 0,8 |
|  |  | Углерод | 0,07-0,12 0,38-0,47 0,06-0,12 Не более 0,08 Не более 0,03 Не более 0,03 Не более 0,09 Не более 0,15 Не более 0,12 Не более 0,03 Не более 0,08 |
|  | Марки сталей и сплавов | Старое обозначение | 4Х14Н18В2БР1, ЭИ726 4Х15Н7Г7Ф2МС, ЭИ388 4Х16Н13М2Б, ЭИ680 Х15Н24В4Т, ЭП164 00Х16Н15М3, ЭИ844 00Х16Н15М3Б, ЭИ844Б Х16Н15М3Б, ЭИ847 Х17АГ14, ЭП213 Х17Г9АН4, ЭИ878 000Х17Н13М2 0Х17Н13М2Т |
|  |  | Новое обозначение | 09Х14Н19В2БР0 40Х15Н7Г7Ф2М0 08Х16Н13М2Б 0815Н24В4ТР 03Х16Н15М3 03Х16Н15М3Б 09Х16Н15М3Б 1517АГ14 12Х17Г9АН4 03Х17Н14М2 08Х17Н13М2Т |
|  | Номер марки |  | 6-11 6-12 6-13 6-14 6-15 6-16 6-17 6-18 6-19 6-20 6-21 |

ГОСТ 5632-72 Стр. 15

| Продолжение | Группы | III жаро-прочная |  | + + + + - - + - - - - |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | II жаро-стойкая |  | - - - - - - - - - - - |
|  |  | I коррозион-ностойкая |  | - - - - + + - + + + + |
|  | Содержание элементов, % | Прочие элементы |  | Бор не более 0,025; церий не более 0,02 - - бор не более 0,005; церий не более 0,025 - - - азот 0,25-0,37 азот 0,15-0,25 - - |
|  |  | Фос-фор | Не более | 0,035 0,035 0,035 0,035 0,020 0,020 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 |
|  |  | Сера |  | 0,020 0,020 0,020 0,020 0,015 0,015 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 |
|  |  | Же-ле-зо |  | Осн. Осн. Осн. Осн. Осн. Осн. Осн. Осн. Осн. Осн. Осн. |
|  |  | Ва-на-дий |  | - 1,5-1,9 - - - - - - - - - |
|  |  | Ниобий |  | 0,9-1,3 - 0,9-1,3 - - 0,25-0,5 0,6-0,9 - - - - |
|  |  | Мо-либ-ден |  | - 0,65-0,95 2,0-2,5 - 2,5-3,0 2,5-3,0 2,5-3,0 - - 2,0-2,8 2,0-3,0 |
|  |  | Воль-фрам |  | 2,0-2,8 - - 4,0-5,0 - - - - - - - |
|  | Марки сталей и сплавов | Старое обозначение |  | 4Х14Н18В2БР1, ЭИ726 4Х15Н7Г7Ф2МС, ЭИ388 4Х16Н13М2Б, ЭИ680 Х15Н24В4Т, ЭП164 00Х16Н15М3, ЭИ844 00Х16Н15М3Б, ЭИ844Б Х16Н15М3Б, ЭИ847 Х17АГ14, ЭП213 Х17Г9АН4, ЭИ878 000Х17Н13М2 0Х17Н13М2Т |
|  |  | Новое обозначение |  | 09Х14Н19В2БР0 40Х15Н7Г7Ф2М0 08Х16Н13М2Б 0815Н24В4ТР 03Х16Н15М3 03Х16Н15М3Б 09Х16Н15М3Б 1517АГ14 12Х17Г9АН4 03Х17Н14М2 08Х17Н13М2Т |
|  | Номер марки |  |  | 6-11 6-12 6-13 6-14 6-15 6-16 6-17 6-18 6-19 6-20 6-21 |

Стр. 16 ГОСТ 5632-72

| Продолжение | Содержание элементов, % | Алю-миний | - - - - - - - - - - - - - |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Титан | 5·С-0,7 5·С-0,7 0,3-0,6 - - 5·С-0,8 - - 5·С-0,7 5·С-0,8 - - - |
|  |  | Никель | 12,0-14,0 12,0-14,0 14,0-16,0 8,0-10,0 8,0-10,0 8,0-9,5 9,0-11,0 9,0-11,0 9,0-11,0 9,0-11,0 9,0-11,0 10,5-12,5 10,0-12,0 |
|  |  | Хром | 16,0-18,0 16,0-18,0 16,0-18,0 17,0-19,0 17,0-19,0 17,0-19,0 17,0-19,0 17,0-19,0 17,0-19,0 17,0-19,0 17,0-19,0 17,0-19,0 17,0-19,0 |
|  |  | Марганец | Не более 2,0 Не более 2,0 Не более 2,0 Не более 2,0 Не более 2,0 Не более 2,0 Не более 2,0 Не более 2,0 Не более 2,0 Не более 2,0 Не более 2,0 Не более 2,0 Не более 2,0 |
|  |  | Кремний | Не более 0,8 Не более 0,8 Не более 0,8 Не более 0,8 Не более 0,8 Не более 0,8 Не более 0,8 Не более 0,8 Не более 0,8 Не более 0,8 Не более 0,8 Не более 0,8 Не более 0,8 |
|  |  | Углерод | Не более 0,10 Не более 0,10 Не более 0,08 Не более 0,12 0,13-0,21 Не более 0,12 Не более 0,04 Не более 0,08 Не более 0,08 Не более 0,12 Не более 0,12 Не более 0,03 Не более 0,06 |
|  | Марки сталей и сплавов | Старое обозначение | Х17Н13М2Т, ЭИ448 Х17Н13М3Т, ЭИ432 0Х17Н16М3Т, ЭИ580 Х18Н9 2Х18Н9 Х18Н9Т 00Х18Н10, ЭИ842, ЭП550 0Х18Н10 0Х18Н10Т, ЭИ914 Х18Н10Т Х18Н10Е, ЭП47 000Х18Н11 0Х18Н11, ЭИ684 |
|  |  | Новое обозначение | 10Х17Н13М2Т 10Х17Н13М3Т 08Х17Н15М3Т 12Х18Н9 17Х18Н9 12Х18Н9Т 04Х18Н10 08Х18Н10 08Х18Н10Т 12Х18Н10Т 12Х18Н10Е 03Х18Н11 06Х18Н11 |
|  | Номер марки |  | 6-22 6-23 6-24 6-25 6-26 6-27 6-28 6-29 6-30 6-31 6-32 6-33 6-34 |

ГОСТ 5632-72 Стр. 17

| Продолжение | Группы | III жаро-прочная |  | - - - - - + - - - + - - - |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | II жаро-стойкая |  | - - - + - + - + + + - - - |
|  |  | I коррозион-ностойкая |  | + + + ++ + ++ + ++ ++ ++ + + + |
|  | Содержание элементов, % | Прочие элементы |  | - - - - - - - - - - селен 0,18-0,35 - - |
|  |  | Фос-фор | Не более | 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 |
|  |  | Сера |  | 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 |
|  |  | Же-лезо |  | Осн. Осн. Осн. Осн. Осн. Осн. Осн. Осн. Осн. Осн. Осн. Осн. Осн. |
|  |  | Вана-дий |  | - - - - - - - - - - - - - |
|  |  | Нио-бий |  | - - - - - - - - - - - - - |
|  |  | Мо-либ-ден |  | 2,0-3,0 3,0-4,0 3,0-4,0 - - - - - - - - - - |
|  |  | Воль-фрам |  | - - - - - - - - - - - - - |
|  | Марки сталей и сплавов | Старое обозначение |  | Х17Н13М2Т, ЭИ448 Х17Н13М3Т, ЭИ432 0Х17Н16М3Т, ЭИ580 Х18Н9 2Х18Н9 Х18Н9Т 00Х18Н10, ЭИ842, ЭП550 0Х18Н10 0Х18Н10Т, ЭИ914 Х18Н10Т Х18Н10Е, ЭП47 000Х18Н11 0Х18Н11, ЭИ684 |
|  |  | Новое обозначение |  | 10Х17Н13М2Т 10Х17Н13М3Т 08Х17Н15М3Т 12Х18Н9 17Х18Н9 12Х18Н9Т 04Х18Н10 08Х18Н10 08Х18Н10Т 12Х18Н10Т 12Х18Н10Е 03Х18Н11 06Х18Н11 |
|  | Номер марки |  |  | 6-22 6-23 6-24 6-25 6-26 6-27 6-28 6-29 6-30 6-31 6-32 6-33 6-34 |

Стр. 18 ГОСТ 5632-72

| Продолжение | Содержание элементов, % | Алю-миний | - - - - - - - - - - - - - |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Титан | Не более 0,005 5·С-0,6 5·С-0,7 - 0,2-0,5 - - - - - - - - |
|  |  | Никель | 11,5-13,0 11,0-13,0 11,0-13,0 11,0-13,0 8,0-10,0 23,0-26,0 3,5-4,5 5,0-6,0 20,0-22,0 4,0-5,0 17,0-20,0 17,0-20,0 18,0-21,0 |
|  |  | Хром | 17,0-19,0 17,0-19,0 17,0-19,0 17,0-19,0 18,0-20,0 17,0-19,0 20,0-22,0 19,5-21,0 20,0-22,0 21,0-23,0 22,0-25,0 22,0-25,0 24,0-27,0 |
|  |  | Марганец | Не более 0,4 Не более 2,0 Не более 2,0 Не более 2,0 0,8-1,5 Не более 1,5 8,0-10,0 6,0-7,5 1,8-2,5 0,85-1,25 Не более 2,0 Не более 2,0 Не более 1,5 |
|  |  | Кремний | Не более 0,4 Не более 0,8 Не более 0,8 Не более 0,8 Не более 0,8 2,0-3,0 Не более 0,45 Не более 0,7 Не более 0,6 0,7-1,0 Не более 1,0 Не более 1,0 2,0-3,0 |
|  |  | Углерод | Не более 0,03 Не более 0,08 Не более 0,12 Не более 0,08 0,32-0,35 0,32-0,40 0,50-0,60 Не более 0,07 Не более 0,03 0,41-0,50 Не более 0,10 Не более 0,20 Не более 0,20 |
|  | Марки сталей и сплавов | Старое обозначение | 000Х18Н12 0Х18Н12Т Х18Н12Т 0Х18Н12Б, ЭИ402 3Х19Н9МВБТ, ЭИ572 4Х18Н25С2 5Х20Н4АГ9, ЭП303 Х21Г7АН5, ЭП222 00Х20Н20М4Б, ЭИ35 4Х22Н4М3, ЭП48 0Х23Н18 Х23Н18, ЭИ417 Х25Н20С2, ЭИ283 |
|  |  | Новое обозначение | 03Х18Н12 08Х18Н12Т 12Х18Н12Т 08Х18Н12Б 31Х19Н9МВБТ 36Х18Н25С2 55Х20Г9АН4 07Х21Г7АН5 03Х21Н21М4ГБ 45Х22Н4М3 10Х23Н18 20Х23Н18 20Х25Н20С2 |
|  | Номер марки |  | 6-35 6-36 6-37 6-38 6-39 6-40 6-41 6-42 6-43 6-44 6-45 6-46 6-47 |

ГОСТ 5632-72 Стр.19

| Продолжение | Группы | III жаро-прочная |  | - - + - + - + - - + + + - |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | II жаро-стойкая |  | - - + - - + + - - + ++ ++ + |
|  |  | I коррозион-ностойкая |  | + + ++ + - - - + + - - - - |
|  | Содержание элементов, % | Прочие элементы |  | - - - - - - азот 0,30-0,60 азот 0,15-0,25 - - - - - |
|  |  | Фос-фор | Не более | 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,040 0,030 0,030 0,035 0,035 0,035 0,035 |
|  |  | Сера |  | 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,030 0,030 0,020 0,030 0,020 0,020 0,020 |
|  |  | Же-лезо |  | Осн. Осн. Осн. Осн. Осн. Осн. Осн. Осн. Осн. Осн. Осн. Осн. Осн. |
|  |  | Ва-на-дий |  | - - - - - - - - - - - - - |
|  |  | Ниобий |  | - - - 10·С-1,1 0,2-0,5 - - - С·15-0,8 - - - - |
|  |  | Мо-либ-ден |  | - - - - 1,0-1,5 - - - 3,4-3,7 2,5-3,0 - - - |
|  |  | Воль-фрам |  | - - - - 1,0-1,5 - - - - - - - - |
|  | Марки сталей и сплавов | Старое обозначение |  | 000Х18Н12 0Х18Н12Т Х18Н12Т 0Х18Н12Б, ЭИ402 3Х19Н9МВБТ, ЭИ572 4Х18Н25С2 5Х20Н4АГ9, ЭП303 Х21Г7АН5, ЭП222 00Х20Н20М4Б, ЭИ35 4Х22Н4М3, ЭП48 0Х23Н18 Х23Н18, ЭИ417 Х25Н20С2, ЭИ283 |
|  |  | Новое обозначение |  | 03Х18Н12 08Х18Н12Т 12Х18Н12Т 08Х18Н12Б 31Х19Н9МВБТ 36Х18Н25С2 55Х20Г9АН4 07Х21Г7АН5 03Х21Н21М4ГБ 45Х22Н4М3 10Х23Н18 20Х23Н18 20Х25Н20С2 |
|  | Номер марки |  |  | 6-35 6-36 6-37 6-38 6-39 6-40 6-41 6-42 6-43 6-44 6-45 6-46 6-47 |

Стр. 20 ГОСТ 5632-72

| Продолжение | Содержание элементов, % | Алю-миний | - | СПЛАВЫ 7. Сплавы на железоникелевой основе | - 0,7-1,4 Не более 0,5 Не более 0,5 - - - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Титан | - |  | 1,1-1,5 2,4-3,2 0,25-0,60 0,7-1,2 - 0,5-0,9 0,5-0,9 |
|  |  | Никель | 15,0-18,0 |  | 34,0-38,0 33,0-37,0 30,0-34,0 35,0-39,0 25,0-30,0 26,0-29,0 26,0-29,0 |
|  |  | Хром | 23,0-26,0 |  | 14,0-16,0 14,0-16,0 19,0-22,0 20,0-23,0 19,0-22,0 22,0-25,0 22,0-25,0 |
|  |  | Марганец | 5,0-7,0 |  | 1,0-2,0- Не более 0,6 Не более 0,7 Не более 0,7 Не более 1,5 Не более 0,8 Не более 0,8 |
|  |  | Крем-ний | Не более 1,0 |  | Не более 0,6 Не более 0,6 Не более 0,7 Не более 0,8 Не более 0,6 Не более 0,8 Не более 0,8 |
|  |  | Углерод | Не более 0,12 |  | Не более 0,12 Не более 0,08 Не более 0,05 0,06-0,12 Не более 0,10 Не более 0,06 Не более 0,03 |
|  | Марки сталей и сплавов | Старое обозначение | Х25Н16Г7АР, ЭИ835 |  | ЭИ612 ЭИ787 Х20Н32Т, ЭП670 ЭИ703 Х21Н28В5М3БАР, ЭП126 0Х23Н28М3Д3Т, ЭИ943 000Х23Н28М3Д3Т, ЭП516 |
|  |  | Новое обозначение | 12Х25Н16Г7АР |  | ХН35ВТ ХН35ВТЮ ХН32Т ХН38ВТ ХН28ВМАБ 06ХН28МДТ 03ХН28МДТ |
|  | Номер марки |  | 6-48 |  | 7-1 7-2 7-3 7-4 7-5 7-6 7-7 |

ГОСТ 5632-72 Стр. 21

| Продолжение | Группы | III жаро-прочная |  | + | СПЛАВЫ 7. Сплавы на железоникелевой основе | + + + + - - - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | II жаро-стойкая |  | -- |  | - - - - - - - |
|  |  | I коррозион-ностойкая |  | - |  | - - - - - + + |
|  | Содержание элементов, % | Прочие элементы |  | Азот 0,30-0,45 бор не более 0,010 |  | - бор не более 0,020 - церий не более 0,05 бор не более 0,005; азот 0,15-0,30 медь 2,5-3,5 медь 2,5-3,5 |
|  |  | Фос-фор | Не более | 0,035 |  | 0,030 0,030 0,030 0,030 0,020 0,035 0,035 |
|  |  | Сера |  | 0,020 |  | 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 |
|  |  | Же-лезо |  | Осн. |  | Осн. Осн. Осн. Осн. Осн. Осн. Осн. |
|  |  | Ва-на-дий |  | - |  | - - - - - - - |
|  |  | Нио-бий |  | - |  | - - - - 0,7-1,3 - - |
|  |  | Мо-либ-ден |  | - |  | - - - - 2,8-3,5 2,5-3,0 2,5-3,0 |
|  |  | Воль-фрам |  | - |  | 2,8-3,5 2,8-3,5 - 2,8-3,5 4,8-6,0 - - |
|  | Марки сталей и сплавов | Старое обозначение |  | Х25Н16Г7АР, ЭИ835 |  | ЭИ612 ЭИ787 Х20Н32Т, ЭП670 ЭИ703 Х21Н28В5М3БАР, ЭП126 0Х23Н28М3Д3Т, ЭИ943 000Х23Н28М3Д3Т, ЭП516 |
|  |  | Новое обозначение |  | 12Х25Н16Г7АР |  | ХН35ВТ ХН35ВТЮ ХН32Т ХН38ВТ ХН28ВМАБ 06ХН28МДТ 03ХН28МДТ |
|  | Номер марки |  |  | 6-48 |  | 7-1 7-2 7-3 7-4 7-5 7-6 7-7 |

Стр. 22 ГОСТ 5632-72

| Продолжение | Содержание элементов, % | Алю-миний | 8. Сплавы на никелевой основе | - - не более 0,5 2,6-3,5 2,8-3,5 не более 0,15 0,35-0,75 0,5-1,0 0,6-1,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Титан |  | - - 0,3-0,7 - - 0,15-0,35 0,35-0,75 1,8-2,3 2,4-2,8 |
|  |  | Никель |  | Осн. Осн. Осн. 55,0-58,0 Осн. Осн. Осн. Осн. Осн. |
|  |  | Хром |  | Не более 0,3 14,5-16,5 23,5-26,5 15,0-18,0 26,0-29,0 19,0-22,0 19,0-22,0 15,0-18,0 19,0-22,0 |
|  |  | Марганец |  | Не более 0,5 Не более 1,0 Не более 0,5 Не более 0,3 Не более 0,3 Не более 0,7 Не более 0,40 Не более 1,0 Не более 0,40 |
|  |  | Кремний |  | Не более 0,02 Не более 0,15 Не более 0,8 Не более 0,8 Не более 0,8 Не более 0,8 Не более 0,8 Не более 0,8 Не более 0,6 |
|  |  | Углерод |  | Не более 0,05 Не более 0,03 Не более 0,10 Не более 0,10 Не более 0,10 Не более 0,12 Не более 0,10 Не более 0,08 Не более 0,07 |
|  | Марки сталей и сплавов | Старое обозначение |  | Н70М27Ф, ЭП496 0Х15Н65М16В, ЭП657 ЭИ868 ЭИ559А ЭИ652 ЭИ435 ЭИ602 ЭИ607 ЭИ437Б |
|  |  | Новое обозначение |  | Н70МФ ХН65МВ ХН60ВТ ХН60Ю ХН70Ю ХН78Т ХН75МБТЮ ХН80ТБЮ ХН77ТЮР |
|  | Номер марки |  |  | 8-1 8-2 8-3 8-4 8-5 8-6 8-7 8-8 8-9 |

ГОСТ 5632-72 Стр.23

| Продолжение | Группы | III жаро-прочная |  | 8. Сплавы на никелевой основе | - - ++ + + + + + + |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | II жаро-стойкая |  |  | - - + ++ ++ ++ ++ - - |
|  |  | I коррозион-ностойкая |  |  | + + - - - - - - - |
|  | Содержание элементов, % | Прочие элементы |  |  | - - - барий не более 0,10; церий не более 0,03 барий не более 0,10; церий не более 0,03 - - - бор не более 0,01; церий не более 0,02 |
|  |  | Фос-фор | Не более |  | 0,120 0,120 0,013 0,120 0,115 0,115 0,120 0,115 0,115 |
|  |  | Сера |  |  | 0,020 0,020 0,013 0,020 0,012 0,012 0,012 0,012 0,007 |
|  |  | Железо |  |  | Не более 4,0 Не более 4,0 Не более 4,0 Ост. Не более 4,0 Не более 6,0 Не более 3,0 Не более 3,0 Не более 4,0 |
|  |  | Вана-дий |  |  | 1,4-1,7 - - - - - - - - |
|  |  | Нио-бий |  |  | - - - - - - 0,9-1,3 1,0-1,5 - |
|  |  | Мо-либ-ден |  |  | 25,0-29,0 15,0-17,0 - - - - 1,8-2,3 - - |
|  |  | Вольфрам |  |  | - 3,0-4,5 13,0-16,0 - - - - - - |
|  | Марки сталей и сплавов | Старое обозначение |  |  | Н70М27Ф, ЭП496 0Х15Н65М16В, ЭП657 ЭИ868 ЭИ559А ЭИ652 ЭИ435 ЭИ602 ЭИ607 ЭИ437Б |
|  |  | Новое обозначение |  |  | Н70МФ ХН65МВ ХН60ВТ ХН60Ю ХН70Ю ХН78Т ХН75МБТЮ ХН80ТБЮ ХН77ТЮР |
|  | Номер марки |  |  |  | 8-1 8-2 8-3 8-4 8-5 8-6 8-7 8-8 8-9 |

Стр. 24 ГОСТ 5632-72

| Продолжение | Содержание элементов, % | Алю-миний | 1,7-2,2 1,7-2,3 1,0-1,5 1,0-1,7 1,2-1,6 2,1-2,6 2,4-2,9 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Титан | 1,0-1,4 1,8-2,3 2,2-2,8 1,9-2,8 1,2-1,6 1,1-1,6 1,7-2,2 |
|  |  | Никель | Осн. Осн. Осн. Осн. Осн. Осн. Осн. |
|  |  | Хром | 14,0-16,0 13,0-16,0 17,0-20,0 16,0-19,0 15,0-17,0 19,0-22,0 13,0-16,0 |
|  |  | Марганец | Не более 0,5 Не более 0,5 Не более 0,5 Не более 0,5 Не более 0,5 Не более 0,5 Не более 0,5 |
|  |  | Кремний | Не более 0,6 Не более 0,6 Не более 0,6 Не более 0,6 Не более 0,6 Не более 0,6 Не более 0,6 |
|  |  | Углерод | 0,10-0,16 Не более 0,12 Не более 0,08 Не более 0,12 Не более 0,07 Не более 0,10 Не более 0,12 |
|  | Марки сталей и сплавов | Старое обозначение | ЭИ765 ЭИ617 ЭП202 ЭИ598 ЭИ893 ЭП199 ЭИ826 |
|  |  | Новое обозначение | ХН70ВМЮТ ХН70ВМТЮ ХН67МВТЮ ХН70МВТЮБ ХН65ВМТЮ ХН56ВМТЮ ХН70ВМТЮФ |
|  | Номер марки |  | 8-10 8-11 8-12 8-13 8-14 8-15 8-16 |

ГОСТ 5632-72 Стр. 25

| Продолжение | Группы | III жаро-прочная |  | + + + + + + + |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | II жаро-стойкая |  | - - - - - - - |
|  |  | I коррозион-ностойкая |  | - - - - - - - |
|  | Содержание элементов, % | Прочие элементы |  | Бор не более 0,01 Бор не более0,02; Церий не более 0,02 Бор не более 0,01; Церий не более 0,01 Бор не более 0,01; Церий не более 0,02 Бор не более 0,01; Церий не более 0,025 Бор не более 0,08 Бор не более 0,015; Церий не более 0,020 |
|  |  | Фос-фор | Не более | 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 |
|  |  | Сера |  | 0,012 0,010 0,010 0,010 0,012 0,015 0,009 |
|  |  | Же-лезо |  | Не более 3,0 Не более 5,0 Не более 4,0 Не более 5,0 Не более 3,0 Не более 4,0 Не более 5,0 |
|  |  | Вана-дий |  | - 0,10-0,50 - - - - 0,2-1,0 |
|  |  | Нио-бий |  | - - - 0,5-1,3 - - - |
|  |  | Молиб-ден |  | 3,0-5,0 2,0-4,0 4,0-5,0 4,0-6,0 3,5-4,5 4,0-6,0 2,5-4,0 |
|  |  | Вольфрам |  | 4,0-6,0 5,0-7,0 4,0-5,0 2,0-3,5 8,5-10,0 9,0-11,0 5,0-7,0 |
|  | Марки сталей и сплавов | Старое обозна-чение |  | ЭИ765 ЭИ617 ЭП202 ЭИ598 ЭИ893 ЭП199 ЭИ826 |
|  |  | Новое обозначение |  | ХН70ВМЮТ ХН70ВМТЮ ХН67МВТЮ ХН70МВТЮБ ХН65ВМТЮ ХН56ВМТЮ ХН70ВМТЮФ |
|  | Номер марки |  |  | 8-10 8-11 8-12 8-13 8-14 8-15 8-16 |

Стр. 26 ГОСТ 5632-72

| Продолжение | Содержание элементов, % | Алю-миний | 1,0-1,5 4,2-5,0 4,0-4,6 4,2-4,9 5,4-6,2 3,6-4,5 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Титан | 2,2-2,8 - - - - 1,4-2,0 |
|  |  | Никель | Осн. Осн. Осн. Осн. Осн. Осн. |
|  |  | Хром | 17,0-19,0 9,0-11,0 9,0-11,0 8,5-10,5 8,5-10,5 9,0-12,0 |
|  |  | Марганец | Не более 0,5 Не более 0,4 Не более 0,4 Не более 0,3 Не более 0,3 Не более 0,5 |
|  |  | Кремний | Не более 0,5 Не более 0,4 Не более 0,4 Не более 0,6 Не более 0,6 Не более 0,5 |
|  |  | Углерод | Не более 0,07 Не более 0,08 Не более 0,12 Не более 0,10 Не более 0,10 Не более 0,12 |
|  | Марки сталей и сплавов | Старое обозначение | ЭП590 ХН55М6ВЮ, ЭП454 ЭИ827 ХН62ВМКЮ, ЭИ867 ЭП109 ЭИ929 |
|  |  | Новое обозначение | ХН57МТВЮ ХН55МВЮ ХН75ВМЮ ХН82МВКЮ ХН55ВМКЮ ХН55ВМТКЮ |
|  | Номер марки |  | 8-17 8-18 8-19 8-20 8-21 8-22 |

ГОСТ 5632-72 Стр. 27

| Продолжение | Группы | III жаро-прочная |  | + + + + + + |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | II жаро-стойкая |  | - - - - - - |
|  |  | I коррозион-ностойкая |  | - - - - - - |
|  | Содержание элементов, % | Прочие элементы |  | Бор не более 0,005; церий не более 0,01 Бор не более 0,01; церий не более 0,01 Бор 0,01-0,02; церий не более 0,01 Кобальт 4,0-6,0; бор не более 0,02; церий не более 0,02 Кобальт 11,0-13,0; бор не более 0,02; церий не более 0,02 Кобальт 12,0-16,0; бор не более 0,02 |
|  |  | Фос-фор | Не более | 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 |
|  |  | Сера |  | 0,010 0,010 0,010 0,011 0,011 0,010 |
|  |  | Железо |  | 8,0-10,0 17,0-20,0 Не более 5,0 Не более 4,0 Не более 1,5 Не более 5,0 |
|  |  | Вана-дий |  | - - Не бо-лее 0,70 - - 0,2-0,8 |
|  |  | Ниобий |  | - - - - - - |
|  |  | Молиб-ден |  | 8,5-10,0 5,0-6,0 5,0-6,0 9,0-12,5 6,5-8,0 4,0-6,0 |
|  |  | Воль-фрам |  | 1,5-2,5 4,5-5,5 4,5-5,5 4,3-6,0 6,0-7,5 4,5-6,5 |
|  | Марки сталей и сплавов | Старое обозна-чение |  | ЭП590 ХН55М6ВЮ, ЭП454 ЭИ827 ХН62ВМКЮ, ЭИ867 ЭП109 ЭИ929 |
|  |  | Новое обозначение |  | ХН57МТВЮ ХН55МВЮ ХН75ВМЮ ХН82МВКЮ ХН55ВМКЮ ХН55ВМТКЮ |
|  | Номер марки |  |  | 8-17 8-18 8-19 8-20 8-21 8-22 |

Стр. 28 ГОСТ 5632-72

Примечания: 1. В первой графе таблицы цифра, стоящая перед тире, обозначает порядковый номер класса стали (1—6) или вида сплавов (7—8); цифры после тире обозначают порядковые номера марок в каждом из классов стали или видов сплавов. 2. Химические элементы в марках стали обозначены следующими буквами: А — азот Д — медь Р — бор Ю — алюминий Б — ниобий Е — селен С — кремний К — кобальт В — вольфрам М — молибден Т — титан X — хром Г — марганец Н — никель Ф — ванадий Ц — цирконий. 3. Наименование марок сталей состоит из обозначения элементов и следующих за ними цифр. Цифры, стоящие после букв, указывают среднее содержание легирующего элемента в целых единицах, кроме элементов, присутствующих в стали в малых количествах. Цифры перед буквенным обозначением указывают среднее или максимальное (при отсутствии нижнего предела) содержание углерода в стали в сотых долях процента. Букву А (азот) ставить в конце обозначения марки не допускается. 4. Наименование марок сплавов состоит только из буквенных обозначений элементов, за исключением никеля, после которого указываются цифры, обозначающие его среднее содержание в процентах. 5. В документации, утвержденной до введения в действие настоящего стандарта, допускается пользоваться ранее установленным обозначением марок сталей и сплавов. Во вновь разрабатываемой документации необходимо применять новое наименование. При необходимости прежнее обозначение указывают в скобках. 6. Знак «—» обозначает применение стали по данному назначению; знак « + +» обозначает преимущественное применение, если сталь имеет несколько применений. 7. Стали и сплавы, полученные специальными методами, дополнительно обозначают через тире в конце наименования марки буквами: ВД—вакуумно-дуговой переплав, Ш — электрошлаковый переплав в ВИ — вакуумно-индукционная выплавка. 8. Указанное в таблице количество бора, бария и церия является расчетным и химическим анализом не определяется (за исключением случаев, специально оговоренных в стандартах или технических условиях). 9. Сплав марки ХН35ВТЮ (ЭИ787) при использовании вместо сплавов на никелевой основе поставляется с содержанием серы не более 0,010%, фосфора — не более 0,020%. 10. Сталь марки 55Х20Н4АГ9 (ЭП3О3) допускается поставлять с ниобием в количестве 0,40 — 1,00%; в этом случае сталь маркируют 55Х20Н4АГ9Б (ЭП3О3Б). 11.Сплав жарки ХН38ВТ (ЭИ703) допускается поставлять с ниобием в количестве 1,2—1,7%, вместо титана; в этом случае сталь маркируют XH38BБ (ЭИ703Б). 12. По соглашению сторон в стали марки 03Х18Н12-ВИ допускается содержание титана до 0,008%. 13. По соглашению сторон допускается уточнение химического состава сталей и сплавов. 14. По соглашению сторон сплав марки ЭИ893 поставляется с содержанием углерода не более 0,05%.

ГОСТ 5632-72 Стр. 29

Таблица 2

| Наименование элементов | Максимально допустимое содержание элементов в марке, % | Предельные отклонения (абсолютные), % |
| --- | --- | --- |
| Углерод Титан Сера Фосфор Азот Ванадий Ниобий Молибден Алюминий Вольфрам | До 0,10 Св. 0,10 до 0,25 Св. 0,25 До 1,0 Св.1,0 В пределах норм табл. 1 То же “ “ До 5,0 Св. 5,0 До 5,0 Св. 5,0 До 5,0 Св. 5,0 До 5,0 Св. 5,0 | - ±0,01 ±0,02 ±0,05 ±0,10 ±0,005 ±0,005 ±0,02 ±0,02 ±0,02 ±0,10 ±0,02 ±0,10 ±0,02 ±0,10 ±0,05 ±0,10 |

2.10. По требованию заказчика стали и сплавы изготовляют: сплав марки ХН77ТЮР (ЭИ437Б) с содержанием бора не более 0,003%; в этом случае сплав маркируют ХН77ТЮ (ЭИ437А); сплавы марок ХН75МБТЮ (ЭИ602), XН78T (ЭИ435) и ХН77ТЮР (ЭИ437Б) с пониженным содержанием железа против норм, указанных в табл. 1, что оговаривается стандартами или техническими условиями на отдельные виды продукции;

с суженными пределами химического состава, установленного настоящим стандартом, что оговаривается стандартами или техническими условиями на отдельные виды продукции;

с ограничением нижнего предела содержания марганца для марок, у которых марганец нормирован только по верхнему пределу;

с контролем содержания вредных примесей цветных металлов: свинца, олова, сурьмы, висмута и мышьяка — в жаропрочных сплавах на никелевой основе. Методы контроля и нормы устанавливаются по соглашению сторон;

с определением содержания остаточных элементов (титана, меди, молибдена, вольфрама, ванадия и никеля).

2.11. Рекомендации по применению сталей и сплавов указаны в приложении.

Стр. 30

| ПРИЛОЖЕНИЕ к ГОСТ 5632-72 Рекомендуемое | РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ СТАЛЕЙ И СПЛАВОВ Таблица 1 Примерное назначение марок коррозионностойких сталей и сплавов I группы | Примечание |  | Наибольшая коррозионностойкость достигается после термической обработки (закалка с отпуском) и полировки. Сталь марки 08Х13 может применяться также после отжига Обладает лучшей обрабатыва-емостью на станках Сталь применяется после закалки и низкого отпуска со шлифованной и полированной поверхностью, обладает повышенной твердостью |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Назначение |  | Детали с повышенной пластичностью, подвергающиеся ударным нагрузкам (клапаны гидравлических прессов, предметы домашнего обихода), а также изделия, подвергающиеся действию слабоагрессивных сред (атмосферные осадки, водные растворы солей органических кислот при комнатной температуре и др.) То же Режущий, мерительный и хирургический инструмент, пружины, карбюраторные иглы, предметы домашнего обихода, клапанные пластины компрессоров |
|  |  | Марки сталей и сплавов | Старое обозначение | 2Х13 0Х13 1Х13 2Х14Н2, ЭИ474 3Х13 4Х13 |
|  |  |  | Новое обозначение | 20Х13 08Х13 12Х13 25Х13 30Х13 40Х13 |
|  |  | Номер марки |  | 1-12 3-2 2-4 1-17 1-13 1-14 |

Стр. 31

| Продолжение | Примечание |  | Наибольшей коррозионностойкостью обладает после закалки с высоким отпуском Сталь применяется после закалки с низким отпуском Применяется в стоженном состоянии Применяется в качестве заменителя стали марок 12Х18Н9Т и 12Х18Н10Т |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Назначение |  | Применяется как сталь с достаточно удовлетворительными технологическими свойствами в химической, авиационной и других отраслях промышленности Шарикоподшипники высокой твердости для нефтяного оборудования, ножи высшего качества, втулки и другие детали, подвергающиеся сильному износу Предметы домашнего обихода и кухонной утвари, оборудование заводов, пищевой и легкой промышленности. Сталь для изготовления сварных конструкций не рекомендуется Рекомендуется в качестве заменителя стали марки 12Х18Н10Т для конструкций, не подвергающихся воздействию ударных нагрузок и при температуре эксплуатации не ниже -20ºС. Применяется для тех же целей, что и сталь марки 12Х17, в том числе для сварных конструкций |
|  | Марки сталей и сплавов | Старое обозначение | 1Х17Н2, ЭИ268 9Х18, ЭИ229 Х17 0Х17Т, ЭИ645 |
|  |  | Новое обозначение | 14Х17Н2 95Х18 12Х17 08Х17Т |
|  | Номер марки |  | 2-5 1-19 3-3 3-4 |

Стр. 32

| Продолжение | Примечание |  | Эксплуатировать в интервале температур 400-700ºС не рекомендуется Сварные соединения склонны к межкристаллитной коррозии Хорошо сопротивляется атмосферной коррозии. Сварные соединения, выполненные другими методами, подвержены межкристаллитной коррозии - - Повышенная прочность достигается применением отпуска при температурах 750ºС и 580ºС - |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Назначение |  | Рекомендуется в качестве заменителя стали марки 12Х18Н10Т для сварных конструкций, не подвергающихся действию ударных нагрузок при температуре эксплуатации не ниже -20ºС для работы в более агрессивных средах по сравнению со средами, для которых рекомендуется сталь марки 08Х17Т. Трубы для теплообменной аппаратуры аппаратуры, работающей в агрессивных средах То же, и для спаев со стеклом Заменитель холоднокатной стали марок 12Х18Н9 и 17Х18Н9 для прочных и легких конструкций, соединенных точечной электросваркой То же, и для предметов домашнего обихода и стиральных машин То же Рекомендуется как высокопрочная сталь для изделий, работающих в атмосферных условиях, уксуснокислых и других солевых средах и для упругих элементов То же. Не имеет дельта-феррита |
|  | Марки сталей и сплавов | Старое обозначение | Х25, ЭИ439 Х28, ЭИ349 2Х13Н4Г9, ЭИ100 Х14АГ15, ДИ-13 Х14Г14Н3, ДИ-6 Х15Н9Ю, ЭИ904 Х16Н6, ЭП288 |
|  |  | Новое обозначение | 15Х25Т 15Х28 20Х13Н4Г9 10Х14АГ15 10Х14Г14Н3 09Х15Н8Ю 07Х16Н6 |
|  | Номер марки |  | 3-6 3-7 4-1 6-7 6-5 4-2 4-3 |

Стр. 33

| Продолжение | Примечание |  | Сталь хорошо сваривается Обладает более высокой прочностью по сравнению со сталью 12Х18Н10Т и 08Х18Н10Т Обладает высокой твердостью (свыше HRC 45) Обладает более высокой прочностью по сравнению со сталью 12Х18Н10Т и 08Х18Н10Т Сталь обладает более высокой прочностью по сравнению со сталью 08Х22Н6Т и лучшей способностью к пайке по сравнению со сталью 08Х18Н10Т Обладает более высокой прочностью по сравнению со сталью 10Х17Н13М2Т |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Назначение |  | То же, что и сталь 08Х15Н8Ю и для сернокислых сред Рекомендуется как заменитель стали марок 12Х18Н10Т и 08Х18Н10Т для изготовления сварной аппаратуры, работающей в агрессивных средах, в химической, пищевой и других отраслях промышленности Рекомендуется как высокопрочная сталь для тяжелонагруженных деталей, работающих на истирание и на удар в слабоагрессивных средах Рекомендуется как заменитель стали марок 12Х18Н10Т и 08Х18Н10Т для изготовления сварной аппаратуры в химической, пищевой и других отраслях промышленности, работающей при температуре не выше 300ºС Применяется для сварных и паяльных конструкций, работающих в агрессивных средах Рекомендуется как заменитель марки 10Х17Н13М2Т для изготовления деталей и сварных конструкций, работающих в средах повышенной агрессивности: уксуснокислых, сернокислых, фосфорнокислых средах |
|  | Марки сталей и сплавов | Старое обозначение | Х17Н5М3, ЭИ925 КО-3 2Х17Н2 0Х22Н5Т, ЭП53 1Х21Н5Т, ЭИ811 0Х21Н6М2Т, ЭП54 |
|  |  | Новое обозначение | 08Х17Н5М3 08Х18Г8Н2Т 20Х17Н2 08Х22Н6Т 12Х21Н5Т 08Х21Н6М2Т |
|  | Номер марки |  | 4-6 5-7 1-18 5-3 5-4 5-5 |

Стр. 34

| Продолжение | Примечание |  | Обладает удовлетворительной сопротивляемостью межкристаллитной коррозии - - - Практически не содержит ферритной фазы. Обладает более высокой стойкостью против точечной коррозии, чем сталь марки 10Х17Н13М2т в средах, содержащих ионы хлора Обладает более высокой стойкостью против межкристаллитной и ножевой коррозии, чем сталь марок 08Х17Н15М3Т и 10Х17Н13М2Т |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Назначение |  | Рекомендуется как заменитель стали марки 12Х18Н10Т для изготовления оборудования, работающего в средах слабой агрессивности, а также при температурах до -196ºС Для изделий, работающих в атмосферных условиях. Рекомендуется как заменитель стали марок 12Х18Н9 и 12Х18Н10Т Рекомендуется как заменитель стали марки 12Х18Н9 для изделий, работающих в средах слабой агрессивности. Хорошо сопротивляется атмосферной коррозии Рекомендуется для изготовления сварных конструкций, работающих в условиях действия кипящей фосфорной, серной, 10%-ной уксусной кислоты и сернокислых средах Применяется для тех же целей, что и сталь марки 10Х17Н13М2Т Применяется для тех же целей, что и сталь марок 0817Н15М3Т и 10Х17Н13М2Т |
|  | Марки сталей и сплавов | Старое обозначение | Х14Г14Н3Т, ЭИ711 Х17Г9АН4, ЭИ878 Х17АГ14, ЭП213 Х17Н13М2Т, ЭИ448 Х17Н13М3Т, ЭИ432 0Х17Н16М3Т, ЭИ580 000Х17Н13М2 |
|  |  | Новое обозначение | 10Х14Г14Н4Т 12Х17Г9АН4 15Х17АГ14 10Х17Н13М2Т 10Х17Н13М3Т 08Х17Н15М3Т 03Х17Н14М2 |
|  | Номер марки |  | 6-6 6-19 6-18 6-22 6-23 6-24 6-20 |

Стр. 35

| Продолжение | Примечание |  | Обладают более высокой стойкостью против точечной коррозии, чем сталь 03Х17Н13М2 Не склонна к трещинообразованию и коррозии под напряжением - Обладает более высокой стойкостью к межкристаллитной коррозии То же, и с повышенной стойкостью к ножевой коррозии по сравнению со сталью 12Х18Н12Б Практически не содержит ферритной фазы Сварные соединения, выполненные другими методами, кроме точечной сварки, склонны к межкристаллитной коррозии |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Назначение |  | Применяются для тех же целей, что исталь марок 08Х17Н15М3Т и 10Х17Н13М2Т Рекомендуется для сварных изделий, работающих в воздушной и агрессивных средах, в частности для концентрированной азотной кислоты Рекомендуется как немагнитная сталь для производства крупногабаритных деталей, работающих в морской воде Применяется для тех же целей, что и сталь марки 08Х18Н10Т и для работы в азотной кислоте и азотнокислых средах при повышенных температурах То же То же, и в электронной промышленности Применяется в виде холоднокатаного листа и ленты повышенной прочности для различных деталей и конструкций, свариваемых точечной сваркой, а также для изделий, подвергаемых термической обработке (закалке) |
|  | Марки сталей и сплавов | Старое обозначение | 00Х16Н15М3, ЭИ844 00Х16Н15М3Б, ЭИ844Б ЭИ654 0Х10Н20Т2 00Х18Н10, ЭИ842, ЭП550 000Х18Н11 000Х18Н12 Х18Н9 0Х18Н10 |
|  |  | Новое обозначение | 03Х16Н15М3 03Х16Н15М3Б 15Х18Н12С4ТЮ 08Х10Н20Т2 04Х18Н10 03Х18Н11 03Х18Н12 12Х18Н9 08Х18Н10 |
|  | Номер марки |  | 6-15 6-16 5-8 6-1 6-28 6-33 6-35 6-25 6-29 |

Стр. 36

| Продолжение | Примечание |  | Сталь более высокой прочности, чем сталь марки 12Х18Н9 По коррозионной стойкости то же, что и сталь марки 12Х18Н9, не обладает лучшей обрабатываемостью на станках Сталь обладает повышенной сопротивляемостью кристаллитной коррозии по сравнению со сталью 12Х18Н10Т и 12Х18Н12Т - Содержание ферритной фазы более низкое, чем в стали марки 08Х18Н10 Сталь практически не содержит ферритной фазы и обладает более высокой сопротивляемостью межкристаллитной коррозии |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Назначение |  | Применяется для тех же целей, что и сталь марки 12Х18Н9 То же Рекомендуется для изготовлении сварных изделий, работающих в средах более высокой агрессивности, чем сталь марок 12Х18Н10Т и 12Х18Н12Т Применяется для изготовления сварной аппаратуры в разных отраслях промышленности. Сталь марки 12Х18Н9Т рекомендуется применять в виде сортового металла и горячекатаного листа, не изготовляемого на станах непрерывной прокатки Применяется для тех же целей, что и сталь марки 08Х18Н10, при жестком ограничении содержания ферритной фазы То же |
|  | Марки сталей и сплавов | Старое обозначение | 2Х18Н9 Х18Н10Е, ЭП47 0Х18Н10Т, ЭИ914 Х18Н10Т Х18Н9Т 0Х18Н11, ЭИ684 0Х18Н12Т |
|  |  | Новое обозначение | 17Х18Н9 12Х18Н10Е 08Х18Н10Т 12Х18Н10Т 12Х18Н9Т 06Х18Н11 08Х18Н12Т |
|  | Номер марки |  | 6-26 6-32 6-30 6-31 6-27 6-34 6-36 |

Стр. 37

| Продолжение | Примечание |  | Содержит меньшее количесвто ферритной фазы, чем сталь марки 12Х18Н10Т Обладает повышенной стойкостью против точечной коррозии и более высокой стойкостью, чем сатль 12Х18Н10Т в азотной кислоте - Обладает повышенной стойкостью к межкристаллитной и ножевой коррозии Наибольшей коррозионной стойкостью обладает после закалки с низким отпуском (до 400ºС) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Назначение |  | Применяется для тех же целей, что и сталь марки 08Х18Н10, при жестком ограничении содержания ферритной фазы Применяется для тех же целей, что и сталь марки 12Х18Н12Т Для сварных конструкций, работающих при температурах до 80ºС в серной кислоте различных концентраций, за исключением 55%-ной уксусной и фосфорной кислот, в кислых и сернокислых средах То же Применяется для изготовления высокопрочных штампосварных конструкций и деталей, работающих в контакте с агрессивными средами |
|  | Марки сталей и сплавов | Старое обозначение | Х18Н12Т 0Х18Н12Б, ЭИ943 0Х23Н28М3Д3Т, ЭИ943 000Х23Н28М3Д3Т, ЭП516 1Х16Н4Б, ЭП56 |
|  |  | Новое обозначение | 12Х18Н12Т 08Х18Н12Б 06Н28МДТ 03ХН28МДТ 09Х16Н4Б |
|  | Номер марки |  | 6-37 6-38 7-6 7-7 1-20 |

Стр. 38

| Продолжение | Примечание |  | Обладает более высокой стойкостью против общей и межкристаллитной коррозии, чем сталь марки 10Х17Н13М2т Наибольшей коррозионной стойкостью обладает после двукратного первого отпуска 740-760ºС То же - Сталь хорошо сваривается |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Назначение |  | Применяется для тех же целей, что и сталь марки 10Х17Н13М27 Применяется для крыльевых устройств, рулей и кронштейнов, работающих в морской воде Применяется для судовых валов, работающих в морской воде Для сварных изделий, работающих при криогенных температурах до -253ºС и в средах средней агрессивности Рекомендуется для изготовления сварных конструкций и узлов, работающих в условиях действия горячей фосфорной кислоты с примесью фтористых и сернистых соединений: серной кислоты низких концентраций и температуры не выше 80ºС, азотной кислоты при высокой температуре (до 90ºС) |
|  | Марки сталей и сплавов | Старое обозначение | 0Х27Н13М2Т 0Х27Н7Ю 0Х27Н7Ю1 ХНГ7АН5, ЭП222 0Х30Н20М4Б, ЭИ35 |
|  |  | Новое обозначение | 08Х17Н13М2Т 09Х17Н7Ю 09Х17Н7Ю1 07Х21Г7АН5 03Х21Н21М4ГБ |
|  | Номер марки |  | 6-21 4-4 4-5 6-42 6-43 |

Стр. 39

| Продолжение | Примечание |  | - Сплав достаточно устойчив к межкристаллитной коррозии в агрессивных средах |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Назначение |  | Применяется для изготовления сварных конструкций, работающих при повышенных температурах в сернокислых и солянокислых средах, обладающих окислительным характером, в концентрированной уксусной кислоте и других весьма агрессивных средах Применяется для изготовления сварных конструкций, работающих при высоких температурах в соляной, серной, фосфорной кислоте и других средах восстановительного характера |
|  | Марки сталей и сплавов | Старое обозначение | ЭП567 ЭП496 |
|  |  | Новое обозначение | ХН65МВ Н70МФ |
|  | Номер марки |  | 8-2 8-1 |

Стр. 40

Примерное назначение жаростойких

| Номер марки | Марки сталей и сплавов |  | Назначение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Новое обозначение | Старое обозначение |  |  |
| 1-1 1-5 1-6 1-15 2-1 2-4 3-1 3-3 3-4 3-5 3-6 3-7 5-1 5-2 5-6 6-9 6-29 6-25 6-30 6-31 6-27 | 15Х5 40Х9С2 40Х10С2М 30Х13Н7С2 15Х6СЮ 12Х13 10Х13СЮ 12Х17 08Х17Т 15Х18СЮ 15Х25Т 15Х28 08Х20Н14С2 20Х20Н14С2 20Х23Н13 09Х14Н16Б 08Х18Н10 12Х18Н9 08Х18Н9 12Х18Н10Т 12Х18Н9Т | Х5 4Х9С2 4Х10С2М, ЭИ107 3Х13Н7С2, ЭИ72 Х6СЮ, ЭИ428 1Х13 1Х12СЮ, ЭИ404 Х17 0Х17Т, ЭИ645 Х18СЮ, ЭИ484 Х25Т, ЭИ439 Х28, ЭИ349 0Х20Н14С2, ЭИ732 Х20Н14С2, ЭИ211 Х23Н13, ЭИ319 ЭИ694 0Х18Н10 Х18Н9 0Х18Н10, ЭИ914 Х18Н10Т Х18Н9Т | Трубы Клапаны выпуска автомобильных, тракторных и дизельных моторов, трубы рекуператоров, теплообменники, колосники Клапаны моторов Клапаны автомобильных моторов Детали котельных установок, трубы Детали турбин, трубы, детали котлов Клапаны автотракторных моторов, различные детали Теплообменники, оборудование кухонь и т.п., трубы То же Трубы пиролизных установок, аппаратура, детали Аппаратура, детали, чехлы термопар, электроды искровых зажигательных свечей, трубы пиролизных установок, теплообменники Аппаратура, детали, трубы пиролизных установок, теплообменники Трубы Печные конвейеры, ящики для цементации Трубы для пиролиза метана, пирометрические трубки Трубы пароперегревателей и трубопроводы установок сверхвысокого давления Трубы, детали печной арматуры, теплообменники, муфели, реторты, патрубки и коллекторы выхлопных систем, электроды искровых зажигательных свечей То же » » |  |

Стр. 41

сталей и сплавов II группы	Таблица 2

| Номер марки | Рекомендуемая максимальная температура применения в течение длительного времени (до 10000 ч) | Температура начала интенсивного окалинообразования в воздушной среде, ºС | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-1 1-5 1-6 1-15 2-1 2-4 3-1 3-3 3-4 3-5 3-6 3-7 5-1 5-2 5-6 6-9 6-29 6-25 6-30 6-31 6-27 | 600-650 - - - - - - - - - - - - - 1000 650 800 800 800 800 | - 850 850 950 800 700 950 900 900 1050 1050 1100-1150 1000-1050 1000-1050 1050 850 850 850 850 850 | - Устойчивая в серосодержащих средах То же » » - Устойчива в серосодержащих средах - - Устойчива в серосодержащих средах - - Устойчива в науглероживающих средах То же В интервале 600-800ºС склонна к охрупчиванию из-за образования σ-фазы - Неустойчивы в серосодержа-щих средах. Применяются в случаях, когда не могут быть применены никелевые стали То же » » |

Стр. 42

| Номер марки | Марки сталей и сплавов |  | Назначение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Новое обозначение | Старое обозначение |  |  |
| 6-37 6-40 6-45 6-46 6-48 6-41 6-44 6-47 7-4 7-5 8-4 8-7 8-6 8-3 8-5 | 12Х18Н12Т 36Х18Н25С2 10Х23Н18 20Х23Н18 12Х25Н16Г7АР 55Х20Г9АН4 45Х22Н4М3 20Х25Н20С2 ХН38ВТ ХН28ВМАБ ХН60Ю ХН75МБТЮ ХН78Т ХН60ВТ ХН70Ю | Х18Н12Т 4Х18Н25С2 0Х23Н18 Х23Н18, ЭИ417 Х25Н16Г7АР, ЭИ835 ЭП303 ЭП48 Х25Н20С2, ЭИ283 ЭИ703 ЭП126 ЭИ559А ЭИ602 ЭИ435 ЭИ808 ЭИ652 | Трубы Печные конвейеры и другие нагруженные детали Трубы и детали установок для конверсии метана, пиролиза, листовые детали Детали газопроводных систем, изготавливаемых из тонких листов, ленты сортового проката Клапаны автомобильных моторов То же Подвески и опоры в котлах, трубы электролизных и пиролизных установок Детали газовых систем Листовые детали турбин Детали газопроводных систем, аппаратура То же Детали газопроводных систем, сортовые детали, трубы Листовые детали двигателя Детали газопроводных систем |  |

Примечание. Температура начала интенсивного окалинообразования в воздушной среде дана ориентировочно.

Примерное назначение жаропрочных

| Номер марки | Марки сталей и сплавов |  | Назначение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Новое обозначение | Старое обозначение |  |  |
| 1-2 1-3 1-4 1-0 | 15Х5М 15Х5ВФ 12Х8ВФ 10Х9С2 | Х5М Х5ВФ 1Х8ВФ 1Х9С2 | Для корпусов и внутренних элементов аппаратов нефтеперерабатывающих заводов и крекинговых труб, детали насосов, задвижки, крепеж Трубы печей, аппаратов и коммуникаций нефтезаводов Клапаны моторов, крепежные детали |  |

Стр. 43

Продолжение

| Номер марки | Рекомендуемая максимальная температура применения в течение длительного времени (до 10000 ч) | Температура начала интенсивного окалинообразования в воздушной среде, ºС | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 6-37 6-40 6-45 6-46 6-48 6-41 6-44 6-47 7-4 7-5 8-4 8-7 8-6 8-3 8-5 | 800 1000 1000 1050 - - 1050 1000 Срок до 1000 ч 800-1000 1200 1050 1100 1000 1200 | 850 1100 1050 1100 950 950 1100 1050 1100 Более 1250 1100 1150 1100 Более 1250 | - Устойчива в науглероживающих средах В интервале 600-800ºС склонны к охрупчиванию из-за образования σ-фазы Рекомендуется для замены жаростойких сплавов на никелевой основе - - В интервале 600-800ºС склонна к охрупчиванию из-за образования σ-фазы Рекомендуется для замены жаростойкого сплава марки ХН78Г - - - Неустойчива в серосодержащих средах - Неустойчива в серосодержащих средах |

Таблица 3

cталей и сплавов III группы

| Номер марки | Рекомендуемая температура применения, ºС | Срок работы | Температура начала интенсивного окалинообразования, ºС | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-2 1-3 1-4 1-0 | 600 500 650 | Весьма длительный Длительный То же | 650 650 850 | - - - |

Стр. 44

| Номер марки | Марки сталей и сплавов |  | Назначение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Новое обозначение | Старое обозначение |  |  |
| 1-0 1-10 1-11 1-12 2-4 1-16 1-7 2-2 6-44 6-41 2-3 3-2 6-4 6-2 6-3 1-20 6-10 1-8 1-9 6-9 6-11 6-8 2-5 | 40Х10С2М 11Х11Н2В2МФ 16Х11Н2В2МФ 20Х13 12Х13 13Х14Н3В2ФР 15Х11МФ 15Х12ВНМФ 45Х22Н4М3 55Х20Г9АН4 18Х12ВМБФР 08Х13 37Х12Н8Г8МФБ 10Х11Н20Т3Р 10Х11Н23Т3МР 09Х16Н4Б 09Х14Н19В2БР 18Х11МНФБ 20Х12ВНМФ 09Х14Н16Б 09Х14Н19В2БР1 45Х14Н14В2М 14Х17Н2 | 4Х10С2М, ЭИ107 Х12Н2ВМФ, ЭИ902 2Х12Н2ВМФ, ЭИ962А 2Х13 1Х13 Х14НВФР, ЭИ736 1ХНМФ 1Х12ВНМФ, ЭИ802 ЭП48 ЭП303 2Х12ВМБФР, ЭИ993 0Х13, ЭИ496 4Х12Н8Г8МФБ, ЭИ481 Х12Н20Т3Р, ЭИ696 Х12Н22Т3МР, ЭП33 1Х16Н4Б, ЭП56 1Х14Н18В2БР, ЭИ695Р 2Х11МФБН, ЭП291 2Х12ВНМФ, ЭП428 1Х14Н16Б, ЭИ694 1Х14Н18В2БР1, ЭИ726 4Х14Н14В2М, ЭИ69 1Х17Н2, ЭИ268 | Клапаны моторов, крепежные детали Диски компрессора, лопатки и другие нагруженные детали То же Лопатки паровых турбин, клапаны, болты и трубы То же Высоконагруженные детали, в том числе диски, валы, стяжные болты, лопатки и другие детали, работающие в условиях повышенной влажности Рабочие и направляющие лопатки паровых турбин Роторы, диски, лопатки, болты Клапаны моторов То же Поковки, турбинные лопатки, крепежные детали Лопатки паровых турбин, клапаны, болты и трубы Диски турбин Детали турбин (поковки, сорт, лист) Пружины и детали крепежа Трубы паронагревателей и трубопроводы установок сверхвысокого давления, листовой прокат То же Высоконагруженные детали, лопатки паровых турбин, детали клапанов, поковки дисков, роторов паровых и газовых турбин То же Трубы паронагревателей и трубопроводы установок сверхвысокого давления, листовой прокат Роторы, диски и лопатки турбин Клапаны моторов, поковки, детали трубопроводов Рабочие лопатки, диски, валы, втулки |  |

Стр. 45

Продолжение

| Номер марки | Рекомендуемая температура применения, ºС | Срок работы | Температура начала интенсивного окалинообразования, ºС | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-0 1-10 1-11 1-12 2-4 1-16 1-7 2-2 6-44 6-41 2-3 3-2 6-4 6-2 6-3 1-20 6-10 1-8 1-9 6-9 6-11 6-8 2-5 | 650 600 600 500 500 550 550 580 780 850 600 500 650 630 700 700 650 700 600 600 650 700 650 400 | Длительный То же » Весьма длительный То же » » » Длительный То же Весьма длительный То же Ограниченный Длительный Ограниченный То же Весьма длительный То же » » Весьма длительный То же Длительный То же | 850 750 750 750 750 700 750 750 950 950 750 750 750 750 850 850 850 850 750 750 850 850 850 800 | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |

Стр. 46

| Номер марки | Марки сталей и сплавов |  | Назначение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Новое обозначение | Старое обозначение |  |  |
| 6-12 6-14 6-13 6-17 6-31 6-37 6-27 6-39 6-45 6-46 6-48 7-1 7-2 7-4 8-4 8-10 8-11 7-3 8-8 8-13 | 40Х15Н717Ф2МС 08Х15Н24В4ТР 08Х16Н13М2Б 09Х16Н15М3Б 12Х18Н10Т 12Х18Н12Т 12Х18Н9Т 31Х19Н9МВБТ 10Х23Н18 20Х23Н18 12Х25Н16Г7АР ХН35ВТ ХН35ВТЮ ХН38ВТ ХН60Ю ХН70ВМЮТ ХН70ВМТЮ ХН32Т ХН80ТБЮ ХН70МВТЮБ | 4Х15Н7ГФ2МС, ЭИ388 ЭП164 1Х16Н13М2Б, ЭИ680 Х16Н15М3Б, ЭИ847 Х18Н10Т Х18Н12Т Х18Н9Т ЭИ572 0Х23Н18 Х23Н18, ЭИ417 Х25Н16Г7АР, ЭИ835 ЭИ612 ЭИ787 ЭИ703 ЭИ559А ЭИ765 ЭИ617 ЭП670 ЭИ607 ЭИ598 | Лопатки газовых турбин, крепежные детали Рабочие и направляющие лопатки, крепежные детали, диски газовых турбин Поковки для дисков и роторов, лопатки, болты Трубы пароперегревателей и трубопроводов высокого давления Детали выхлопных систем, трубы, листовые и сортовые детали То же » Роторы, диски, болты Трубы, арматура (при пониженных нагрузках) Детали установок в химической и нефтяной промышленности, газопроводы, камеры сгорания (может применяться для нагревательных элементов сопротивления) Листовые и сортовые детали, работающие при умеренных напряжениях Лопатки газовых турбин, диски, роторы, крепежные детали Диски и лопатки турбин и компрессоров Листовые детали, работающие при умеренных напряжениях Листовые детали турбин, работающие при умеренных напряжениях (может применяться для нагревательных элементов сопротивления) Лопатки, крепежные детали Лопатки турбин Газоотводящие трубы, листовые детали высокотемпературных нефтехимических установок Лопатки, крепежные детали турбин Лопатки турбин |  |

Стр. 47

Продолжение

| Номер марки | Рекомендуемая температура применения, ºС | Срок работы | Температура начала интенсивного окалинообразования, ºС | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6-12 6-14 6-13 6-17 6-31 6-37 6-27 6-39 6-45 6-46 6-48 7-1 7-2 7-4 8-4 8-10 8-11 7-3 8-8 8-13 | 650 700 600 350 600 600 600 600 1000 1000 950 650 750 950 1100 750 800 850 850 700 850 | Ограниченный Весьма длительный То же » » » » » Длительный То же Ограниченный Весьма длительный Ограниченный То же » Весьма длительный Длительный То же Весьма длительный То же Ограниченный | 800 900 850 850 850 850 850 800 1050 1050 1050-1100 850-900 900 1050 1200 1000 1000 1000 1000 1050 1000 | - - - - - Более стабильна при службе по сравнению с 12Х18Н10Т - - В интервале 600-800ºС склонны к охрупчиванию из-за образования σ-фазы То же Заменяет сплавы ХН75МБТЮ (ЭИ602) и ХН78Т (ЭИ435) - Может заменять сплавы ЭИ437А и ЭИ437Б Заменяет сплав ХН78Т - - - - - - - |

Стр. 48

| Номер марки | Марки сталей и сплавов |  | Назначение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Новое обозначение | Старое обозначение |  |  |
| 8-5 8-6 8-12 8-7 8-9 8-3 8-17 8-18 8-20 8-14 8-15 8-16 8-19 8-21 8-22 | ХН70Ю ХН78Г ХН67МВТЮ ХН75МБТЮ ХН77ТЮР ХН60ВТ ХН57МТВЮ ХН55МВЮ ХН62МВКЮ ХН65ВМТЮ ХН56ВМТЮ ХН70ВМТЮФ ХН75ВМЮ ХН56ВМКЮ ХН55ВМТФКЮ | ЭИ652 ЭИ435 ЭП202 ЭИ602 ЭИ437Б ЭИ868 ЭП590 ЭП454 ЭИ867 ЭИ893 ЭП199 ЭИ826 ЭИ827 ЭП109 ЭИ929 | Листовые детали, газопроводы, работающие при умеренных напряжениях (может применяться для нагревательных элементов сопротивления) Жаровые трубы Лопатки, корпуса, диски, листовые детали турбин Листовые детали турбин Диски, лопатки турбин Листовые детали турбин Лопатки, корпуса и другие детали турбин Лопатки, диски турбин То же Рабочие и направляющие лопатки, крепежные детали газовых турбин Высоконагруженные детали, штуцера, фланцы, листовые детали Лопатки турбин То же » » |  |

Примечания:

1. Под кратковременным сроком работы условно понимают время службы детали до 100 ч, под ограниченным сроком работы —от 100 до 1000 ч, под длительным сроком работы —от 1000 до 10000 ч (в отдельных случаях до 20000 ч), под весьма длительным сроком работы — время значительно большее 10000 ч (обычно от 50000 до 100000 ч).

2. Рекомендуемая температура применения, срок работы, температура начала интенсивного окалинообразования даны ориентировочно.

Стр. 49

Продолжение

| Номер марки | Рекомендуемая температура применения, ºС | Срок работы | Температура начала интенсивного окалинообразования, ºС | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8-5 8-6 8-12 8-7 8-9 8-3 8-17 8-18 8-20 8-14 8-15 8-16 8-19 8-21 8-22 | 1100 1000 800 850 950 750 1000 850 900 900 800 800 800 850 850 800 950 950 | Ограниченный То же Длительный Ограниченный То же » » Кратковременный То же Ограниченный Длительный Весьма длительный Ограниченный Длительный Ограниченный Длительный Ограниченный То же | 1200 1100 1000 1000 1050 1050 1100 1000 1080 1080 1080 1000 1050 1050 1080 1080 1050 1050 | - - - - - - - - - - - - - - - - - - |