ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ УГЛЕРОДИСТАЯ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВЫСАДКИ

ГОСТ 5663-79

Проволока предназначена для изделий, изготавливаемых методом холодной высадки. Проволока производится диаметрами от 1,0 до 6,0 мм .

Предельные отклонения должны соответствовать данным таблицы.

| Номинальный диаметр проволоки, мм | Предельные отклонения, мм |  |
| --- | --- | --- |
|  | нормальной точности | повышенной точности |
| от 1.0 до 3.0 вкл. | -0.06 | -0.040 |
| от 3.0 до 6.0 вкл | -0.08 | -0.048 |

Поверхность проволоки не должна иметь трещин, плен, закатов, расслоений, волосовин, загрязнений и ржавчины.

Макроструктура не должна иметь усадочной рыхлости, пузырей, расслоений, шлаковых включений.

Макроструктура из стали марок 25, 30, 35, 40, 45 должна состоять из феррита и зернистого перлита.

Проволока  поставляется  в  мотках  массой до   100  кг  и  на  катушках массой до 1000 кг , а также в бунтах до 1000 кг .

Механические свойства проволоки приведены в таблице

| Марка стали | Временное сопротивление разрыву, Н/мм 2 (кгс/мм 2 ) |  | Относительное сужение, %, не менее |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 класс | 2 класс не более | 1 класс | 2 класс |
| 0.8 | 440-590 | 590 | 55 | 55 |
| 08кп | (45-60) | (60) | 55 | 55 |
| 10-10 кп | (45-60) | (60) | 55 | 55 |
| 15-15 кп | 470-620 | 640 | 55 | 50 |
| 20 | 470-620 | 640 | 55 | 50 |
| 20 кп | (48-63) | (65) | 55 | 50 |
| 25 | (48-63) | (65) | 55 | 50 |
| 30 | (48-63) | (65) | 55 | 45 |
| 35 | 560-710 | 740 | 55 | 45 |
| 40 | (57-72) | (75) | 55 | 40 |
| 45 | (57-72) | (75) | 55 | 40 |