CTAЛЬ COPTOBAЯ И KAЛИБPOBAHHAЯ KOPPO3ИOHHOCTOЙKAЯ

ЖAPOCTOЙKAЯ И ЖAPOПPOЧНАЯ

ГОСТ 5949-75

1.Классификация.

1.1. По виду изготовления сталь делится:

горячекатаная и кованная;

калиброванная;

со специальной отделкой поверхности.

1.2. Горячекатаная и кованая сталь в зависимости от назначения делятся на подгруппы:

а - для горячей обработки давлением и холодного волочения;

б - для механической обработки (точения, строгания, фрезерования и др.)

1.3. По состоянию материала сталь делится:

нагартованная — Н;

без термической обработки;

термически обработанная  (отожженная или отпущенная) ---Т.

1.4. Вид изготовления, назначения и состояния материала указывают в заказе.

2. СОРТАМЕНТ

2.1. Сортамент, форма и размеры стали должны соответствовать требованиям:

горячекатаной круглой — ГОСТ 2590-71;

горячекатаной квадратной—ГОСТ 2591-71,ОСТ 14-2-205-87, отраслевого стандарта Минчермета СССР;

кованой круглой и квадратной — ГОСТ 1133-71;

горячекатаной и кованой полосовой — ГОСТ 4405-75;

горячекатаной  полосовой — ГОСТ 103-76;

горячекатаной шестигранной — ГОСТ 2879-69;

калиброванной круглой — ГОСТ 7417-75;

калиброванной квадратной — ГОСТ 8559-75;

калиброванной шестигранной — ГОСТ 8560-78;

со специальной отделкой поверхности — ГОСТ 14955-77.

Примечание. Допускается изготовление горячекатаной квадратной стали со стороной квадрата до 100 мм по ГОСТ 2591-71 с углами, скругленными радиусом, не превышающим 0,15 стороны квадрата.

Примеры   условных    обозначений

Сталь горячекатаная, круглая, диаметром 40 мм, обычной точности прокатки (В) по ГОСТ 2590-71, марки 12Х18Н9 для холодной механической обработки (подгруппа б):

40 — В ГОСТ 2590-71 / 12Х18Н9 — б ГОСТ 5949-75

Сталь горячекатаная, квадратная, со стороной квадрата 48 мм, обычной точности прокатки (В) по ГОСТ 2591-71, марки 13Х11Н2В2МФ, для горячей обработки давлением (подгруппа а), вариант механических свойств 2, термически обработанная:

Квадрат 48—В ГОСТ 2591-71/13Х11Н2В2МФ—а—2—Т ГОСТ 5949-75

Сталь горячекатаная, полосовая, толщиной 32 мм, шириной 120 мм, нормальной точности прокатки (Б) с серповидностью по классу 2 ГОСТ 103-76, марки 10Х17Н13М2Т для механической обработки, термически обработанная:

Полоса 32х120 - Б - 2 ГОСТ 103-76 /10Х17Н13М2Т - 6 - Т ГОСТ 5949-75

Сталь калиброванная, шестигранная, диаметром вписанного круга 12 мм, с предельными отклонениями по h11 ГОСТ 8560-78, марки 07Х16Н6:

Шестигранник 12— h11 ГОСТ 8560-78 / 07Х16Н6 ГОСТ 5949-75

Сталь со специальной отделкой поверхности, круглая, диаметром 9,8 мм, класс точности За по ГОСТ 14955-77, марки 08Х18Н10Т, качества поверхности группы (В) по ГОСТ 14955-77, термически обработанная:

Круг 9,8—За ГОСТ 14955-77 / 08Х18Н10Т-В-Т ГОСТ 5949-75.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

3.1а. Сталь сортовая и калиброванная коррозионностойкая, жаропрочная и жаростойкая должна изготовляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта и технологическому регламенту, утвержденному в установленном порядке.

3.1.	Сортовую сталь, калиброванную и сталь со специальной отделкой поверхности изготовляют из марок, указанных в обязательном приложении 1, калиброванную шестигранную — из марок, указанных в обязательном приложении 2.

3.2.	Химический состав стали должен соответствовать—ГОСТ 5632-72.

3.3.	Горячекатаную и кованую сталь изготовляют   термически обработанной или термически     необработанной, калиброванную сталь со специальной отделкой поверхности — термически обработанной или нагартованной. Сталь мертенситного и мертенситноерритного класса изготавливают в термически обработанном состоянии.

По требованию потребителя сталь аустенитного класса изготовляют в закалённом состоянии с 01.01.89.

3.4.	Твердость горячекатаной и кованой стали в отожженном или отпущенном состоянии, а также калиброванной и стали специальной отделкой поверхности в отожженном состояний должна соответствовать нормам, указанным в табл. 1.

| Таблица 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Класс и порядковый номер марки по ГОСТ 5632-72 | Марки стали | Диаметр отпечатка, мм | Число твердости НВ |
| 1-6 1-7 1-8 1-9 1-10 1-21 1-11 1-12 1-13 1-14 1-16 1-18 1-19 1-20 2-2 2-3 2-4 2 -5 3-2 3-3 6-8 6-13 | 40X10С2М 15X11МФ 18Х11МНФБ 20Х12ВНМФ 11Х11Н2В2МФ 13ХНН2В2МФ 16Х11Н2В2МФ 20X13 30X13 40X13 13Х14Н3В2ФР 20X17Н2 95X18 09Х16Н4Б 15Х12ВНМФ 18Х12ВМБФР 12X13 14X17Н2 08X13 12X17 45Х14Н14В2М 08Х16Н13М2Б | 3,7—4,3 Не менее 4,0 Не менее 3,8 Не менее 4,0 Не менее 3,6 Не менее 3,7 Не менее 3,6 4,3-5,3 4,1-5,2 4,0-5,0 Не менее 3,5 Не менее 3,6 Не менее 3,7 Не менее 3,4 Не менее 4,0 Не менее 4,0 4,4-5,4 Не менее 3,6 4,5-5,5 4,3-5,3 3,6-4,3 4,5-5,0 | 269 - 197 Не более 229 Не более 255 Не более 229 Не более 285 Не более 269 Не более 285 197 - 126 217 - 131 229 - 143 Не более 302 Не более 285 Не более 269 Не более 321 Не более 229 Не более 229 197 - 121 Не более 285 179 - 116 197 - 126 285 - 197 179 - 143 |

Твердость горячекатаной и кованой стали в отожженном или отпущенном состоянии марок, не указанных в табл. 1, а также калиброванной и со специальной отделкой поверхности стали в нагартованном состоянии устанавливается по согласованию между изготовителем и потребителем.

3.5. На поверхности горячекатаной и кованой стали, предназначенной для горячей обработки давлением и холодного волочения (подгруппа а), не должно быть трещин, плен, закатов и раскатанных пузырей. Местные дефекты должны быть удалены пологой вырубкой или зачисткой, ширина которой должна быть не менее пятикратной глубины.

Глубина зачистки дефектов не должна превышать следующих величин:

для стали размером 40 мм и менее — суммы предельных отклонений (диаметра или толщины);

для стали размером св. 40 до 140 мм — 5% размера (диаметра или толщины);

для стали размером св. 140 до 200 мм — 8% размера (диаметра или толщины).

На поверхности стали допускаются без зачистки отдельные мелкие риски» отпечатки и рябизна в пределах половины суммы предельных отклонений, а также раскатанные пузыри глубиной, не превышающей 1/4 суммы предельных отклонений.

Глубина зачистки допускаемых дефектов считается от фактического размера.

Примечание. На поверхности стали, предназначенной для изготовления деталей методом горячей осадки и высадки, что должно быть указано в заказе раскатанные пузыри не допускаются.

3.6.	На поверхности горячекатаной и кованой стали, предназначенной для холодной механической обработки   (подгруппа б) местные дефекты не допускаются, если их глубина превышает:

для стали размером 80 мм — 3/4 суммы предельных отклонений (диаметра или толщины);

для стали размеров св. 80 до 150 мм — 4% размера (диаметра или толщины);

для стали размером св. 150 мм —5% размера (диаметра или толщины).

Глубина залегания дефектов считается от номинального размера

3.7 Качество поверхности калиброванной стали должно соответствовать требованиям ГОСТ 1051-73 группы В, стали со специальной отделкой поверхности или обточенной — ГОСТ 14955-77
групп Б, В, Г, Д. Группа поверхности указывается в заказе.

3.8.Прутки, нарезанные на прессах или под молотами, могут иметь смятые концы, заусенцы на концах прутков по требованию потребителя должны быть зачищены.

3.9. Сталь подгруппы а, предназначенная для горячей осадки или высадки, что должно быть указано в заказе, подвергают испытанию на осадку в горячем состоянии.

На осаженных образцах не должно быть надрывов и трещин. Предприятию-изготовителю разрешается не проводить испытание на осадку стали диаметром или толщиной свыше 80 мм.

3.10. Механические свойства всех марок стали и твердость стали марок 30X13, 40X13, 95X18, определенные на образцах, должны соответствовать нормам, указанным в табл. 2 и 3.

Таблица  2

| Класс и порядковый номер марки по ГОСТ 5632-72 | Марки стали | Рекомендуемые режимы термической обработки заготовок для изготовления образцов | Твердость. НКС. не менее |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 —13 1—14 1—19 | 30X13 40X13 95X18 | Закалка с 950- 1050вС, охлаждение в масле, отпуск при 200—300С, охлаждение на воздухе или в масле. Закалка с 1000—1050°С, охлаждение в масле, отпуск при 200—300°С, охлаждение на воздухе или в масле. То же | 48 50 55 |

Таблица 3

| Класс и порядковый номер марки по ГОСТ 5632-72 | Марки стали | Рекомендуемые режимы термической обработки заготовок для изготовления образцов | Временное сопротивление В, Н/мм2 (кгс/мм2) | Предел текучести т, Н/мм2 (кгс/мм2) | Относительное удлинение s, % |  |  | Относительное сужение , % |  | Ударная вязкость, КСУ, Дж/см2, (кгс м/см2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | не менее |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-5 | 40Х9С2 | Отжиг ори 850-870°С, охлаждение на воздухе или без термической обработки | 740(75) | 440(45) | 15 |  |  | 35 |  | - |
| 1-6 | 40Х10С2М | Закалка с 1010—1050°С, охлаждение на воздухе или в масле, отпуск при 720—780°С,охлаждение в масле | 930(95) | 735(75) | 10 |  |  | 35 |  | 20(2) |
| 1—7 | 15Х11МФ | Закалка с 1030—1060°С, охлаждение в масле, отпуск ори 700—740°С. охлаждение в масле | 690(70) | 490(50) | 15 |  |  | 55 |  | 59(6) |
| 1—8 | 18ХПМНФБ | Закалка с 1080—1130°С , охлаждение на воздухе или в масле, отпуск ори 660—770°С, охлаждение на воздухе | 740(75) | 590-735 (60-75) | 15 |  |  | 50 |  | 59 (6) |
| 1-9 | 20Х12ВНМФ | Закалка с 1010—1060°С, охлаждение в масле, отпуск при 660—770°С охлаждение на воздухе | 740(75) | 590(60) | 15 |  |  | 50 |  | 59 (6) |
| Продолжение таблицы 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Класс и порядковый номер марки по ГОСТ 5632-72 | Марки стали | Рекомендуемые режимы термической обработки заготовок для изготовления образцов | Временное сопротивление В, Н/мм2 (кгс/мм2) | Предел текучести т, Н/мм2 (кгс/мм2) | Относительное удлиннениеs, % |  |  | Относительное сужение , % |  | Ударная вязкость, КСУ, Дж/см2, (кгс*м/см2) |
| 1—10 | 11Х11Н2В2МФ | I вариант Нормализация с 1000—1020°С закалка с 1000—1020°С, охлаждение в масле или на воздухе, отпуск при 540—590°С, охлаждение на воздухе II вариант Нормализация с 1000—1020°С, закалка с 1000—1020°С, охлаждение в масле или на воздухе. Отпуск при 640—680°С, охлаждение на воздухе | 980(100) 835(85) | 835(85) 735(75) | 10 12 |  |  | 50 55 |  | 99(6) 69(7) |
| 1-11 | 16Х11Н2В2МФ | I вариант Нормализация с 1000—1020°С закалка с 1000—1020°С, охлаждение в масле, отпуск при 660—710°С, охлаждение на воздухе II вариант Нормализация с 1000—1020°С, закалка с 900—1020°С, охлаждение в масле, Отпуск при 550—590°С, охлаждение на воздухе | По согласованию По согласованию |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-12 | 20Х13 | I вариант Закалка с 1000—1050°С, охлаждение на воздухе или в масле, отпуск при 660—770°С, охлаждение на воздухе, в масле или в воде II вариант Закалка с 1000—1050°С, охлаждение на воздухе или в масле, отпуск при 600—700°С, охлаждение на воздухе или в масле | 650 (66) 830 (85) | 440 (45) 635 (65) | 16 10 |  |  | 55 50 |  | 78 (8) 59 (6) |
| 1-15 | 30Х13Н7С2 | Закалка с 1040-1060°С, охлаждение в воде, отжиг при 860-880°С, охлаждение до 700°С в течение 2 ч и затем с печью, отжиг при 660 - 680°С - 30 мин, охлаждение на воздухе, закалка с 790 - 810°С, охлаждение в масле | 1180 (120) | 785 (80) | 8 |  |  | 25 |  | 20 (2) |
| Продолжение таблицы 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1—16 1—18 1—20 | 13Х14НЗВ2ФР 20X17Н2 09Х16Н4Б | I вариант Закалка с 1040—1060°С, охлаждение на воздухе или в масле, отпуск при 640—680°С,охлаждение на воздухе. II вариант Закалка с 1040—1060°С,хлаждение на воздухе или в масле, отпуск при 540—580°С, охлаждение на воздухе. По соглашению I вариант 1. Нагрев при 1140 - 1160оС, выдержка 5 - 5,5 ч, охлаждение на воздухе, отпуск при 600—620°С, охлаждение на воздухе. 2. Закалка с 1030 - 1050оС, охлаждение на воздухе или в масле, отпуск при 600 - 620°С,охлаждение на воздухе. 3. Закалка с 1030-1050°С,охлаждение на воздухе или в масле, отпуск при 600 -620°С, охлаждение на воздухе II вариант 1. Нагрев при 1140 - 1160°С, выдержка5 - 5,5 ч, охлаждение на воздухе, отпуск при 600- 620°С, охлаждение на воздухе2. Закалка с 1030 - 1050°С, охлаждение на воздухе или в масле, отпуск при 600 - 620°С охлаждение на воздухе 3. Закалка с 970 - 980°С, охлаждение на воздухе или в масле, отпуск при 300 - 370°С охлаждение на воздухе. | 930 (95) 1130 (115) 980 (100) 1180 (120) | 735 (75) 885 (90) 835 (85) 930 (95) | 14 12 8 8 |  |  | 55 50 45 40 |  | 88 (9) 69 (7) 59 (6) 59 (6) |
| 1 - 21 2 - 1 2 - 2 2 - 3 | 13Х11Н2В2МФ 15Х6СЮ 15Х12ВНМФ 18Х12ВМБФР | I вариант Закалка с 1000 - 1020°С, охлаждение на воздухе или в масле, отпуск при 660—710°С,охлаждение на воздухе. II вариант Закалка с 1000 - 1020°С, охлаждение в масле или на воздухе, отпуск при 540 - 590°С, охлаждение на воздухе. Отжиг при 750 - 800°С, охлаждение на воздухе или в масле Отжиг при 900 - 950°С, охлаждение с печью, закалка с 1000 - 1020°С, охлаждение масле, отпуск при 600 - 700°С, охлаждение на воздухе Закалка с 1050 - 1150°С,охлаждение в масле отпуск при 650 - 700°С охлаждение на воздухе | 880 (90) 1080 (110) 440 (45) 740 (75) 740 (75) | 735 (75) 930 (95) 245 (25) 590 (60) 490 (50) | 15 13 20 15 12 |  |  | 55 55 40 45 45 |  | 88 (9) 88 (9) .... - 59(6) 39(4) |
| 2-4 | 12X13 | Закалка с 1000—1050°С, охлаждение на воздухе или в масле, отпуск при 700 - 790°С, охлаждение на воздухе | 590 (60) | 410 (42) | 20 |  |  | 60 |  | 88(9) |
| Продолжение таблицы 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2-5 | 14Х17Н2 | I вариант Закалка с 975—1040 С, охлаждение в масле, отпуск при 275—350°С, охлаждение на воздухе II вариант Закалка с 1000—1030°С, охлаждение в масле, отпуск при 620—660 С. Охлаждение на воздухе | 1080 (110) 835 (85) | 835 (85) 635 (65) | 10 15 |  |  | 30 55 |  | 49 (5) 75(8) |
| 3-1 | 10Х13СЮ | Отжиг при 800—850 С, охлаждение на воздухе или в масле | 490 (50) | 345 (35) | 15 |  |  | 60 |  | — |
| 3-2 | 08X13 | Закалка с 1000—1050°С, охлажденге в масле, отпуск при 700—800°С, охлаждение в масле | 590 (60) | 410 (42) | 20 |  |  | 60 |  | 98 (10) |
| 3-3 | 12X17 | Отжиг при 760—780°С, охлаждение на воздухе или в воде | 390 (40) | 245 (25) | 20 |  |  | 50 |  |  |
| 3-4 | 08Х17Т | Отжиг при 760-780°С, охлаждение на воздухе | По согласованию |  |  |  |  |  |  |  |
| 3-5 | 15Х18СЮ | Отжиг при 800—850°С , охлаждение на воздухе пли в воде | 490 (50) | 295 (30) |  | 20 |  | 50 |  |  |
| 3-6 | 15Х25Т | Отжиг при 730—770°С, охлаждение на воздухе или в воде, или без термической обработки | 440 (45) | 295 (30) |  | 20 |  | 45 |  |  |
| 3-7 | 15X28 | Отжиг при 680—720°С, охлаждение на воздухе или в воде, или без термической обработки | 440 (45) | 206 (30) |  |  | 20 | 45 | — |  |
| 4—1 | 20Х13Н4Г9 | Закалка с 1070—1130°С, охлаждение на воздухе | 640 (65) | 245 (25) |  |  | 35 | 55 | - |  |
| 4—3 | 07Х16Н6 | Закалка с 975—1000°С, охлаждение в воде, на воздухе, или в масле, последующая обработка холодом при —70°С, выдержка 2 ч или при —50°С, выдержка 4 ч, старение при 350—400°С, выдержка 1 ч, охлаждение на воздухе | 1080 (110) | 880 (90) |  |  | 12 | 50 | 69(7) |  |
| 4-5 | 09Х17Н7Ю1 | Закалка с 1030—1070°С охлаждение на воздухе, двукратный первый отпуск при 740—760°С, охлаждение на воздухе или в воде, повторный отпуск при 550—600°С, охлаждение на воздухе | 830 (85) | 735 (75) |  |  | 12 | 40 | 49 (5) |  |
| 5-1 | 08Х20Н14С2 | Закалка с 1000—1150°С, охлаждение на воздухе или в воде | 540(55) | 245 (25) |  |  | 40 | 50 | 98 (16) |  |
| 5-2 | 20Х20Н14С2 | Закалка с 1000—1150°С, охлаждение на воздухе или в воде | 590(60) | 295(30) |  |  | 35 | 55 | — |  |
| 5-3 | 08Х22Н6Т | Закалка с 960—1050°С, охлаждение на воздухе или в воде | 590(64) | 345(35) |  |  | 20 | 45 | - |  |
| 5-4 | 12Х21Н5Т | 1 вариант Закалка с 950-1050 С, охлаждение на воздухе 2 вариант Закалка с 1000-1050°С, охлаждение на воздухе, последующая обработка холодом от - 60 до - 100°С в течение 4 ч, отпуск при 100-200°С 2-3 ч, охлаждение на воздухе | 690(70) 690(70) | 315(32) 345(35) |  |  | 16 16 | 45 45 | 59(6) 59(6) |  |
| Продолжение таблицы 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-19 | 12Х17Г9АН4 | Закалка с 1050—1100°С, охлаждение на воздухе, в масле или в воде | 690 (70) | 345 (35) |  |  | 45 | 55 | - |  |
| 6-20 | 03Х17Н14МЗ | Закалка с 1070—1100°С, охлаждение в воде | 490 (50) | 196 (20) |  |  | 40 | - | - |  |
| 6-21 | 08Х17Н13М2Т | Закалка с 1050—1100°С, охлаждение на воздухе, в масле или в воде | 490 (50) | 196 (20) |  |  | 40 | 50 | - |  |
| 6—22 | 10Х17Н13М2Т | Закалка с 1050—1100°С, охлаждение на воздухе, в масле или в воде | 510 (52) | 215 (22) |  |  | 40 | 55 | - |  |
| 6—23 | 10Х17Н13МЗТ | Закалка с 1050—1100°С, охлаждение на воздухе, в масле или в воде | 530 (54) | 196 (20) |  |  | 40 | 55 | - |  |
| 6—24 | 08Х17Н15МЗТ | Закалка с 1050—1100°С, охлаждение на воздухе, в масле или в воде | 490 (50) | 196 (20) |  |  | 35 | 45 | - |  |
| 6-25 | 12Х18Н9 | Закалка с 1050—1100°С, охлаждение на воздухе, в масле или в воде | 490 (50) | 196 (20) |  |  | 45 | 55 |  |  |
| 6—26 | 17Х18Н9 | Закалка с 1050—1100°С, охлаждение на воздухе, в масле или в воде | 570 (58) | 215 (22) |  |  | 40 | 55 | - |  |
| 6—27 | 12Х18Н9Т | Закалка с 1020—1100°С, охлаждение на воздухе, в масле или в воде | 540 (55) | 196 (20) |  |  | 40 | 55 | - |  |
| 6—28 | 04Х18Н10 | Закалка с 1020—1100°С, охлаждение на воздухе, в масле или в воде | 440 (45) | 155 (16) |  |  | 40 | 55 | - |  |
| 6—29 | 08Х18Н10 | Закалка с 1020—1100°С, охлаждение на воздухе, в масле или в воде | 470 (48) | 196 (20) |  |  | 40 | 55 | - |  |
| 6-30 | 08Х18Н10Т | Закалка с 1020—1100°С, охлаждение на воздухе, в масле или в воде | 490 (50) | 196 (20) |  |  | 40 | 55 |  |  |

| Продолжение таблицы 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6-31 6-33 6-37 6-38 6-39 6-40 6-42 6-45 6-46 6-47 6-48 | 12Х18Н10Т 03Х18Н11 12Х18Н12Т 08Х18Н12Б 31Х19Н9М ВБТ 36Х18Н25С2 07X21Г7АН5 10Х23Н18 20Х23Н18 20Х25Н20С2 12Х25Н16Г7АР | Закалка с 1020—1100°С, охлаждение на воздухе, в масле или в воде Закалка с 1020— 1100°С, охлаждение на воздухе, в масле или в воде Закалка с 1020—1100°С, охлаждение на воздухе, в масле или в воде Закалка с 1020—1100°С, охлаждение на воздухе, в масле или в воде Закалка с 1140— 1180°С, охлаждение в воде, старение при 750—800°С, выдержка 15 ч, охлаждение на воздухе Закалка с 1000—1150°С, охлаждение на воздухе, в масле или в воде Закалка с 1000—1050°С, охлаждение на воздухе или в воде Закалка с 1100—1150°С, охлаждение на воздухе или в воде Закалка с 1100—1150°С, охлаждение на воздухе или в воде Закалка с 1100—1150°С, охлаждение на воздухе или в воде Закалка с 1050—1150°С, охлаждение на воздухе | 510 (52) 440 (45) 540 (55) 490 (50) 590 (60) 640 (65) 690 (70) 490 (50) 490 (50) 590 (60) 690 (70) | 196 (20) 155 (16) 196 (20) 175 (18) 295 (30) 345 (35) 365 (37) 196 (20) 196 (20) 295 (30) 325 (33) | 40 40 40 40 30 25 40 35 35 35 40 | 55 55 55 55 40 40 50 50 50 50 45 | 127 (13) |
| 7 - 6 7 - 7 | 06ХН28МДТ 03ХН28МДТ | Закалка с 1100—1150°С, охлаждение на воздухе или в воде Закалка с 1050—1080°С, охлаждение на воздухе или в воде | По согласованию По согласованию |  |  |  |  |

Примечания:

- Нормы механических свойств относятся к образцам, отобранным от стали диаметром или толщиной до 60 мм. Для стали диаметром или толщиной св. 60 до 100 мм допускается    понижение    относительного   удлинения    на 1 абс. %, относительно сужения на 5 абс. % и ударной вязкости на  4,9 Дж/см* (0,5 кгс-м/см2) при норме менее 73,4 Дж/см2 (8 кгс-м/см2) и на 9,8 Дж/см 2 (I кгс-м/см2)  при норме 78,4 Дж/см2 (8 кгс-м/см2) и более. Для стали диаметром или толщиной св. 100 до 150 мм допускается понижение относительного удлинения на 3 абс. %, относительного сужения на 10 абс. % и ударной вязкости на 9,8 Дж/см2  (1  кгс-м/см3)  при    норме    менее 78,4  Дж/см2 (8 кгс-м/см2) и на 14,7 Дж/см2 (1,5 кгс-м/см2) при норме 78,4 Дж/см2 (8 кгс-м/см2) и более. Свойства стали диаметром или стороной квадрата более 100 мм допускается проверять на пробах, перекованных или перекатанных на размер 80—100 мм. Нормы механических свойств образцов в этом   случае   должны    соответствовать указанным в табл. 3.

- Нормы ударной вязкости приведены для квадрата и волосы размером 12 мм и более; круга и шестигранника размером 16 мм и более.

- Механические свойства сталей, полученных методом электрошлакового (Ш),  вакуумно-дугового    (ВД)    переплава и вакуумно-индукционной выплавки (ВИ), должны соответствовать нормам, указанным   в табл. 3. Допускается снижение временного сопротивления и предела текучести при одновременном повышении пластических характеристик; норма устанавливается соглашением между потребителем и изготовителем.    Для     марки 07X21Г7АН5-Ш  допускается понижение временного сопротивления и предела текучести на 30 Н/мм2 (3 кгс/мм2).

- Для стали марок 15Х6СЮ, 10Х13СЮ, 15Х18СЮ, 15Х25Т, 12X17 и 15X28 механические свойства прутков размером более 60 мм должны испытывать на образцах, изготовленных  из заготовок, прокованных на размер 50-60 мм.

Режим термической обработки образца или заготовки указывается в заказе, а при отсутствии указания выбирается изготовителем.

3.11. Макроструктура стали не должна иметь усадочной раковины и рыхлости, пузырей, трещин, шлаковых включений, корочки, расслоений и флокенов, видимых без применения увеличительных приборов, и должна соответствовать требованиям табл.4.

Таблица 4

| Способ выплавки стали | Макроструктура в баллах, не более |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Центральная пористость | Точечная неоднородность | Ликвационный квадрат | Общая пятнистая ликвация | Краевая пятнистая ликвация | Подусадочная ликвация | Подкорковые пузыри | Межкристаллитные трещины |
| Металл откры- той и вакуумно- индукционной выплавки | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | Не допускается |  |
| Металл электро- шлакового или ва- куумно-дугового переплава | 1 | 2 | 1 | 1 | Не допускается |  |  |  |

Примечания:

1. В стали, полученной методами электрошлакового или вакуумно-дугового переплава, допускаются послойная кристаллизация и светлый контур не  более балла 3.

2. Повышеная или пониженная травимость осевой зоны не является браковочным признаком.

3.12. В соответствии с заказом потребителя сталь изготовляют;

а) с проверкой на отсутствие склонности к межкристаллитной коррозии марок 20Х13Н4Г9, 07Х16Н6,   09Х17Н7Ю1,   08Х22Н6Т, 08Х21Н6М2Т,  Г0Х14Г14Н4Т, 12Х17Г9АН4,  08Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13МЗТ, 08Х17Н15МЗТ, 12Х18НдГГ2Х18Н9Т, 04Х18Н10, 08Х18Н10,   08Х18Н10Т, 12Х18Ш0Т, 12Х18Н12Т, 08Х18Н12Б, 07Х21Г7АН4, 06ХН28МДТ, 03ХН28МДТ;

б) с  травленой поверхностью;

в)  проверкой  длительной прочности стали 10ХПН23ТЗМР, 10ХНН20ТЗР, 45Х14И14В2М, 40Х16Н7Г7Ф2ЛС, 12Х25Н16Г7АР, определенной на образцах, изготовленных из термически обработанных заготовок.

Длительная прочность должна соответствовать нормам, указанным в табл. 5

Таблица 5

| Класс и порядковый Номер марка по ГОСТ 5632 - 72 | Марка стали | Рекомендуемые режимы термической обработки | Температура испытания | Предел длительной прочности, Н/мм2 (кгс/мм2), за время, ч, не менее |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 50 | 75 | 100 |
| 6—2 | 10Х11Н20ТЗР | Закалка с 1100— 1170°С, охлаждение на воздухе или в масле, отпуск ври 740—760°С, выдержка 15 ч, охлаждение на воздухе | 700 | 392 (40) | --- | ---- |
| 6 - 3 | 10Х11Н23ТЗМР | 1. Закалка с 1100— 1170°С, выдержка 2—5 ч охлаждение на воздухе или в масле, старение при 750—800°С, выдержка 16—25 ч, охлаждение на воздухе | 700 750 | ---- 294 (30) | — ---- | 392 (40) ---- |
|  |  | 2. Закалка с 950— 1050°С, выдержка 2— 5 ч. охлаждение в масле старение при 730—750°С, выдержка 16 ч, охлаждение на воздухе, дополнительное старение при 600—650°С, выдержка 10—16 ч, охлаждение на воздухе | 600 | 569 (58) | — | — |
| 6-8 | 45Х14Н14В2М | Отжиг при 810—830°С, охлаждение на воздухе | 600 | — | ---- | 275 (28) |
| 6-12 | 40Х15Н7Г7Ф2МС | Закалка с 1170-1190°С, выдержка 30—45 мин охлаждение в воде или на воздухе, старение при 790-810°С, выдержка 8—10 ч, охлаждение на воздухе | 800 | — | 137 (14) | ---- |
| 6-48 | 12Х25Н16Г7АР | Закалка с 1050-1150°С, охлаждение на воздухе или в воде | 800 900 | ---- 49 (5) | ---- | 98 (10) 39 (4) |

Примечание. Режим термической обработки образцов для стали марки 10X11Н23ТЗМР указывается в заказе, а при отсутствии указания - выбирается изготовителем.

г) с нормированной чистотой стали по волосовинам, выявленным потребителем на готовых деталях визуально, в соответствии с требованиями табл. 6.

Таблица 6

| Общая площадь контролируемой обработанной поверхности детали, см2 | Количество волосовин шт. |  |  |  | Суммарная протяженность волосовин, мм |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Металл открытой выплавки | Металл вакуумно-индукционной выплавки | Металл электрошлакового и вакуумного дугового переплава |  | Металл открытой выплавки | Металл вакуумно-индукционной выплавки | Металл электрошлакового и вакуумного дугового переплава |
|  | не более |  |  |  |  |  |  |
| До 50 Св. 50 до 100 Св. 100 до 200 Св. 200 до 300 Св. 300 до 400 Св. 400 до 600 Св. 600 до 800 Св. 800 до 1000 | 2 3 4 8 8 10 10 12 | 2 2 3 6 7 8 9 10 | 1 2 2 4 4 5 5 6 | 3 3 4 5 5 6 6 7 | 5 8 10 20 20 40 40 50 | 4 7 8 17 18 32 38 45 | 3 5 6 10 10 24 24 30 |

Примечания:

1.На каждые последующие 200 см2- контролируемой поверхности    готовых
деталей, площадь которых превышает  1000 см2, допускается дополнительно не
более одной волосовины     протяженностью не более  указанной    для  площади
1000см2, с соответствующим увеличением суммарном протяженности волосовин.

д) с проверкой стали марки 12Х2Н15Т на отсутствие склонности к охрупчиванию в соответствии с нормами табл. 7.

Таблица 7

| Режим термической обработки образцов | Размер сечения, мм | Тип образца | Прира- щение времен ного сопротивле- ния %, не более | Ударная вяз- кость Дж/см2 (кгс м/см2) не менее |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Закалка с 950 -1050°С, охлаждение в воде, отпуск при 550°С, выдержка 1 ч, охлаждение с печью (со скоростью 100°С/ч) до 300°С, затем охлаждение на воздухе | Круг, квадрат, до 12 и полоса до 7 Круг от 12 до 16 и полоса от 7 до 12 Квадрат и полоса 12 и более, круг 16 и более | По ГОСТ 1497-84 По ГОСТ 9454-78 тип 3 По ГОСТ 9454-78 тип 1 | 50 — — | — 39(4) 29(3) |

е) с поштучным контролем прутков диаметром 90 мм и более из стали марки 09X17Н7Ю1 по механическим свойствам и макроструктуре;

ж) с контролем внутренних дефектов металла не разрушающими методами;

з) с нормированием альфа-фазы в аустенитных сталях;

и) без проверки механических свойств;

к) с проверкой длительной прочности стали марок, не указанных в табл. 5;

л) с проверкой механических свойств при повышенных температурах;

м) с нормированным содержанием газов в стали;

н) с проверкой на отсутствие склонности к межкристаллитной коррозии стали марок, не указанных в ГОСТ 6032-84;

о) с повышенной чистотой поверхности;

п) с контролем на излом;

р) с механическими свойствами, повышенными или в более-узких пределах по сравнению с указанными в табл. 1—3;

с) с контролем на загрязненность стали неметаллическими включениями;

г) с проверкой величины зерна.

- Рекомендации по применению стали приведены в справочном приложении 3.

- Значения ползучести и длительной прочности сталей, применяемых для длительных сроков службы под напряжением, приведены в справочном приложении 4.

4. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

4.1. Продукция принимается партиями, состоящими из стали одной плавки, одного размера и одного режима термической обработки.

Каждая партия продукции должна сопровождаться документом о качестве по ГОСТ 7566-81.

4.2. Для проверки качества стали от партии отбирают:
для проверки качества поверхности — все прутки и мотки;
для контроля размеров — не менее 10% прутков и мотков;
для химического анализа — одну пробу от плавки;

для проверки твердости — не более 5%, но не менее 5 разных прутков или мотков;

для испытания на осадку — два прутка или мотка;

для испытания на растяжение, ударную вязкость, длительную прочность, растяжение при повышенных температурах, твердости.

на термически обработанных образцах, склонности к охрупчиванию — два мотка или прутка для каждого вида испытаний;

для испытания на склонность к межкристаллитной коррозии— .два прутка от плавки;

для испытания на наличие альфа-фазы в прутках — два прутка от плавки, при определении в ковшевой пробе — по ГОСТ 3246-70;

для контроля макроструктуры — два прутка или мотка;

для определения загрязненности стали неметаллическими включениями — не менее 6 прутков от каждой плавки;

для определения величины зерна — два прутка или мотка.

4.3. При получении неудовлетворительных результатов по какому-либо показателю по нему проводят повторные испытания в соответствии с ГОСТ 7566-81

4.4. При получении неудовлетворительных результатов испытания стали марки 10ХПН23ТЗМР по режиму 2 термической об работки (см. табл. 5), повторное испытание проводят по режиму 1, которое является окончательным.

5. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЯ

5.1. Качество поверхности  проверяют без применения увеличительных приборов. При необходимости проводят светление или травление поверхности.

По требованию потребителя глубину залегании дефектов проверяют путем запиловки напильником и последующим измерением штангенциркулем по ГОСТ 166-80, микрометром  по ГОСТ 6507-78 или скобами с отсчетным устройством по ГОСТ 11098-75.

5.2. Диаметр и форму прутков проверяют штангенциркулем по ГОСТ 166-80, микрометром по ГОСТ 6507-78 или скобами по ГОСТ 2216-84 в двух взаимно перпендикулярных направлениях не менее чем в трех местах;

длину прутков проверяют металлической линейкой по ГОСТ 427-75, рулеткой по ГОСТ 7502-80 или другими измерительными инструментами требуемой точности.

5.3. Отбор проб для определения химического состава производят по ГОСТ 7565-81, химический анализ проводят по ГОСТ 12344-78, ГОСТ 12345-80, ГОСТ 12346-78,

ГОСТ 12347-77, ГОСТ 12348-78, ГОСТ 12349-83, ГОСТ 12350-78, ГОСТ 12351-81,   ГОСТ 12352-81, ГОСТ 12353-78, ГОСТ 12354-81, ГОСТ 12355-78, ГОСТ 12356-81, ГОСТ 12357—84, ГОСТ 12358-82, ГОСТ 12359-81, ГОСТ 12360-82, ГОСТ 12361-82,
ГОСТ 12362-79, ГОСТ 12363-79, ГОСТ 12364-84, ГОСТ 12365-84, ГОСТ 20560-81 или иными методами, по документации, утвержденной в установленном порядке.

- Твердость по Бринеллю определяют по ГОСТ 9012-59, по Роквеллу — по ГОСТ 9013-59.

- Отбор проб для испытания на осадку проводят по ГОСТ 7564-73, испытание на двух образцах — по ГОСТ 8817-82. Образцы нагревают до температуры ковки и осаживают до !/з первоначальной высоты.

5.6. Отбор проб для определения механических свойств и длительной прочности производят вдоль   направления   волокна   по ГОСТ 7564-73 (1 вариант).

Термическую обработку стали перед проверкой механических свойств производят:

для аустенитных марок — в готовых образцах;

для остальных марок — в заготовках   сечением   20—25 мм;

для стали размером сечения 25 мм и менее — обработку проводят в готовом сечении.

для стали марки 09Х16Н4Б 1-ю термическую обработку производят в заготовках сечением 20—25 мм, а 2-ю и 3-ю термические обработки — в образцах.

- Испытание на растяжение при температуре (20-10 +15 )°С проводят по ГОСТ 1497-84, при повышенных   температурах — по ГОСТ 9651-84, на образцах пятикратной длины   диаметром 5 или 10 мм — на двух образцах для каждого вида испытаний.

- Испытание на ударную вязкость проводят по ГОСТ 9454-78 на двух образцах типа 1.

- Контроль макроструктуры проводят на двух темплетах по ГОСТ 10243-76 методом травления. Сталь мартенситного класса допускается контролировать по излому. Допускается   применять ультразвуковой контроль (УЗК)  по методике предприятия-изготовителя и другие неразрушающие методы контроля.

- Испытания на межкристаллитную коррозию проводят на двух образцах по ГОСТ 6032-84.

- Испытание на длительную прочность   проводят на двух образцах по ГОСТ 10145-81.

- Определение содержания альфа-фазы в прутках проводят металлографическим иле магнитным методом по ГОСТ 11878-66 на двух образцах, ковшевой пробе — по ГОСТ 2246-70.

5.13. Определение содержания газов производят по ГОСТ 17745-72 или по документации, утвержденной в установленном порядке. Периодичность контроля устанавливают по согласованию между потребителем и изготовителем.

5.14. Сталь одной плавки, прошедшую   испытания на макроструктуру, механические свойства (в том числе и длительную прочность) на крупных сечениях, при поставке в более мелких сечениях перечисленным испытаниям разрешается не подвергать.

5.15. Для испытания на механические  свойства и отсутствие склонности к межкристаллитной коррозии допускается применять статистические методы контроля по согласованной с потребителем
методике.

5.16.  Методы испытаний, предусмотренные в п. 3.12, подпункты  ж, н, о (контроль внутренних дефектов неразрушающими методами, отсутствие склонности к межкристаллитной коррозии и качества повышенной чистоты поверхности) устанавливаются по согласованию между потребителем и изготовителем.

5.17. Загрязненность  стали неметаллическими включениями проверяют по ГОСТ 1778-70.

5.18. Величину зерна определяют по ГОСТ 5639-82 на продольных образцах, термически обработанных по режиму для определения механических свойств.

6. УПАКОВКА; МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

6.1. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение в соответствии с ГОСТ 7566-81 с дополнениями.

6.1.1.Наружный диаметр  мотков должен быть не более1509 мм, внутренний — не менее 180 мм.   Минимальная   масса мотка — 20 кг, максимальная — 500 кг. Мотки укладываются и
связки согласно ГОСТ 7566-81.

6.1.2. Вид отправок — мелкие и повагонные.

При транспортировании в один адрес двух и более грузовых мест, размеры которых позволяют оформить транспортный пакет с габаритами по ГОСТ 24597-81, грузовые места должны быть оформлены в транспортные пакеты по ГОСТ 21929-76.

Размещение и крепление сортового проката на открытом подвижном составе устанавливается' условиями погрузки и крепления грузов, утвержденными Министерством путей сообщения СССР.

- Упаковка проката для районов Крайнего Севера и труднодоступных районов осуществляется  в   соответствии   с   ГОСТ 15846-79.

- Масса грузового места не должна превышать при механизированной погрузке   на   открытые   транспортные   средства 10000 кг, в закрытые — 1250 кг.

- Маркировку, упаковку, транспортирование   и   хранение калиброванной стали производят по ГОСТ 1051-73,  стали   со специальной отделкой поверхности — по ГОСТ 14955-77.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

СТАЛЬ СОРТОВАЯ КАЛИБРОВАННАЯ И СТАЛЬ СО СПЕЦИАЛЬНОЙ

ОТДЕЛКОЙ ПОВЕРХНОСТИ

| Класс и порядко- вый номер марки по ГОСТ 5632-72 | Марки стали |  |
| --- | --- | --- |
|  | Новое обозначение | Старое обозначение |
| 1-5 1-6 1-7 1-8 1-9 1-10 1-21 1-11 1-12 1-13 1-14 1-15 1-16 1-18 1-19 1-20 2-1 2-2 2-3 2-4 2-5 3-1 3-2 3-3 3-4 3-5 3-6 3-7 4-1 4-3 . 4-5 5-1 5-2 5-3 5-4 5-5 5-6 5-8 6-2 | 40Х9С2 40Х10С2М 15Х11МФ 18Х11МНФБ 20Х12ВНМФ 11Х11Н2В2МФ 13Х11Н2В2МФ 16Х11Н2В2МФ 20X13 30X13 40X13 30Х13Н7С2 13Х14НЗВ2ФР 20Х17Н2 95X18 09Х16Н4Б 15Х6СЮ 15Х12Ш1МФ 18Х12ВМБФР 12X13 14X17112 10Х13СЮ 08X13 12X17 08Х17Т 15Х18СЮ 15Х25Т 15X28 20Х13Н4Г9 07Х16Н6 09Х17Н7Ю1 08Х20Н14С2 20Х20Н14С2 08Х22Н6Т 12Х21Н5Т 08Х21Н6М2Т 20Х23Н13 15Х18Н12С4ТЮ 10Х11Н20ТЗР | 4Х9С2 4Х10С2М (ЭИ107) 1Х11МФ 2Х11МФБН (ЗП291) 2Х12ВНМФ (ЭП428) Х12Н2ВМФ (ЭИ962) 1Х12Н2ВМФ (ЭИ961) 2Х12Н2ВМФ (ЭИ962А) 2X13 3X13 4X13 ЗХ13Н7С2 (ЭИ72) Х14НВФР (ЭИ736) 2Х17Н2 9X18 (ЭИ229) 1Х16Н4Б (ЭП56) . Х6С1О (ЭИ428) 1Х12Ш1МФ (Э11Я02) 2Х12ВМБФР (ЭИ993) 1X13 1Х17П2 (ЭИ268) 1Х12СЮ (ЭИ404) 0X13 (ЭИ400) Х17 0Х17Т (ЭИ645) Х18СЮ (ЭИ484) Х25Т (ЭИ439) Х28 (ЭИ349) 2Х13Н4Г9 (ЭИ100) Х16Н6 (ЭП288) 0Х17Н7Ю1 0Х20Н14С2 (ЭИ732) Х20Н14С2 (ЭИ211) 0Х22Н5Т (ЭП53) 1Х21Н5Т (ЭИ8П) 0Х21Н6М2Т (ЭИ54) Х23Н13 (ЭИ319) ЭИ654 Х12Н20ТЗР (ЭИ696) |

Продолжение

| Класс и порядко- вый номер марки по ГОСТ 5632-72 | Марки стали |  |
| --- | --- | --- |
|  | Новое обозначение | Старое обозначение |
| 6-3 6-6 6-8 6-9 6-10 6-11 6-13 6-12 6-14 6-19 6-20 6-21 6-22 6-23 6-24 6-25 6-26 6-27 6-28 6-29 6-30 6-31 6-33 6-37 6-38 6-39 6-40 6-42 6-45 6-46 6-47 6-48 7-6 7-7 | 10Х11Н23ТЗМР 10Х14П4Н4Т 45Х14Н14В2М 09Х14Н16Б 09Х14Н19В2БР 09Х14Н19В2БР1 08Х16Н13М2Б 40Х15Н7Г7Ф2МС 08Х15Н24В4ТР 12Х17Г9АН4 03Х17Н14МЗ 08Х17Н13М2Т 10Х17Н13М2Т 10Х17Н13МЗТ 08Х17Н15МЗТ 12Х18Н9 17X1Н1Ш 12Х18Н9Т 04Х18Н10 08Х18Н10 08Х18Н10Т 12X18И1ОТ 03Х18Н11 08Х18Н12Б 12Х18Н12Т 31Х19Н9МВБТ 36Х18Н25С2 07Х21Г7АН5 10Х23Н18 20Х23Н18 20Х25Н20С2 12Х25Н167АР 06ХН28МДТ 03ХН28МДТ | Х12Н22ТЗМР (ЭПЗЗ) Х14П4НЗТ (ЭИ711) 4Х14Н14В2М (ЭИ69) 1Х14Н16Б (ЭИ694) 1Х14Н18В2БР (ЭИ695Р) 1Х14Н18В2БР1 (ЭИ726) 1Х16Н13М2Б (ЭИ680) 4Х15Н7Г7Ф2МС (ЭИ388) Х15Н24В4Т (ЭП164) Х17Г9АН4 (ЭИ878) 000X17Н13М2 0Х17Н13М2Т Х17Н13М2Т (ЭИ448) Х17Н13МЗТ (ЭИ432) 0Х17Н16МЗТ (ЭИ580) Х18Н9 2X18Н9 Х18И9Т 00X181110 (ЭИ842) 0Х18Н10 0Х18Н10Т (ЭИ914) XI8111 ОТ 000Х18Н11 Х18Н12Т 0Х18Н12Б (ЭИ402) ЗХ19Н9МВБТ (ЭИ572) 4Х18Н25С2 Х21Г7АН5 (ЭП222) 0Х23Н18 Х23Н18 (ЭИ417) Х25Н20С2 (ЭИ283) Х25Н16Г7АР (ЭИ835) 0Х23Н28МЗДЗТ (ЭИ943) 000Х23Н28МЗДЗТ (ЭП516) |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ПЕРЕЧЕНЬ МАРОК, ИЗГОТОВЛЯЕМЫХ В ВИДЕ КАЛИБРОВАННОЙ

ШЕСТИГРАННОЙ СТАЛИ

| Класс и порядко выи номер марки ПО ГОСТ 5633-72 | Марки стали |  |
| --- | --- | --- |
|  | Новое обозначение | Старое обозначение |
| 1 - 21 1 -12 1 - 13 1- 14 4 - 3 5 - 4 5 - 8 6 - 2 6 - 3 6 - 8 6 - 25 6 - 26 6 - 27 6 - 28 6 - 29 6 - 30 6-31 6-37 | 13X11Н2В2МФ 20X13 30X13 40X13 07Х16Н6 12Х21Н5Т 15Х18Н12С4ТЮ 10Х11Н20СЗР 10Х11Н23ТЗМР 45Х14Н1462М 12Х18Н9 17Х18Н9 12Х18Н9Т 04Х18Н10 08Х18Н10 08Х18Н10Т 12Х18Н10Т 12Х18Н12Т | 1Х12Н2ВМФ (ЭИ961) 2Х1З 3X13 4X13 Х16Н6 (ЭП288) 1Х21Н5Т (ЭИ811) ЭИ654 Х12Н20ТЗР (ЭИЗД61) Х12Н22ТЗМР (ЭПЗЗ) 4Х14Н14В2М (ЭИ69) Х18Н9 2Х18Н9 Х18Н9Т 00Х18Н10 (ЭИ842) 0Х18Н10 0Х18Н10Т (ЭИ914) Х18Н10Т Х18Н12Т |

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ СТАЛИ

| Класс и порядковый номер марки по ГОСТ 5632-72 | Марки стали |  |  | Примерное назначение | Рекомендуемая темпера-тура применения, °С | Срок работы | Температура начала интенсивного окалинообразования, С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Новое обозначение |  | Старое обозначение |  |  |  |  |
| 1-7 1-8 1-9 1-10 1-11 1-16 1-21 2 -2 2 -3 6 -2 6 -3 6 -8 6 - 9 6-10 6-11 | 15X11МФ 18Х11МНФБ 20Х12ВНМФ 11ХПН2В2МФ 16Х1Ш2В2МФ 13Х14НЗВ2ФР 13Х11Н2В2МФ 15Х12ВНМФ 18Х12ВМБФР 10Х11Н20ТЗР 10Х11Н23ТЗМР 45Х14Н14В2М 09Х14Н16Б 0Ш4Н19В2БР 09Х14Н19В2БР1 |  | 1X11МФ 2Х11МФБН (ЭП291) 2Х12ВНМФ (ЭП428) Х12Н2ВМФ (ЭИ962) 2Х12Н2ВМФ (ЭИ962А) Х14НВФР (ЭИ736) 1Х12Н2В2МФ (ЭИ961) 1Х12ВНМФ (ЭИ802) 2Х12ВМБФР (ЭИ993) Х12Н20ТЗР (ЭИ696) Х12Н22ТЗМР (ЭП33) 4Х14Н14В2М (ЭИ69) 1Х4Н16Б (ЭИ694) 1Х14Н18В2БР (ЭИ659Р) 1Х14Ш8В2БР1 (ЭИ726) | Рабочие и направляющие лопатки паровых турбин Высоконагруженные детали, лопатки паровых турбин, летали клапанов, поковки дисков, роторов паровых и газовых турбин То же Диски компрессора, лопатки и другие нагруженные детали То же Высоконагруженные детали, в том числе диски, валы, стяжные болты, лопатки и другие летали, работающие в условиях повышенной влажности Диски компрессора, лопатки и другие натруженные детали Роторы, диски, лопатки, болты Поковки, турбинные лопатки, крепежные детали Детали турбин (поковки, сорт, лист) Пружины и детали крепежа Клапаны моторов, поковки, детали трубопроводов Трубы пароперегревателей и трубопроводы установок сверхвысокого давления, лист Трубы пароперегревателей и трубопроводы установок сверхвысокого давления, листовой прокат Роторы, диски и лопатки турбин | 550 600 600 600 600 550 600 580 600 700 700 650 650 700 700 | Весьма Длительный То же // // // // Длительный Весьма длительный То же Ограниченный То же Длительный Весьма длительный То же | 750 750 750 750 750 750 750 750 750 850 850 850 850 850 850 |
| 6-13 6-14 6-31 6-37 6-39 6-48 |  | 08Х16Н13М2Б 08Х15Н24Й4ТР 12Х18Н10Т 12Х18Н12Т 31Х19Н9МВБТ 12Х25Н16Г7АР | 1Х10Н13М2Б (ЭИ680) Х15Н24В4Т (ЭП164) Х18НЮТ Х18Н12Т ЗХ19Н9МВБТ (ЭИ572) Х25Н16Г7АР (ЭИ835) | Поковки для дисков и роторов, лопатки, болты Рабочие направляюще лопатки, крепежные детали, диски газовых турбин Детали выхлопных систем, трубы, детали из листа и сорта Детали выхлопных систем, трубы, лист и сорт Роторы, диски, болты Детали из листа н сорта, работающие при умеренных напряжениях | 600 700 600 600 600 950 | Весьма длительный То же « « « Ограниченный | 850 900 850 850 800 1050-1100 |

Примечание. Механические свойства при 900°С стали 12Х25Н16Г7АР (Х25Н16Г7АР, ЭИ835), определенные на термически обработанных образцах: временное сопротивление 18 кгс/мм2, удлинение не менее 15%, сужение не менее 20%.

Приложение 4

ЗНАЧЕНИЯ ПОЛЗУЧЕСТИ И ДЛИТЕЛЬНОЙ ПРОЧНОСТИ ВЫСОКОЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ

| Класс И порядковый номер марки по ГОСТ 5632—72 | Новое обозначение стали марок | Старое обозначение стали марок | Рекомендуемые режимы термической обработки |  |  |  |  | Температура испытания. С | Предел длительной Прочности, Н/мм2 (кгс/мм2) (неразрущающее напряжение), за время, ч, не менее |  |  | Предел ползучести, соответствующий 1 % общей деформации, Н/мм2 (кгс/мм2), за время, ч, не менее |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | закалка (нормализация) |  | Отпуск (старение) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Температура нагрева. °С | Охлаждающая среда | Температура нагрева, С |  | Охлаждающая среда |  | 100 | 10000 | 100000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 | 100000 |
| 1-7 | 15X11МФ | 1X11МФ | 1050 | Воздух | 740 |  | Воздух | 550 | - | 196 (20) | 147-167 (15-17) |  | 88 (9) |
| 1-10 | 11ХПН2В2МФ | Х12Н2ВМФ (ЭИ 962) | 1000-1020 1000-1020 | То же Масло | 540- 590 |  | Тоже | 550 | 392 (40) | - | - | - | - |
| 2-2 | 15Х32ВНМФ | 1Х12ВНМФ (ЭИ 802) | 1000 | Тоже | 680 |  |  | 550 565 580 | - - - | 235 (24) 216 (22) 157 (16) | 196(20) 167 (17) 137(14) | - - - | 98 (10) 88 (9) 69 (7) |
|  |  |  |  |  | 10ч | « |  |  |  |  |  |  |  |
| 2-3 | 18Х12ВМБФР | 2Х12ВМБФР (ЭИ 993) | 1050 | » | 650- 700 |  | « | 560 590 | - | - - | 196 (20) 147 (15) | - - | 137 (14) 88 (9) |
| 6-8 | 45Х14Н14В2М | 4Х14Н14В2М (ЭИ 69) | 1175 | Вода | 750 (5 ч) |  | « | 600 700 | - | 177 (18) 22 (2,3) | 147 (15) - | 177 (18) 36 (3,7) | 78 (8) 15 (1,6) |

| Класс и порядковый номер марки по ГОСТ 5632-72 | Новое обозначение стали марок | Старое обозначение стали марок | Рекомендуемые режимы термической обработки |  |  |  |  | Температура испытания. С | Предел длительной Прочности, Н/мм2 (кгс/мм2) (неразрущающее напряжение), за время, ч, не менее |  |  |  |  |  | Предел ползучести, соответствующий 1 % общей деформации, Н/мм2 (кгс/мм2), за время, ч, не менее |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | закалка (нормализация) |  | Отпуск (старение) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Температура нагрева. °С | Охлаждающая среда | Температура нагрева, С | Охлаждающая среда |  |  |  | 100 |  | 10000 |  | 100000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 |  | 100000 |
| 6-9 | 09Х14Н16Б | 1Х14Н16Б (ЭИ 694) | 1140- 1160 | Вода |  |  |  | 600 650 700 |  | - - - |  | 167(17) 108(11) 64(6,5) |  | 118 (12) 76 (7,7) 39 (4) |  | 157(16) 98(10) 54(5,5) |  | 98 (10) 64 (6,5) 36 (3,7) |
| 6-10 | 09Х14Н19В2БР | 1Х14Н18В2БР (ЭИ 695Р) | 1090-1130 | Тоже |  |  |  | 650 700 750 |  | - - - |  | 166(16,8) 123(12,5) 69 (7) |  | 127 (13) 93 (9,5) 54 (5,5) |  | 137(14) 83(8,5) - |  | 108 (11) 64 (6,5) - |
| 6-11 | 09Х14Н19В2БР1 | 1Х14Н18В2БР1 (ЭИ 725) | 1130 | Воз- дух | 750 (5ч) | Воз-дух |  | 600 650 700 |  | - - - |  | 255(25) 211(21.5) 167(17) |  | 226 (23) 186 (19) 137 (14) |  | 245(25) 196(20) 120(12,2) |  | 167 (17) 137 (14) 83-88 (8,5-9) |
| 6-31 | 12Х18Н10Т | Х18Н10Т (ЭЯ1Т) | 1050- 1100 | То же или вода | 800 (10ч) | Тоже |  | 600 650 |  | - - |  | 147(15) 78-98 (8-10) |  | 108 (11) - |  | - - |  | 73,5(7,5) 29-39 (3-4) |
| 6-39 | 31Х19Н9МВБТ | 3Х19Н9МВБТ | 1150- 1180 | Вода | 800 (15 ч) |  | Воздух | 600 650 | - - |  | 235 (24) 167 (17) |  | 216 (22) 147 (15) |  | - - |  | 108 (11) 78 (8) |  |