|  | ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР СТАЛЬ КАЛИБРОВАННАЯ КРУГЛАЯ СОРТАМЕНТ ГОСТ 7417-75 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО УПРАВЛЕНИЮ КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ И СТАНДАРТАМ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР СТАЛЬ КАЛИБРОВАННАЯ КРУГЛАЯ Сортамент Calibrated round steel. Dimensions Срок действия с 01.01.76 до 01.01.97 Несоблюдение стандарта преследуется по закону 1. Настоящий стандарт распространяется на калиброванную холоднотянутую или холоднокатаную сталь круглого сечения диаметром от 3 до 100 мм. 2. Диаметры стали и предельные отклонения по ним должны соответствовать указанным на чертеже и в табл. 1. Таблица 1 Диаметр, мм; Предельные отклонения, мм; Площадь поперечного; Масса 1 м, кг. h9; hl0; h11; h12; сечения,мм2. 3,0; -0,025; -0,040; -0,060; -0,100; 7,07; 0,056. 3,1; 7,55; 0,059. 3,2; 8,04; 0,063. 3,3; 8,55; 0,067. 3,4; 9,08; 0,071. 3,5; 9,62; 0,076. 3,6; 10,18; 0,080. 3,7; 10,75; 0,084. 3,8; 11,34; 0,089. 3,9; 11,95; 0,094. 4,0; 12,56; 0,099. 4,1; 13,20; 0,104. 4,2; 13,85; 0,109. 4,4; -0,030; -0,048; -0,075; -0,120; 15,21; 0,119. 4,5; 15,90; 0,125. 4,6; 16,62; 0,130. 4,8; 18,10; 0,142. 4,9; 18,86; 0,148. 5,0; 19,63; 0,154. 5,2; 21,24; 0,167. 5,3; 22,06; 0,173. 5,5; 23,76; 0,186. 5,6; 24,63; 0,193. 5,8; 26,42; 0,207. 6,0; 28,27; 0,222. 6,1; 29,22; 0,229. 6,3; 31,17; 0,215. 6,5; 33,17; 0,260. 6,7; 35,26; 0,277. 6.9; 37,39; 0,294. 7,0; 38,48; 0,302. 7,1; 39,59; 0,311. 7,3; 41,85; 0,329. 7,5; 44,18; 0,347. 7.7; 46,57; 0,366. 7,8; 47,78; 0,375. 8,0; 50,27; 0,395. 8,2; 52,81; 0,415. 8,5; 56,75; 0,145. 8,8; 60.82; 0,477. 9,0; 63,62; 0,500. 9,2; 66,48; 0,522. 9,3; 67,93; 0,533. 9,5; 70,88; 0,556. 9,8; 75,43; 0,592. 10,0; 78,54; 0,616. 10,2; 81,71; 0,641. 10,5; 86,59; 0,680. 10,8; 91,61; 0,719. 11,0; 95,03; 0,746. 11,2; 98,52; 0,773. 11.5; 103,90; 0,815. 11,8; 109,36; 0,858. 12,0; 113,10; 0,890. 12,2; 116.90; 0,918. 12,5; 122,72; 0,963. 12,8; 128,68; 1,010. 13,0; 132,70; 1,042. 13,2; 136,85; 1,074. 13,5; 143,14; 1,124. 13,8; 149,57; 1,174. 14,0; 153,90; 1,208. 14,2; -0,043; -0,070; -0,110; -0,180; 158,37; 1,243. 14,5; 165,13; 1,296. 14,8; 172,03; 1,350. 15,0; 176,7; 1,387. 15,2; 181,5; 1,42. 15,5; 188,7; 1,48. 15,8; 196,1; 1,54. 16,0; 201,1; 1,58. 16.2; 206,1; 1,62. 16,5; 213,8; 1,68. 16,8; 221,7; 1,74. 17,0; 227,0; 1,78. 17,2; 232,3; 1,82. 17,5; 240,5; 1,89. 17,6; 243,2; 1,91. 17,8; 248,8; 1,95. 18,0; 254,5; 2,00. 18,5; 268,8; 2,11. 19,0; 283,5; 2,23. 19,5; 298,6; 2,34. 20,0; 314,2; 2,47. 20,5; 330,1; 2,59. 21.0; 346,4; 2,72. 21,5; 363,1; 2,85. 22,0; -0,052; -0,081; -0,130; -0,210; 380,1; 2,98. 23,0; 415,5; 3,26. 24,0; 452,4; 3,55. 25,0; 490,9; 3,85. 26,0; 530,9; 4,17. 27,0; 572,0; 4,49. 28,0; 615,7; 4,83. 29,0; 660,5; 5,18. 30,0; 706,9; 5,55. 31,0; 754,8; 5,93. 32,0; 804,2; 6,31. 33,0; 855,3; 6,71. 34,0; 907,9; 7,13. 35,0; 962,1; 7,55. 36,0; 1018; 7,99. 37,0; 1075; 8,44. 38,0; 1134; 8.90. 39,0; -0,062; -0,100; -0,160; -0,250; 1195; 9,38. 40,0; 1257; 9,86. 41,0; 1320; 10,36. 42,0; 1385; 10,87. 44,0; 1521; 11,94. 45,0; 1590; 12,48. 46,0; 1662; 13,05. 48,0; 1810; 14.21. 49,0; 1886; 14,80. 50,0; 1963; 15,41. 52,0; 2124; 16,67. 53,0; 2206; 17,32. 55,0; 2376; 18,65. 56,0; 2463; 19,33. 58,0; -0,074; -0,120; 2642; 20,74. 60,0; 2827; 22,19. 61,0; 2922; 22,94. 62,0; 3019; 23,70. 63,0; 3117; 24,47. 65,0; -0,190; -0,300; 3317; 26,04. 67,0; 3526; 27,68. 69,0; 3739; 29,35. 70,0; 3848; 30,21. 71,0; 3959; 31,08. 73,0; -; -; 4185; 32,85. 75,0; 4418; 34,68. 78,0; 4778; 37,51. 80,0; 5027; 39,46. 82,0; 5281; 41,45. 85,0; 5674; 44,54. 88,0; 6082; 47,74. 90,0; 6362; 49,94. 92,0; -; -; -0,220; -0,350; 6648; 52,19. 95,0; 7088; 55,64. 98,0; 7543; 59,21. 100,0; 7854; 61,65. Примечания: 1. Калиброванная сталь, предназначенная для холодной высадки, с техническими требованиями по ГОСТ 10702-78, кроме размеров, предусмотренных табл. 1, должна поставляться следующих размеров (диаметров) в миллиметрах: 4,35; 4,42; 4,70; 5,27; 5,70; 7,27; 7,4; 8,94; 9,10; 9,65; 10,65; 10,72; 11,10; 11,60; 12,56; 12,90; 13,60; 14,56; 14,90; 15,60; 16,24; 16,90; 18,24; 18,90; 19,55; 20,24; 21,55; 21,90; 22,55; 22,80; 23,55; 24,90; 25,20; 25,55; 26,55; 27,40; 27,58; 28,55; 29,55; 33,25; 33,90; 34,60; 35,55; 38,93; 39,90; 44,60; 45,89. 2. Площадь поперечного сечения и масса 1 м прутка вычислены по номинальному размеру; при этом плотность стали принята равной 7,85 г/см3. 3. По требованию потребителей калиброванную сталь изготовляют диаметров, не указанных в табл. 1. Предельные отклонения в этом случае должны соответствовать нормам, установленным для ближайшего большего диаметра. 4. По требованию потребителей прутки диаметром 7,5 мм изготовляют с предельными отклонениями - 0,015 мм. 3. Овальность сечения (разность между наибольшим и наименьшим диаметром одного сечения) не должна превышать предельных отклонений по диаметру, указанных в табл. 1. По требованию потребителя овальность сечения не должна превышать половины предельного отклонения по диаметру. 1-3. (Измененная редакция, Изм. № 1, 2). 4. Сталь диаметром 5 мм и выше изготавливается в прутках, диаметром менее 5 мм изготавливается в прутках по согласованию изготовителя с потребителем. По требованию потребителя сталь диаметром по 25 мм включительно должна изготовляться в мотках. По согласованию потребителя с изготовителем в мотках может изготовляться сталь диаметром свыше 25 мм. 5. В зависимости от назначения прутки изготовляются: мерной длины; кратной мерной длины; немерной длины. 6. Прутки изготовляются длиной: от 2 до 6,5 м из качественной углеродистой, автоматной, низколегированной и легированной стали; от 1,5 до 6,5 м-из высоколегированной стали. По согласованию изготовителя с потребителем допускается изготовлять прутки больших длин. 7. При изготовлении прутков немерной длины допускается наличие прутков длиной не менее 1,5 м из качественной углеродистой, автоматной, низколегированной и легированной стали и не менее 1 м из высоколегированной стали в количестве не более 10 % массы партии. 5-7. (Измененная редакция, Изм. № 1). 8. (Исключен, Изм. № 1). 9. Предельные отклонения по длине прутков мерной или кратной мерной длины не должны быть более: +30 мм-при длине прутков до 4 м; +50 мм-при длине прутков свыше 4 м. По требованию потребителей предельные отклонения по длине прутков мерной или кратной мерной длины не должны превышать + 10 мм. (Измененная редакция, Изм. № 1). 10. Кривизна прутков не должна превышать значений, указанных в табл. 2. Таблица 2 Диаметр,; Предельная кривизна в зависимости от поля допуска. мм; на 1 м длины в мм; на полную длину в %. h9; h10 и h11; h12; h9; h10 и h11; h12. До 25; 1,00; 2,00; 3,00; 0,10; 0,20; 0,30. Св. 25 до 50; 0,75; 1,00; 2,00; 0,075; 0,10; 0,20. Св. 50; 0,50; 1,00; 1,00; 0,050; 0,10; 0,10. Для прутков диаметром до 25 мм с полем допуска h10 и h11 по требованию потребителя кривизна на 1 м длины не должна превышать 1 мм. (Измененная редакция, Изм. № 1, 2). 11. Рез прутка должен быть под прямым углом к его продольной оси. Допустимая косина реза не должна превышать: 0,2 d-для прутков диаметром до 15 мм; 3 мм-для прутков диаметром свыше 15 до 30 мм; 5 мм-для прутков диаметром свыше 30 мм. 12. Марки стали и технические требования устанавливаются соответствующими стандартами. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ 1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством черной металлургии СССР РАЗРАБОТЧИКИ И. Н. Недовизий, А. М. Павлов, Б. М. Минц 2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 04.04.75 № 865 3. ВЗАМЕН ГОСТ 7417-57 4. Срок проверки 1986 г. 5. Переиздание (декабрь 1990 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными в декабре 1986 г. и марте 1989 г. (ИУС 4-87, 5-89) 6. Срок действия продлен до 01.01.97 Постановлением Госстандарта от 30.12.86 № 4589 |  |
| --- | --- | --- |