| ГОСТ 7511–73 Профили стальные для оконных и фонарных переплетов и оконных панелей пром. зданий ТУ |  |
| --- | --- |

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ ПРОФИЛИ СТАЛЬНЫЕ ДЛЯ ОКОННЫХ И ФОНАРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ И ОКОННЫХ ПАНЕЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ Технические условия Steel sections for window and lantern transoms and window panels of industrial buildings. Specifications; ГОСТ 7511-73 Взамен ГОСТ 7511-58. Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 29 июня 1973 г. № 1644 дата введения установлена 01.01.75 Ограничение срока действия снято по протоколу № 4–93 Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 4-94) Настоящий стандарт распространяется на горячекатаные и гнутые профили, предназначенные для изготовления оконных и фонарных переплетов и оконных панелей промышленных зданий. (Измененная редакция, Изм. № 1, 2). # 1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ 1.1а. По точности профилирования гнутые профили изготовляют: А — высокой точности; В — обычной точности. (Введен дополнительно, Изм. № 2). 1.1. Размеры и форма сечений горячекатаных профилей № 1; 5; 6 должны соответствовать указанным на черт. 1, 5, 6. Профиль № 1 Черт. 1 Профиль № 5 Черт. 5* ___________ * Черт. 2–4. (Исключены, Изм. № 1). Профиль № 6 Черт. 6 1.2. Предельные отклонения размеров, площадь поперечного сечения, масса 1 м и справочные значения моментов инерции и сопротивления горячекатаных профилей должны соответствовать указанным в табл. 1. Таблица 1 Номер профиля; Предельное отклонение размеров профилей, мм; Площадь сечения, см2; Масса 1 м, кг; Справочное значение моментов инерции и сопротивления. Высота; Толщина; Ширина; х-х; у-у. Ix, см4; Wx, см3; Iу, см4; Wr, см3. 1; ±1,5; +0,3 -0,5; ± 1,0; 3,88; 3,05; 1,78; 0,97; 16,39; 5,95. 5; + 1,0; 3,63; 2,85; 2,88; 1,28; 6,69; 2,09. 6; 2,42; 1,90; 1,17; 0,67; 2,66; 1,07. Условные обозначения к табл. 1 и 2: W — момент сопротивления; I — момент инерции. Пример условного обозначения профиля № 5: Профиль № 5 ГОСТ 7511-73 1.3. Смещение стенок относительно полок профилей № 5 и 6 не должно превышать предельных отклонений по ширине полки. 1.1 — 1.3. (Измененная редакция, Изм. № 1). 1.4. Уклон наружной грани каждой полки для профиля № 1 не должен превышать 1,5%; кривизна стенки по высоте сечения — 0,6 мм; притупление наружных кромок полок — 1,2 мм. 1.5. Размеры и форма сечений гнутых профилей должны соответствовать указанным на черт. 7, 8, 10 и 12. 1.6. Предельные отклонения размеров, площадь поперечного сечения, масса 1 м и справочные значения моментов инерции и сопротивления гнутых профилей № 7, 8 и 10 должны соответствовать указанным в табл. 2 и на черт. 7, 8 и 10. Таблица 2 Номер профиля; Размер и предельное отклонение, мм; Площадь сечения, см2; Масса 1 м, кг; Справочное значение моментов инерции и сопротивления. обычной точности; высокой точности; х-х; у-у. Ix, см4; Wx, см3; Iу, см4; Wr, см3. 7; - -; 35 ± 1,0 50 ± 1,0; 2,60; 2,04; 6,77; 2,01; 2,81; 1,07. 8; 10 ± 1,0 70 ± 2,0; 10 ± 1,0 70 ± 1,5; 5,52; 4,33; 40,45; 7,38; 21,96; 4,52. 10; 80 ± 2,5; 80 ± 1,5; 4,66; 3,66; 5,60; 2,15; 68,50; 9,63. Профиль № 7 Черт. 7 Профиль № 8 Черт. 8 Профиль № 10 Черт. 10* _____________ * Черт. 9. (Исключен, Изм. № 2). 1.5, 1.6. (Измененная редакция, Изм. № 2). 1.7. Предельные отклонения размеров, площадь поперечного сечения и масса 1 м гнутого профиля № 12 должны соответствовать указанным в табл. 3 и на черт. 12. Профиль № 12 Черт. 12* _____________ Черт. 11. (Исключен, Изм. № 2). Таблица 3 Номер профиля; Размер и предельное отклонение, мм; Площадь сечения, см2; Масса 1 м, кг. 12; 10 ± 1,0; 2,0; 1,57. (Измененная редакция, Изм. № 1, 2). 1.8. (Исключен, Изм. № 2). 1.9. Площадь поперечного сечения, масса 1 м и справочные значения моментов инерции и сопротивления профиля вычислены по номинальным размерам. При вычислении массы 1 м профиля плотность стали принята равной 7,85 г/см3. 1.10. Горячекатаные профили изготовляются длиной от 1,8 до 10 м, гнутые — от 4 до 12 м. 1.11. Профили изготовляются: мерной длины; кратной мерной длины; немерной длины. По соглашению сторон допускается изготовление профилей ограниченной длины в пределах немерной. Длина горячекатаных профилей, порезанных на прессах, измеряется без учета смятой части. (Измененная редакция, Изм. № 1, 2). 1.12. При изготовлении профилей немерной длины допускается наличие остатка в количестве не более 10% массы партии. (Измененная редакция, Изм. № 1). 1.13. Предельные отклонения по длине мерной и кратной мерной длины не должны превышать: +40 мм для профилей длиной до 7 м, +5 мм на каждый метр свыше 7м — для высокой точности порезки; +80 мм — для профилей длиной свыше 7 м — для обычной точности порезки. (Измененная редакция, Изм. № 1, 2). # 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 2.1. Общие технические требования — по ГОСТ 535–88 и ГОСТ 11474–76. 2.2. Профили должны изготовляться из стали марки Ст3кп с химическим составом и нормируемыми показателями для горячекатаных профилей — 2 категории ГОСТ 535–88, для гнутых профилей — 4 категории ГОСТ 16523–97, 2 категории ГОСТ 14637–89. Допускается изготовление профилей из стали других марок. (Измененная редакция, Изм. № 3). 2.3. Скручивание горячекатаных профилей не допускается. 2.4. Скручивание гнутых профилей не должно превышать 1° на 1 м. Общее скручивание гнутых профилей не должно превышать произведения допустимого скручивания 1 м на длину профиля в метрах, но не более 10°. 2.5. Кривизна профилей на 1 м не должна превышать: 2 мм — для горячекатаных; 1 мм — для гнутых. 2.6. Волнистость гнутых профилей по кромкам не должна превышать 2 мм на 1 м. # 3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ 3.1. Правила приемки — по ГОСТ 535–88 и ГОСТ 11474–76. 3.2. (Исключен, Изм. № 1). # 4. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ 4.1. Контроль размеров поперечного сечения горячекатаных профилей производят на расстоянии 300 мм от торцов, гнутых профилей — на расстоянии 300 мм при поштучном профилировании и 50 мм при непрерывном профилировании. 4.2–4.6. (Исключены, Изм. № 1). 4.7. Схема измерения высоты и ширины профилей представлена на черт. 13. (Измененная редакция, Изм. № 1). 4.8. Методы испытаний — по ГОСТ 535–88 и ГОСТ 11474–76. 4.9. Геометрические размеры и форму профилей проверяют при помощи измерительных инструментов по ГОСТ 162–90, ГОСТ 166–89, ГОСТ 427–75, ГОСТ 5378–88, ГОСТ 6507–90, ГОСТ 7502–98, ТУ 2-034-228–88. Черт. 13 4.10. Размеры профилей, для которых не установлены предельные отклонения, на готовом профиле не контролируют. Они обеспечиваются технологией изготовления. Контроль толщины полок профиля № 1 проводится по калибрам валков. 4.8–4.10. (Введены дополнительно, Изм. № 1). # 5. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 5.1. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение — по ГОСТ 535–88 и ГОСТ 11474–76. (Измененная редакция, Изм. № 1). 5.2. (Исключен, Изм. № 1). СОДЕРЖАНИЕ 1. Основные параметры и размеры.. 1 2. Технические требования. 4 3. Правила приемки. 5 4. Методы испытаний. 5 5. Маркировка, упаковка и транспортирование. 5.