|  | ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР КАНАТЫ СТАЛЬНЫЕ КАНАТ ЗАКРЫТЫЙ НЕСУЩИЙ С ОДНИМ СЛОЕМ КЛИНОВИДНОЙ И ОДНИМ СЛОЕМ ЗЕТОБРАЗНОЙ ПРОВОЛОКИ И СЕРДЕЧНИКОМ ТИПА ТК СОРТАМЕНТ ГОСТ 7675-73 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР Канаты стальные КАНАТ ЗАКРЫТЫЙ НЕСУЩИЙ С ОДНИМ СЛОЕМ КЛИНОВИДНОЙ И ОДНИМ СЛОЕМ ЗЕТОБРАЗНОЙ ПРОВОЛОКИ И СЕРДЕЧНИКОМ ТИПА ТК Сортамент Steel wire ropes. Locked conveying wire rope with one layer of V-shaped wire, one layer of Z-wire and type ТК core. Dimensions; ГОСТ 7675-73. Дата введения 01.01.75 1. Настоящий стандарт распространяется на стальные закрытые несущие канаты с одним слоем клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечниками из круглых проволок с точечным касанием типа ТК конструкции 1+6+12 и 1+6+12+18. 2. Основные параметры и размеры канатов должны соответствовать указанным в таблице. Диаметр каната, мм; Круглая проволока; Клиновидная проволока; Зетобразная проволока; Расчетная площадь сечения всех проволок, мм2; Расчетная масса 100м смазанного каната, кг; Расчетное разрывное усилие, кН (кгс), не менее, для маркировочных групп, Н/мм2 (кгс/мм2). Диаметр, мм; Количество; Высота, мм; Количество; Расчетная площадь поперечного сечения, мм2; Высота, мм; Количество; Расчетная площадь поперечного сечения, мм2; 1180 (120); 1270 (130); 1370 (140); 1470 (150); 1570 (160); 1670 (170). 38,5; 3,3; 19; 5; 17; 17,8; 6; 18; 30,6; 1015,90; 869,20; 1190 (121500); 1290 (132000); 1390 (142000); 1485 (152000); 1590 (162500); 1690 (172500). 40,5; 3,7; 19; 5; 18; 19,0; 6; 19; 30,6; 1127,69; 964,81; 1320 (135000); 1435 (146500); 1540 (157500); 1655 (169000); 1760 (180000); 1875 (191500). 42,5; 4.1; 19; 5; 19; 19,0; 6; 20; 30,6; 1223,84; 1046,84; 1435 (146500); 1555 (159000); 1675 (171000); 1795 (183500); 1915 (195500); 2035 (208000). 45,0; 4,6; 19; 5; 20; 19,6; 6; 21; 31,0; 1358,76; 1162,01; 1595 (163000); 1725 (176500); 1860 (190000); 1990 (203500); 2125 (217000); 2255 (230500). 47,0; 3,6; 37; 5; 22; 19,0; 6; 22; 31,0; 1476,62; 1262,58; 1730 (177000); 1875 (191500); 2020 (206500); 2165 (221000); 2310 (236000); 2455 (251000). 51,0; 4.1; 37; 5; 24; 19,6; 6; 24; 31,0; 1702,89; 1455,70; 1995 (204000); 2165 (221000); 2330 (238000); 2495 (255000); 2665 (272000); 2830 (289000). Примечания: 1. (Исключено, Изм. № 2). 2. Расчетная площадь поперечного сечения клиновидной и зетобразной проволок приведена для справок. 3. Расчетные разрывные усилия канатов маркировочных групп св. 1370 Н/мм2 (140 кгс/мм2) вводят в действие с 01.01.91. Пример условного обозначения каната диаметром 45,0 мм, марки В, из проволоки без покрытия, правой свивки, нераскручивающегося, маркировочной группы 1180 Н/мм2 (120 кгс/мм2): Канат 45,0-В-Н-1180 ГОСТ 7675-73 (Измененная редакция, Изм. № 1,2). 3. Технические требования, правила приемки, методы испытаний, упаковка, маркировка, транспортирование и хранение-по ГОСТ 18899. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ 1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством червой металлургии СССР РАЗРАБОТЧИКИ Х.Н. Белалов, канд. техн. наук; НА. Галкина; Е.С. Чугунова; А.А. Титова 2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 15.06.73 № 1484 3. ВЗАМЕН ГОСТ 7675-55 4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ Обозначение НТД, на который дана ссылка; Номер пункта. ГОСТ 18899-73; п. 3. 5. Ограничение срока действия снято по протоколу № 4-93 Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 4-94) 6. ПЕРЕИЗДАНИЕ (февраль 1998 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными в марте 1985 г., декабре 1989 г. (ИУС 6-85, 3-90) |  |
| --- | --- | --- |