|  | ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР КАНАТЫ СТАЛЬНЫЕ КАНАТ ЗАКРЫТЫЙ НЕСУЩИЙ С ДВУМЯ СЛОЯМИ КЛИНОВИДНОЙ И ОДНИМ СЛОЕМ ЗЕТОБРАЗНОЙ ПРОВОЛОКИ И СЕРДЕЧНИКОМ ТИПА ТК Сортамент ГОСТ 7676-73 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР Канаты стальные КАНАТ ЗАКРЫТЫЙ НЕСУЩИЙ С ДВУМЯ СЛОЯМИ КЛИНОВИДНОЙ И ОДНИМ СЛОЕМ ЗЕТОБРАЗНОЙ ПРОВОЛОКИ И СЕРДЕЧНИКОМ ТИПА ТК Сортамент Steel wire ropes. Locked conveying wire rope with two layers of V-shaped wire, one layer of Z-wire and type ТК core. Dimensions; ГОСТ 7676-73. Дата введения 01.01.75 1. Настоящий стандарт распространяется на стальные закрытые несущие канаты с двумя слоями клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечниками из круглых проволок с точечным касанием типа ТК конструкций 1+6+12, 1+6+12+18 и 1+6+12+18+24. 2. Основные параметры и размеры канатов должны соответствовать указанным в таблице. Диаметр каната, мм; Круглая проволока; Клиновидная проволока; Зетобразная проволока; Расчетная площадь сечения всех проволок, мм2; Расчетная масса 100 м смазанного каната, кг; Расчетное разрывное усилие, кН (кгс), не менее, для маркировочных групп, Н/мм2 (кгс/мм2). Диаметр, мм; Количество; 1-й слой; 2-й слой. Высота, мм; Количество; Расчетная площадь поперечного сечения, мм2; Высота, мм; Количество; Расчетная площадь поперечного сечения, мм2; Высота, мм; Количество; Расчетная площадь поперечного сечения, мм2; 1180 (120); 1270 (130); 1370 (140); 1470 (150); 1570 (160); 1670 (170). 50,0; 3,6; 19; 5; 18; 17,8; 5; 24; 19,2; 6; 24; 30,8; 1713,80; 1469,51; 2010 (205500); 2180 (222500); 2345 (239500); 2515 (257000); 2685 (274000); 2850 (291000). 52,0; 4,0; 19; 5; 19; 17,8; 5; 26; 19,2; 6; 25; 30,8; 1846,16; 1582,83; 2170 (221500); 2350 (240000); 2525 (258000); 2705 (276500); 2890 (295000); 3070 (313500). 54,0; 4,4; 19; 5; 20; 19,0; 5; 27; 19,2; 6; 26; 30,8; 1988,10; 1704,37; 2335 (238500); 2525 (258000); 2720 (278000); 2920 (298000); 3115 (318000); 3305 (337500). 55,0; 3,4; 37; 4,5; 21; 17,2; 5; 27; 19,2; 6; 26; 30,8; 2016,33; 1728,06; 2365 (241500); 2565 (262000); 2760 (282000); 2955 (302000); 3160 (322500); 3355 (342500). 60,0; 4,1; 37; 4.5; 24; 17,2; 5; 30; 20,1; 6; 28; 32,3; 2408,69; 2063,60; 2830 (289000); 3065 (313000); 3300 (337000); 3535 (361000); 3770 (385000); 4005 (409000). 65,0; 3,7; 61; 4,5; 26; 18,3; 5; 33; 20,1; 6; 30; 32,3; 2763,97; 2367,31; 3245 (331500); 3515 (359000); 3785 (386500); 4060 (414500); 4330 (442000); 4600 (469500). 70,0; 4,3; 61; 4,5; 30; 18,3; 5; 33; 22,5; 6; 37; 28,5; 3231,84; 2767,12; 3795 (387500); 4115 (420000); 4425 (452000); 4745 (484500); 5065 (517000); 5380 (549000). Примечания: 1. (Исключено, Изм. № 2). 2. Расчетная площадь поперечного сечения клиновидной и зетобразной проволоки приведена для справок. 3. Расчетные разрывные усилия канатов маркировочных групп св. 1370 Н/мм2 (140 кгс/см2) вводят в действие с 01.01.91. Пример условного обозначения каната диаметром 60,0мм, марки I, из проволоки без покрытия, правой свивки, раскручивающегося, маркировочной группы 1270 Н/мм2 (130 кгс/мм2): Канат 60,0-I-Р-1270 ГОСТ 7676-73 (Измененная редакция, Изм. № 1, 2). 3. Технические требования, правила приемки, методы испытаний, упаковка, маркировка, транспортирование и хранение-по ГОСТ 18899. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ 1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством черной металлургии СССР РАЗРАБОТЧИКИ Х.Н. Белалов, канд. техн. наук; Н.А. Галкина; Е.С. Чугунова; А.А. Титова 2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 15.06.73 № 1484 3. ВЗАМЕН ГОСТ 7676-55 4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ Обозначение НТД, на который дана ссылка; Номер пункта. ГОСТ 18899-73; п. 3. 5. Ограничение срока действия снято по протоколу № 4-93 Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 4-94) 6. ПЕРЕИЗДАНИЕ (февраль 1998 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными в марте 1985 г., декабре 1989 г. (ИУС 6-85, 3-90) |  |
| --- | --- | --- |