|  | ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР ГОСТ7798-70 БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ КЛАССА ТОЧНОСТИ В. Конструкция и размеры Hexagon bolts, product grade B. Construction and dimensions Дата введения01.07.72 1. Настоящий стандарт распространяется на болты с шестигранной головкой класса точности В с диаметром резьбы от 6 до 48 мм. Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 4728-84. (Измененная редакция, Изм. № 4). 2. Конструкция и размеры болтов должны соответствовать указанным на чертеже и в табл. 1, 2. (Измененная редакция, Изм. № 2-6). 3. Резьба-по ГОСТ 24705. Сбег и недорез резьбы-по ГОСТ 27148. Концы болтов-по ГОСТ 12414. (Измененная редакция, Изм. № 5). 3а. Радиус под головкой-по ГОСТ 24670. 36. Не установленные настоящим стандартом допуски размеров, отклонений формы и расположения поверхностей и методы контроля-по ГОСТ 1759.1. 3в. Допустимые дефекты поверхности болтов и методы контроля-по ГОСТ 1759.2. 3а- 3в. (Введены дополнительно, Изм. № 4). 4. (Исключен, Изм. № 4). 5. Варианты исполнения головки устанавливает изготовитель. 5а. Допускается изготавливать болты с диаметром гладкой части стержня d1 приблизительно равным среднему диаметру резьбы. (Введен дополнительно, Изм. № 3). 5б. Допускается для нанесения знаков маркировки изготавливать болты исполнений 1 и 2 с лункой на торцевой поверхности головки с размерами, не снижающими прочность головки, при этом глубина лунки должна быть не более 0,4 k. (Введен дополнительно, Изм. № 5). 6. Технические требования-по ГОСТ 1759.0. 7. (Исключен, Изм. № 2). 8. Масса болтов указана в приложении 1. Таблица 1 Номинальный диаметр резьбыd; 6; 8; 10; 12; (14); 16; (18); 20; (22); 24; (27); 30; 36; 42; 48. Шаг; крупный; 1; 125; 15; 175; 2; 25; 3; 35; 4; 45; 5. резьбы; мелкий; -; 1; 125; 15; 2; 3. Диаметр стержня d1; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 27; 30; 36; 42; 48. Размер «под ключ» S; 10; 13; 16; 18; 21; 24; 27; 30; 34; 36; 41; 46; 55; 65; 75. Высота головкиk; 40; 53; 64; 75; 88; 100; 120; 125; 140; 150; 170; 187; 225; 260; 300. Диаметр описанной окружности е не менее; 109; 142; 176; 199; 228; 262; 296; 330; 373; 396; 452; 509; 608; 713; 826. dw не менее; 87; 115; 145; 165; 192; 220; 248; 277; 314; 332; 380; 427; 511; 599; 694. hw; не менее; 015; 020; 025. не более; 06; 08. Диаметр отверстия в стержне d3; 16; 20; 25; 32; 40; 50; 63; 80. Диаметр отверстия в головке d4 Н15; 20; 25; 32; 40; 50. Расстояние от опорной поверхности до оси отверстия в головке l2 js15; 20; 28; 35; 40; 45; 50; 60; 65; 70; 75; 85; 95; 115; 130; 150. Примечания: 1. Размеры болтов, заключенные в скобки, применять не рекомендуется. 2. Допускается изготавливать болты с размерами, указанными в приложении 2. Таблица 2 мм Длина; Длина резьбы b и расстояние от опорной поверхности головки до оси отверстия в стержне l1 при номинальном диаметре резьбы d (знаком  отмечены болты с резьбой на всей длине стержня). болта; 6; 8; 10; 12; (14); 16; (18); 20; (22); 24; (27); 30; 36; 42; 48. l; l1; b; l1; b; l1; b; l1; b; l1; b; l1; b; l1; b; l1; b; l1; b; l1; b; l1; b; l1; b; l1; b; l1; b; l1; b. 8; -; ; -; ; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -. 10; -; ; -; ; -; ; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -. 12; -; ; -; ; -; ; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -. 14; 10; ; -; ; -; ; -; ; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -. 16; 12; ; 12; ; -; ; -; ; -; ; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -. (18); 14; ; 14; ; 14; ; -; ; -; ; -; ; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -. 20; 16; ; 16; ; 16; ; 15; ; -; ; -; ; -; ; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -. (22); 18; 18; 18; ; 18; ; 17; ; 17; ; -; ; -; ; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -. 25; 21; 18; 21; ; 21; ; 20; ; 20; ; 19; ; -; ; -; ; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -. (28); 24; 18; 24; 22; 24; ; 23; ; 23; ; 22; ; 22; ; -; ; -; ; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -. 30; 26; 18; 26; 22; 26; ; 25; ; 25; ; 24; ; 24; ; 24; ; -; ; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -. (32); 28; 18; 28; 22; 28; 26; 27; ; 27; ; 26; ; 26; ; 26; ; 25; ; -; ; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -. 35; 31; 18; 31; 22; 31; 26; 30; 30; 30; ; 29; ; 29; ; 29; ; 28; ; 28; ; -; ; -; -; -; -; -; -; -; -. (38); 34; 18; 34; 22; 34; 26; 33; 30; 33; ; 32; ; 32; ; 32; ; 31; ; 31; ; -; ; -; -; -; -; -; -; -; -. 40; 36; 18; 36; 22; 36; 26; 35; 30; 35; 34; 34; ; 34; ; 34; ; 33; ; 33; ; 32; ; -; ; -; -; -; -; -; -. 45; 41; 18; 41; 22; 41; 26; 40; 30; 40; 34; 39; 38; 39; ; 39; ; 38; ; 38; ; 37; ; 36; ; -; -; -; -; -; -. 50; 46; 18; 46; 22; 46; 26; 45; 30; 45; 34; 44; 38; 44; 42; 44; ; 43; ; 43; ; 42; ; 41; ; 40; ; -; -; -; -. 55; 51; 18; 51; 22; 51; 26; 50; 30; 50; 34; 49; 38; 49; 42; 49; 46; 48; ; 48; ; 47; ; 46; ; 45; ; -; ; -; -. 60; 56; 18; 56; 22; 56; 26; 55; 30; 55; 34; 54; 38; 54; 42; 54; 46; 53; 50; 53; ; 52; ; 51; ; 50; ; 48; ; -; -. 65; 61; 18; 61; 22; 61; 26; 60; 30; 60; 34; 59; 38; 59; 42; 59; 46; 58; 50; 58; 54; 57; ; 56; ; 55; ; 53; ; -; -. 70; 66; 18; 66; 22; 66; 26; 65; 30; 65; 34; 64; 38; 64; 42; 64; 46; 63; 50; 63; 54; 62; 60; 61; ; 60; ; 58; ; 58; . 75; 71; 18; 71; 22; 71; 26; 70; 30; 70; 34; 69; 38; 69; 42; 69; 46; 68; 50; 68; 54; 67; 60; 66; 66; 65; ; 63; ; 63; . 80; 76; 18; 76; 22; 76; 26; 75; 30; 75; 34; 74; 38; 74; 42; 74; 46; 73; 50; 73; 54; 72; 60; 71; 66; 70; ; 68; ; 68; . (85); 81; 18; 81; 22; 81; 26; 80; 30; 80; 34; 79; 38; 79; 42; 79; 46; 78; 50; 78; 54; 77; 60; 76; 66; 75; ; 73; ; 73; . 90; 86; 18; 86; 22; 86; 26; 85; 30; 85; 34; 84; 38; 84; 42; 84; 46; 83; 50; 83; 54; 82; 60; 81; 66; 80; 78; 78; ; 78; . (95); -; -; 91; 22; 91; 26; 90; 30; 90; 34; 89; 38; 89; 42; 89; 46; 88; 50; 88; 54; 87; 60; 86; 66; 85; 78; 83; ; 83; . 100; -; -; 96; 22; 96; 26; 95; 30; 95; 34; 94; 38; 94; 42; 94; 46; 93; 50; 93; 54; 92; 60; 91; 66; 90; 78; 88; ; 88; . (105); -; -; -; -; 101; 26; 100; 30; 100; 34; 99; 38; 99; 42; 99; 46; 98; 50; 98; 54; 97; 60; 96; 66; 95; 78; 93; 90; 93; . 110; -; -; -; -; 106; 26; 105; 30; 105; 34; 104; 38; 104; 42; 104; 46; 103; 50; 103; 54; 102; 60; 101; 66; 100; 78; 98; 90; 98; . (115); -; -; -; -; 111; 26; 110; 30; 110; 34; 109; 38; 109; 42; 109; 46; 108; 50; 108; 54; 107; 60; 106; 66; 105; 78; 103; 90; 103; 102. 120; -; -; -; -; 116; 26; 115; 30; 115; 34; 114; 38; 114; 42; 114; 46; 113; 50; 113; 54; 112; 60; 111; 66; 110; 78; 108; 90; 108; 102. (125); -; -; -; -; 121; 26; 120; 30; 120; 34; 119; 38; 119; 42; 119; 46; 118; 50; 118; 54; 117; 60; 116; 66; 115; 78; 113; 90; 113; 102. 130; -; -; -; -; 126; 32; 125; 36; 125; 40; 124; 44; 124; 48; 124; 52; 123; 56; 123; 60; 122; 66; 121; 72; 120; 84; 118; 96; 118; 108. 140; -; -; -; -; 136; 32; 135; 36; 135; 40; 134; 44; 134; 48; 134; 52; 133; 56; 133; 60; 132; 66; 131; 72; 130; 84; 128; 96; 128; 108. 150; -; -; -; -; 146; 32; 145; 36; 145; 40; 144; 44; 144; 48; 144; 52; 143; 56; 143; 60; 142; 66; 141; 72; 140; 84; 138; 96; 138; 108. 160; -; -; -; -; 156; 32; 155; 36; 155; 40; 154; 44; 154; 48; 154; 52; 153; 56; 153; 60; 152; 66; 151; 72; 150; 84; 148; 96; 148; 108. 170; -; -; -; -; 166; 32; 165; 36; 165; 40; 164; 44; 164; 48; 164; 52; 163; 56; 163; 60; 162; 66; 161; 72; 160; 84; 158; 96; 158; 108. 180; -; -; -; -; 176; 32; 175; 36; 175; 40; 174; 44; 174; 48; 174; 52; 173; 56; 173; 60; 172; 66; 171; 72; 170; 84; 168; 96; 168; 108. 190; -; -; -; -; 186; 32; 185; 36; 185; 40; 184; 44; 184; 48; 184; 52; 183; 56; 183; 60; 182; 66; 181; 72; 180; 84; 178; 96; 178; 108. 200; -; -; -; -; 196; 32; 195; 36; 195; 40; 194; 44; 194; 48; 194; 52; 193; 56; 193; 60; 192; 66; 191; 72; 190; 84; 188; 96; 188; 108. 220; -; -; -; -; -; -; 215; 49; 215; 57; 214; 57; 214; 61; 214; 65; 213; 69; 213; 73; 212; 79; 211; 85; 210; 97; 208; 109; 208; 121. 240; -; -; -; -; -; -; 235; 49; 235; 57; 234; 57; 234; 61; 234; 65; 233; 69; 233; 73; 232; 79; 231; 85; 230; 97; 228; 109; 228; 121. 260; -; -; -; -; -; -; 255; 49; 255; 57; 254; 57; 254; 61; 254; 65; 254; 69; 253; 73; 252; 79; 251; 85; 250; 97; 248; 109; 248; 121. 280; -; -; -; -; -; -; -; -; 275; 57; 274; 57; 274; 61; 274; 65; 273; 69; 273; 73; 272; 79; 271; 85; 270; 97; 268; 109; 268; 121. 300; -; -; -; -; -; -; -; -; 295; 57; 294; 57; 294; 61; 294; 65; 293; 69; 293; 73; 292; 79; 291; 85; 290; 97; 288; 109; 288; 121. Примечания: 1. Болты с размерами длин, заключенными в скобки, применять не рекомендуется. 2. Болты, для которых значения b расположены над ломаной линией, допускается изготавливать с длиной резьбы до головки. Пример условного обозначения болта исполнения 1 с диаметром резьбы d=12 мм, с размером «под ключ» S=18 мм, длиной l=60 мм, с крупным шагом резьбы с полем допуска 6g, класса прочности 5.8, без покрытия: Болт М12-6g60.58 (S18) ГОСТ 7798-70 То же, исполнения 2, с размером «под ключ» S=19 мм, с мелким шагом резьбы с полем допуска 6g, класса прочности 10.9, из стали марки 40Х, с покрытием 01 толщиной 6 мкм: Болт 2М121,25-6g60.109.40Х.016 ГОСТ 7798-70 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Справочное Масса стальных болтов (исполнение 1) с крупным шагом резьбы Длина болта; Теоретическая масса 1000 шт. болтов кг при номинальном диаметре резьбы d мм. l мм; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 27; 30; 36; 42; 48. 8; 4306; 8668; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -. 10; 4712; 9394; 1668; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -. 12; 5118; 10120; 1782; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -. 14; 5524; 10850; 1896; 2789; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -. 16; 5930; 11570; 2010; 2948; 4398; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -. 18; 6336; 12300; 2123; 3112; 4621; 6554; -; -; -; -; -; -; -; -; -. 20; 6742; 13020; 2237; 3276; 4845; 6849; 9581; -; -; -; -; -; -; -; -. 22; 7204; 13520; 2351; 3440; 5069; 7144; 9952; -; -; -; -; -; -; -; -. 25; 7871; 14840; 2522; 3686; 5405; 7587; 10510; 1333; -; -; -; -; -; -; -. 28; 8537; 16330; 2692; 3932; 5740; 8029; 11060; 1402; -; -; -; -; -; -; -. 30; 8981; 17120; 2852; 4096; 5964; 8324; 11430; 1448; 1930; -; -; -; -; -; -. 32; 9426; 17910; 2943; 4259; 6187; 8619; 11800; 1494; 1986; 2370; -; -; -; -; -. 35; 10090; 19090; 3128; 4534; 6524; 9062; 12360; 1563; 2070; 2469; 3406; -; -; -; -. 38; 10760; 20280; 3318; 4800; 6859; 9504; 12920; 1632; 2154; 2569; 3533; -; -; -; -. 40; 11200; 21070; 3436; 4978; 7125; 9799; 13290; 1678; 2210; 2635; 3618; 4748; -; -; -. 45; 12310; 23040; 3745; 5422; 7730; 10570; 14210; 1794; 2350; 2801; 3730; 5009; -; -; -. 50; 13420; 25020; 4053; 5867; 8335; 11360; 15240; 1909; 2490; 2967; 4041; 5269; 8345; -; -. 55; 14530; 26990; 4362; 6311; 8939; 12150; 16240; 2037; 2631; 3133; 4253; 5530; 8721; 1304; -. 60; 15640; 28970; 4670; 6755; 9544; 12940; 17240; 2160; 2789; 3299; 4465; 5790; 9098; 1356; -. 65; 16760; 30940; 4979; 7199; 10150; 13730; 18240; 2284; 2938; 3488; 4677; 6051; 9474; 1407; 2009. 70; 17870; 32910; 5287; 7644; 10750; 14520; 19240; 2407; 3088; 3665; 4911; 6311; 9850; 1458; 2076. 75; 18980; 34890; 5596; 8088; 11360; 15310; 20240; 2530; 3237; 3843; 5136; 6597; 10230; 1509; 2143. 80; 20090; 36860; 5904; 8533; 11960; 16100; 21240; 2650; 3386; 4021; 5361; 6875; 10610; 1561; 2211. 85; 21200; 38840; 6213; 8977; 12570; 16890; 22240; 2777; 3536; 4198; 5586; 7152; 10980; 1612; 2278. 90; 22310; 40810; 6521; 9420; 13170; 17680; 23240; 2901; 3685; 4376; 5810; 7430; 11410; 1663; 2345. 95; -; 42790; 6830; 9864; 13780; 18470; 24240; 3024; 3834; 4554; 6035; 7708; 11810; 1715; 2412. 100; -; 44760; 7138; 10310; 14380; 19260; 25240; 3147; 3983; 4732; 6260; 7985; 12210; 1766; 2479. 105; -; -; 7447; 10750; 14990; 20050; 26240; 3271; 4133; 4909; 6485; 8263; 12610; 1826; 2546. 110; -; -; 7755; 11200; 15590; 20840; 27230; 3394; 4282; 5087; 6710; 8541; 13010; 1880; 2614. 115; -; -; 8063; 11640; 16200; 21630; 28230; 3518; 4431; 5265; 6935; 8818; 13410; 1934; 2690. 120; -; -; 8372; 12090; 16800; 22420; 29230; 3641; 4581; 5442; 7160; 9096; 13810; 1989; 2760. 125; -; -; 8680; 12530; 17400; 23210; 30230; 3764; 4730; 5620; 7385; 9374; 14210; 2043; 2831. 130; -; -; 8989; 12970; 18010; 24000; 31230; 3888; 4879; 5798; 7610; 9652; 14610; 2098; 2903. 140; -; -; 9606; 13860; 19220; 25580; 33230; 4135; 5178; 6153; 8060; 10210; 15410; 2207; 3045. 150; -; -; 10218; 14750; 20430; 27160; 35230; 4381; 5476; 6508; 8501; 10760; 16210; 2315; 3187. 160; -; -; 10838; 15640; 21640; 28740; 37230; 4628; 5775; 6864; 8959; 11320; 17010; 2424; 3329. 170; -; -; 11458; 16530; 22850; 30320; 39230; 4875; 6074; 7219; 9409; 11880; 17800; 2533; 3471. 180; -; -; 12068; 17420; 24060; 31900; 41230; 5122; 6372; 7575; 9859; 12430; 18600; 2642; 3614. 190; -; -; 12688; 18310; 25270; 33380; 43230; 5369; 6671; 7930; 10310; 12990; 19400; 2751; 3756. 200; -; -; 13308; 19190; 26470; 35060; 45220; 5615; 6970; 8286; 10760; 13540; 20200; 2860; 3898. 220; -; -; -; 20970; 22890; 38220; 49220; 6109; 7567; 8996; 11660; 14650; 21800; 3077; 4182. 240; -; -; -; 22750; 31310; 41380; 53220; 6603; 8164; 9708; 12560; 15760; 23400; 3295; 4466. 260; -; -; -; 24520; 33760; 44540; 57220; 7096; 8761; 10420; 13460; 16870; 25000; 3513; 4751. 280; -; -; -; -; 36150; 47690; 61220; 7590; 9359; 11130; 14360; 17980; 26600; 3730; 5035. 300; -; -; -; -; 38570; 50850; 65220; 8083; 9956; 11840; 15260; 19100; 28200; 3948; 5319. (Измененная редакция Изм. № 5) ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Справочное Дополнительные требования отражающие потребности народного хозяйства Размеры в мм Номинальный диаметр резьбы d; 10; 12; 12; 22. Размер «под ключ» S; 17; 19; 22; 32. Диаметр описанной окружности е не менее; 187; 209; 239; 350. dw не менее; 155; 172; 201; 295. Длина; 10; Теоретическая масса; 1810; -; -; -. болта; 12; 1000 шт. болтов; 1924; -; -; -. l; 14; (исполнение 1); 2038; 2975; -; -. 16; с крупным шагом; 2152; 3134; 4652; -. 18; резьбы кг; 2265; 3298; 4875; -. 20; 2379; 3462; 5009; -. 22; 2493; 3626; 5323; -. 25; 2664; 3872; 5659; -. 28; 2834; 4118; 5994; -. 30; 2948; 4282; 6218; 1806. 32; 3085; 4445; 6441; 1862. 35; 3270; 4720; 6778; 1946. 38; 3455; 4986; 7113; 2030. 40; 3578; 5164; 7379; 2086. 45; 3887; 5608; 7984; 2226. 50; 4195; 6053; 8589; 2366. 55; 4504; 6497; 9193; 2507. 60; 4812; 6941; 9798; 2665. 65; 5121; 7385; 10400; 2814. 70; 5429; 7830; 11000; 2964. 75; 5738; 8274; 11610; 3113. 80; 6046; 8719; 12210; 3262. 85; 6355; 9163; 12820; 3412. 90; 6663; 9606; 13420; 3561. 95; 6972; 10050; 14030; 3710. 100; 7280; 10500; 14630; 3859. 105; 7589; 10940; 15240; 4009. 110; 7897; 11390; 15840; 4158. 115; 8205; 11830; 16450; 4307. 120; 8514; 12280; 17050; 4457. 125; 8822; 12720; 17650; 4606. 130; 9131; 13160; 18260; 4755. 140; 9748; 14050; 19470; 5054. 150; 10360; 14940; 20680; 5352. 160; 10980; 15830; 21890; 5651. 170; 11600; 16720; 23100; 5950. 180; 12210; 17610; 24310; 6247. 190; 12830; 18500; 25520; 6547. 200; 13450; 19380; 26720; 6846. 220; -; 21160; 29140; 7443. 240; -; 22940; 31560; 8040. 260; -; 24710; 33980; 8637. 280; -; -; 36400; 9235. 300; -; -; 38820; 9832. ПРИЛОЖЕНИЕ 2(Введено дополнительно Изм. № 5 измененная редакция Изм. № 6). ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ 1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством черной металлургии СССР РАЗРАБОТЧИКИ И. Н. Недовизий, канд. техн. наук; Б. М. Ригмант; В. И. Мокринский, канд. техн. наук 2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Комитета стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР от 04.03.70 № 270 3. Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 4728-84 4. ВЗАМЕН ГОСТ 7798-62 5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ Обозначение НТД на который дана ссылка; Номер пункта; Обозначение НТД на который дана ссылка; Номер пункта. ГОСТ 1759.0-87; 6; ГОСТ 24670-81; 3а. ГОСТ 1759.1-82; 3б; ГОСТ 24705-81; 3. ГОСТ 1759.2-82; 3в; ГОСТ 27148-86; 3. ГОСТ 12414-66; 3. 6. Ограничение срока действия снято по протоколу № 5-94 Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 11-12-94) 7. ПЕРЕИЗДАНИЕ с Изменениями № 2, 3, 4, 5, 6, утвержденными в феврале 1974 г., марте 1981г., марте 1985 г., марте 1989 г., июле 1995 г. (ИУС 3-74, 6-81, 6-85, 6-89, 9-95) |  |
| --- | --- | --- |