ГОСТ 805-80
Разработан Государственным
комитетом РФ по стандартизации
и метрологии

ЧУГУН ПЕРЕДЕЛЬНЫЙ

Технические условия

Настоящий стандарт распространяется на передельный чушковый чугун, предназначенный для дальнейшего передела в сталь или переплавки в чугунолитейных цехах при производстве отливок.
Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 3288—81.

1. МАРКИ

1.1. В зависимости от назначения передельный чугун изготовляют:

- для сталеплавильного производства марок П1 и П2 и для литейного производства марок ПЛ1 и ПЛ2, химический состав которых указан в табл. 1;

- фосфористый марок ПФ1, ПФ2, ПФЗ, химический состав которых указан в табл. 2;

высококачественный марок ПВК1, ПВК2 и ПВКЗ, химический состав которых указан в табл. 3.

Таблица 1

| Марка чугуна | Массовая доля,% |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | кремния | марганца |  |  |  |
|  |  | группы |  |  |  |
|  |  | I | II | I | IV |
| П1 П2 ПЛ1 ПЛ'2 | Св. 0,5 до 0,9 вкл. До 0,5 Св. 0,9 до 1,2 0,5 до 0,9 | До 0,5 вкл. » 0,5 » » 0,3 » » 0,3 » | Св. 0,5 до 1,0 вкл. » 0,6 » 1,0 » » 0,3 » 0,6 » » 0,3 » 0,5 » | Св. 1,0 до 1,5 вкл. » 1,0 » 1,5 » » 0,5 » 0,9 » » 0,5 » 0,9 » | — — Св. 0,9 до 1,6 вкл. » 0,9 » 1,5 » |

Таблица 2

| Марка чугуна | Массовая доля,% |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | фосфора, не более |  |  | серы, не более |  |  |  |  |
|  | класса |  |  | категории |  |  |  |  |
|  | А | Б | В | I | II | I | IV | V |
| П1 П2 ПЛ1 ПЛ'2 | 0,1 0,1 0,08 0,08 | 0,2 0,2 0,12 0,12 | 0,3 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 |

Таблица 3

| Марка чугуна | Массовая доля,% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | кремния | марганца,не более |  |  | серы, не более |  |  | класс |  |  |  |  |  |
|  |  | группы |  |  | категории |  |  | А |  | Б |  | В |  |
|  |  | I | II | III | I | II | III | фосфор | мышьяк, не более | фосфор | мышьяк, не более | фосфор | мышьяк, не более |
| ПФ1 ПФ2 ПФ3 | Св. 0,9 до 1,2 вкл. Св. 0,5 до 0,9 вкл. До 0,5 вкл. | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 0,03 | 0,05 | 0,07 | От 0,3 до 0,7 вкл. | 0,10 | Св. 0,7 до 1,5 вкл. | 0,15 | Св. 0,5 до 2,0 вкл. | 0,20 |

| Марка чугуна | Массовая доля,% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | кремния | марганца,не более |  |  | фосфора, не более |  |  |  | серы, не более |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | категории |  |  |
|  |  | группы |  |  | класса |  |  |  |  |  |  |
|  |  | I | II | III | А | Б | В | Г | I | II | III |
| ПВК1 ПВК2 ПВК3 | Св. 0,9 до 1,2 вкл. Св. 0,5 до 0,9 вкл. До 0,5 вкл. | До 0,5 вкл. | Св. 0,5 до 1,0 вкл. | Св. 1,0 до 1,5 вкл. | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,015 | 0,020 | 0,025 |

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Передельный чугун должен изготовляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта и технической документации, утвержденной в установленном порядке.
2.2. Передельный чугун изготовляется в чушках без пережимов, с одним или двумя пережимами.
Толщина чушки в месте пережима не должна превышать 50 мм. (Измененная редакция, Изм. № 1).
2.3. Масса чушки должна быть не более 45 кг. Допускается для нужд народного хозяйства изготовлять чушки массой не более 55 кг.
(Измененная редакция, Изм. № 1).
2.4. Масса чушки чугуна марок ПЛ1 и ПЛ2 для нужд народного хозяйства и всех марок чугуна при применении стандарта в договорно-правовых отношениях без пережима должна быть не более 18 кг, с одним пережимом — 30 кг, с двумя пережимами — 45 кг.
(Измененная редакция, Изм. № 1).
2.5. Количество боя в чугуне не должно превышать 2% массы партии. К бою относят куски массой не более 2 кг.
В низкокремнистых чугунах марок П2, ПФЗ и ПВКЗ, а также в чугунах остальных марок, предназначенных для литейного производства в малых чушках, количество боя не должно превышать 4% массы партии.
(Измененная редакция, Изм. № 2).
2.6. На поверхности чушек не должно быть остатков шлака и наружного несвязанного загрязнения. Допускается налет извести, графита и других компонентов смеси для опрыскивания мульд, не влияющих на качество чугуна.
(Измененная редакция, Изм. № 1, 3).
2.7. Предельный чугун марок ПЛ1 и ПЛ2 должен изготовляться с указанием массовой доли углерода.
2.8. По требованию потребителя передельный чугун марок ПЛ1 и ПЛ2 изготовляют с массовой долей углерода 4,0—4,5%.
2.9. Передельный чугун должен изготовляться с массовой долей меди не более 0,3%.
2.10. По требованию потребителя в передельном чугуне, выплавленном из медесодержащих руд, дополнительно определяется массовая доля меди и указывается в документе о качестве.
2.11. По требованию потребителя передельный чугун марок ПЛ1 и ПЛ2 для производства отливок из чугуна с шаровидным графитом и ковкого чугуна должен изготовляться с массовой долей хрома до 0,04%, передельный высококачественный чугун для производства поршневых колец должен изготовляться с массовой долей марганца до 0,3% и хрома до 0,2%.
2.12. По требованию потребителя передельный и передельнын высококачественный чугун изготовляют с массовой долей марганца более 1,5%, передельный фосфористый чугун — более 2,0%.
2.13. По требованию потребителя изготовляют чугун марок ПЛ1, ПФ1 и ПВК1 с массовой долей кремния более 1,2%.
2.14. По требованию потребителя передельный чугун изготовляют с массовой долей серы до 0,06%.
2.15. По требованию потребителя изготовляют чугун марок ПВК1, ПВК2 и ПВКЗ:"
с массовой долей серы не более 0,010%;
фосфора не более 0,015%;
с указанием массовой доли титана, алюминия и мышьяка.
2.12—2.15. (Измененная редакция, Изм. № 2).

3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

3.1. Чугун принимают партиями. Партия должна состоять из чугуна одной марки, группы, класса, категории и оформлена одним документом о качестве, содержащим:

- :наименование предприятия-изготовителя или его товарный знак;

- наименование потребителя;марку, группу, класс и категорию чугуна;

- химический состав чугуна;массу и номер партии;

- штамп технического контроля;

- обозначение настоящего стандарта;

- содержание углерода — для чугуна марок ПЛ1 и ПЛ2.

По согласованию изготовителя с потребителем допускается в партии для марок П1, П2 чугун одной марки, смежной группы, класса и категории, для марок ПЛ1, ПЛ2 — чугун одной марки и группы, смежного класса и категории в объеме не более 25%. При этом в документе о качестве дополнительно указывают массу и химический состав чугуна смежной группы, класса и категории для марок П1 и П2, массу и химический состав чугуна смежного класса и категории для марок ПЛ1 и ПЛ2.
(Измененная редакция, Изм. № 3).
3.2. Для проверки качества поверхности из разных мест отбирают 10 чушек от партии до 20 т и 20 чушек от партии свыше 20 т.
3.3. Для определения химического состава чугуна в чушках отбирают из разных мест не менее трех чушек от партии до 20 т и шесть чушек от партии свыше 20 т при применении стандарта в договорноправовых отношениях — по ГОСТ 7565—81.
Объем выборки для определения химического состава жидкого чугуна — по ГОСТ 7565—81.
(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).
3.4. При получении неудовлетворительных результатов испытаний хотя бы по одному из показателей по нему проводят повторную проверку на удвоенной выборке, взятой от той же партии. Результаты повторной проверки распространяются на всю партию.

4. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

4.1. Контроль поверхности чушек проводят без применения увеличительных приборов.
(Измененная редакция, Изм. № 1).
4.2. Отбор проб — по ГОСТ 7565—81. (Измененная редакция, Изм. № 1).
4.3. (Исключен, Изм. № 1).
4.4. Химический анализ чугуна проверяют по ГОСТ 22536.1—88,. ГОСТ 22536.2—87, ГОСТ 22536.3—88, ГОСТ 22536.4—88, ГОСТ-22536.5—87, ГОСТ 22536.6—88, ГОСТ 22536.7—88, ГОСТ 22536.8—87, ГОСТ 22536.10—88, ГОСТ 22536.11—87, ГОСТ 22536.14—88 или другими методами, обеспечивающими требуемую. точность определения.
4.5. (Исключен, Изм. № 3).

5.МАРКИРОВКА И УПАКОВКА

5.1. Чугун транспортируют навалом в железнодорожных вагонах. Вагон загружают чугуном одной партии.
Допускается транспортировать в одном вагоне чугун различных партий с принятием мер, исключающих их смешивание.
5.2. (Исключен, Изм. № 3).
5.3. Чугун должен храниться раздельно по партиям с принятием мер, исключающих их перемешивание.