Рельсы железнодорожные типа Р65

ГОСТ 8161-75

Конструкция и размеры

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 18 июня 197S г. HS 1573 срок введения установлен с 01.01.77

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на закаленные и незакаленные железнодорожные рельсы типа P65 и устанавливает их конструкцию и размеры.

Стандарт соответствует СТ СЭВ 1667-79 в частя конструктивного исполнения рельса и регламентирования способов сварки короткомерных рельсов (см. справочное приложение 2).

(Измененная редакция, Изм. № 2).

2. Конструкция и размеры поперечного сечения рельсов должны соответствовать указанным на черт. 1 или 1а, а расположение и размеры отверстий в шейке на концах рельсов - на черт. 2-7.

Выполнение отверстий по черт.4-6 производится потребителем.

По заказу потребителя рельсы могут быть изготовлены без отверстий в шейке и без закалки поверхности катания головки на одном пли обоях концах.

По требованию потребителя допускается изменять размещение, число и диаметр отверстий на концах рельсов.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

3. Предельные отклонения по выпуклости головки при измерении по оси симметрии поперечного профиля рельса должны быть ¦ 0.5 мм, а по равномерной выпуклости подошвы - 0.5 мм вогнутость подошвы рельса не допускается.

Черт 1

Для исполнения 1

*фаску выполняют у объемно-закаленных рельсов. Примечанне. (Исключено, Изм. № 2).

Черт. 2

Для исполнения 2

Черт. 3

Для исполнений 1 и 2

Черт.4

Для исполнений 1 и 2

Черт.5

Для исполнений 1 и 2

Черт. 6

Пример условного "обозначения железнодорожного рельса типа Р65 длиной 25 м в исполнении 1:

Рельс 1 Р65?25 ГОСТ 8161?75 (СТ СЭВ, 1667?79).

(Измененная редакция, Изм. №2).

4. Не допускается отклонение от. симметричности профиля поперечного сечения рельса относительно его вертикальной оси: по подошве ? более 1 мм и по головке ? более 0,3 мм.

Для конструкции (черт. la) отклонение от симметричности подошвы относительно головки не должно превышать 2,15 мм.

(Измененная редакция, Изм. № 2, 3).

5. На кромках отверстий в шейке рельса должна быть снята фаска размером от 1 до 2 мм под углом около 45¦.

На объемнозакаленных рельсах снятие фаски по ГОСТ 18267?82.

(Измененная редакция, Изм. № 3).

6. Длина рельсов должна соответствовать указанной в таблице.

| Длина, м | Допускаемые отклонения по длине, мм для рельсов |  | Наличие отверстий в шейке на концах рельса |
| --- | --- | --- | --- |
|  | закаленных* | незакаленных |  |
| Исполнение 1 |  |  |  |
| 25,00 | ¦9 | ¦6 | На обоих концах |
| 24,92 | ¦9 | ¦6 | То же |
| 24,84 | ¦9 | ¦6 | То же |
| 25,00 | +10; -20 | ¦20 | Без отверстий |
| 12,5 | ¦7 | ¦6 | На обоих концах |
| 12,52 | ¦7 | ¦6 | На одном конце |
| 12,46 | ¦7 | ¦6 | На обоих концах |
| 12,42 | ¦7 | ¦6 | То же |
| 12,38 | ¦7 | ¦6 | То же |
| Исполнение 2 |  |  |  |
| 20.00 | ? | ¦5 | На обоих концах |
| 19.95 | ? | ¦5 | То же |
| 19,90 | ? | ¦5 | ¦ |
| 19,85 | ? | ¦5 | ¦ |
| 19,80 | ? | ¦5 | ¦ |

* Для поверхностно-закаленных по всей длине рельсов с нагрева токами высокой частоты допуски на длину должны устанавливаться одинаковыми с допусками для незакаленных рельсов.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

7. Допускается контактная или газопрессовая сварка рельсов длиной до 25 м из рельсов длиной не менее 6 м, изготовленных из стали одного способа выплавки. Количество кусков в свариваемом рельсе должно определяться по соглашению между изготовителем и потребителем.

8. Технические требования для незакаленных рельсов ? по ГОСТ 24182?80, для объемнозакаленных рельсов ? по ГОСТ 18267?82.

9. Соответствие конструкции и размеров поперечного сечения рельса требованиям настоящего стандарта, определяют шаблонами на расстоянии не более 200 мм от торца контролируемого рельса. Не допускается применение других приборов. Расположение болтовых отверстий по черт. 1 контролируют по клиновой части пазуха, а по черт. la ? относительно подошвы рельса.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

10. Расчетные данные приведены в справочном приложении к настоящему стандарту.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Справочное

| Расчетные данные конструкции рельса |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Нормы для испытаний |  |
| Параметры | 1 | 2 |
| Площадь поперечного сечения рельса, см2 | 82,65 | 82,79 |
| Расстояние от центра тяжести, мм: |  |  |
| до низа подошвы | 81,30 | 81.70 |
| до верха головки | 98,70 | 98.30 |
| Момент инерции относительно осей, см4 |  |  |
| горизонтальной | 3540 | 3573 |
| вертикальной | 564 | 572 |
| Момент сопротивления, с.м3: |  |  |
| по низу подошвы | 435 | ? |
| по верху .головки | 358 |  |
| по боковой грани подошвы | 75 | 76 |
| Теоретическая масса 1 м рельса (при плотности стали 7830 кг/м3) | 64.72 | 64.98* |
| Распределение металла по площади поперечного сечения рельса %, от всей площади: |  |  |
| в головке | 34,11 | ? |
| в шейке | 28,52 | ? |
| в подошве | 37,37 | ? |

* При плотности стали 7850 кг/м3 (Измененная редакция. Изм. №2)

Приложение 2

Справочное

Информационные данные о соответствии ГОСТ 8161-75 и СТ СЭВ 1667-79

| ГОСТ 8161-75 | СТ СЭВ 1667-79 |
| --- | --- |
| Исполнение 1 Способы сварки и число сварных стыков в сваренном рельсе | Исполнения 1, 2 Требование к сварке короткомерных рельсов исключено |

(Введен дополнительно. Изм. №2)