ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ПРОФИЛИ СТАЛЬНЫЕ ГНУТЫЕ 
С-ОБРАЗНЫЕ РАВНОПОЛОЧНЫЕ

СОРТАМЕНТ

ГОСТ 8282-83

ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ

Москва

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

| # ПРОФИЛИ СТАЛЬНЫЕ ГНУТЫЕ С-ОБРАЗНЫЕ РАВНОПОЛОЧНЫЕ # Сортамент Bent-steel C-shaped equai flange sections. Dimensions | ГОСТ 8282-83* Взамен ГОСТ 8282-76 |
| --- | --- |

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 21 марта 1983 г. № 1239 срок действия установлен

с 01.01.84

до 01.01.99

1. Настоящий стандарт устанавливает сортамент гнутых С-образных равнополочных профилей, изготовленных на профилегибочных станах из холоднокатаной и горячекатаной стали обыкновенного качества, углеродистой качественной и низколегированной.

2. Поперечное сечение профилей должно соответствовать указанному на чертеже.

Таблица 1

| h | b | a | s | R, не более | Площадь сечения, см2 | Справочные величины для осей |  |  |  |  |  |  | Масса 1 м, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | х-х |  |  | y-y |  |  | zо, см |  |
| мм |  |  |  |  |  | Ix, см4 | Wx, см3 | ix, см | Iy, см4 | Wy, см3 | iy, см |  |  |
| 62 | 66 | 17,5 | 3 | 4,5 | 6,23 | 40,14 | 12,95 | 2,54 | 35,65 | 9,61 | 2,39 | 2,89 | 4,89 |
| 65 | 32 | 8 | 1 | 1,5 | 1,38 | 9,38 | 2,69 | 2,61 | 1,89 | 0,88 | 1,17 | 1,05 | 1,08 |
| 65 | 32 | 8 | 1,6 | 3 | 2,11 | 13,92 | 4,28 | 2,57 | 2,70 | 1,25 | 1,13 | 1,04 | 1,66 |
| 80 | 50 | 24 | 4 | 6 | 7,93 | 73,05 | 18,26 | 3,03 | 27,72 | 9,65 | 1,87 | 2,13 | 6,23 |
| 100 | 50 | 10 | 2 | 3 | 4,12 | 65,59 | 13,12 | 4,00 | 12,64 | 3,68 | 1,76 | 1,56 | 3,22 |
| 100 | 80 | 35 | 5 | 7,5 | 14,68 | 220,49 | 44,11 | 3,87 | 33,57 | 30,47 | 3,02 | 3,62 | 11,53 |
| 120 | 55 | 18 | 5 | 7,5 | 11,66 | 245,74 | 40,96 | 4,59 | 42,52 | 11,65 | 1,91 | 1,85 | 9,15 |
| 160 | 50 | 20 | 3 | 4,5 | 8,36 | 306,37 | 38,30 | 6,05 | 27,17 | 7,74 | 1,80 | 1,49 | 6,56 |
| 160 | 60 | 32 | 4 | 6 | 12,57 | 462,01 | 37,75 | 6,05 | 65,78 | 7,16 | 2,29 | 2,14 | 9,87 |
| 300 | 60 | 50 | 5 | 7,5 | 24,36 | 2861,55 | 190,77 | 10,84 | 125,61 | 30,42 | 2,27 | 1,87 | 19,12 |
| 400 | 160 | 50 | 3 | 4,5 | 24,01 | 6073,68 | 303,68 | 15,91 | 884,54 | 80,83 | 6,07 | 5,06 | 18,85 |
| 400 | 160 | 60 | 4 | 10 | 32,27 | 8028,19 | 401,41 | 15,77 | 1219,71 | 113,92 | 6,15 | 5,29 | 25,33 |
| 550 | 65 | 30 | 4 | 6 | 28,55 | 10258,72 | 373,04 | 18,96 | 110,32 | 20,64 | 1,97 | 1,16 | 22,41 |
| 410 | 65 | 30 | 4 | 6 | 22,95 | 4872,87 | 237,70 | 14,57 | 103,88 | 20,33 | 2,13 | 1,39 | 18,01 |
| Примечания: 1. Площадь поперечного сечения и справочные величины для осей вычислены по номинальным размерам. При вычислении массы 1 м профиля плотность стали принята равной 7,85 г/см3. 2. С-образные профили из углеродистой кипящей и полуспокойной стали изготовляются с радиусами кривизны не более 1,5s, а из углеродистой спокойной и низколегированной - не более 2,5s. 3. С-образные профили 65´32´8´1 и 65´32´8´1,6 мм изготовляются из холоднокатаной заготовки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Условные обозначения к чертежу и табл. 1:

h - высота профиля;

b - ширина профиля;

а - ширина полки;

S - толщина профиля;

R - радиус кривизны;

I - момент инерции;

W - момент сопротивления;

i - радиус инерции;

zо - расстояние от центра тяжести до наружной поверхности стенки.

3. Размеры, площадь поперечного сечения, справочные величины для осей и масса 1 м профиля должны соответствовать указанным в табл. 1.

4. (Исключен, Изм. № 1).

5. Предельные отклонения по размерам поперечного сечения профилей должны соответствовать указанным в табл. 2.

Таблица 2

мм

| Размеры профилей | Предельные отклонения |
| --- | --- |
| Высота: |  |
| от 50 до 100 включ. | ±1,5 |
| св. 100 » 200 » | ±3,0 |
| » 200 | ±4,0 |
| Ширина: |  |
| до 50 включ. | ±1,5 |
| св. 50 до 100 » | ±2,0 |
| » 100 | ±3,0 |
| Ширина полки: |  |
| до 25 включ. | ±2,0 |
| св. 25 до 50 включ. | ±3,0 |
| » 50 | ±4,0 |

по требованию потребителя - указанным в табл. 3.

Таблица 3

мм

| Размеры профилей | Предельные отклонения |
| --- | --- |
| Высота: |  |
| от 100 до 150 включ. | ±1,5 |
| св. 150 » 300 » | ±2,0 |
| » 300 | ±3,0 |
| Ширина: |  |
| от 50 до 75 включ. | ±1,5 |

6. Предельные отклонения от угла 90° не должны превышать:

± 1°30' - при ширине полки до 100 мм;

±2° - при ширине полки более 100 мм;

±1°30' - при ширине полки более 100 мм - по требованию потребителя.

7. Профили изготовляют длиной от 3 до 12 м:

мерной длины;

кратной мерной длины;

немерной длины.

По требованию потребителя допускается изготовление профилей длиной 11,8 м.

8. Предельные отклонения по длине профилей мерной и кратной мерной длины не должны превышать:

+40 мм - для профилей длиной до 6 м;

+80 мм - для профилей длиной свыше 6 м.

По требованию потребителя предельные отклонения по длине профилей мерной и кратной мерной длины не должны превышать:

+40 мм - для профилей длиной до 7 м;

+40 мм и +5 мм на каждый метр - для профилей длиной св. 7 м.

5 - 8. (Измененная редакция, Изм. № 1).

9. Скручивание профилей вокруг продольной оси не должно превышать произведения 1° на длину профиля в метрах, но не более 10°.

Для определения скручивания замеряется зазор между плоскостью контрольного стеллажа и плоскостью высоты профиля на прямолинейном участке (по диагонали).

10. Кривизна профилей не должна превышать 0,1% длины.

11. Волнистость полок профилей не должна превышать 2 мм на 1 м.

12. Вогнутость и выпуклость стенок профиля не должна превышать:

1,5 мм - при ширине прямолинейного участка стенки до 100 мм;

2,0 мм - при ширине прямолинейного участка стенки до 200 мм;

3,0 мм - при ширине прямолинейного участка стенки до 300 мм;

5,0 мм - при ширине прямолинейного участка стенки свыше 300 мм.

13. Высота и ширина профиля и полок измеряются в плоскостях, отстоящих соответственно от вертикальной и горизонтальной стенок на расстоянии, равном величине наружного радиуса кривизны (r+s).

14. Измерение размеров поперечного сечения, а также скручивания, кривизны, волнистости и выпуклости стенок профилей проводят на расстоянии 500 мм от торцов, а по требованию потребителя - 300 мм от торцов.

(Измененная редакция, Изм. № 1).