ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

| УГОЛКИ СТАЛЬНЫЕ ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ НЕРАВНОПОЛОЧНЫЕ Сортамент Hot-rolled steel unequal-leg angles. Dimensions | ГОСТ 8510-86 (СТ СЭВ 255-76) |
| --- | --- |

Срок действия с 01.07.87

до 01.07.97

1. Настоящий стандарт распространяется на стальные горячекатаные равнополочные уголки.

2. Размеры уголков, площадь поперечного сечения, справочные величины для осей и массы 1 м уголков должны соответствовать указанным на чертеже и в табл. 1.

Таблица 1

| Номер | мм |  |  |  |  | Площадь | Справочные величины для осей |  |  |  |  |  |  |  |  | x0, | y0, | Jxy | Угол | Масса1 м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| уголка | в | b | t | R | r | поперечного | x - x |  |  | у - у |  |  | и - и |  |  | см | см | см4 | наклона | уголка, кг |
|  |  |  |  |  |  | сечения, см2 | Jx, см4 | Wx, см3 | ix, см | Jу, см4 | Wу, см3 | iу, см | Iumin, см4 | Wu, см3 | iumin, см |  |  |  | оси, tg |  |
| 2,5/1,6 | 25 | 16 | 3 |  |  | 1,16 | 0,70 | 0,43 | 0,78 | 0,22 | 0,19 | 0,44 | 0,13 | 0,16 | 0,34 | 0,42 | 0,86 | 0,22 | 0,392 | 0,91 |
| 3/2* | 30 | 20 | 3 4 | 3,5 | 1,2 | 1,43 1,86 | 1,27 1,61 | 0,62 0,82 | 0,94 0,93 | 0,45 0,56 | 0,30 0,39 | 0,56 0,55 | 0,26 0,34 | 0,25 0,32 | 0,43 0,43 | 0,51 0,54 | 1,0 1,04 | 0,43 0,54 | 0,427 3,421 | 1,12 1,46 |
| 3,2/2 | 32 | 20 | 3 4 |  |  | 1,49 1,94 | 1,52 1,93 | 0,72 0,93 | 1,01 1,00 | 0,46 0,57 | 0,30 0,39 | 0,55 0,54 | 0,28 0,35 | 0,25 0,33 | 0,43 0,43 | 0,49 0,53 | 1,08 1,12 | 0,47 0,59 | 0,382 0,374 | 1,17 1,52 |
| 4/2,5 | 40 | 25 | 3 4 5 | 4,0 | 1,3 | 1,89 2,47 3,03 | 3,06 3,93 4,73 | 1,14 1,49 1,82 | 1,27 1,26 1,25 | 0,93 1,18 1,41 | 0,49 0,68 0,77 | 0,70 0,69 0,68 | 0,56 0,71 0,86 | 0,41 0,52 0,64 | 0,54 0,54 0,53 | 0,59 0,63 0,66 | 1,32 1,37 1,41 | 0,96 1,22 1,44 | 0,385 0,281 0,374 | 1,48 1,94 2,37 |
| 4/3* | 40 | 30 | 4 5 |  |  | 2,67 3,28 | 4,18 5,04 | 1,54 1,88 | 1,25 1,24 | 2,01 2,41 | 0,91 1,11 | 0,87 0,86 | 1,09 1,33 | 0,75 0,91 | 0,64 0,64 | 0,78 0,82 | 1,28 1,32 | 1,68 2,00 | 9,544 0,539 | 2,26 2,46 |
| 4,5/2,8 | 45 | 28 | 3 4 | 5,0 | 1,7 | 2,14 2,80 | 4,41 5,68 | 1,45 1,90 | 1,48 1,42 | 1,32 1,69 | 0,61 0,80 | 0,79 0,78 | 0,79 1,02 | 0,52 0,67 | 0,61 0,60 | 0,64 0,68 | 1,47 1,51 | 1,38 1,77 | 0,382 0,379 | 1,68 2,20 |
| 5/3,2 | 50 | 32 | 3 4 | 5,5 | 1,8 | 2,42 3,17 | 6,18 7,98 | 1,82 2,38 | 1,60 1,59 | 1,99 2,56 | 0,81 1,05 | 0,91 0,90 | 1,18 1,52 | 0,68 0,88 | 0,70 0,69 | 0,72 0,76 | 1,60 1,65 | 2,01 2,59 | 0,403 0,401 | 1,9 2,4 |
| 5,6/3,6 | 56 | 36 | 4 5 | 6,0 | 2,0 | 3,58 4,41 | 11,37 13,82 | 3,01 3,70 | 1,78 1,77 | 3,70 4,48 | 1,34 1,65 | 1,02 1,01 | 2,19 2,65 | 1,13 1,37 | 0,78 0,78 | 0,84 0,88 | 1,82 1,87 | 3,74 4,50 | 0,406 0,404 | 2,81 3,46 |
| 6,3/4,0 | 63 | 40 | 4 5 6 8 | 7,0 | 2,3 | 4,04 4,98 5,90 7,68 | 16,33 19,91 23,31 29,60 | 3,83 4,72 5,58 7,22 | 2,01 2,00 1,99 1,96 | 5,16 6,26 7,29 9,15 | 1,67 2,05 2,42 3,12 | 1,13 1,12 1,11 1,09 | 3,07 3,73 4,36 5,58 | 1,41 1,72 2,02 2,60 | 0,87 0,86 0,86 0,85 | 0,91 0,95 0,99 1,07 | 2,03 2,08 2,12 2,20 | 5,25 6,41 7,44 9,27 | 0,307 0,396 0,393 0,386 | 3,17 3,91 4,63 6,03 |
| 6,5/5* | 65 | 50 | 5 6 7 8 | 6,0 | 2,0 | 5,56 6,60 7,62 8,62 | 23,41 27,46 31,32 35,00 | 5,20 6,16 7,08 7,99 | 2,05 2,04 2,03 2,02 | 12,08 14,12 16,05 18,88 | 3,23 3,82 4,38 4,93 | 1,47 l,46 1,45 1,44 | 6,41 7,52 8,60 9,65 | 2,68 3,15 3,59 4,02 | 1,07 1,07 1,06 1,06 | 1,26 1,30 1,34 1,37 | 2,00 2,04 2,08 2,12 | 9,77 11,46 12,94 13,61 | 0,576 0,575 0,571 0,570 | 4,36 5,18 5,98 6,77 |
| 7/4,5 | 70 | 45 | 5 | 7,5 | 2,5 | 5,59 | 27,76 | 5,88 | 2,23 | 9,05 | 2,62 | 1,27 | 5,34 | 2,20 | 0,98 | 1,05 | 2,28 | 9,12 | 0,406 | 4,39 |
| 7,5/5 | 75 | 60 | 5 6 7* 8 | 8,0 | 2,7 | 6,11 7,25 8,37 9,47 | 34,81 40,92 46,77 52,38 | 6,81 8,08 9,31 10,52 | 2,39 2,38 2,36 2,35 | 12,47 14,60 16,61 18,52 | 3,25 3,85 4,43 4,88 | 1,43 1,42 1,41 1,40 | 7,24 8,48 9,69 10,87 | 2,73 3,21 3,69 4,14 | 1,09 1,08 1,08 1,07 | 1,17 1,21 1,25 1,29 | 2,39 2,44 2,48 2,52 | 12,00 14,10 16,18 17,80 | 0,436 0,435 0,435 0,430 | 4,79 5,69 6,57 7,43 |
| 8/5 | 80 | 50 | 5 6 |  |  | 6,36 7,55 | 41,64 46,98 | 7,71 9,15 | 2,56 2,55 | 12,68 14,85 | 328 3,88 | 1,41 1,40 | 7,57 8,88 | 2,75 3,24 | 1,00 1,08 | 1,13 1,17 | 2,60 2,65 | 13,20 15,50 | 0,387 0,386 | 4,49 5,92 |
| 8/6* | 80 | 60 | 6 7 8 | 8,0 | 2,7 | 8,15 9,42 10,67 | 52,06 59,61 66,88 | 9,42 10,87 12,38 | 2,53 2,52 2,50 | 25,18 28,74 32,15 | 5,58 6,43 7,26 | 1,76 1,75 1,74 | 13,61 15,58 17,49 | 4,66 5,34 5,99 | 1,29 1,29 1,28 | 1,49 1,53 1,57 | 2,47 2,52 2,56 | 20,98 24,01 26,83 | 0,547 0,546 0,544 | 6,39 7,39 8,37 |
| 9/5,6 | 90 | 56 | 5,5 6 8 | 9,0 | 3,0 | 7,86 8,54 11,18 | 65,28 70,58 90,87 | 10,74 11,66 15,24 | 2,88 2,88 2,85 | 19,67 21,22 27,08 | 4,53 4,91 6,39 | 1,58 1,58 1,56 | 11,77 12,70 16,29 | 3,81 4,12 5,32 | 1,22 1,22 1,21 | 1,26 1,28 1,36 | 2,92 2,95 3,04 | 20,54 22,23 28,33 | 0,384 0,384 0,380 | 6,17 6,70 8,77 |
| 10/6,3 | 100 | 63 | 6 7 8 10 |  |  | 9,58 11,09 12,57 15,47 | 98,29 112,86 126,96 l53,95 | 14,52 16,78 19,01 23,32 | 3,20 3,19 3,18 3,15 | 30,58 34,99 39,21 47,18 | 6,27 7,23 8,17 9,99 | 1,79 1,78 1,77 1,75 | 18,20 20,83 23,38 28,34 | 5,27 6,06 6,82 8,31 | 1,38 1,37 1,36 1,35 | 1,42 1,46 1,50 1,58 | 3,23 3,28 3,32 3,40 | 31,50 36,10 40,50 48,60 | 0,393 0,392 0,391 0,387 | 7,53 8,70 9,87 12,14 |
| 10/6,5* | 100 | 65 | 7 8 10 | 10,0 | 3,3 | 11,23 12,73 15,67 | 114,05 128,31 155,52 | 16,87 19,11 23,45 | 3,19 3,18 3,15 | 38,32 42,96 51,68 | 7,70 8,70 10,64 | 1,85 1,84 1,82 | 22,77 25,24 30,60 | 6,43 7,26 8,83 | 1,41 1,41 1,40 | 1,52 1,56 1,64 | 3,24 3,28 3,37 | 38,00 42,64 51,18 | 0,415 0,414 0,410 | 8,81 9,99 12,30 |
| 11/7 | 110 | 70 | 6,5 8 |  |  | 11,45 13,93 | 142,42 171,54 | 19,11 23,22 | 3,53 3,51 | 45,61 54,64 | 8,42 10,20 | 2,00 1,98 | 26,94 32,31 | 7,05 8,50 | 1,53 1,52 | 1,58 1,64 | 3,55 3,61 | 46,80 55,90 | 0,402 0,400 | 8,98 10,93 |
| 12,5/8 | 125 | 60 | 7 8 10 12 | 11,0 | 3,7 | 14,06 15,98 19,70 23,36 | 226,53 225,62 311,61 364,79 | 26,67 30,26 37,27 44,07 | 4,01 4,00 3,98 3,95 | 73,73 80,95 100,47 116,84 | 11,89 13,47 16,52 19,46 | 2,29 2,28 2,26 2,24 | 43,40 48,82 59,33 69,47 | 9,96 11,25 13,74 16,11 | 1,76 1,75 1,74 1,72 | 1,80 1,84 1,92 2,00 | 4,01 4,05 4,14 4,22 | 74,70 84,10 102,00 118,00 | 0,407 0,406 0,404 0,400 | 11,04 12,53 15,47 18,34 |
| 14/9 | 140 | 90 | 8 10 | 12,0 | 4,0 | 18,00 22,24 | 363,68 444,45 | 38,25 47,19 | 4,49 4,47 | 119,79 145,54 | 17,19 21,14 | 2,58 2,58 | 70,27 85,51 | 14,39 17,58 | 1,58 1,96 | 2,03 2,12 | 4,49 4,58 | 121,00 147,00 | 0,411 0,400 | 4,13 17,46 |
| 16/10 | 160 | 100 | 9 10 12 14 | 13,0 | 4,3 | 22,87 25,28 30,04 34,72 | 605,97 666,59 784,22 897,19 | 56,04 61,91 73,42 84,65 | 5,15 5,13 5,11 5,08 | 186,03 204,09 238,75 271,60 | 23,96 26,42 31,23 35,89 | 2,85 2,84 2,82 2,80 | 110,40 121,16 142,14 162,49 | 20,01 22,02 25,93 29,75 | 2,20 2,19 2,18 2,16 | 2,24 2,28 2,36 2,43 | 5,19 5,23 5,32 5,40 | 194,00 213,00 249,00 282,00 | 0,391 0,390 0,388 0,385 | 17,96 19,85 23,58 27,26 |
| 18/11 | 180 | 110 | 10 12 |  |  | 28,33 33,69 | 952,28 1122,56 | 78,59 93,33 | 5,80 5,77 | 276,37 324,09 | 32,27 38,20 | 3,12 3,10 | 165,44 194,28 | 26,96 31,83 | 2,42 2,40 | 2,44 2,52 | 5,83 5,97 | 295,00 348,00 | 0,376 0,374 | 22,20 26,40 |
| 20/12,5 | 200 | 125 | 11 12 14 16 | 14,0 | 4,7 | 34,87 37,89 43,87 49,77 | 1449,02 1568,19 1800,83 2026,08 | 107,31 116,51 134,64 152,41 | 6,45 6,43 6,41 6,38 | 446,36 481,93 550,77 616,66 | 45,98 49,85 57,43 64,83 | 3,58 3,57 3,54 3,52 | 263,84 285,04 326,54 366,99 | 38,27 41,45 47,57 53,56 | 2,75 2,74 2,73 2,72 | 2,79 2,83 2,91 2,99 | 6,50 6,54 6,62 6,71 | 465,00 503,00 575,00 643,00 | 0,392 0,392 0,390 0,388 | 27,37 29,74 34,43 39,07 |
| Примечания: 1. Площадь поперечного сечения и справочные величины вычислены по номинальным размерам. При вычислении массы 1 м уголка плотность стали принята равной 7,85 г/см3. 2. Радиусы закругления, форма и размеры участка сопряжения внутренних граней полок, указанные на чертеже и в табл. 1, даны для построения калибра и на уголке не проверяют. 3. Уголки, отмеченные звездочкой, изготовляют по требованию потребителя. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Условные обозначения к чертежу и табл. 1:

В - ширина большей полки;

b - толщина меньшей полки;

l - толщина полки;

R - радиус внутреннего закругления;

r - радиус закругления полок;

J - момент инерции;

i - радиус инерции;

x0, y0 - расстояние от центра тяжести до наружных граней полок;

Jxy - центробежный момент инерции.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

3. По точности прокатки уголки изготовляют:

А - высокой точности;

В - обычной точности.

4. Предельные отклонения по размерам уголков не должны превышать указанных в табл. 2.

Таблица 2

| Номер уголка | Предельные отклонения, мм |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | по ширине | по толщине полки |  |  |  |  |  |
|  | полки | до 6 включ. |  | от 6,5 до 9 включ. |  | св. 9 |  |
|  |  | А | в | А | в | А | в |
| 2,5/1,6 - 5/3,2 | ±1,0 | +0,2 -0,3 | ±0,3 | - | - | - | - |
| 5,6/3,6 - 9/5,6 | ±15 | +0,2 -0,4 | +0,3 -0,4 | +0,2 -0,5 | +0,3 -0,5 | - | - |
| 10/6,3 - 16/10 | +2,0 | +0,3 -0,4 | 0,4 | +0,3 -0,5 | +0,4 -0,5 | +0,3 -0,6 | +0,4 -0,6 |
| 18/11 - 20/12,5 | ±3,0 | - | - | - | - | +0,4 -0,7 | +0,5 -0,7 |

5. Предельные отклонения по размерам уголков, изготовленных на станах, не оборудованных жесткими клетями, не должны превышать указанных в табл. 3 до 01.01.93.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

6. По согласованию изготовителя с потребителем предельные отклонения по толщине полки допускается заменять предельными отклонениями по массе, равными −5+3 %.

7. Отклонение от прямого угла при вершине не должно превышать 35.

Таблица 3

|  | Предельные отклонения, мм |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер уголка | по ширине | по толщине полки |  |  |  |  |  |
|  | полки | до 6 включ. |  | от 6,5 до 9 включ. |  | св. 9 |  |
|  |  | А | в | A | в | A | в |
| 2,5/1,6 - 5/3,2 | ±1,0 | +0,2 -0,3 | +0,3 -0,4 | - | - | - | - |
| 5,6/3,6 - 9/5,6 | ±1,5 | +0,2 -0,4 | +0,3 -0,5 | +0,2 -0,5 | +0,3 -0,6 | - | - |
| 10/6,3 - 16/10 | ±2,0 | +0,3 -0,4 | +0,4 -0,5 | +0,3 -0,5 | +0,4 -0,6 | +0,3 -0,6 | +0,4 -0,7 |
| 18/11 - 20/12,5 | ±3,0 | - | - | - | - | +0,4 -0,7 | +0,5 -0,8 |

8. Притупление внешних углов полок (в том числе и угла при вершине) не контролируются.

По требованию потребителя притупление внешних углов полок (в том числе и угла при вершине) не должно превышать:

0,3 толщины полки - для уголков толщиной до 10 мм включ.;

3,0 - для уголков толщиной св. 10 до 15 мм включ.;

5,0 - для уголков толщиной св. 16 мм.

9. Уголки изготовляют длиной от 4 до 12 м:

мерной длины;

кратной мерной длины;

немерной длины;

ограниченной длины в пределах немерной;

мерной длины с немерными длинами не более 5% массы партии;

кратной мерной длины с немерными длинами не более 5% массы партии.

Допускается изготовлять уголки длиной свыше 12 м.

8., 9. (Измененная редакция, Изм. № 1).

10. Предельные отклонения по длине уголков мерной длины или кратной мерной длины не должны превышать в миллиметрах:

+30 - при длине 4 м;

+50 - при длине свыше 4 м до 6 м включ.;

+70 - при длине свыше 6 м;

по требованию потребителя +40 мм - для уголков длиной свыше 4 до 7 м:

+5 мм на каждый 1 м свыше 7 м.

11. Кривизна уголков не должна превышать 0,4% длины.

По требованию потребителя изготовляют уголки, кривизна которых не превышает 0,2 % длины.

Для уголков № 2,5/1,6 до 5,6/3,6 включ. кривизну проверяют на длине 1 м.

12. Скручивание вокруг продольной оси не допускается.

13. Размеры поперечного сечения уголка проверяются на расстоянии не менее 500 мм от торца штанги.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством металлургии СССР, Госстроем СССР

РАЗРАБОТЧИКИ

С. И. Рудюк, канд. техн. наук; В. Ф. Коваленко, канд. техн. наук; Н. Ф. Грицук, канд. техн. наук; К. Ф. Перетятько; Г. И. Снимщикова; Е. И. Булгаков; Ж. М. Роева, канд. экон. наук; В.И. Краснова; Б. Г. Павлов, канд. техн. наук; В. Ф. Беляев, канд. техн. наук; В. В. Березин, канд. техн. наук; С. И. Бочкова

2.	УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 15 октября 1986 г. № 3083

3.	Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 255-76

4.	ВЗАМЕН ГОСТ 8510-72

5.	Срок действия продлен до 01.07.97 Постановлением Госстандарта СССР от 28.12.90 № 3429

6.	Переиздание с Изменением № 1, утвержденным в декабре 1990г. (ИУС4-91).