|  | ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР ПРОКАТ КАЛИБРОВАННЫЙ ШЕСТИГРАННЫЙ. СОРТАМЕНТ ГОСТ 8560-78 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ Москва ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР ПРОКАТ КАЛИБРОВАННЫЙ ШЕСТИГРАННЫЙ. СОРТАМЕНТ Rolled-stock calibrated hexahedronal. Range of products.; ГОСТ 8560-78 Взамен ГОСТ 7560-67. Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 2 августа 1978 г. № 2079 срок действия установлен. с 01.07. 1979 г. до 01.07. 1984 г.. 1. Настоящий стандарт распространяется на прокат калиброванный шестигранный размером от 3 до 100 мм. Стандарт полностью соответствует рекомендации СЭВ РС 962-67. (Измененная редакция, Изм. № 2). 2. Размеры сечения проката и предельные отклонения по ним в зависимости от классов точности должны соответствовать указанным на чертеже и в табл. 1. Таблица 1 Размер проката (диаметр аписанного круга а или размер "под ключ"), мм; Предельные отклонения, мм; Диаметр описанной окружности, А, мм; Предельные отклонения, мм; Площадь поперечного сечения, мм2; Масса 1 м длины, кг. h10; h11; h12. 3,0; -0,040; -0,060; -0,100; 3,4; -0,2; 7,79; 0,061. 3,2; -0,048; -0,075; -0,120; 3,7; 8,87; 0,070. 3,5; 4,0; 10,61; 0,083. 4,0; 4,6; 13,86; 0,109. 4,5; 5,2; 17,54; 0,138. 5,0; 5,8; 21,65; 0,170. 5,5; 6,3; 26,20; 0,206. 6,0; 6,9; 31,18; 0,245. 6,5; -0,058; -0,090; -0,150; 7,4; 36,59; 0,2087. 7,0; 8,1; 42,44; 0,333. 8,0; 9,2; -0,4; 55,43; 0,435. 9,0; 10,4; -0,5; 70,15; 0,551. 10,0; 11,5; 86,60; 0,608. 11,0; -0,070; -0,110; -0,180; 12,7; -0,6; 104,8; 0,823. 12,0; 13,8; 124,7; 0,979. 13,0; 15,0; -0,7; 146,4; 1,150. 14,0; 16,2; 169,7; 1,330. 15,0; 17,3; 194,9; 1,530. 16,0; 18,4; 221,7; 1,740. 17,0; 19,6; -0,8; 250,3; 1,960. 18,0; 20,7; 280,6; 2,200. 19,0; -0,084; -0,130; -0,210; 21,9; 312,6; 2,450. 20,0; 23,0; 346,4; 2,720. 20,8; 23,9; -0,9; 274,7; 2,940. 21,0; 24,2; 381,9; 3,000. 22,0; 25,4; 419,2; 3,290. 24,0; 27,7; 498,8; 3,920. 25,0; 28,8; 541,3; 4,250. 26,0; 30,0; -1,0; 585,4; 4,600. 27,0; 31,2; 631,3; 4,960. 28,0; 32,3; 679,0; 5,330. 30,0; 34,6; 779,4; 6,120. 32,0; -0,100; -0,160; -0,250; 36,9; -1,1; 886,8; 6,96. 34,0; 39,2; 1001,0; 7,86. 36,0; 41,6; -1,3; 1122,0; 8,81. 38,0; 43,8; 1251,0; 9,82. 40,0; 46,1; 1386,0; 10,88. 41,0; 47,3; 1456,0; 11,40. 42,0; 48,5; 1527,0; 11,99. 45,0; 51,9; 1754,0; 13,77. 46,0; 53,1; -1,4; 1833,0; 14,40. 48,0; 55,4; -1,5; 2000,0; 15,60. 50,0; 57,7; 2165,0; 17,00. 53,0; -0,120; -,0190; -0,300; 61,2; -1,7; 2433,0; 19,1. 55,0; 63,5; 2620,0; 20,6. 56,0; 64,6; 2715,0; 21,3. 60,0; 69,3; 3118,0; 24,5. 63,0; 72,7; 3437,0; 27,0. 65,0; 75,0; -1,8; 3659,0; 28,7. 70,0; -; -0,190; -0,300; 80,8; 4244,0; 33,3. 75,0; 86,5; -1,9; 4871,0; 38,2. 80,0; 92,3; 5542,0; 43,5. 85,0; -; -0,220; -0,350; 98,0; -1,2; 6257,0; 49,1. 90,0; 104,0; -1,3; 7015,0; 55,1. 95,0; 110,0; 7816,0; 61,4. 100,0; 115,0; -1,4; 8660,0; 68,0. Примечания: 1. По требованию потребителя прокат калиброванный шестигранный изготовляют других размеров, не указанных в табл. 1. Предельные отклонения в этом случае должны соответствовать нормам, установленным для ближайшего большего диаметра. 2. Площадь поперечного сечения и линейная плотность проката калиброванного шестигранного вычислены по номинальному размеру. Плотность проката принята равной-7,85 г/см3. 3. Для проката из высоколегированных марок сталей и сплавов, подвергаемых термической обработке и травлению, предельные отклонения по размерам устанавливаются на 30 % более квалитета h12. (Измененная редакция, Изм. № 1, № 2). 3. Прокат калиброванный шестигранный изготовляется в прутках. По требованию потребителя прокат изготовляется в мотках. (Измененная редакция, Изм. № 1, № 2). 4. В зависимости от назначения прутки изготовляют: мерной длины; кратной мерной длины; немерной длины с остатком до 10 % массы партии; ограниченной длины в пределах немерной. Остатком считаются прутки длиной не менее 1,5 м. (Измененная редакция, Изм. № 1). 5. Прутки изготовляют длиной от 2 до 6,5 м. По требованию потребителя прутки изготавливаются больших длин. (Измененная редакция, Изм. № 1). Пункты 6, 7 исключены, Изм. № 1). 8. Предельные отклонения по длине прутков мерной и кратной мерной длины не должны превышать: +30 мм-при длине прутков до 4 м; +50 мм-при длине прутков свыше 4 м. 9. Кривизна прутков не должна превышать значений, указанных в табл. 2. Таблица 2 Размер прутков, мм; Предельная кривизна в зависимости от поля допуска. на 1 м длины, мм; на полную длину, %. h10 и h11; h12; h10 и h11; h12. До 25; 2; 3; 0,2; 0,3. Св. 25 до 50; 1; 2; 0,1; 0,2. Св. 50; 1; 1; 0,1; 0,1. Отклонение от прямолинейности должно быть равномерным по всей длине. На концах прутков короткие продольные изгибы не допускаются. (Измененная редакция, Изм. № 1). 10. Скручивание прутков на 1 м длины (черт. 2) не должно превышать 3°. Черт. 2 (Измененная редакция, Изм. № 1). 11. Рез прутка должен быть под прямым углом к его продольной оси. Допускаемая косина реза не должна превышать: 0,2 а-при размере прутков до 15мм; 0,17 а-при размере прутков до 16 мм; 3 мм-при размере прутков свыше 16 до 30 мм. (Измененная редакция, Изм. № 1). 12. Длина смятых концов прутков не должна превышать норм, указанных в табл. 3. Таблица 3 Размер прутков; Длина смятых концов, не более. До 25; 20. Св. 25 до 50; 25. » 50 » 70; 30. (Введен дополнительно, Изм. № 1). 13. Радиус закругления кромок определяется по требованию потребителя и не должен превышать, значений, указанных в табл. 4. Таблица 4 Размеры прутков; Радиус закругления кромок для групп, не более. 1; 2. До 25; 0,5; 0,5. Св. 25; 0,5; 1,0. (Введен дополнительно, Изм. № 1). |  |
| --- | --- | --- |