|  | ТРУБЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ К НИМ Часть 4 ТРУБЫ ИЗ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ ЛИТЫЕ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ К НИМ. ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ. МЕТОДЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБ ГОСТ8943-75 Москва ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ 1998 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ Номенклатура Ductile iron and steel fittings with parallel thread for pipelines. Nomenclature; ГОСТ 8943-75 Взамен ГОСТ 8943-59. Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 14.11.75 № 2901 дата введения установлена 01.01.77 Ограничение срока действия снято по протоколу Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 2-93) 1. Настоящий стандарт распространяется на части из ковкого чугуна с цинковым покрытием и без покрытия, с цилиндрической трубной резьбой, предназначенные для соединения водо-и газопроводных труб (с применением уплотнителя) в системах отопления, водопровода, газопровода и в других системах в условиях неагрессивных сред (вода, насыщенный водяной пар, горючий газ и др.), при температуре проводимой среды не выше 175°С и условном давлении: Ру 1,6 МПа (=16 кгс/см2) при условных проходах не более Dу 40 мм и Ру 1 МПа (=10 кгс/см2) при условных проходах Dу 50-100 мм. 2. Номенклатура соединительных частей приведена в таблице. Наименование соединительных частей; Основные размеры; Эскиз; Сортамент Dу, мм. Угольник прямой; По ГОСТ 8946-75; 8; 10; 15; 20; 25; 32; 40; 50; (65); (80); (100). Угольник переходной; По ГОСТ 8947-75. Тройник прямой; По ГОСТ 8948-75; 8; 10; 15; 20; 25; 32; 40; 50; (65); (80); (100). Тройник переходной; По ГОСТ 8949-75. Тройник с двумя переходами; По ГОСТ 8950-75. Крест прямой; По ГОСТ 8951-75; 10; 15; 20; 25; 32; 40; 50; (65); (80); (100). Крест переходной; По ГОСТ 8952-75. Крест с двумя переходами; По ГОСТ 8953-75. Муфта прямая короткая; По ГОСТ 8954-75; 8; 10; 15; 20; 25; 32; 40; 50; (65); (80); (100). Муфта прямая длинная; По ГОСТ 8955-75; 8; 10; 15; 20; 25; 32; 40; 50; (65); (80); (100). Муфта компенсирующая; По ГОСТ 8956-75; 15; 20; 25; 32; 40; 50. Муфта переходная; По ГОСТ 8957-75. Ниппель двойной; По ГОСТ 8958-75; 8; 10; 15; 20; 25; 32; 40; 50; (65); (80). Гайка соединительная; По ГОСТ 8959-75; 8; 10; 15; 20; 25; 32; 40; 50; (65); (80). Футорка; По ГОСТ 8960-75. Контргайка; По ГОСТ 8961-75; 8; 10; 15; 20; 25; 32; 40; 50; (65); (80); (100). Колпак; По ГОСТ 8962-75; 15; 20; 25; 32; 40; 50. Пробка; По ГОСТ 8963-75; 8; 10; 15; 20; 25; 32; 40; 50; (65); (80); (100). Примечание. Соединительные части с Dу, указанными в таблице в скобках или обозначенные знаком «  », применять не рекомендуется. |  |
| --- | --- | --- |