|  | ТРУБЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ К НИМ Часть 4 ТРУБЫ ИЗ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ ЛИТЫЕ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ К НИМ. ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ. МЕТОДЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБ ГОСТ8946-75* (СТ СЭВ 3298-81) Москва ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ 1998 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ. УГОЛЬНИКИПРОХОДНЫЕ # Основные размеры Ductile iron and steel fittings with parallel thread for pipelines. Union passage elbews. Basic dimensions.; ГОСТ 8946-75* (CTСЭВ 3298-81) Взамен ГОСТ8946-59. Постановлением Государственного комитета ставдартов Совета Министров СССР от 14.11.75 № 2901 дата введения установлена 01.01.77 Ограничение срока действия снято по протоколу Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 2-93) Настоящий стандарт распространяется на проходные угольники с углом 90° и 45° из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов. Стандарт полностью соответствует CT СЭВ 3298-81. (Введено дополнительно, Изм. № 2). la. Угольники с углом 90° должны изготовляться двух исполнений: 1- с внутренней резьбой; 2- с наружной резьбой. (Введен дополнительно, Изм.№ 2). 1. Основные размеры угольников с углом 90° должны соответствовать указанным на черт. 1 и в табл. 1. Исполнение 1 Исполнение 2 Черт. 1 Примечание. Чертеж не определяет конструкцию угольника. Таблица 1 Размеры в мм Условный; Масса без покрытия, кг, не более*. проход; Резьба d; L; L1; Вариант по ГОСТ 8944-75. Dу; 1; 2. 8; G ј-В; 21; 28; 0,042; 0,045. 10; G 3/8-В; 25; 32; 0,059; 0,064. 15; G Ѕ-В; 28; 37; 0,094; 0,103. 20; G ѕ-В; 33; 43; 0,146; 0,152. 25; G 1-В; 38; 52; 0,229; 0,241. 32; G 1ј-В; 45; 60; 0,352; 0,351. 40; G 1Ѕ-В; 50; 65; 0,494; 0,438. 50; G 2-В; 58; 74; 0,790; 0,720. (65); G 2Ѕ-В; 69; 88; 1,141; 1,030. (80); G 3-В; 78; 98; 1,521; 1,409. (100); G 4-В; 96; -; 3,079; 2,680. * Для справок Примечания: 1. Угольники с Dу, указанными в таблице в скобках, применять не рекомендуется. 2. Масса оцинкованных соединительных частей не должна превышать массу неоцинкованных более чем на 5 %. Примеры условных обозначений Проходного угольника с углом 90° исполнения 1 без покрытия с Dу = 40 мм: Угольник 90°-1-40 ГОСТ 8946-75 То же, с цинковым покрытием: Угольник 90°-1-Ц-40 ГОСТ 8946-75. (Измененная редакция, Изм.№ 1,2). 1б. Угольники с углом 45° должны изготовляться двух исполнений: 1- с внутренней резьбой; 2- с наружной резьбой. 1в. Основные размеры угольника с углом 45° должны соответствовать указанным на черт. 2 и в табл. 2. Исполнение 1 Исполнение 2 Черт. 2 Примечание. Чертеж не определяет конструкцию угольника. Таблица 2 Размеры в мм Условный проход Dу; Резьба d; ## L; L1. 10; G 1/8-В; 0; 25. 15; G Ѕ-В; 22; 28. 20; G ѕ-В; 25; 32. 25; G 1-В; 28; 37. 32; G 1ј-В; 33; 43. 40; G 1Ѕ-В; 36; 46. 50; G 2-В; 43; 55. Примеры условных обозначений Проходного угольника с углом 45° исполнения 1 без покрытия с Dу = 40 мм: Угольник 45°-1-40 ГОСТ 8946-75 То же, с цинковым покрытием: Угольник 45°-1-Ц-40 ГОСТ 8946-75. (Введен дополнительно, Изм. № 2). 2. Конструктивные размеры и технические требования-по ГОСТ 8944-75. |  |
| --- | --- | --- |