|  | ТРУБЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ К НИМ Часть 4 ТРУБЫ ИЗ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ ЛИТЫЕ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ К НИМ. ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ. МЕТОДЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБ ГОСТ8948-75* (СТ СЭВ 3300-81) Москва ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ 1998 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ. ТРОЙНИКИПРЯМЫЕ Основныеразмеры Ductile iron and steel fittings with parallel thread for pipelines. Straight tees. Basic dimensions; ГОСТ 8948-75* (CT СЭВ 3300-81) Взамен ГОСТ 8948-59. Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 14.11.75 № 2901 дата введения установлена 01.01.77 Ограничение срока действия снято по протоколу Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 2-93) 1. Основные размеры тройников должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице. Стандарт полностью соответствует CT СЭВ 3300-81. Примечание: Чертеж не определяет конструкцию тройника. Размеры в мм Проход условный; Масса без покрытия, кг, не более*. Dу; Резьба d; L; Вариант по ГОСТ 8944-75. 1; 2. 8; G1/4-В; 21; 0,064; 0,063. 10; G3/8-В; 25; 0,085; 0,092. 15; G1/2-В; 28; 0,133; 0,143. 20; G3/4-В; 33; 0,206; 0,210. 25; G 1-В; 38; 0,318; 0,330. 32; G 11/4-В; 45; 0,490; 0,475. 40; G 11/2-В; 50; 0,673; 0,594. 50; G 2-В; 58; 1,088; 0,962. (65); G 2 1/2-В; 69; 1,524; 1,422. (80); G 3-В; 78; 2,013; 1,850. (100); G 4-B; 96; 3,980; 3,460. * Для справок Примечания: 1. Масса оцинкованных соединительных частей не должна превышать массу неоцинкованных более чем на 5%. 2. Тройники с Dу , указанными в таблице в скобках, применять не рекомендуется. Примеры условных обозначений Прямого тройника без покрытия с Dу 40 мм: Тройник 40 ГОСТ 8948-75 То же, с цинковым покрытием: Тройник Ц-40 ГОСТ 8948-75 (Измененная редакция, Изм.№ 1,2). 2. Конструктивные размеры и технические требования-по ГОСТ 8944-75. |  |
| --- | --- | --- |