|  | ТРУБЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ К НИМ Часть 4 ТРУБЫ ИЗ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ ЛИТЫЕ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ К НИМ. ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ. МЕТОДЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБ ГОСТ8949-75* (СТ СЭВ 3300-81) Москва ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ 1998 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ. ТРОЙНИКИ ПЕРЕХОДНЫЕ Основныеразмеры Ductile iron and steel fittings with parallel thread for pipelines. Transition tees. Basic dimensions; ГОСТ 8949-75* (СТ СЭВ 3300-81) Взамен ГОСТ 8949-59. Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 14.11.75 № 2901 дата введения установлена 01.01.77 Ограничение срока действия снято по протоколу Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 2-93) 1. Основные размеры тройников должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице. Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 3300-81. Примечание. Чертеж не определяет конструкцию тройников. Размеры в мм Условный; Резьба; Масса без покрытия, кг, не более*. проход,; d; d1; L; L1; Вариант по ГОСТ 8944-75. DyDy1; 1; 2. 108; G3/8-В; G1/4-В; 23; 23; 0,103; 0,101. 158; G1/2-В; G1/4-В; 24; 24; 0,115; 0,111. 1510; G1/2-В; G3/8-В; 26; 26; 0,119; 0,115. 1520; G1/2-В; G3/4-В; 31; 30; 0,163; 0,158. 1525; G1/2-В; G 1-В; 34; 32; 0,199; 0,193. 208; G3/4-В; G1/4-В; 26; 27; 0,152; 0,148. 2010; G3/4-В; G3/8-В; 28; 28; 0,168; 0,160. 2015; G3/4-В; G1/2-В; 30; 31; 0,183; 0,178. 2025; G3/4-В; G 1-В; 36; 35; 0,198; 0,193. 2032; G3/4-В; G 1 1/4-В; 41; 36; 0,206; 0,202. 258; G 1 – В; G1/4-В; 28; 31; 0,228; 0,219. 2510; G 1 – В; G3/8-В; 30; 32; 0,235; 0,227. 2515; G 1 – В; G1/2-В; 32; 34; 0,255; 0,246. 2520; G 1 – В; G3/4-В; 35; 36; 0,285; 0,277. 2532; G 1 – В; G 1 1/4-В; 42; 40; 0,304; 0,315. 2540; G 1 1/4-В; G 1 1/2-В; 46; 42; 0,315; 0,308. 3210; G 1 1/4-В; G3/8-В; 32; 36; 0,342; 0,334. 3215; G 1 1/4-B; G1/2-В; 34; 38; 0,352; 0,340. 3220; G 1 1/4-В; G3/4-В; 36; 41; 0,382; 0,370. 3225; G 1 1/4-В; G 1-В; 40; 42; 0,430; 0,418. 3240; G 1 1/4-В; G 1 1/2-В; 40; 46; 0,434; 0,424. 3250; G 1 1/4-В; G 2-В; 54; 48; 0,444; 0,429. 4015; G 1 1/2-В; G 1/2-В; 36; 42; 0,459; 0,442. 4020; G 1 1/2-В; G3/4-В; 38; 44; 0,494; 0,474. 4025; G 1 1/2-В; G 1-В; 42; 46; 0,552; 0,531. 4032; G 1 1/2-В; G 1 1/4-В; 46; 48; 0,616; 0,557. 4050; G 1 1/2-В; G 2-В; 55; 52; 0,650; 0,628. 5015; G 2-В; G1/2-В; 38; 48; 0,672; 0,646. 5020; G 2-В; G3/4-В; 40; 50; 0,714; 0,685. 5025; G 2-В; G 1-В; 44; 52; 0,788; 0,752. 5032; G 2-В; G 1 1/4-В; 48; 54; 0,867; 0,832. 5040; G 2-В; G 1 1/2-В; 52; 55; 0,940; 0,914. 6525; G 2 1/2-В; G 1-В; 47; 60; 0,091; 0,080. (6532); G 2 1/2-В; G 1 1/4-В; 52; 62; 1,124; 1,085. (6540); G 2 1/2-В; G 1 1/2-В; 55; 63; 1,192; 1,160. (6550); G 2 1/2-В; G 2-В; 61; 66; 1,345; 1,330. 8025; G 3-В; G 1-В; 51; 67; 1,375; 1,369. 8032; G 3-В; G 1 1/4-В; 55; 70; 1,390; 1,368. (8040); G 3-В; G 1 1/2-В; 58; 71; 1,484; 1,450. (8650); G 3-В; G 2-В; 64; 73; 1,646; 1,630. (8065); G 3-В; G 2 1/2-В; 72; 76; 1,860; 1,840. (10050); G 4-В; G 2-В; 70; 86; 2,826; 2,765. (10065); G 4-В; G 2 1/2-В; 78; 89; 3,150; 3,040. (10080); G 4-В; G 3-В; 84; 92; 3,421; 3,290. * Для справок: Примечания: 1. Тройники с Dу, указанными в таблице в скобках, применять не рекомендуется. 2. Масса оцинкованных соединительных частей не должна превышать массу неоцинкованных более чем на 5%. Примеры условных обозначений Переходного тройника без покрытия с Dу 40 мм на Dу1 32 мм: Тройник 40  32ГОСТ 8949-75 То же, с цинковым покрытием: Тройник Ц-4032ГОСТ 8949-75 (Измененная редакция, Изм.№ 1, 2). 2. Конструктивные размеры и технические требования-по ГОСТ 8944-75. |  |
| --- | --- | --- |