|  | ТРУБЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ К НИМ Часть 4 ТРУБЫ ИЗ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ ЛИТЫЕ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ К НИМ. ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ. МЕТОДЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБ ГОСТ8951-75* (СТ СЭВ 3301-81) Москва ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ 1998 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ. КРЕСТЫ ПРЯМЫЕ # Основные размеры Ductile iron fittings with parallel thread for pipelines. Straight four-way junction pieces. Basic dimensions; ГОСТ 8951-75* (CT СЭВ 3301-81) Взамен ГОСТ 8951-59. Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 14.11.75 № 2901 дата введения установлена 01.01.77 Ограничение срока действия снято по протоколу Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 2-93) 1. Основные размеры крестов должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице. Стандарт полностью соответствует CT СЭВ. 3301-81. Примечание. Чертеж не определяет конструкцию креста. Размеры в мм Условный; Масса без покрытия, кг, не более*. проход Dy; Резьба d; L; Вариант по ГОСТ 8944-75. 1; 2. 8; G1/4-В; 21; 0,083; 0,089. 10; G38-В; 25; 0,105; 0,113. 15; G1/2-В; 28; 0,163; 0,179. 20; G3/4 -В; 33; 0,284; 0,254. 25; G 1 - В; 38; 0,383; 0,392. 32; G11/4 -В; 45; 0,585; 0,561. 40; G 11/2-В; 50; 0,797; 0,681. 50; G 2 -В; 58; 1,251; 1,117. (65); G 21/2-В; 69; 1,769; 1,587. (80); G 3 -В; 78; 2,351; 2,119. (100); G 4 -B; 96; 4,585; 3,921. * Для справок. Примечания: 1. Кресты с Dy указанными в таблице в скобках, применять не рекомендуется 2. Масса оцинкованных соединительных частей не должна превышать массу неоцинкованных более чем на 5%. Примеры условных обозначений Прямого креста без покрытия с Dy 25 мм: Крест 25 ГОСТ 8951-75 То же, с цинковым покрытием: Крест Ц-25 ГОСТ 8951-75 (Измененная редакция, Изм. № 1, 2). 2. Конструктивные размеры и технические требования-по ГОСТ 8944-75. |  |
| --- | --- | --- |