|  | ТРУБЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ К НИМ Часть 4 ТРУБЫ ИЗ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ ЛИТЫЕ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ К НИМ. ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ. МЕТОДЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБ ГОСТ8953-75* Москва ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ 1998 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ. КРЕСТЫ С ДВУМЯ ПЕРЕХОДАМИ Основныеразмеры Ductile iron fittings with parallel thread for pipelines. Four-way junction pieces with two passages. Basic dimensions.; ГОСТ 8953-75* Взамен ГОСТ 8953-59. Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 14.11.75 № 2901 дата введения установлена 01.01.77 Ограничение срока действия снято по протоколу Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 2-93) 1. Основные размеры крестов должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице. Примечание. Чертеж не определяет конструкцию креста. Размеры в мм Условный; Резьба; Масса без покрытия, кг, не более*. проход DyDy1; d; d1; d2; L; L1; L2; Вариант по ГОСТ 8944-75. Dy2; 1; 2. 201515; G ¾-В; G Ѕ -В; G Ѕ-В; 30; 31; 28; 0,200; 0,180. 202015; G ¾ - В; G ѕ-В; G Ѕ-В; 33; 33; 31; 0,264; 0,217. 251520; G 1-В; G Ѕ-В; G ѕ-В; 32; 34; 30; 0,252; 0,230. 252020; G 1-В; G ѕ-В; G ѕ-В; 35; 36; 33; 0,316; 0,268. 322025; G 1 3/4- В; G ѕ -В; G 1-В; 36; 41; 35; 0,396; 0,342. * Для справок. Примечание. Масса оцинкованных соединительных частей не должна превышать массу неоцинкованных более чем на 5 %. Примеры условных обозначений Креста с двумя переходами без покрытия с Dу 25 мм на Dу1 15 мм и Dу2 20 мм: Крест 251520ГОСТ 8953-75 То же, с цинковым покрытием: Крест Ц-2515  20ГОСТ 8953-75 (Измененная редакция, Изм. № 1). 2. Конструктивные размеры и технические требования-по ГОСТ 8944-75. |  |
| --- | --- | --- |