|  | ТРУБЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ К НИМ Часть 4 ТРУБЫ ИЗ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ ЛИТЫЕ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ К НИМ. ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ. МЕТОДЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБ ГОСТ8954-75* Москва ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ 1998 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ. МУФТЫ ПРЯМЫЕ КОРОТКИЕ Основныеразмеры Ductile iron fittings with parallel thread for pipelines. Straight short sockets. Basic dimensions; ГОСТ 8954-75* Взамен ГОСТ 8954-59. Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 14.11.75 № 2901 дата введения установлена 01.01.77 Ограничение срока действия снято по протоколу Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 2-93) 1. Основные размеры муфт должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице. Примечание. Чертеж не определяет конструкцию муфты. Размеры в мм Условный; Масса без покрытия, кг, не более*. проход; Резьба d; L; Число ребер; Вариант по ГОСТ 8944-75. Dy; 1; 2. 8; Gј-В; 22; 2; 0,031; 0,032. 10; G3/8-В; 24; 2; 0,040; 0,042. 15; G Ѕ-В; 28; 2; 0,065; 0,068. 20; G ѕ-В; 31; 2; 0,096; 0,096. 25; G 1-В; 35; 4; 0,155; 0,153. 32; G 1 ј-В; 39; 4; 0,226; 0,216. 40; G 1 Ѕ-В; 43; 4; 0,309; 0,267. 50; G 2-В; 47; 6; 0,480; 0,430. (65); G 2 Ѕ-В; 53; 6; 0,652; 0,580. (80); G 3-В; 59; 6; 0,874; 0,848. (100); G 4-В; 84; 6; 1,930; 1,750. * Для справок. Примечания: 1. Масса оцинкованных соединительных частей не должна превышать массу неоцинкованных более чем на 5 %. 2. Муфты с Dу, указанными в таблице в скобках, применять не рекомендуется. Примеры условных обозначений Прямой короткой муфты с D 40мм: Муфта короткая 40 ГОСТ 8954-75 То же, с цинковым покрытием: Муфта короткая Ц-40 ГОСТ 8954-75 (Измененная редакция, Изм. № 1). 2. Конструктивные размеры и технические требования-по ГОСТ 8944-75. |  |
| --- | --- | --- |