|  | ТРУБЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ К НИМ Часть 4 ТРУБЫ ИЗ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ ЛИТЫЕ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ К НИМ. ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ. МЕТОДЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБ ГОСТ8957-75* (СТ СЭВ 3303-81) Москва ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ 1998 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ. МУФТЫ ПЕРЕХОДНЫЕ Основныеразмеры Dictile iron fittings with parallel thread for pipelines. Transition sockets. Basic dimensions; ГОСТ 8957-75* (CT СЭВ 3303-81) Взамен ГОСТ 8957-59. Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 14.11.75 № 2901 дата введения установлена 01.01.77 Ограничение срока действия снято по протоколу Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 2-93) 1. Основные размеры муфт должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице. Стандарт полностью соответствует CT СЭВ 3303-81. Примечание. Чертеж не определяет конструкцию муфты. Размеры в мм Условный проход; Резьба; Число; Масса без покрытия, кг, не более*. Dy Dy1; d; d1; L; ребер; Вариант по ГОСТ 8944-75. 1; 2. 108; G 3/8-B; G 1/4-B; 30; 2; 0,040; 0,041. 158; G1/2-В; G 1/4-B; 36; 2; 0,061; 0,065. 1510; G 1/2-B; G 3/8-B; 36; 2; 0,064; 0,068. 208; G 3/8-B; G 1/4-B; 39; 2; 0,081; 0,084. 2010; G 3/4-B; G 3/8-B; 39; 2; 0,086; 0,091. 2015; G 3/4-B; G1/2-В; 39; 2; 0,095; 0,105. 2510; G 1-B; G 3/8-B; 45; 4; 0,122; 0,129. 2515; G 1-B; G1/2-В; 45; 4; 0,134; 0,144. 2520; G 1-B; G 3/4-B; 45; 4; 0,147; 0,155. 3210; G 11/4-B; G 3/8-B; 50; 4; 0,176; 0,186. 3215; G 11/4-B; G1/2-В; 50; 4; 0,185; 0,200. 3220; G 11/4-B; G 3/4-B; 50; 4; 0,209; 0,218. 3225; G 11/4-B; G 1-В; 50; 4; 0,218; 0,234. 4015; G 11/2 -B; G1/2-В; 55; 4; 0,243; 0,262. 4020; G 11/2-B; G 3/4-B; 55; 4; 0,258; 0,276. 4025; G 11/2-B; G 1-B; 55; 4; 0,280; 0,298. 4032; G 11/2-B; G 11/4-B; 55; 4; 0,325; 0,324. 5015; G 2-B; G1/2-В; 65; 6; 0,402; 0,422. 5020; G 2-B; G 3/4-B; 65; 6; 0,411; 0,428. 5025; G 2-B; G 1-B; 65; 6; 0,416; 0,446. 5032; G 2-B; G 11/4-B; 65; 6; 0,447; 0,476. 5040; G 2-B; G 11/2-B; 65; 6; 0,473; 0,500. (6532); G 21/2 -В; G 11/4-B; 74; 6; 0,656; 0,580. (6540); G 21/2- В; G 11/2-B; 74; 6; 0,679; 0,600. (6550); G 21/2 -В; G 2-B; 74; 6; 0,740; 0,650. (8040); G 3-B; G 11/2-B; 80; 6; 0,844; 0,750. (8050); G 3-В; G2-B; 80; 6; 0,903; 0,800. (8065); G 3-В; G 21/2 -B; 80; 6; 0,970; 0,855. (10050); G 4-В; G 2-B; 94; 6; 1,572; 1,365. (10065); G 4-В; G 21/2 -В; 94; 6; 1,677; 1,440. (10080); G 4-В; G 3-В; 94; 6; 1,778; 1,530. * Для справок. Примечания: 1. Муфты с Dу, указанными в таблице в скобках, применять не рекомендуется. 2. Масса оцинкованных соединительных частей не должна превышать массу неоцинкованных более чем на 5 %. , Примеры условных обозначений Переходной муфты без покрытия с Dу 32 мм на Dу1 25мм: Муфта 32  25ГОСТ 8957-75 То же, с цинковым покрытием: Муфта Ц-32  25ГОСТ 8957-75 (Измененная редакция, Изм. № 1,2). 2. Конструктивные размеры и технические требования-по ГОСТ 8944-75. |  |
| --- | --- | --- |