|  | ТРУБЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ К НИМ Часть 4 ТРУБЫ ИЗ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ ЛИТЫЕ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ К НИМ. ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ. МЕТОДЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБ ГОСТ8958-75* Москва ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ 1998 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ. НИППЕЛИ ДВОЙНЫЕ Основныеразмеры Ductile iron fittings with parallel thread for pipelines. Double nipples. Basic dimensions; ГОСТ 8958-75* Взамен ГОСТ 8958-59. Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 14.11.75 № 2901 дата введения установлена 01.01.77 Ограничение срока действия снято по протоколу Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 2-93) 1. Основные размеры ниппелей должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице. Примечание. Чертеж не определяет конструкцию ниппеля. Размеры в мм Условный проход Dу; Резьба d; # S; L; h; Масса без покрытия, кг, не более*. 8; G ¼-B; 17; 36; 7; 0,029. 10; G 3/8-B; 19; 38; 7; 0,035. 15; G ½-B; 24; 44; 7; 0,065. 20; G ¾-B; 30; 47; 8; 0,090. 25; G 1 -B; 36; 53; 8; 0,140. 32; G 11/4-В; 46; 57; 9; 0,209. 40; G 1 ½ -B; 50; 59; 9; 0,210. 50; G 2-B; 65; 68; 10; 0,406. (65); G 2 ½ -В; 80; 75; 11; 0,529. (80); G 3 -B; 95; 83; 12; 0,846. * Для справок. Примечания: 1. Масса оцинкованных соединительных частей не должна превышать массу неоцинкованных более чем на 5 %. 2. Ниппели с Dy, указанными в таблице в скобках, применять не рекомендуется. Примеры условных обозначений Двойного ниппеля без покрытия с D 40 мм: Ниппель 40 ГОСТ 8958-75 то же, с цинковым покрытием: Ниппель Ц-40 ГОСТ 8958-75 (Измененная редакция, Изм. № 1). 2. Конструктивные размеры и технические требования-по ГОСТ 8944-75. 3. Отклонения размера S-по ГОСТ 6424-73. |  |
| --- | --- | --- |