|  | ТРУБЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ К НИМ Часть 4 ТРУБЫ ИЗ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ ЛИТЫЕ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ К НИМ. ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ. МЕТОДЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБ ГОСТ 8960-75* (СТ СЭВ 3304-81) Москва ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ 1998 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ. ФУТОРКИ Основныеразмеры Dictile iron fittings with parallel thread for pipelines. Threaded bushings. Basic dimensions; ГОСТ 8960-75* (CT СЭВ 3304-81) Взамен ГОСТ 8960-59. Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 14.11.75 № 2901 дата введения установлена 01.01.77 Ограничение срока действия снято по протоколу Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 2-93) 1. Основные размеры футорок должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице. Стандарт полностью соответствует CT СЭВ 3304-81. Примечание. Чертеж не определяет конструкцию футорки. Размеры в мм Условный; Резьба; Масса без покрытия, кг, не более*. проход DyDy1; Тип; d; d1; L; S; h; L1; Вариант по ГОСТ 8944-75. 1; 2. 108; I; G 3/8 -B; G 1/4 -B; 20; 19; 7; -; 0,019; -. 158; II; G 1/2-B; G 1/4 -B; 24; 24; 7; -; 0,038; -. 1510; I; G 1/2-B; G 3/8 -B; 24; 24; 7; -; 0,032; -. 208; II; G 3/4-B; G 1/4 -B; 26; 30; 7; -; 0,056; -. 2010; II; G 3/4-B; G 3/8-B; 26; 30; 7; -; 0,064; -. 2015; I; G 3/4-B; G 1/2-B; 26; 30; 7; -; 0,054; -. 258; II; G 1-B; G 1/4 -B; 29; 36; 7; -; 0,082; -. 2510; II; G 1-B; G 1/2-B; 29; 36; 7; -; 0,094; -. 2515; II; G 1-B; G 1/2-B; 29; 36; 7; -; 0,106; -. 2520; I; G 1-B; G 3/4-B; 29; 36; 7; -; 0,084; -. 3210; II; G 1 1/4 -B; G 3/8-B; 31; 46; 7; -; 0,202; -. 3215; II; G 1 1/4 -B; G 1/2-B; 31; 46; 7; -; 0,221; -. 3220; II; G 1 1/4 -B; G 3/4-B; 31; 46; 7; -; 0,180; -. 3225; I; G 1 1/2-B; G 1-В; 31; 46; 7; -; 0,146; -. 4010; II; G 1 1/2-B; G 3/8 -B; 31; 50; 7; -; 0,282; -. 4015; II; G 1 1/2-B; G 1/2-B; 31; 50; 7; -; 0,299; -. 4020; II; G 1 1/2-B; G 3/4-B; 31; 50; 7; -; 0,256; -. 4025; II; G 1 1/2-B; G 1-B; 31; 50; 7; -; 0,198; -. 4032; I; G 1 1/2-B; G 1 1/4 -B; 31; 50; 7; -; 0,122; -. 5015; III; G 2-B; G 1/2-B; 48; 65; 8; 35; 0,381; 0,393. 5020; III; G 2-B; G 3/4-B; 48; 65; 8; 35; 0,379; 0,391. 5025; II; G 2-B; G 1-B; 35; 65; 8; -; 0,471; -. 5032; II; G 2-B; G 1 1/4 -B; 35; 65; 8; -; 0,360; -. 5040; II; G 2-B; G 1 1/2-B; 35; 65; 8; -; 0,271; -. 6525; III; G2 1/2-B; G 1 1/4-B; 40; 80; 9; 54; 0,508; -. (6532); III; G 2 1/2-B; G 1 1/4-B; 54; 80; 9; 40; 0,586; 0,607. (6540); II; G 2 1/2-B; G 1 1/2-B; 40; 80; 9; -; 0,739; -. (6550); II; G 2 1/2-B; G 2-B; 40; 80; 9; -; 0,489; -. 8025; III; G 3-B; G 1-B; 44; 95; 10; 59; 1,209; -. 8032; III; G 3-B; G 1 1/4-B; 44; 95; 10; 59; 1,250; -. (8040); III; G 3-B; G 1 1/2-B; 59; 95; 10; 41; 0,900; 0,909. (8050); II; G 3-B; G 2-B; 44; 95; 10; -; 1,039; -. (8065); II; G 3-B; G 2 1/2-B; 44; 95; 10; -; 1,576; -. (10050); III; G 4-B; G 2-B; 69; 120; 11; 51; 1,580; 1,609. (10065); III; G 4-B; G 2 1/2-B; 69; 120; 11; 51; 1,480; 1,500. (10080); II; G 4-B; G 3-B; 51; 120; 11; -; 1,461; -. * Для справок. Примечания: 1. Футорки с Dy, указанными в таблице в скобках, применять не рекомендуется. 2. Масса оцинкованных соединительных частей не должна превышать массу неоцинкованных более чем на 5%. Примеры условных обозначений Футорки без покрытия с Dу 25 мм на Dу1 15 мм: Футорка25 15ГОСТ 8960-75 То же, с цинковым покрытием: Футорка Ц-25  15ГОСТ 8960-75 (Измененная редакция, Изм. № 1, 2). 2. Конструктивные размеры и технические требования-по ГОСТ 8944-75. 3. Отклонения размера под ключ S-по ГОСТ 6424-73. |  |
| --- | --- | --- |