|  | ТРУБЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ К НИМ Часть 4 ТРУБЫ ИЗ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ ЛИТЫЕ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ К НИМ. ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ. МЕТОДЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБ ГОСТ 8962-75* (СТ СЭВ 3305-81) Москва ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ 1998 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ. КОЛПАКИ Основныеразмеры Dictile iron fittings with parallel thread for pipelines. Caps. Basic dimensions; ГОСТ 8962-75* (CT СЭВ 3305-81) Взамен ГОСТ 8962-59. Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 14.11.75 № 2901 дата введения установлена 01.01.77 Ограничение срока действия снято по протоколу Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 2-93) la. Колпаки должны изготовлять двух исполнений: 1-с ребрами; 2-шестигранный. Стандарт полностью соответствует CT СЭВ 3305-81. (Введен дополнительно, Изм. № 2). 1. Основные размеры колпаков должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице. Исполнение 1 Исполнение 2 Примечание. Чертеж не определяет конструкцию колпака. Размеры в мм Условный проход Dу; Резьба d; L; Число ребер; S; Теоретическая масса* без покрытия, кг, не более. Исполнение. Вариант по ГОСТ 8944-75. 1; 2. 1; 2. 8; G 1/4-В; 15; 15; 2; 19; 0,038; 0,035. 10; G 1/8-В; 17; 17; 2; 22; 0,044; 0,042. 15; G 1/2-B; 19; 19; 2; 27; 0,053; 0,053. 20; G 3/4-B; 22; 22; 2; 32; 0,089; 0,083. 25; G 1-B; 24; 24; 4; 41; 0,138; 0,123. 32; G 11/4-B; 27; 27; 4; 50; 0,221; 0,186. 40; G l1/2-B; 27; 27; 4; 55; 0,251; 0,221. 50; G 2-B; 32; 32; 6; 70; 0,454; 0,411. 65; G 21/2 В; -; 35; -; 85; -; -. 80; G 3-B; -; 38; -; 100; -; -. * Для справок. Примечание. Масса оцинкованных соединительных частей не должна превышать массу неоцинкованных более чем на 5%. Примеры условных обозначений Колпаков исполнения 1 без покрытия с Dу= 25 мм: Колпак 1-25 ГОСТ 8962-75 То же, с цинковым покрытием: Колпак 1-Ц-25 ГОСТ 8962-75 (Измененная редакция, Изм. № 1, 2). 2. Конструктивные размеры и технические требования-по ГОСТ 8944-75. |  |
| --- | --- | --- |