|  | ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР ЧАСТИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ Р=1,6 МПа. СГОНЫ Основные размеры Pipe steel connections with cylindrical thread for pipelines P=1,6 МPа. Adapter couplings. Basic dimensions; ГОСТ8969-75 Взамен ГОСТ 8969-59. Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 29.12.75 № 4062 дата введения установлена 01.01.77 Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта СССР от 30.10.91 № 1676 1. Настоящий стандарт распространяется на стальные сгоны с цинковым покрытием и без покрытия с цилиндрической резьбой, служащие для соединения водогазопроводных труб, с применением уплотнителя, в системах отопления, водопровода, газопровода и других системах, работающих в условиях неагрессивных сред (вода, насыщенный водяной пар, горючий газ и др.) при температуре проводимой cреды не выше 175 С и давлении Р=1,6 МПа. 2. Основные размеры сгонов должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице. Условный проход Dу, мм; Резьба d; l; l1; L; Масса без покрытия, кг. но-мин.; пред. откл.. мм. 8;  трубы; 7,0; 38; 80; 0,04. 10;  трубы; 8,0; 42; 90; 0,062. 15;  трубы; 9,0; 40; 110; 0,094. 20;  трубы; 10,5; 45; 110; 0,134. 25; 1” трубы; 11,0; 50; 130; 0,243. 32;  трубы; 13,0; 55; +5; 130; 0,336. 40;  трубы; 15,0; 60; 150; 0,463. 50; 2 трубы; 17,0; 65; 150; 0,608. (65);  трубы; 19,5; 75; 170; 1,027. (80); 3 трубы; 22,0; 85; 180; 1,229. Примечания: 1. Сгоны с Dу, указанными в скобках, изготавливаются по требованию потребителя. 2. По требованию потребителя длина резьбы может быть уменьшена. Примеры условных обозначений Сгона без покрытия с Dу=40 мм: Сгон 40 ГОСТ 8969-75 То же, с цинковым покрытием: Сгон 40-Ц ГОСТ 8969-75 3. Сгоны изготавливают в соответствии с требованиями ГОСТ 8965-75 из труб по ГОСТ 3262-75 и ГОСТ 10704-91. 4. Сбег резьбы-по ГОСТ 10549-80. |  |
| --- | --- | --- |