ГОСТ 9235-76

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ПОЛОСОБУЛЬБ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ
СИММЕТРИЧНЫЙ ДЛЯ СУДОСТРОЕНИЯ

СОРТАМЕНТ

ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ

Москва

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

| ПОЛОСОБУЛЬБ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ СИММЕТРИЧНЫЙ ДЛЯ СУДОСТРОЕНИЯ Сортамент Hot-rolled steel. Symmetrical bulb for shipbuilding. Dimensions | ГОСТ 9235-76* Взамен ГОСТ 9235-59 |
| --- | --- |

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 18 июня 1976 г. № 1473 срок введения установлен

с 01.01.78

Ограничение срока действия снято по протоколу № 2–92 Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 2-93)

Настоящий стандарт распространяется на стальные горячекатаные симметричные полособульбы для судостроения.

(Измененная редакция, Изм. № 3, 4).

# 1. СОРТАМЕНТ

1.1. Поперечное сечение симметричных полособульбов должно соответствовать указанному на чертеже.

Обозначения к чертежу и таблицам:

h - высота полособульба;

b - ширина полки;

s - толщина стенки;

r1 - радиус закругления кромок полки;

r2 - радиус сопряжения стенки с полкой;

I — момент инерции;

i - радиус инерции;

Wx — момент сопротивления изолированного полособульба;

Wx' - момент сопротивления полособульба с присоединенным пояском;

y0 — расстояние от центра тяжести.

Примечание. Для профиля номер 1455 уклон внутренних граней полок должен быть не более 15.

(Измененная редакция, Изм. № 4).

1.2. Размеры полособульбов, площадь поперечного сечения, масса 1 м и справочные величины должны соответствовать указанным в табл. 1.

Таблица 1

| номер профиля | h | b | s | r1; r2 | Площадь сечения, см2 | Теоретическая масса 1 м, кг | Справочная величина для осей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | x-x |  |  |  | y-y |  |  |
|  | мм |  |  |  |  |  | Ix, см4 | ix, см | Wx, см3 | Wx' см3 | y0, см | Iy, см4 | iy, см |
| 935 | 90 | 31,0 | 5,0 | 4,0 | 6,82 | 5,35 | 55,19 | 2,85 | 9,41 | 31,21 | 5,86 | 1,91 | 0,53 |
| 1035 | 100 | 35,5 | 5,5 | 4,5 | 8,53 | 6,69 | 84,81 | 3,15 | 12,89 | 44,06 | 6,58 | 3,23 | 0,62 |
| 1235 | 120 | 37,5 | 5,5 | 5,0 | 10,15 | 7,96 | 146,77 | 3,88 | 18,61 | 61,89 | 7,89 | 4,16 | 0,64 |
| 1446 | 140 | 42,0 | 6,0 | 6,0 | 13,10 | 10,28 | 257,02 | 4,43 | 27,77 | 94,41 | 9,25 | 6,85 | 0,72 |
| 1447 | 140 | 43,5 | 7,5 | 6,0 | 15,20 | 11,93 | 300,51 | 4,45. | 33,60 | 104,64 | 8,94 | 7,88 | 0,72 |
| 1455 | 140 | 48,0 | 5,5 | 4,0; 6,0 | 11,85 | 9,30 | 309,81 | 5,11 | 32,48 | 87,77 | 9,54 | 7,51 | 0,80 |
| 1646 | 160 | 48,5 | 6,5 | 6,5 | 16,47 | 12,93 | 422,40 | 5,06 | 39,64 | 137,51 | 10,66 | 11,59 | 0,84 |
| 1658 | 160 | 50,0 | 8,0 | 6,5 | 18,87 | 14,81 | 488,39 | 5,09 | 47,33 | 150,60 | 10,32 | 13,06 | 0,83 |
| 1858 | 180 | 56,5 | 8,5 | 7,0 | 22,90 | 17,98 | 751,29 | 5,73 | 64,21 | 207,80 | 11,70 | 20,44 | 0,94 |
| 2068 | 200 | 60,4 | 8,4 | 8,0 | 26,06 | 20,46 | 1049,53 | 6,35 | 79,46 | 268,19 | 13,21 | 27,74 | 1,03 |
| 22610 | 220 | 68,0 | 10,0 | 8,5 | 33,14 | 26,01 | 1624,05 | 7,00 | 113,21 | 368,71 | 14,34 | 43,06 | 1,14 |
| 271010 | 270 | 102,0 | 10,0 | 6,0; 20,0 | 41,75 | 32,78 | 3163,03 | 8,70 | 176,15 | 589,24 | 17,96 | 114,15 | 1,65 |
| 30810 | 300 | 89,0 | 10,0 | 6,0; 25,0 | 51,00 | 40,03 | 4557,50 | 9,45 | 221,00 | 834,00 | 20,62 | 86,87 | 1,43 |
| 30812 | 300 | 91,0 | 12,0 | 6,0; 25,0 | 57,00 | 44,75 | 5165,00 | 9,53 | 258,00 | 893,00 | 20,00 | 98,27 | 1,41 |

Примечания:

1. Номер полособульба составлен из размеров hubs сантиметрах и s в миллиметрах (в целых числах).

2. Площадь поперечного сечения и справочные величины вычислены по номинальным размерам. При вычислении массы 1 м полособульба плотность стали принята равной 7,85 г/см3.

3. При вычислении Wx' площадь и толщина присоединенного пояска приняты равными полуторной площади и полуторной толщины полособульба.

4. Радиусы закругления, указанные на чертеже, даны для построения калибра валков и на полособульбе не проверяют.

(Измененная редакция, Изм. № 3).

5. (Исключено, Изм. № 3).

(Измененная редакция, Изм. № 4).

1.3. Уклон полки полособульба № 271010 должен быть 10°.

1.4. Размеры, площадь поперечного сечения и масса 1 м полособульбов, изготовленных в сдвоенном виде, должны соответствовать указанным в табл. 2.

Таблица 2

| Номер полособульба | h | b | Средняя толщина полки на расстоянии от плоскости стенки | s | r1 | r2 | Площадь сечения, см2 | Теоретическая масса 1 м, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 271010 | 550 | 102,0 | 16,0 | 10,0 | 6 | 20 | 84,5 | 67,67 |
| 30810 | 600 | 89,0 | 25,3 | 10,0 | 6 | 25 | 102,0 | 80,06 |
| 30812 | 600 | 91,0 | 25,3 | 12,0 | 6 | 25 | 114,0 | 89,50 |

Примечание. Построение полособульбов производится с использованием средней толщины полки в соответствии с табл. 2.

(Измененная редакция, Изм. № 3).

1.5. Предельные отклонения размеров полособульбов, изготавливаемых в одинарном виде, должны соответствовать указанным в табл. 3.

Таблица 3

| Номер полособульба | Предельное отклонение |  |  |  |  | Предельное смещение оси полки относительно стенки | Выпуклость или вогнутость наружной плоскости полки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | по ширине полки | по высоте полособульба | по толщине стенки при толщине |  |  |  |  |
|  |  |  | до 5,5 вкл. | от 6 до 9 вкл. | от 10 и более |  |  |
| 935-1035 | +0,4 −0,8 | ±1,5 | +0,4 −0,6 | - | - | 1,0 | +1,0 −0,5 |
| 1235-1658 | +0,5 −1,0 | ±2,0 | +0,4 −0,6 | +0,4 −0,6 | - | 1,5 | +1,5 −1,0 |
| 1858-22610 | +0,6 −2,2 | +2,5 −3,0 | - | +0,4 −0,6 | +0,4 −0,8 | 2,0 | +2,0 −1,0 |

Примечание. Для профиля 1455 предельное смещение оси полки относительно стенки не должно превышать 2,5 мм.

(Измененная редакция, Изм. № 4).

1.6. Предельные отклонения размеров полособульбов, изготовляемых в сдвоенном виде, должны соответствовать указанным в табл. 4.

Таблица 4

мм

| Номер полособульба | Предельное отклонение |  |  | Предельное смещение оси полки относительно стенки | Выпуклость или вогнутость наружной плоскости полки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | по ширине полки | по высоте полособульба | по толщине стенки |  |  |
| 271010 | ±2,5 | ±5 | +0,5 -1,0 | 2,5 | +2,0 -1,0 |
| 30810 30812. | +2,5 -3.5 |  | +0.8 -1,0 |  |  |

(Измененная редакция, Изм. № 2, 3).

1.7. Предельные отклонения от теоретической массы партии не должны превышать плюс 3 минус 5%.

1.8. Полособульбы могут изготовляться всех номеров только с плюсовыми или только с минусовыми предельными отклонениями по высоте или предельными отклонениями по массе.

1.9. Притупление углов нижнего торца стенки не должно превышать 0,3 от толщины стенки. Величина его обеспечивается технологией изготовления и на готовом полособульбе не проверяется.

1.7–1.9. (Измененная редакция, Изм. № 3).

1.10. Неперпендикулярность наружной грани полки относительно плоскости стенки не должна выводить высоту полособульба за предельные отклонения.

1.11. Для полособульбов, изготовляемых в сдвоенном виде, неперпендикулярность наружной плоскости полки относительно плоскости стенки не должна превышать 1,5%.

1.12. Кривизна стенки по высоте полособульба не должна превышать 0,2 от толщины при изготовлении полособульбов в одинарном виде и 0,4 — в сдвоенном виде.

1.13. Изменение уклона полки допускается в пределах ±2°. Величина его обеспечивается технологией изготовления и на готовом полособульбе не контролируется.

1.14. Полособульбы изготовляют длиной от 4 до 20 м:

мерной длины;

кратной мерной длины;

немерной длины

от 4 до 12м — для полособульбов № 935–1035;

от 4 до 20 м — для полособульбов № 1235–22610; № 271010–30812, ограниченной длины в пределах немерной.

(Измененная редакция, Изм. № 3, 4).

1.14.1. Длина полособульба оговаривается в заказе.

1.14.2–1.15. (Исключены, Изм. № 3).

1.16. Предельные отклонения по длине полособульба мерной или кратной мерной длины не должны превышать:

+40 мм — при длине полособульба до 8 м;

+60 мм — при длине полособульба св. 8 до 12 м;

+80 мм — при длине полособульба св. 12 м.

По требованию потребителя предельные отклонения по длине должны быть +5 мм на каждый 1 м длины, но не более +80 мм при длине полособульба свыше 8 м.

(Измененная редакция, Изм. № 3).

1.17. Смятие концов не должно выводить полособульб за предельные отклонения по длине.

(Измененная редакция, Изм. № 3).

1.18. Кривизна полособульбов в плоскостях стенки и полки I класса не должна превышать 0,3% измеряемой длины, II класса — 0,6% измеряемой длины.

(Измененная редакция, Изм. № 3, 4).

1.19. Волнистость стенки одного знака не должна превышать 3 мм на 1 м для полособульбов, изготовленных в одинарном виде, и 5 мм на 1 м — в сдвоенном виде.

1.20. Контроль размеров, кривизны полособульбов в плоскостях стенки и полки производят на расстоянии не менее 500 мм от торцов полособульбов.

(Введен дополнительно, Изм. № 4).

Разделы 2–5. (Исключены, Изм. № 4).