ПРОВОЛОКА ПРУЖИННАЯ СТАЛЬНАЯ УГЛЕРОДИСТАЯ

ГОСТ 9389-75

Проволока применяется для изготовления пружин, навиваемых в холодном состоянии и не подвергаемых закалке.

Проволока изготавливается:

по механическим свойствам:

- марок А, Б и В

- классов 1, 2 и 3

по точности изготовления:

- нормальной

- повышенной

На поверхности проволоки не должно быть трещин, плен, закатов, волосовин и ржавчины.

Предельное отклонение по толщине и овальность не должна превышать указанную в таблице.

| Номинальный диаметр, мм | Предельные отклонения, мм | Овальность |
| --- | --- | --- |
| 0,30 | +0,02 –0,015 | Не должна превышать половины поля допуска по диаметру |
| 0,32-1,90 | ±0,020 |  |
| 2,00-3,60 | ±0,030 |  |
| 4,00-5,60 | ±0,040 |  |
| 6,00-8,00 | ±0,050 |  |

Значение разбега временного сопротивления разрыву в мотках (катушках) массой до 250 кг марок Б классов 1, 2 должно быть не более 100 Н/м 2 (10 кгс/мм 2 ); марки Б класса 3 и марки В всех классов для проволоки диаметром 1,6 мм , и менее -200 Н/мм 2 (20 кгс/мм 2 ), а для проволоки диаметром более 1,6 мм-150 Н/мм 2 (15 кгс/мм 2 ).

Значение разбега временного сопротивления разрыву проволоки в мотках (катушках) массой более 250 кг должно соответствовать требованиям ГОСТа. Значения указаны в таблице.

| Диаметр проволоки, мм | Временное сопротивление разрыву, Н/мм 2 (кгс/мм 2 ) |  | Разбег временного сопротивления разрыву, не более, Н/мм 2 (кгс/мм 2 ) |  |  | Число скручиваний, не менее |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 класс | 3 класс | Марка Б | Марка В |  | Марка Б |  | Марка В |  |
|  |  |  | класс |  |  | класс |  |  |  |
|  |  |  | 2,3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| 0.14 | 2300-2740 (235-280) | 1810-2300 (185-235) | 300(31) | 440(45) | 490 (50) | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 0.5 | 2160-2600 (220-265) | 1670-2160 (170-220) | 260(27) | 440 (45) | 490 (50) | 20 | 20 | 19 | 19 |
| 0.7 | 2160-2550 (220-260) | 1670-2160 (170-220) | 240(24) | 440 (45) | 490 (50) | 20 | 20 | 18 | 18 |
| 0.8 | 2110-2550 (215-260) | 1670-2110 (170-215) | 230 (23) | 440 (45) | 490 (50) | 20 | 20 | 17 | 17 |
| 0.9 | 2110-2500 (215-255) | 1620-2110 (165-215) | 230 (23) | 390 (40) | 490 (50) | 20 | 20 | 17 | 17 |
| 1.0 | 2060-2450 (210-250) | 1570-2060 (160-210) | 220 (22) | 390 (40) | 490 (50) | 20 | 20 | 17 | 17 |
| 1.10 | 2010-2400 (205-245) | 1520-2010 (155-205) | 220 (22) | 390 (40) | 490 (50) | 20 | 20 | 17 | 17 |
| 1.20 | 1960-2350 (200-240) | 1520-1960 (155-200) | 210 (21) | 390 (40) | 440 (45) | 20 | 20 | 17 | 17 |
| 1.30 | 1960-2300 (200-235) | 1520-1960 (155-200) | 210 (21) | 340 (35) | 440 (45) | 20 | 20 | 17 | 17 |
| 4.20 | 1420-1670 (145-170) | 1130-1420 (115-145) | 200 (20) | 250 (25) | 290 (30) | 15 | 15 | 12 | 12 |
| 4.50 | 1370-1620 (140-165) | 1130-1370 (115-140) | 200 (20) | 250 (25) | 250 (25) | 15 | 15 | 12 | 12 |
| 5.00 | 1370-1620 (140-165) | 1130-1370 (115-140) | 200 (20) | 250 (25) | 250 (25) | 15 | 15 | 9 | 9 |
| 5.60 | 1320-1570 (135-160) | 1080-1320 (110-135) | 200 (20) | 250 (25) | 250 (25) | 15 | 15 | 6 | 6 |
| 6.00 | 1320-1570 (135-160) | 1080-1320 (110-135) | 200 (20) | 250 (25) | 250 (25) | 15 | 15 | 4 | 4 |
| 6.50 | 1230-1420 (125-145) | 1030-1230 (105-125) | 200 (20) | 200 (20) | 200 (20) | - | - | - | - |
| 7.00 | 1230-1420 (125-145) | 1030-1230 (105-125) | 200 (20) | 200 (20) | 200 (20) | - | - | - | - |
| 8.00 | 1230-1420 (125-145) | 1030-1230 (105-125) | 200 (20) | 200 (20) | 200 (20) | - | - | - | - |

Если при определении временного сопротивления разрыву по концам мотка результаты испытаний относятся к двум классам, то принадлежность мотка к одному из классов устанавливается по меньшему значению. При этом большее значение не должно превышать верхней границы нормируемого временного сопротивления разрыву для того класса, к которому относится моток, более чем на 50(5) Н/мм 2 (кгс/мм 2 ). Настоящее примечание не учитывается, если проволока относится к маркам А и Б класса 2А всех диаметров и класса 2 диаметра 2,5 мм и более.

По требованию мебельной промышленности проволока диаметром 2,2 мм , повышенной точности, марки Б, изготавливается с временным сопротивлением разрыву 1570-1770- Н/мм 2 (160-180 кгс/мм 2 ).