| ГОСТ |  |
| --- | --- |
| AWS |  |
| ISO |  |
| DIN |  |

Комсомолец-100

Основное назначение

Сварка и наплавка изделий из технически чистой меди марок М1, М2, М3. Сварка в нижнем и наклонном положениях шва постоянным током обратной полярности.

Характеристика электродов

Покрытие - специальное.

Коэффициент наплавки - 14,0 г/А· ч.

Производительность наплавки (для диаметра 4,0 мм) - 1,8 кг/ч.

Расход электродов на 1 кг наплавленного металла - 1,6 кг.

Типичные механические свойства металла шва

| Временное сопротивление в, МПа | Предел текучести т, МПа | Относительное удлинение 5, % | Ударная вязкость aн, Дж/см2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 410 | 230 | 26 | 50 |

Твердость наплавленного металла НВ 120.

Типичный химический состав наплавленного металла, %

| Cu | Mn | Si | Fe |
| --- | --- | --- | --- |
| основа | 5,1 | 0,75 | 0,8 |

Геометрические размеры и сила тока при сварке

| Диаметр, мм | Длина, мм | Ток, А |  | Среднее количество электродов в 1 кг, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3,0 | 350 | 70 - 110 |  | 36 |
| 4,0 | 350 | 100 - 140 |  | 21 |
| 5,0 | 450 | 150 - 190 |  | 10 |

Особые свойства

Обеспечивают получение наплавленного металла с электропроводностью до 20% электропроводности технически чистой меди.

Технологические особенности сварки

Сварку производят с предварительным местным подогревом изделий до температуры 300-700°С (в зависимости от толщины свариваемого металла).

Прокалка перед сваркой: 160-200°С; 1 ч.

Обозначение в документации

| Комсомолец-100 | ТУ 14-4-644  75 |
| --- | --- |