| ГОСТ | Э-08Х17Н8М2 |
| --- | --- |
| AWS |  |
| ISO | E19.9.2S20 |
| DIN | E 19.9.2RB20 |

НИАТ-1

Основное назначение

Сварка изделий из коррозионно-стойких хромоникелевых сталей марок 08Х18Н10, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т и им подобных, когда к металлу шва предъявляют требования стойкости к межкристаллитной коррозии. Сварка во всех пространственных положениях шва постоянным током обратной полярности.

Характеристика электродов

Покрытие - рутилово-основное.

Коэффициент наплавки - 10,0 г/А· ч.

Производительность наплавки (для диаметра 4,0 мм) - 1,3 кг/ч.

Расход электродов на 1 кг наплавленного металла - 1,6 кг.

Типичные механические свойства металла шва

| Временное сопротивление в, МПа | Предел текучести т, МПа | Относительное удлинение 5, % | Ударная вязкость aн, Дж/см2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 640 | 420 | 42 | 180 |

Типичный химический состав наплавленного металла, %

| C | Mn | Si | Mo | Ni | Cr | S | P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,09 | 0,96 | 0,75 | 2,2 | 9,3 | 17,9 | 0,011 | 0,021 |

Геометрические размеры и сила тока при сварке

| Диаметр, мм | Длина, мм | Ток, А |  | Среднее количество электродов в 1 кг, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,0 | 300 | 30 - 50 |  | 100 |
| 2,5 | 310 | 40 - 70 |  | 64 |
| 3,0 | 340 | 50 - 90 |  | 41 |
| 4,0 | 360 | 100 - 150 |  | 21 |
| 5,0 | 450 | 130 - 170 |  | 11 |

Особые свойства

Обеспечивают получение металла шва, стойкого к межкристаллитной коррозии при испытаниях по методу АМУ ГОСТ 603289 без провоцирующего отпуска. Содержание ферритной фазы в наплавленном металле 2-10% (типичное 4,9%). Электроды наиболее эффективны при сварке тонколистового металла.

Технологические особенности сварки

Прокалка перед сваркой: 190-210°С; 1 ч.

Условное обозначение

| Э-08Х17Н8М2НИАТ-1ВС | ГОСТ 946675, ГОСТ 1005275, ТУ 14-4-781  76 |
| --- | --- |
| Е2005БР20 |  |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| ГОСТ | Э85 |
| --- | --- |
| AWS | E12015-BI |
| ISO |  |
| DIN |  |

НИАТ-3М

Основное назначение

Сварка особо ответственных конструкций из легированных сталей повышенной и высокой прочности с временным сопротивлением до 980 МПа во всех пространственных положениях шва постоянным током обратной полярности.

Характеристика электродов

Покрытие - основное.

Коэффициент наплавки - 9,5 г/А· ч.

Производительность наплавки (для диаметра 4,0 мм) - 1,6 кг/ч.

Расход электродов на 1 кг наплавленного металла - 1,6 кг.

Типичные механические свойства металла шва после термообработки

| Временное сопротивление в, МПа | Предел текучести т, МПа | Относительное удлинение 5, % | Ударная вязкость aн, Дж/см2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 990 | 790 | 13 | 100 |

Для электродов диаметром 2,0 и 2,5 мм в=1130 МПа

Типичный химический состав наплавленного металла, %

| C | Mn | Si | Mo | Cr | S | P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,13 | 1,37 | 0,34 | 0,41 | 0,79 | 0,014 | 0,025 |

Геометрические размеры и сила тока при сварке

| Диаметр, мм | Длина, мм | Ток, А |  | Среднее количество электродов в 1 кг, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,0 | 300 | 40 - 80 |  | 100 |
| 2,5 | 350 | 50 - 100 |  | 50 |
| 3,0 | 350 | 70 - 140 |  | 38 |
| 4,0 | 450 | 110 - 180 |  | 16 |
| 5,0 | 450 | 180 - 250 |  | 10 |

Особые свойства

Обеспечивают получение металла шва с высокой стойкостью к образованию кристаллизационных трещин и низким содержанием водорода.

Электроды диаметром 2,0 и 2,5 мм по механическим свойствам получаемых сварных соединений соответствуют электродам типа Э100.

Технологические особенности сварки

Сварку производят только на короткой и предельно короткой длине дуги по очищенным кромкам.

Прокалка перед сваркой: 450-500°С; 2 ч.

Условное обозначение

| Э85НИАТ-3МЛД | ГОСТ 946675, ГОСТ 946775, ОСТ 1.4204990 |
| --- | --- |
| Е13Г1ХМ0Б20 |  |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| ГОСТ | Э-11Х15Н25М6АГ2 |
| --- | --- |
| AWS |  |
| ISO | E16.25.6B30 |
| DIN | E16.25.6B30 |

НИАТ-5

Основное назначение

Сварка ответственных конструкций из легированных сталей повышенной и высокой прочности в термически упрочненном состоянии без последующей после сварки термической обработки, в т.ч. сталей марок 30ХГСА и 30ХГСНА, а также сварка низколегированных и легированных сталей с аустенитными сталями. Сварка в нижнем, вертикальном и ограниченно потолочном положениях шва постоянным током обратной полярности.

Характеристика электродов

Покрытие - основное.

Коэффициент наплавки - 12,0 г/А· ч.

Производительность наплавки (для диаметра 4,0 мм) - 1,6 кг/ч.

Расход электродов на 1 кг наплавленного металла - 1,6 кг.

Типичные механические свойства металла шва

| Временное сопротивление в, МПа | Предел текучести т, МПа | Относительное удлинение 5, % | Ударная вязкость aн, Дж/см2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 660 | 400 | 38 | 180 |

Типичный химический состав наплавленного металла, %

| C | Mn | Si | Ni | Cr | Mo | N | S | P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,10 | 1,6 | 0,23 | 25,4 | 15,4 | 5,8 | 0,12 | 0,011 | 0,022 |

Геометрические размеры и сила тока при сварке

| Диаметр, мм | Длина, мм | Ток, А |  | Среднее количество электродов в 1 кг, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,0 | 280 | 30 - 60 |  | 110 |
| 2,5 | 280 | 30 - 80 |  | 91 |
| 3,0 | 320 | 50 - 110 |  | 41 |
| 4,0 | 360 | 90 - 160 |  | 21 |
| 5,0 | 360 | 130 - 180 |  | 13 |

Технологические особенности сварки

Сварку производят на короткой и предельно короткой длине дуги.

Прокалка перед сваркой: 240-250°С; 1 ч.

Условное обозначение

| Э-11Х15Н25М6АГ2НИАТ-5ЛВД | ГОСТ 946675, ГОСТ 1005275 или ОСТ 1.4204980 |
| --- | --- |
| Е000Б20 |  |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------