| ГОСТ | Э-10Х20Н9Г6С |
| --- | --- |
| AWS | E209-15 |
| ISO | E18.8MnB20 |
| DIN | E18.8Mn6B20 |

НИИ-48Г

Основное назначение

Сварка ответственных конструкций из низколегированных и специальных сталей, высокомарганцовистых сталей типа 110Г13Л, а также сварка таких сталей с хромоникелевыми аустенитными сталями. Сварка во всех пространственных положениях шва постоянным током обратной полярности.

Характеристика электродов

Покрытие - основное.

Коэффициент наплавки - 11,5 г/А· ч.

Производительность наплавки (для диаметра 4,0 мм) - 1,9 кг/ч.

Расход электродов на 1 кг наплавленного металла - 1,7 кг.

Типичные механические свойства металла шва

| Временное сопротивление в, МПа | Относительное удлинение 5, % | Ударная вязкость aн, Дж/см2 |
| --- | --- | --- |
| 580 | 39 | 150 |

Типичный химический состав наплавленного металла, %

| C | Mn | Si | Ni | Cr | S | P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,10 | 5,9 | 0,60 | 9,7 | 19,6 | 0,012 | 0,018 |

Геометрические размеры и сила тока при сварке

| Диаметр, мм | Длина, мм | Ток, А |  | Среднее количество электродов в 1 кг, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3,0 | 320 | 90 - 130 |  | 46 |
| 4,0 | 330 | 130 - 180 |  | 24 |
| 5,0 | 350 | 170 - 200 |  | 14 |

Особые свойства

Обеспечивают получение металла шва с достаточной жаростойкостью до температуры 800°С.

Технологические особенности сварки

Прокалка перед сваркой: 200°С; 1 ч.

Условное обозначение

| Э-10Х20Н9Г6СНИИ-48ГВС | ГОСТ 946675, ГОСТ 1005275 |
| --- | --- |
| Е0050Б20 |  |