| ГОСТ | Э-09Х19Н10Г2М2Б |
| --- | --- |
| AWS | E318-15 |
| ISO | E19.12.2NbB20 |
| DIN | E19.12.2.NbB20 |

НЖ-13

Основное назначение

Сварка оборудования из коррозионно-стойких хромоникелемолибденовых сталей марок 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М3Т, 08Х21Н6М2Т и им подобных, работающего при температуре до 350°С, когда к металлу шва предъявляют требования стойкости к межкристаллитной коррозии. Сварка во всех пространственных положениях шва постоянным током обратной полярности.

Характеристика электродов

Покрытие - основное.

Коэффициент наплавки - 13,0 г/А· ч.

Производительность наплавки (для диаметра 4,0 мм) - 1,7 кг/ч.

Расход электродов на 1 кг наплавленного металла - 1,8 кг.

Типичные механические свойства металла шва

| Временное сопротивление в, МПа | Предел текучести т, МПа | Относительное удлинение 5, % | Ударная вязкость aн, Дж/см2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 640 | 470 | 33 | 120 |

Типичный химический состав наплавленного металла, %

| C | Mn | Si | Mo | Ni | Cr | Nb | S | P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,09 | 1,6 | 0,80 | 2,2 | 10,2 | 18,2 | 1,0 | 0,011 | 0,017 |

Геометрические размеры и сила тока при сварке

| Диаметр, мм | Длина, мм | Ток, А |  | Среднее количество электродов в 1 кг, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3,0 | 300 | 60 - 90 |  | 45 |
| 4,0 | 340 | 110 - 140 |  | 24 |
| 5,0 | 350 | 120 - 180 |  | 18 |

Особые свойства

Обеспечивают получение металла шва, стойкого к межкристаллитной коррозии при испытаниях по методу АМУ ГОСТ 603289. Содержание ферритной фазы в наплавленном металле 2-10%.

Технологические особенности сварки

Прокалка перед сваркой: 190-210°С; 1 ч.

Условное обозначение

| Э-09Х19Н10Г2М2БНЖ-13ВС | ГОСТ 946675, ГОСТ 1005275 |
| --- | --- |
| Е2005Б20 |  |

| ГОСТ | Э-09Х19Н10Г2М2Б |
| --- | --- |
| AWS | E318-15 |
| ISO | E19.12.2NbS20 |
| DIN | E19.12.2NbS20 |

НЖ-13С

Основное назначение

Сварка оборудования из коррозионно-стойких хромоникелемолибденовых сталей марок 10Х17Н13М2Т, 08Х21Н6М2Т, 10Х17Н13М3Т и им подобных, работающего при температуре до 350°С, когда к металлу шва предъявляются требования по стойкости к межкристаллитной коррозии. Сварка во всех пространственных положениях шва постоянным током обратной полярности.

Характеристика электродов

Покрытие - специальное.

Коэффициент наплавки - 11,0 г/А· ч.

Производительность наплавки (для диаметра 4,0 мм) - 1,9 кг/ч.

Расход электродов на 1 кг наплавленного металла - 1,5 кг.

Типичные механические свойства металла шва

| Временное сопротивление в, МПа | Предел текучести т, МПа | Относительное удлинение 5, % | Ударная вязкость aн, Дж/см2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 700 | 590 | 30 | 100 |

Типичный химический состав наплавленного металла, %

| C | Mn | Si | Mo | Ni | Cr | Nb | S | P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,08 | 1,6 | 0,55 | 2,2 | 9,5 | 18,0 | 1,1 | 0,015 | 0,009 |

Геометрические размеры и сила тока при сварке

| Диаметр, мм | Длина, мм | Ток, А |  | Среднее количество электродов в 1 кг, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3,0 | 350 | 90 - 150 |  | 30 |
| 4,0 | 450 | 110 - 210 |  | 13 |

Особые свойства

Обеспечивают получение металла шва, стойкого к межкристаллитной коррозии при испытаниях по методу АМУ ГОСТ 603289. Содержание ферритной фазы в наплавленном металле 2-10% (типичное - 5,5%).

Технологические особенности сварки

Позволяют производить сварку на высоких значениях сварочного тока без перегрева стержня.

Прокалка перед сваркой: 190-210°С; 1 ч.

Условное обозначение

| Э-09Х19Н10Г2М2БНЖ-13СВД | ГОСТ 946675, ГОСТ 1005275 |
| --- | --- |
| Е2005П20 |  |