| ПЛИТЫ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ ДЛЯ СУДОСТРОЕНИЯ Технические условия | ОСТ 1-92063-78 Взамен МРТУ 5-961-3779-69 (в части плит) ТУ 1-2-260-73 (в части плит) ТУ 1-4-47-77 ТУ 1-4-51-72 |
| --- | --- |

Настоящий стандарт распространяется на плиты из алюминиевых сплавов марок 1561 (АМг61), 1980 (В48-4), K48-1 и К48-2.

По требованию потребителя, оговоренному в наряд-заказе; поставка плит производится с учетом «Условий 01-1874».

ОСТ 1-92063-78 Стр. 2

1. КЛАССИФИКАЦИЯ

1.1. Плиты подразделяются:

а) по способу изготовления на:

неплакированные из сплавов марок 1561, 1980, K48-1, К48-2 – обозначаются маркой сплава без дополнительных знаков;

плакированные из сплава марки 1561 с технологической плакировкой - Б (1561Б).

б) по состоянию материала на:

без термической обработки (дополнительного обозначения не присваивается) – 1561, 1561Б, 1980, К48-1, К48-2;

закаленные и искусственно состаренные (T1) - 1980T1, K48-1T1, K48-2T1.

2. СОРТАМЕНТ

2.1. Толщина плит и предельные отклонения в зависимости от толщины и ширины плит должны соответствовать указанным в табл. 1.

Таблица 1

| Толщина плиты | Предельные отклонения по толщине и ширине плиты, мм |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1000 | 1200 | 1400 | 1500 и 1600 | 1800 и 2000 |
| 11 12 14 15 16 18 20 | ±0,5 | ±0,5 | ±1,0 | ±1,0 | ±1,0 |
| 22 25 28 30 | ±0,75 | ±0,75 | ±1,5 | ±1,5 | ±1,5 |
| 32 35 38 40 45 | ±1,0 | ±1,0 | ±1,5 | ±1,5 | ±1,5 |

ОСТ 1-92063-78 Стр. 3

Продолжение табл. 1

| Толщина плиты | Предельные отклонения по толщине и ширине плиты, мм |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1000 | 1200 | 1400 | 1500 и 1600 | 1800 и 2000 |
| 50 55 60 65 | ±1,5 | ±1,5 | ±2,0 | ±2,0 | ±2,0 |
| 70 75 80 | ±3,0 | ±3,0 | ±3,5 | ±3,5 | ±3,5 |
| 85 90 100 120 140 150 | ±3,5 | ±3,5 | ±5,0 | ±5,0 | ±5,0 |

Примечание. Теоретическая масса 1 м2 плиты в килограммах: приведена в справочном приложении.

2.2. Плиты в зависимости от марки сплава, плакировки и состояния материала изготавливаются следующих размеров, указанных в табл.2.

мм					Таблица2

| Состояние материала плит | Марка алюминиевого сплава и плакировка | Тол-щина плиты | Ширина плиты | Длина плиты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Без терми-ческой обработки | 1561, 1561Б | От 12 до 50 | 1200, 1400, 1500, 1600, 1800, 2000 | От 2000 до 7000 |
|  |  | Св. 50 до 60 | 1200, 1500, 2000 | От 2000 до 7000 |
|  |  | Св. 60 до 150 | 1200, 1500, 2000 | Получаемая из целого сляба |
|  | 1980 | От 11 до 50 | 1000, 1200, 1400 | От 2000 до 6000 |
|  | К48-1, К48-2 | От 11 до 20 | 1200 | От 2000 до 6000 |
| Закаленные и искусственно состаренные | 1980 | От 11 до 20 | 1000, 1200, 1400 | От 2000 до 6000 |
|  | К48-1, К48-2 | От 11 до 20 | 1200 | 2000 и 3000 |

ОСТ 1-92063-78 Стр. 4

2.3. Предельные отклонения по ширине плит в зависимости от их толщины, должны соответствовать значениям, указанным в табл. 3

Таблица 3

мм

| Толщина плиты | Предельные отклонения по ширине |
| --- | --- |
| До 50 Св. 50 | + 90 + 130 |

Примечание. При поставке плит толщиной до 50 мм включительно с обрезкой кромок предельные отклонения по ширине не должны превышать + 60 мм.

2.4. Плиты толщиной до 60 мм включительно изготавливаются мерной длины (или кратной ей) в пределах длин, установленных табл. 2, с интервалом 1000 мм.

2.5. Предельные отклонения по длине обрезанных плит не превышать + 50 мм.

2.6. Разнотолщинность плит должна находится в пределах допусков на толщину.

2.7. Размеры плит, марка сплава, плакировка и состояния материала оговариваются в наряд-заказе.

Примеры условных обозначений:

Плита из сплава марки 1561, неплакированная, без термической обработки, толщиной 12 мм, шириной 1200 мм, длиной 2000 мм

Плита 1561 12x1200x2000 ОСТ 1-92063-77

То же с технологической плакировкой

Плита 1561Б 12x1200x2000 ОСТ 1-92063-77

Плита из сплава марки 1980, неплакированная, в закаленном и искусственно состаренном состоянии, толщиной 15 мм, шириной 12 длиной 3000 мм.

Плита 1980.Т1.15x1200x3000 ОСТ 1-92063-77

ОСТ 1-92063-78 Стр. 5

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

3.1. Химический состав плит из алюминиевого сплава марки 1561 должен соответствовать требованиям ОCT1-920I4-76, химический состав плит из алюминиевых сплавов марок 1980, K48-1 и К48-2 - требованиям ТУ 5.961-11020-75.

3.2. Для плакировки плит применяется алюминий марки не ниже АД1 (с содержанием меди до 0,02%) по ГОСТ 4784-74.

3.3. Толщина плакирующего слоя на каждой стороне плиты должна составлять не более 1,5% от номинальной толщины плиты для технологической плакировки.

3.4. Механические свойства образцов при растяжении, вырезанных из плит в направлении поперек прокатки, должны удовлетворять требованиям указанным в табл. 4.

Таблица 4

| Марка алюми-ниевого сплава и плаки-ровка | Состояние материала плит | Состояние испытыва-емых об-разцов | Тол-щина плиты, мм | Механические свойства не менее |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Времен-ное со-пртив-ление σв кгс/мм2 | Предел теку-чести σ0,2 кгс/мм2 | Отно-ситель-ное удли-нение δ5, % |
| 1561, 1561Б | Без терми-ческой обработки | Без терми-ческой обработки | От 12 до 25 | 34 | 18 | 12 |
|  |  |  | Св. 25 до 50 | 34 | 18 | 10 |
|  |  |  | Св. 50 до 60 | 32 | 16 | 10 |
| 1980 | Без терми-ческой обработки | Закаленные и искусст-венно со-старенные | От 11 до 20 | 37 | 30 | 10 |
|  |  |  | Св. 20 до 50 | 37 | 30 | 8 |
|  | Закаленные и искусст-венно со-старенные | Закаленные и искусст-венно со-старенные | От 11 до 20 | 37 | 30 | 10 |

ОСТ 1-92063-78 Стр. 6

Продолжение табл. 4

| Марка алюми-ниевого сплава и плаки-ровка | Состояние материала плит | Состояние испытыва-емых об-разцов | Тол-щина плиты, мм | Механические свойства не менее |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Времен-ное со-пртив-ление σв кгс/мм2 | Предел теку-чести σ0,2 кгс/мм2 | Отно-ситель-ное удли-нение δ5, % |
| К48-1 | Без терми-ческой обработки | Закаленные и искусст-венно со-старенные | От 11 до 20 | 42 | 35 | 10 |
|  | Закаленные и искусст-венно со-старенные | Закаленные и искусст-венно со-старенные | От 11 до 20 | 42 | 35 | 10 |
| К48-2 | Без терми-ческой обработки | Закаленные и искусст-венно со-старенные | От 11 до 20 | 47 | 40 | 10 |
|  | Закаленные и искусст-венно со-старенные | Закаленные и искусст-венно со-старенные | От 11 до 20 | 47 | 40 | 10 |

Примечание. Механические свойства плит толщиной свыше 60 мм из алюминиевого сплава марки 1561 не регламентируются.

3.4.1. Для термически обработанных плит из алюминиевых сплавов марок 1980, K48-1 и К48-2 разрешается производить испытания на длинных образцах (l0=11,3F0) с гарантированной величиной относительного удлинения не менее:

8% для плит из сплава марки 1980

7% для плит из сплавов марок K48-1 и К48-2.

3.5. Термическая обработка плит производится по режимам указанным в НТД, утвержденной в установленном порядке.

3.6. Плиты поставляют без обрезки кромок.

ОСТ 1-92063-78 Стр. 7

3.7. Поверхность плит должна быть без трещин, расслоений; и окисных включений.

3.8. На поверхности плит не допускаются вмятины, забоины, царапины, отпечатки от валков и закаты, если глубина их залегания превышает предельные отклонения по толщине.

3.9. На кромках плит допускаются рванины и другие дефекты, обусловленные способом производства, в пределах допускаемых предельных отклонений по ширине.

3.10. Требования к качеству выкатки плит из сплава марки 1561 должны соответствовать требованиям ГОСТ 17232-71.

Качество выкатки плит из сплавов марок 1980, K48-1 и К48-2 не регламентируется.

4. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

4.1. Для проверки механических свойств плит, для любого состояния материала, отбирают 10% плит, но не менее, чем на одной плите от каждой предъявляемой к сдаче партии.

4.2. При получении неудовлетворительных результатов испытания механических свойств, полученных хотя бы по одному из показателей, по нему проводят повторные испытания на удвоенном количестве образцов.

При неудовлетворительных результатах повторных испытаний, допускается поштучное испытание, результат которого является окончательным.

ОСТ 1-92063-78 Стр. 8

4.3. Все остальные требования к плитам в части правил при методов испытания и маркировки долины удовлетворять требовали ГОСТ 17232-71 «Плиты из алюминия и алюминиевых сплавов».

4.4. Требования к консервации, упаковке, транспортной маркировке и транспортированию должны удовлетворять требованиям ГОСТ 9.011-73.

ОСТ 1-92063-78 Стр. 9

ПРИЛОЖЕНИЕ

Справочное

Теоретическая масса 1 м2 плиты

| Толщина плиты, мм | Теоретическая масса 1 м2 плиты, кг | Толщины плиты, мм | Теоретическая масса 1 м2 плиты, кг |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 12 14 15 16 18 20 22 25 28 30 32 35 38 40 | 29,150 31,800 37,100 39,750 42,400 47,700 53,000 58,300 66,250 74,200 79,500 84,800 92,750 100,700 106,000 | 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 100 120 140 150 | 119,250 132,500 145,750 159,000 172,250 185,500 198,750 212,000 225,250 238,500 265,000 318,000 371,000 397,500 |

Примечания:

1. Теоретическая масса 1м2 плиты вычислена по номинальной толщине при плотности равной 2,65 г/см3.

2. Для вычисления приближенной теоретической массы листов из алюминиевых сплавов других марок следует пользоваться следующими переводными коэффициентами:

для сплава марки 1980 - 1,042;

для сплавов марок К48-1 и К48-2 - 1, 045.

3. Теоретическая масса не является основанием для сдачи продукции.

ОСТ 1-92063-78 Стр. 10

Приложение

справочное

Перечень стандартов,

связанных с требованиями ОСТ 1-92063-78

ГОСТ 4784-74 «Алюминий и сплавы алюминиевые деформируемые. Марки»

ГОСТ 17232-71 «Плиты из алюминия и алюминиевых сплавов»

ГОСТ 9.011-73 «ЕСЗКС. Полуфабрикаты из алюминия и алюминиевых сплавов. Консервация, упаковка, маркировка и транспортирование»

ОСТ 1-92014-76 «Алюминий и сплавы алюминиевые деформируемые. Марки»