| Сплавы титановые. Марки | ОСТ1 90013-81 |
| --- | --- |
|  | Взамен ОСТ1 90013-78 |

Настоящий отраслевой стандарт распространяется на титан и титановые сплавы, обрабатываемые давлением, предназначенные для изготовления полуфабрикатов.

Химический состав и условное обозначение марок технического титана и титановых сплавов должно соответствовать указанным в таблице.

1. В техническом титане марки ВT1-00 допускается содержание алюминия не более 0,30%, а в техническом титане марки BT1-0 не более 0,7%.

2. В сплаве марки ВТ5 допускается содержание молибдена не более 0,8% и ванадия не более 1,2%.

3. В сплаве марки BT5-1 допускается содержание ванадия не более 1,0%.

4. В сварочной проволоке из технического титана марки BT1-00 допускается содержание алюминия не более 0,2%, азота - не более 0,03%, допускается содержание кислорода, не более 0,12% а водорода - не более 0,0035.

5. В сплаве марки ВТ6, предназначенном для изготовления полуфабрикатов для баллонов высокого давления и крепежа, содержание алюминия должно быть 5,3-6,5%, ванадия 3,5-4,5%, кислорода и железа, соответственно, не более: 0,15 и 0,25%.

Сплав такого состава маркируется дополнительно буквой "С" (ВТ6С).

ОСТ 90013-81 Стр.2

Во всех остальных случаях содержание алюминия в сплаве должно находиться в пределах 5,5-6,8%.

Примечание. При изготовлении полуфабрикатов из сплава ВТ6 по техдокументации, предусматривающей минимальный уровень временного сопротивления 95 кгс/мм2, допускается содержание алюминия и ванадия, соответственно не более 7,0 и 5,5%.

6. В полуфабрикатах из сплава ВТ8, кроме штамповок лопаток, дисков и заготовок для них, допускается содержание алюминия до 7,3%.

7. В плоском прокате из сплава марки BT14 толщиной до 10 мм содержание алюминия должно быть 3,5-4,5%, а в остальных видах полуфабрикатов - 4,5-6,3%.

8. В сплаве марки BT15 допускается содержание циркония не более 1,5%.

9. В полуфабрикатах из сплава марки BT16, предназначенных для изготовления крепежных деталей (кроме заклепок) содержание алюминия должно быть 2,2-3,8%, а в остальных видах полуфабрикатов - 1,8-3,4%.

Примечание. Назначение сплава для заклепок оговаривается в заказе.

10. В сплаве марки BT18 суммарное содержание молибдена и ниобия должно находиться в пределах 0,9-2,1%.

11. Во всех сплавах, содержащих в качестве основного компонента молибден, допускается частичная замена его вольфрамом в количестве не более 0,3%. Суммарное содержание молибдена и вольфрама не должно превышать норм, предусмотренных таблицей для молибдена.

12. Во всех сплавах, не содержащих в качестве основных компонентов хром и марганец, последние допускаются в количестве не более 0,15% (в сумме).

13. В титане и сплавах допускается медь и никель в количестве не более 0,10% (в сумме), в том числе никель не более 0,08%.

14. В графу «Сумма прочих примесей» входят элементы, оговоренные в п.п. 12 и 13, а также другие элементы, указанные в таблице химического состава, но не регламентированные как примеси.

ОСТ 90013-81 Стр.3

15. Допускается ужесточение содержания примесей в титане и сплавах, а также сужение пределов по содержанию основных компонентов по нормативно-технической документации на поставку полуфабрикатов.

16. Химический состав титана и титановых сплавов определяется по ГОСТ 19663.0-80 - ГОСТ 19863.13-80, ГОСТ 23902-79 или другими методами, обеспечивающими точность не ниже, чем в вышеуказанных стандартах.

В случае разногласий в оценке химического состава определение производится по ГОСТ 19863.0-80 - ГОСТ 19863.13-80, ГОСТ 23902-79.

Цветные металлы

ОСТ1 90013-81. Сплавы титановые. Марки

ИЗМЕНЕНИЕ № 5х)

В таблице химического состава после сплава марки ВТ6 записать сплав марки ВТ6С следующего состава:

Основные компоненты –

Титан – основа

Алшикий - 5,3-6,5%

Ванадий - 3,5-4,5%

Примеси, не более

Углерод - 0,10%

Железо - 0,25%

Кремний - 0,15%

Цирконий - 0,30%

Кислород - 0,15%

Азот - 0,04%

Водород - 0,015%

Сумма прочих примесей - 0,30%

Пункт 5 изложить в новой редакции:

«5. В сплаве марки BT3-1, предназначенном для изготовления штамповок лопаток и лопаточной заготовки, верхний предел содержания алюминия должен быть не более 6,8%.

При изготовлении полуфабрикатов из сплава марки BT6 по техдокументации, предусматривающей минимальный уровень временного сопротивления 95 кгс/мм2, допускается содержание алюминия и ванадия, соответственно не более 7,0 и 5,5%.»

Цветные металлы

ОСТ1 90013-81. Сплавы титановые. Марки

ИЗМЕНЕНИЕ № 1

Таблицу химического состава дополнить сплавом марки ВТ23 со следующим химическим составом:

| Марка сплава | Химический состав, % |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Основные компоненты |  |  |  |  |  |  |
|  | Титан | Алю-миний | Марга-нец | Молиб-ден | Вана-дий | Цирко-ний | Хром |
| ВТ23 | Основа | 4,0-6,3 | - | 1,5-2,5 | 4,0-5,0 | - | 0,8-1,4 |

Продолжение

| Химический состав, % |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные компоненты |  |  |  | Примеси, не более |  |  |  |
| Олово | Кремний | Железо | Углерод |  | Железо | Кремний | Цирко-ний |
| - | - | 0,4-1,0 | 0,10 |  | - | 0,15 | 0,30 |

Продолжение

| Примеси, не более |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Кислород | Азот | Водород | Сумма прочих примесей |
| 0,15 | 0,05 | 0,015 | 0,30 |

Ввести пункт 7а в следующей редакции:

«7а. В плоском прокате из сплава марки ВТ23 толщиной до 10 мм содержание алюминия должно быть 4,0-5,5%, а в остальных видах полуфабрикатов 5,2-6,3%.

Срок введения с 01.01.1982 г.

ОСТ 90013-81 Стр.4

Таблица

| ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Марка сплава | Титан | Алюминий | Марганец | Молибден | Ванадий | Цирконий | Хром | Олово | Кремний | Железо |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ВТ1-00 ВТ1-0 ОТ4-0 ОТ4-1 ОТ4 ВТ5-1 ВТ5 ВТ6 ВТ3-1 ВТ8 ВТ9 ВТ14 ВТ15 ВТ16 ВТ18 ВТ20 ВТ22 ВТ18У | Основа То же ″ ″ ″ ″ ″ ″ ″ ″ ″ ″ ″ ″ ″ ″ ″ ″ | - - 0,4-1,4 1,5-2,5 3,5-5,0 4,3-6,0 4,5-6,2 5,3-6,8 5,5-7,0 5,8-7,0 5,8-7,0 3,5-6,3 2,3-3,6 1,8-3,8 7,2-8,2 5,5-7,0 4,4-5,7 6,2-7,3 | - - 0,5-1,3 0,7-2,0 0,8-2,0 - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - 2,0-3,0 2,8-3,8 2,8-3,8 2,5-3,8 6,8-8,0 4,5-5,5 0,2-1,0 0,5-2,0 4,0-5,5 0,4-1,0 | - - - - - - - 3,5-5,3 - - - 0,9-1,9 - 4,0-5,0 - 0,8-2,5 4,0-5,5 - | - - - - - - - - - - 1,0-2,0 - - - 10,0-12,0 1,5-2,5 - 3,5-4,5 | - - - - - - - - 0,8-2,0 - - - 9,5-11,5 - ниобий 0,5-1,5 - 0,5-1,5 ниобий 0,5-1,5 | - - - - - 2,0-3,0 - - - - - - - - - - - 2,0-3,0 | - - - - - - - - 0,15-0,40 0,20-0,40 0,20-0,35 - - - 0,05-0,18 - - 0,1-0,25 | - - - - - - - - 0,2-0,7 - - - - - - - 0,1-1,5 - |

ОСТ 90013-81 Стр.4

Таблица

| ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ, % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРИМЕСИ, НЕ БОЛЕЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Марка сплава | Углерод | Железо | Кремний | Цирконий | Кислород | Азот | Водород | Сумма прочих примесей |
| 1 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| ВТ1-00 ВТ1-0 ОТ4-0 ОТ4-1 ОТ4 ВТ5-1 ВТ5 ВТ6 ВТ3-1 ВТ8 ВТ9 ВТ14 ВТ15 ВТ16 ВТ18 ВТ20 ВТ22 ВТ18У | 0,05 0,07 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 | 0,15 0,25 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 - 0,30 0,25 0,25 0,30 0,25 0,15 0,25 - 0,20 | 0,08 0,10 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,10 - - - 0,15 0,15 0,15 - 0,15 0,15 - | - - 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,50 0,50 - 0,30 - 0,30 - - 0,30 - | 0,10 0,20 0,15 0,15 0,15 0,15 0,20 0,20 0,15 0,15 0,15 0,15 0,12 0,15 0,14 0,15 0,18 0,14 | 0,04 0,04 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,04 | 0,008 0,010 0,012 0,012 0,012 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,012 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 | 0,10 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 |