| СПЛАВЫ ЖАРОПРОЧНЫЕ ЛИТЕЙНЫЕ ОТКРЫТОЙ ВЫПЛАВКИ | ОСТ1 90127-85 Взамен ОСТ1 90127-74, ТУ1-92-4-72 ТУ1-92-5-72, ТУ1-1-223-75 ТУ1-1-242-77 и ТУ1-801-218-79 |
| --- | --- |

Настоящий стандарт распространяется на жаропрочные литейные сплавы открытой индукционной выплавки марок: ЖС6К, ЖСЗЛС, ЖСЗДК, ВЖДЗ, ВЗК, ЛК4, АНВ-300 и Л114, предназначенные для дальнейшего переплава при производстве фасонных отливок.

1. СОРТАМЕНТ

1.1. Сплавы поставляются в виде чушек массой от 0,8 до 5,0 кг. При этом чушки должны быть различной формы (определенной для каждого сплава).

ОСТ1 90127-85 Стр.2

Форма и размеры чушек должны быть согласованы между поставщиком и потребителем.

1.1.1. Допускается поставка сплавов в виде литых прутков диаметром 90 мм с предельным отклонением по диаметру плюс, минус 10 мм, немерной длины.

1.1.2. Сплав ЛК4 может поставляться полукруглого сечения размером 15х20 мм, отливаемого в наклонно-установленные металлические кокили.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Химический состав сплавов должен соответствовать требованиям табл.1.

2.2. Механические свойства и длительная прочность сплавов, определяемые на термообработанных контрольных образцах, должны соответствовать требованиям табл.2.

2.2.1. Сплавы ВЗК и ЛК4 поставляются без определения механических свойств и длительной прочности,

2.3. На поверхности чушек или прутков не допускаются: шлаковые включения, включения инородного металла и наплывы, увеличивающие размеры чушек и прутков.

На поверхности чушек или прутков допускаются: неслитины, чистые раковины и цвета побежалости.

3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ И МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

3.1. Чушки или прутки предъявляют к приемке партиями, состоящими из чушек или прутков одной плавки.

3.2. Контролю состояния поверхности подвергают каждую чушку или каждый пруток.

3.3. Контролю химического состава сплавов, механических свойств и длительной прочности подвергают каждую плавку.

3.4. Химический состав сплавов определяется по ГОСТ 12344-78, ГОСТ 12345-80, ГОСТ 12346-77, ГОСТ 12348-78, ГОСТ 12349-83, ГОСТ 12350-78, ГОСТ 12352-81, ГОСТ 12353-78, ГОСТ 12354-81, ГОСТ 12356-81, 12360-82, ГОСТ 12362-79.

ОСТ1 90127-85 Стр. 3

Таблица 1

| Массовая доля элеметов, в %% | Сви-нец | не более | 0,001 | - | - | - | - | - | - | - | Примечания: 1. Бор, церий и цирконий вводятся в металл по расчету и химическим анализом не определяются. 2. В сплаве ВЖЛ8 допускается массовая доля кобальта и вольфрама до 2,0% каждого. 3. В сплаве ВЗК допускается массовая доля молибдена до 2,0%. 4. В сплаве ЛК4 по согласованию с потребителем допускается массовая доля углерода в пределах 0,2-0,3%. 5. В сплаве АНВ-300 допускается массовая доля кобальта до 1,0 и молибдена до 0,5%. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Вис-мут |  | 0,0005 | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Цир-ко-ний |  | - | 0,015 | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Бор |  | 0,02 | 0,015 | 0,01-0,02 | 0,06 | - | - | 0,1 | 0,04 |  |
|  | Це-рий |  | 0,015 | 0,015 | 0,01-0,02 | 0,01 | - | - | - | 0,01 |  |
|  | Же-лезо |  | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 8,0-12,0 | 2,0 | 1,5 | - | 1,5 |  |
|  | Фос-фор |  | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,02 | - | 0,025 | 0,015 | 0,015 |  |
|  | Сера |  | 0,015 | 0,015 | 0,010 | 0,015 | 0,070 | 0,025 | 0,010 | 0,010 |  |
|  | Крем-ний |  | 0,4 | 0,6 | 0,4 | 0,6 | 2,0-2,75 | 0,5 | 0,5 | 0,4 |  |
|  | Мар-ганец |  | 0,4 | 0,6 | 0,4 | 0,6 | - | 0,6 | 0,5 | 0,4 |  |
|  | Титан |  | 2,5-3,2 | 2,4-3,0 | 2,5-3,2 | 1,8-2,5 | - | - | 1,4-2,0 | 2,2-3,0 |  |
|  | Кобальт |  | 4,0-5,5 | 4,0-5,0 | 6,5-10,0 | - | Осн. | н.м. 58,0 | - | 10,0-12,0 |  |
|  | Вольфрам |  | 4,5-5,5 | 3,0-4,5 | 3,5-5,0 | - | 4,0-5,0 | н.б. 0,5 | 7,0-10,0 | 3,0-4,0 |  |
|  | Молибден |  | 3,5-4,8 | 3,0-4,5 | 3,5-5,0 | 4,5-6,0 | - | 4,5-5,5 | - | 3,0-4,0 |  |
|  | Алю-миний |  | 5,0-6,0 | 2,4-3,0 | 4,0-4,8 | 2,5-3,5 | - | - | 4,5-5,5 | 5,5-6,8 |  |
|  | Никель |  | Осн. | Осн. | Осн. | Осн. | н.б. 2,0 | 3,0-3,75 | Осн. | Осн. |  |
|  | Хром |  | 9,5-12,0 | 15,0-18,0 | 11,0-14,0 | 14,0-17,0 | 28,0-32,0 | 25,0-28,0 | 14,0-17,0 | 10,0-12,0 |  |
|  | Углерод |  | 0,13-0,2 | 0,05-0,12 | 0,07-0,12 | 0,1-0,2 | 1,0-1,3 | 0,15-0,25 | н.б. 0,1 | 0,15-0,30 |  |
| Марка сплава |  |  | ЖС6К | ЖСЗЛС | ЖСЗДК | ВЖЛ8 | ВЗК | ЛК4 | АНВ-300 | Л114 |  |
| № п/п |  |  | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |  |

ОСТ1 90127-85 Стр. 4

Таблица 1

| При испытании на длительную прочность | Время до разру-шения в часах, не менее | 40 | 100 | 50 | 50 | 40 | 60 | Примечания: 1. Образцы от каждой 10-й плавки, не разрушившиеся в течение указанного в таблице 2 времени, снимают через 10 часов после истечения контрольного времени для данного сплава, а от каждой 30-й плавки – доводят до разрушения. Для сплава ЖСЗЛС от каждой 10-ой плавкий – доводят до разрушения. 2. Допускается поставка сплава АНВ-300 без определения механических свойств на заводе поставщике при этом, завод поставщик гарантирует показатели механических свойств в соответствии с установленными нормами в табл.2. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Постоянно приложенное напряжение, Н/мм2 (кгс/ мм2) | 200 (20) | 120 (12) | 340 (35) | 330 (34) | 200 (20) | 250 (25) |  |
|  | Темпера-тура испыта-ния ºС | 975 | 950 | 850 | 800 | 975 | 850 |  |
| Механические свойства при комнатной температуре | Отно-сите-льное удлине-ние, % | - | - | 5 | - | - | - |  |
|  | Временное сопротивление, Н/мм2 (кгс/ мм2) | - | - | 880 (90) | - | - | - |  |
| Режим термической обработки контрольных образцов |  | Нагрев до температуры 1210±15ºС, выдержка 4 часа, охлаждение на воздухе | Нагрев до температуры 1190±30ºС, выдержка 3,5-4,5 часа, охлаждение на воздухе | Нагрев до температуры 1210±15ºС, выдержка 4 часа, охлаждение на воздухе | Нагрев до температуры 1150±10ºС, выдержка 4 часа, охлаждение на воздухе; нагрев до температуры 1080±10ºС, выдержка 4 часа, охлаждение на воздухе | 1. Нагрев до температуры 1200+15-10ºС, выдержка 6 часов, охлаждение на воздухе; нагрев до температуры 1050±10ºС, выдержка 5 часов, охлаждение на воздухе 2. Нагрев до температуры 1200+15-10ºС, выдержка 4-4,5 часа, охлаждение на воздухе | Нагрев до температуры 1120±10ºС, выдержка 10 часов, охлаждение на воздухе |  |
| Марка сплава |  | ЖС6К | ЖСЗЛС | ЖСЗДК | ВЖЛ8 | Л114 | АНВ-300 |  |
| № п/п |  | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |  |

ОСТ1 90127-85 Стр. 5

ГОСТ 12364-84, ГОСТ 12365-84, ГОСТ 20560-81, ГОСТ 24018.0-80, ГОСТ 24018.3-80, ГОСТ 24018.4-80, ГОСТ 24018.5-80, или иным методом, обеспечивающим необходимую точность определения, установленную стандартами.

3.5. Контрольные образцы для определения механических свойств и длительной прочности изготавливают из трефообразных слитков, отлитых в керамические формы, или заготовок, отлитых в специальные формы в соответствии с инструкцией ПИ1.2.043-77.

3.6. Контроль механических свойств проводят по ГОСТ 1497-84 на одном образце.

3.7. Испытание длительной прочности проводят на одном образце по ГОСТ 10145-81.

3.8. При получении неудовлетворительных результатов испытаний по механическим свойствам и длительной прочности проводят повторные испытания на удвоенном количестве образцов.

При получении неудовлетворительных повторных испытаний хотя бы на одном образце, плавка бракуется.

3.9. Поставщик вместе с партией чушек или прутков направляет потребителю остатки трефообразных слитков, прошедших испытание (если из них можно изготовить не менее 3-х образцов), для проведения испытания механических свойств и длительной прочности, или запасные трефообразные слитки.

В случае испытания механических свойств и длительной прочности на образцах, изготовленных из заготовок, отлитых в специальные формы, вместе с партией чушек или прутков направляется три заготовки.

4. МАРКИРОВКА И УПАКОВКА

4.1. На каждой поставляемой чушке должно быть литое или нанесенное несмываемой краской клеймо индекса сплава, а две-три чушки от плавки клеймятся индексом сплава и номер плавки.

4.2. Чушки или прутки поставляют в твердой таре (вес брутто не более 650 кг). В каждой таре должны быть чушки или прутки только одной плавки.

4.3. При поставке сплавов в виде литых прутков, каждый пруток маркируется условным индексом сплава и порядковым номером плавки.

ОСТ1 90127-85 Стр. 5

4.4. К каждому упаковочному месту прикрепляется бирка с указанием:

-марки сплава;

-номера плавки;

-масса(нетто);

-поставщика;

-потребителя.

4.5. Каждая партия чушек или прутков сопровождается сертификатом, в котором указывают:

-номер настоящего ОСТ;

-марку сплава;

-химический состав;

-результаты испытаний механических свойств и длительной прочности;

-массу;

-количество упаковочных мест;

-поставщика;

-потребителя.

5. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1. Транспортирование и хранение в соответствии с ГОСТ 7566-81.

ОСТ1 90127-85

Приложение 1

ПЕРЕЧЕНЬ

документов, на которые имеются ссылки

ГОСТ 12344-78	«Стали легированные и ыысоколегированные. Методы определения углерода»

ГОСТ 12345-80	―″― «Методы определения серы»

ГОСТ 12346-80	―″― «Метод определения кремния»

ГОСТ 12347-77	―″― «Метод определения фосфора»

ГОСТ 12348-78	―″― «Метод определения марганца»

ГОСТ 12349-83	―″― «Метод определения вольфрама»

ГОСТ 12350-78	―″― «Метод определения хрома»

ГОСТ 12352-81	―″― «Метод определения никеля»

ГОСТ 12353-78	―″― «Метод определения кобальта»

ГОСТ 12354-81	―″― «Метод определения молибдена»

ГОСТ 12356-81	―″― «Метод определения титана»

ГОСТ 12360-82	―″― «Метод определения бора»

ГОСТ 12364-84	―″― «Метод определения церия»

ГОСТ 12365-84	―″― «Метод определения циркония»

ГОСТ 20560-81	«Стали легированные и высоколегированные. Общие требования к методам анализа»

ГОСТ 24018.0-80	«Сплавы жаропрочные на никелевой основе. Общие требования к методам анализа»

ГОСТ 24018.3-80	―″― «Метод определения свинца»

ГОСТ 24018.4-80	―″― «Метод определения висмута»

ПИ 1.2.043-77	«Изготовление образцов для испытания механических свойств литейных сплавов и сталей для фасонных отливок»

ГОСТ 1497-84	«Металлы. Метод испытаний на растяжение»

ГОСТ 10145-81	«Металлы. Метод испытания длительной прочности»

ГОСТ 8828-75	«Бумага двухслойная упаковочная. Общие технические условия»

ГОСТ 515-77	«Бумага упаковочная битумированная и дегтевая. Технические условия»