ПРУТКИ КАТАНЫЕ КРУПНОГАБАРИТНЫЕ ИЗ ТИТАНОВЫХ СПЛАВОВ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ.

ОСТІ 90266-86

ОСТ1 90266-86. прутки катаные крупногабаритные из титановых сплавов. Технические условия.

1.   Классификация

1.1. В зависимости от назначения прутки подразделяются:

- для изготовления деталей механической обработкой (условное обозначение - М);

для последующей горячей обработки давлением (без условно
го обозначения).

Назначение прутков оговаривается в наряд-заказе.

2.	Сортамент

2.1. Диаметр прутков и его предельные отклонения должны соответствовать требованиям табл. I.

Таблица I

| Номинальный диаметр | Предельные отклонения по диаметру прутков |  |
| --- | --- | --- |
|  | горячекатаных | механически обработаных |
| 65 |  |  |
| 70 | +2,0 |  |
| 75 | -3,0 |  |
| 80 |  | ± 1,25- |
| 90 100 110 |  |  |
| 120 | ± 3,0 |  |
| 130 |  |  |
| 140 |  |  |
| 150 |  |  |

2.1.1. По соглашению сторон допускается поставка прутков промежуточных размеров.

2.2. Прутки поставляются мерной, кратной мерной и немерной
длины. Максимальная длина прутков - 2000 мм.

2.2.1. Поставка прутков длиной свыше 2000 мм проводится по соглашению сторон.

2.3. Предельные отклонения по длине механически обработанных прутков не должны превышать + 10 мм.

2.4.Остальные требования к сортаменту должны соответствовать ГОСТ 26492-85.

2.5 Условные обозначения прутков в нормативно-технической документации по ОСТ1 92080-82.

Примеры условных обозначений:

Пруток круглый (КР) горячекатаный из сплава марки ВТ22 диаметром 70 мм немерной длины (ВД), предназначенный для изготовления деталей механической обработкой (М), поставляемый по ОСТ1 90266-36:

Пруток ВТ22 КР 70хНД ОСТ1 90266-86 М

То же механически обработанный (0) длиной 550 мм для последующей горячей обработки давлением -

Пруток ВТ22 КР 70x550 ОСТ1 90266-86 0.

3. Технические требования

3.1. Прутки изготавливаются из кованой заготовки в соответствии с требованиями отраслевой нормативно-технической документации на прокатку прутков.

3.2 Прутки изготавливаются из сплавов марок ВТ1-00,ВТ1-0, ВТ1-2, ОТ4, ОТ4-0, ОТ4-1, ВТЗ-1, ВТ5, БТ5-1, ВТ6, ВТ6С, ВТ8, ВТ9, ВТ14, ВТ20, ВТ22, ВТ23.

3.3. Химический состав материала прутков должен соответствовать требованиям ОСТ1 90013-81.

3,4. Прутки поставляются в горячекатаном состоянии без термической или механической обработки.

3.4.1. Поставка прутков в термически обработанном состоянии и после механической обработки или промежуточном варианте проводится по соглашению сторон.

3.5. Показатель шероховатости поверхности прутков – Rz поставляемых после механической обработки должен быть не более 80 мкм.

3.6. На поверхности механически обработанных прутков не допускаются уступы от резца, черновины и другие поверхностные дефекты.

3.6.1. Допускается удаление одиночных дефектов пологой зачисткой.

3.7. Механические свойства материала прутков, определяемые при нормальной температуре на отожженных образцах, вырезанных на расстоянии 1/2 радиуса от поверхности прутка в продольном направлении, должны соответствовать требованиям табл 2.

3.8. Механические свойства материала прутков, определяемые на термоупрочненных (закаленных и состаренных) образцах, вырезанных на расстоянии 1/2 радиуса от поверхности прутка в продольном направлении, должны соответствовать требованиям табл. 3,

3.9.	Величина макрозерна прутков, определяемая по 10-ти балльной шкале должна быть не выше:

а)	для прутков, предназначенных для изготовления деталей механической обработкой:

-7-ми баллов при диаметре до 100 мм;

-8-ми баллов при диаметре свыше 100 мм;

б)	для прутков, предназначенных для последующей горячей обработки давлением:

-8-ми и 9-ти баллов соответственно.

3.9.1. Допускается наличие отдельных участков с величиной макрозерна, превышающей установленную на один балл, если их суммарная площадь не превышает 20% площади поперечного сечения прутка.

3.10. Микроструктура прутков диаметром до 100 мм должна соответствовать:

1-7 типу 9-ти типной шкалы - для сплавов марок ВТЗ-1,ВТ6, ВТ6С, ВТ8, ВТ9, ВТ23, ВТ14, ВТ20;

1-6 типу 9-ти типной шкалы – для сплавов марок ОТ4, ОТ4-1, ОТ4-0, ВТ5, ВТ5-1;

1-7 типу 8-ти типной шкалы – для сплава марки ВТ22.

3.10.1. Требования по микроструктуре факультативны до 01.01.1989г. Б декабре 1988г. при необходимости проводится корректировка требований и вводятся обязательные требования.

3.11. Все остальные требования к показателям качества должны соответствовать ГОСТ 26492-85.

ОСТ 1.90266

Таблица 2

| Марка сплава | Диаметр прутка | Механические свойства |  |  |  | Твердость по Бриналлю (диаметр отпечатка) 10/3000,мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Временное сопротивление МПа (кгс/мм2) | Относительное |  | Ударная вязкость (КСU) Дж/см2 (кгс.м/см2) |  |
|  |  |  | Удлинение, % | Сужение, % |  |  |
|  |  |  | Не менее |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ВТ1-00 | От 65 до 100 От 110 | 295-440 (30-45) 265-449 (27-45) | 25 24 | 55 42 | 120 (12) 60 (6,0) | 4,9-5,5 4,9-5,5 |
| ВТ1-0 | От 65 до 100 От 110 | 390-540 (40-55) 355-540 (36-55) | 20 19 | 50 42 | 100 (10) 60 (6,0) | 4,7-5,2 4,7-5,2 |
| ВТ1-2 | От 65 до 100 От 110 | 590-930 (60-95) 590-930 (60-95) | 10 8 | 25 17 | 25 (2,5) 25 (2,5) | 3,8-4,5 3,8-4,5 |
| ОТ4-О | От 65 до 100 От 110 | 490-630 (50-65) 460-635 (47-65) | 20 20 | 40 35 | 70 (7,0) 60 (6,0) | 4,2-4,8 4,2-4,8 |
| ОТ4-1 | От 65 до 100 От 110 | 590-735 (60-75) 560-735 (57-75) | 15 13 | 35 28 | 45 (4,5) 50 (5,0) | 3,8-4,3 3,8-4,3 |
| ОТ4 | От 65 до 100 От 110 | 685-885 (70-90) 655-885 (67-90) | 10 9 | 30 22 | 40 (4,0) 40 (4,0) | 3,6-4,2 3,6-4,2 |
| ВТЗ-1 | От 65 до 100 От 110 | 980-1180 (100-120) | 10 | 25 | 30 (3,0) | 3,2-3,7 |

Таблица 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВТЗ-1 | от.110 | 930-1180 (95-120) | 8 | 21 | 30 (3,0) | 3.2-3.7 |
| ВТ5 | От 65 до 100 От 110 | 735-930 (75-95) 715-930 (73-95) | 10 6 | 25 18 | 40 (4,0) 50 (5,0) | 3,4-4,0 3,4-4,0 |
| ВТ5-1 | От 65 до 100 От 110 | 785-980 (80-100) 765-980 (78-100) | 10 6 | 25 20 | 40 (4,0) 45 (4,5) | 3,4-3,9 3,4-3,9 |
| ВТ6С | От 65 до 100 От 110 | 835-980 (85-100) 775-980 (79-100) | 10 8 | 27 25 | 40 (4,0) 40 (4,0) | 3,4-3,9 3,4-3,9 |
| ВТ6 | От 65 до 100 От 110 | 900-1050 (92-107) 835-1050 (85-107) | 10 8 | 27 25 | 30 (3,0) 35 (3,5) | 3,3-3,8 3,3-3,8 |
| ВТ8 | От 65 до 100 От 110 | 980-1180 (100-120) 930-1180 (95-120) | 9 8 | 25 22 | 30 (3,0) 30 (3,0) | 3,2-3,7 3,2-3,7 |
| ВТ9 | От 65 до 100 От 110 | 1030-1230 (105-125) 980-1230 (100-125) | 9 7 | 25 18 | 30 (3,0) 30 (3,0) | 3,2-3,7 3,2-3,7 |
| ВТ14 | От 65 до 100 От 110 | 885-1080 (90-110) 865-1080 (88-110) | 9 8 | 30 25 | 50 (5,0) 45 (4,5) | 3,3-3,8 3,3-3,8 |
| ВТ20 | От 65 до 100 От 110 | 930-1180 (95-115) 885-1130 (90-115) | 10 8 | 27 20 | 40 (4,0) 35 (3,5) | 3,3-3,8 3,3-3,8 |

ОСТ 1.90266-86

Таблица 2

| ВТ22 | От 65 До 100 От 110 | 1080-1280 (110-130) 1080-1280 (110-130) | 8 7 | 16 16 | 25 (2,5) 25 (2,5) | 3,1-3,6 3,1-3,6 3,1-3,6 3,1-3,6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВТ23 | От 65 До 100 От 110 | 10-30-1180 (105-120) 1030-1180 (105-120) | 8 7 | 25 24 | 30 (3,0) 30 (3,0) | 3,1-3,6 3,1-3,6 3,1-3,6 3,1-3,6 |

Примечание. Показатели значений относительного суждения, определяемые на образцах, вырезанных в поперечном направлении, могут быть снижены на 20% от их значений, установленных для образцов, вырезанных в продольном направлении.

Таблица 3

| Марка сплава | Механические свойства (не менее) |  |  |  |  | Твердость по Бриналлю (диаметр отпечатка) 10/3000, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Временное сопротивление МПа (кгс/мм2) | Относительное |  |  | Ударная вязкость (КСU) Дж/см2 (кгс.м/см2) |  |
|  |  | Удлинение, % | Сужение, % |  |  |  |
| ВТ6С | 1030 (105) | 6 |  | 20 | 30 (3,0) | 3,2 – 3,4 |
| ВТ6 | 1080 (110) | 6 |  | 20 | 25 (2,5) | 3,1 – 3,4 |
| ВТ8 | 1130 (115) | 6 |  | 15 | 20 (2,0) | 3,0 – 3,3 |
| ВТ14 | 1080 (110) | 4 |  | 8 | 20 (2,0) | 3,1 – 3,4 |
| ВТ22 | 1280 (130) | 6 |  | 14 | 18 (1,8) | 3,0 – 3,4 |

Примечание. Механические свойства прутков из сплавов ВТ8 и ВТ22 факультативны до 01.01.1989г. В декабре 1988г. при необходимости проводится корректировка и устанавливается гарантированный уровень свойств.

4. Правила приемки

4.1. Правила приемки должны соответствовать требованиям ГОСТ 26492-85

4.2. Контроль температуры полного полиморфного превращения (Тпп) и химического состава материала прутков проводится поплавочно, контроль содержания кислорода - на каждый 10-й плавке

Химический состав и Тпп допускается устанавливать в соответствии с технической документацией на исходную кованую заготовку.

4.3. Микроструктура контролируется на прутках, предназначенных для изготовления деталей механической обработкой или при контроле механических свойств в термоупрочненном состоянии.

4.4. Твердость контролируется на прутках, предназначенных для изготовления деталей механической обработкой.

Контроль твердости проводится на ударных образцах (или их половинках) в объеме, установленном для данного вида испытаний.

4.5. Контроль механических свойств в термоупрочненном состоянии проводится по требованию потребителя, оговоренному в наряд-заказе, дополнительно к испытаниям на отожженных образцах.

4.6. Для прутков, предназначенных для последующей горячей обработки давлением, допускается вместо поштучного контроля проводить контроль механических свойств на специально подготовленном темплете в соответствии с требованиями ОСТ1 90107-73.

Механические свойства в этом случае должны соответствовать требованиям табл.3 ОСТ1 90107-73.

5. Методы испытаний

5.1. Методы испытаний должны соответствовать требованиям ГОСТ 26492-85.

5.2. Методика контроля твердости должна соответствовать требованиям ГОСТ 9012-59.

5.3. Контроль шероховатости поверхности механически обработанных прутков проводится по ГОСТ 2789-73 и ГОСТ 2.309-73.

6. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение

6.1. Темплет-свидетель маркируется аналогично пруткам.

6.2. Каждая принятая партия прутков должна сопровождаться документом о качестве, удостоверяющем ее соответствие требованиям настоящего стандарта.

6.3. В документе о качестве должны указываться:

наименование изготовителя;

наименование потребителя;

марка сплава;

диаметр и назначение прутков;

номер плавки и номер партии прутков;

результаты контроля качества;

вес партии (нетто), количество прутков и их общая длина;

метод контроля механических свойств (на прутке или темплете-свидетеле)

режим термической обработки;

температура полного полиморфного превращения;

результаты контроля химического состава (по требованию потребителя);

номер настоящего стандарта и нормативно-технической документации согласованной при необходимости в дополнение к настоящему стандарту.

ПЕРЕЧЕНЬ

документов, на которые имеются ссылки в тексте технических условий

| № документа | Наименование документа |
| --- | --- |
| ГОСТ 26492-85 ОСТ1 92080-82 ОСТ1 90013-81 ОСТ1 90107-73 ГОСТ 9012-59 ГОСТ 2789-73 - ГОСТ 2.309-73 | Прутки катаные из титана и титановых сплавов. Единая система записи условных обозначений заготовок и полуфабрикатов из легких цветных металлов и сплавов в нормативно технической документации. Сплавы титановые. Марки. Прутки кованые из титановых сплавов. Металлы. Методы испытаний. Измерения твердости по Бринеллю. Шероховатость поверхности. Параметры и характеристики. Деформируемые титановые сплавы. Термическая обработка полуфабрикатов и деталей. |